T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA XXXX-20XX

绿色设计产品评价技术规范

无铅锡基焊料

Specification for green-design product assessment-

Lead-free tin-based solder

（草案稿）

20XX-xx-xx发布                                  20XX一xx一xx实施

目  录

前   言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

4 评价要求	1

5生命周期评价	3

6评价方法……………………………………………………………………………………………………  3

附录A：无铅锡基焊料产品生命周期评价方法	4

附录B：数据收集表格示例	4

附录C：产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例	4

# 前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009规定的规则进行起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：云南锡业股份有限公司。

本标准参加起草单位：云南锡业锡材有限公司、浙江亚通焊材有限公司等。

本标准主要起草人：。

绿色设计产品评价技术规范 无铅锡基焊料

范围

本标准规定了无铅锡基焊料绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法，以及评价方法和流程。

本标准适用于以锡锭、银锭以及铜锭为原料，用浇铸或挤压工艺生产的无铅锡基焊料的绿色设计产品评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 17167 | 用能单位能源计量器具配比和管理通则 |
| --- | --- |
| GB 18597 | 危险废物贮存污染控制标准 |
| GB 30770 | 锡锑汞工业污染物排放标准 |
| GB/T 728 | 锡锭 |
| GB/T 19001 | 质量管理体系 要求 |
| GB/T 24001 | 环境管理体系 要求及使用指南 |
| GB/T 24040 | 环境管理 生命周期评价 原则与框架 |
| GB/T 24044 | 环境管理 生命周期评价 要求与指南 |
| GB/T 28001 | 职业健康安全管理体系 要求 |
| GB/T 32161 | 生态设计产品评价通则 |
| GB/T 33000 | 企业安全生产标准化基本规范 |
| YS/T 746 | 无铅锡基焊料化学分析方法 |
| YS/T 747 | 无铅锡基焊料 |

术语和定义

3.1

无铅锡基焊料生命周期范围 methyltin mercaptide life cycle

无铅锡基焊料的生命周期范围包括生产和包装两个阶段。

3.2

绿色供应链管理 green supply chain management

绿色供应链管理就是通过与上、下游企业的合作以及企业内各部门的沟通，从产品设计、材料选择、产品制造、产品销售以及回收的全过程中考虑环境整体效益的最优化，同时提高企业的环境绩效和经济绩效，从而实现企业和所在供应链的可持续发展。

评价要求

评价的基本要求也是基于整个行业的先进水平，而不是平均水平，具体而言是整个行业产能的20%所能达到的先进指标。基本要求主要是从申请评价企业的基本条件、污染物排放控制要求、生产管理体系要求、绿色供应链管理、能源消耗控制要求、固体废弃物排放和新工艺等几个方面来规范。评价指标要求根据GB30770新建企业污染物排放限值、相应等级标准、地方规范的基准值确定，规定资源、能源、环境、质量属性指标。

4.1.1 基本条件

企业达到国家工业和信息化部公告的《锡行业规范条件》要求，产品质量要达到YS/T 747的要求。

4.1.2污染物排放控制要求

近三年无重大安全、环境污染和质量事故；污染物的排放达标排放，拥有完善的“三废”处理设施；污染物排放总量要达到排污许可证的要求；清洁生产水平要达到相应等级标准、地方规范的要求。

4.1.3生产管理体系要求

安全管理达到GB/T 33000的要求；应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 28001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.4 能源消耗及控制要求

单位产品能源消耗要达到行业平均水平；应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。

4.1.5 绿色供应链管理

企业宜开展绿色供应链管理，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。

4.1.6 固体废弃物控制

所产无铅锡基焊料的各种渣和烟尘需进行无害化/资源化处理，其他危险废物应有符合要求的专门储存场所或交第三方处置；产品包装材料应采用可再生利用或可降解材料。危险废物的贮存应符合GB 18597的规定。

4.1.7 关于采用新工艺的问题

生产过程中宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，如：连续铸挤工艺等，不能采取国家明令禁止、淘汰的工艺和设备。

4.2 评价指标要求

评价指标分成两级，由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标是对一级指标要求的具体化，明确规定数值范围，同时标明所属的生命周期阶段，全部为产品生产阶段。二级指标所规定的要求是要达到锡行业先进水平，不是平均水平，进一步明确则是锡行业20%的先进产能所能够达到的水平；同时二级指标等同采用GB30770中新建企业污染物排放限值、参考相应等级标准、地方规范的基准值。

4.2.1 资源属性指标

一级指标资源属性是描述无铅锡基焊料生命周期中所消耗的资源，二级指标说明具体所消耗的资源，有锡、水等资源的消耗，还规定了锡锭的化学成分要符合GB/T 728标准的要求，主要是考虑从源头上减少有害元素进入生产体系，减少有害元素对后续处理过程和环境的影响。

吨产品的锡、铜、银等金属消耗量和新鲜水消耗量，依据现场采集的数据。

4.2.2 能源属性指标

一级指标环境属性是描述无铅锡基焊料生命周期中所消耗的各种能源，二级指标说明吨产品所消耗的标煤当量。

4.2.3 环境属性指标

GB 30770属于强制性标准，所有的锡生产企业都必须遵照执行。

4.2.4 质量属性指标

一级指标质量属性是描述无铅锡基焊料产品可能向环境排放的有害物质。二级指标说明具体的有害物质，这些元素对下游产品和最终产品均有很大的影响，因此在生产过程必须尽可能脱除，同时有必要减少从源头带入量。

吨产品的锡金属消耗量和新鲜水消耗量，参考地方规范依据现场采集的数据。

表1  无铅锡基焊料产品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 锡金属消耗 | t/t | ≤1.065 | 参考地方规范，现场数据 | 产品生产 |
|  | 电消耗 | kWh/t | ≤220 | 现场数据 | 产品生产 |
|  | 新鲜水 | m3/t | ≤2.0 | 参考地方规范，现场数据 | 产品生产 |
| 能源属性 | 吨产品综合能耗 | kgce/t | ≤32 | 参考地方规范，现场数据 | 产品生产 |
| 环境属性 | 水污染物排放限值 | mg/L | 新建企业排放限值 | GB 30770，现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
|  | 大气污染物排放浓度限值 | mg/m3 | 新建企业排放限值 | GB 30770，现场监测数据或分析检验结果 | 产品生产 |
| 产品属性 | Rosh指令中相关物质规定 | - | - | Rosh指令 | 产品生产 |
|  | 质量技术指标符合符合YS/T 747要求 |  |  | 按照YS/T 747标准进行检验分析 | 产品生产 |

- 生命周期评价

5.1 生命周期评价方法

应依据附录A中生命周期评价方法，来对无铅锡基焊料产品进行生命周期评价。

5.2 评价范围的确定

在无铅锡基焊料产品的整个生命周期中，生产阶段活动对环境的影响是最大的，且其生产过程需外给热量进行熔炼，生产过程会产生二氧化硫、氮氧化物等废气产生，对环境有一定影响；无铅锡基焊料产品的生命周期评价以生产阶段为主。

无铅锡基焊料产品生命周期评价范围包括无铅锡基焊料生产和无铅锡基焊料包装阶段。无铅锡基焊料生产包括投料、熔化、浇铸三个过程。

评价范围单元过程数据的取舍原则如下：

a）能源的所有输入均列出；

b）原料的所有输入均列出；

c）辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；

d）大气、水土、土壤的各种排放均列出；

e）厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

f）取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

5.3 数据清单分析

根据“附录A”对数据清单进行分析，明确数据范围，采集各个阶段的现场数据和背景数据，对采集的数据进行计算，合并相同类型数据，有多个产品的，还要基于一定原则对数据进行分配。

5.4 生命周期影响评价

根据“附录A”对前述所整理的数据开展无铅锡基焊料产品生命周期影响评价，对潜在的环境影响进行评价。环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、富营养化、光化学烟雾、固体废弃物以及可吸入颗粒物等7种，对环境影响类型的影响区域也进行了说明，具有全球影响的有资源消耗和气候变化，具有区域性影响的有酸化、富营养化和光化学烟雾，具有局地性影响的有固体废弃物和可吸入颗粒物。

资源消耗的清单因子主要是考虑锡，因为相对于其他消耗资源而言，锡是无铅锡基焊料生产过程中最主要和最重要的消耗资源；其他资源消耗种类在目前生命周期评价数据库不完善的条件下，也难以评估其资源消耗当量，因此最终考虑资源消耗的清单因子为锡。其他的气候变化、酸化、富营养化、光化学烟雾的清单因子，根据产品生产的实际情况和特点，分别选取了不同的物质。固体废弃物的清单因子，主要是考虑金属氧化物。对于各个影响类别的特征化因子也进行了进一步说明，以便进行分类汇总。

5.5 生态设计改进方案

根据附录C评价的锡锭产品开展生态设计改进。

5.6 评价报告主要结论

根据前述内容，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

- 评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，无铅锡基焊料产品同时满足以下两个条件，即可判断为绿色设计产品：

a）满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

b）提供无铅锡基焊料产品生命周期评价报告（见5.2）。

锡锭绿色设计产品的评价按照以下流程进行。

# 附录A：

# （规范性附录）
锡锭产品生命周期评价方法

A.1 概况

依据GB/T 24040和GB/T 24044，建立无铅锡基焊料产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、清单分析、解释和报告等。具体如下：

a）目的和范围确定：研究确定评价的目的，确定评价对象及功能单位，界定系统边界和时间边界，明确影响类型、必备要素和可选要素，提出数据及其质量要求，给出评价报告的形式。

b）清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等。

c）影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值。

d）解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。

A.2 范围确定

A.2.1 总则

无铅锡基焊料产品生命周期评价的目的在于汇总和评估在无铅锡基焊料生产和包装生命周期内的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响；通过评估资源和能源利用，以及废物排放对环境的影响，提出改进方案。

A.2.2 功能单位和基准流

功能单位和基准流是对产品功能的量化描述，是数据收集、评价和方案对比的基础。功能单位定义包括产品名称、主要规格型号、产品数量与功能描述等信息。功能单位和基准流的定义与产品种类和用途有关。无铅锡基焊料产品一般是作为其他产品生产的原材料，其功能单位和基准流一般定义为“生产单位数量的产品”，本标准以“生产1吨无铅锡基焊料产品”来表示。

A.2.3 系统边界

无铅锡基焊料产品的系统边界包括无铅锡基焊料生产和包装阶段。无铅锡基焊料生产包括投料、熔化、浇铸三个过程。功能单位为1t（锡锭）。根据无铅锡基焊料产品生产的实际情况，产品评价的系统边界如图A.1所示：废物排放点为产品生产系统与外界（环境）的接口。

图A.1  无铅锡基焊料产品生命周期评价的系统边界

A.2.4 数据取舍原则

单元过程数据的取舍原则如下：

a）能源的所有输入均列出；

b）原料的所有输入均列出；

c）辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；

d）大气、水体、固体废物的各种排放均列出；

e）厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

f）取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中。

A.3 生命周期清单分析

A.3.1 总则

应编制无铅锡基焊料产品系统边界内的所有材料/能源输入和排放到空气、水及土壤的排放物清单，作为产品生命周期评价的依据。

应书面给出所有的计算程序和计算公式，所做的假设应给予明确说明。当数据收集完毕后，应对收集的数据进行审定。然后确定每个单元过程的定量输入和输出，将各个单元过程的输入输出数据除以无铅锡基焊料产品的产量，得到功能单位的资源、能源消耗和环境排放。最后将无铅锡基焊料产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品及影响评价提高必要的数据。

A.3.2 数据收集

A.3.2.1 概况

应将以下阶段的数据纳入数据清单：

a）无铅锡基焊料生产

b）无铅锡基焊料包装

A.3.2.2现场数据采集

通过直接测量、采访或问卷调查，从企业直接获得的数据为现场数据。数据宜包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、水、材料等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为：排至空气、水、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录B。

典型现场数据来源包括：

a）单元过程消耗数据；

b）耗材清单以及库存变化；

c）排放测量值（气体和废水排放物的数量和浓度）；

d）产品和废物成分；

e）采购和销售部门。

A.3.2.3.背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

A.3.2.4生命周期各阶段数据采集

A.3.2.4.1生产阶段

该阶段起源于原材料进入生产场址，结束于成品离开生产单位。生产活动包括投料、熔化、浇铸三个过程。

A.3.2.4.2包装阶段

该阶段为生产的无铅锡基焊料进入包装库，无铅锡基焊料包装后进入产品库房为止。

A.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基准流进行关联。

合并来自相同数据类型（比如大气排放）、相同物质（如CO2）、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原材料消耗以及空气排放、水体排放和土壤排放数据。

A.3.4 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

a）完整性：充足的样本、合适的期间；

b）可信度：数据根据测量、检验得到；

c）时间相关：与评价目标时间差别小于3年；

d）地理相关：来自研究区域的数据；

e）技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

A.4 生命周期影响评价

A.4.1 概述

根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。其要素包括影响类型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，类型参数结果的计算（特征化）。本标准不需要对类型参数结果进行归一化和加权计算。

A.4.2 环境影响类型

环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、光化学烟雾、固体废弃物以及可吸入颗粒物等7种，其影响区域见表A.1

表A.1  锡锭产品的环境影响类型

| 序号 | 环境影响类型 | 影响区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源消耗 | 全球性 |
| 2 | 气候变化 | 全球性 |
| 3 | 酸化 | 区域性 |
| 4 | 光化学烟雾 | 区域性 |
| 5 | 固体废弃物 | 局地性 |
| 6 | 可吸入颗粒物 | 局地性 |

A.4.3 数据归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。列表归类，见表A.2。

表A.2   数据归例示例

| 序号 | 环境影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源消耗 | 锡、水、电 |
| 2 | 气候变化 | CO2、CO、NOx |
| 3 | 酸化 | SO2、NOx、NH3 |
| 4 | 富营养化 | NOx、N、COD |
| 5 | 光化学烟雾 | CO、NOx |
| 6 | 固体废弃物 | 金属氧化物废物 |

A.4.4分类评价

计算出不同影响类型的特征化值，采用公式（A.1）进行计算。分类评价的结果采用表A.3中的当量物质表示。固体废弃物、可吸入颗粒物的环境影响因子较单一，无需进行特征化处理。

表A.3   特征化因子

| 影响类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | Kg，Sneq./kg | Sn | 1 |
| 气候变化 | Kg，CO2 eq./kg | CO2 | 1 |
|  |  | CO | 2 |
|  |  | NOx | 320 |
| 酸化 | Kg，SO2 eq./kg | SO2 | 1 |
|  |  | NOx | 0.7 |
|  |  | NH3 | 1.88 |
| 富营养化 | Kg，NOx eq./kg | NOx | 0.13 |
|  |  | N | 0.042 |
|  |  | COD | 0.022 |
| 光化学烟雾 | Kg，CO eq./kg | CO | 0.03 |
|  |  | NOx | 0.028 |

A.4.5计算方法

EPi=∑EPij=∑Qj×EFij  …………………………………………（A.1）

式中：

EPi——第i种环境类别特征化值；

EPij——第i种环境类别中第j种污染物的贡献；

Qj——第j种污染物的排放量；

EFij——第i种环境类别中第j种污染物的特征化因子。

A.5 解释

A.5.1 总则

解释阶段应包括下述步骤：“评价无铅锡基焊料产品生命周期模型的稳健性”“识别热点问题”以及“结论、限制和建议”。

A.5.2 锡锭产品生命周期模型的稳健性评价

无铅锡基焊料产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价无铅锡基焊料产品生命周期模型的工具包括：

a） 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即，包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入或输出范围（即，包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）。

b）敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何到数据、分配方法或类型参数等的不确定性的影响，来评价其可靠性。

c）一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

A.5.3 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与所评价无铅锡基焊料产品相关的生态设计改进方案。

评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、顾客增加值（CVA）影响、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图，具体方法参加附录C。

A.5.4 结论、建议和限制

应根据确定的无铅锡基焊料产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

A.6 生命周期评价（LCA）报告

产品LCA报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、欧盟产品环境足迹（PEF）、环境产品声明（EPD）等LCA评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。

# 附录B
（规范性附录）
数据收集表格示例

参照图B.1绘制每个单元过程的图，然后参照表B.1收集单元过程的数据，最终汇总形成表B.2无铅锡基焊料产品的数据清单。

图B.1 工序图：精炼

表B.1 单元过程数据收集表示例

| 制表人： | 制表日期： |
| --- | --- |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |
| 材料输入 | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 水消耗a | 单位 | 数量 |  |  |
| 能量输入b | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 材料输出 （包括产品） | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 目的地 |
| 向空气排放c | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向水体排放d | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向土壤排放e | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 其他排放f | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 制表人： | 制表日期： |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 注：此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。 |
| a 例如地表水、饮用水。 b 例如煤、焦炭、重燃料油、中燃料油、轻燃料油、煤油、汽油、天然气、煤气、网电。 c 例如无机物：SOx、CO2、CO、粉尘/颗粒物、Cl2、H2S、HCl、NH3、NOx；金属：As、Pb、Sb、Cd、Hg。 d 例如，生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、酸、CN2-、总磷、总氮、氨氮、其他金属、硫化物、氟化物、悬浮物。 e 例如，矿物废物、工业混合废物、城市固体废物、有毒废物。 f 例如，噪声、辐射、振动、余热。 |

# 附录C
（资料性附录）
产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例

C.1 排序方法

产品绿色设计改进方案优先排序方法步骤如下：

第一步：将所有方案划分为生产类、设计类和管理类三类方案；

第二步：选取方案的评价指标，本标准的评价指标包括：

——技术可行性，评估实施某方案的技术可行性；

——设计改进，判断一个方案的实施能够对某个重要环境要素产生何种程度的作用；

——经济效益，评估一个组织实施某特定方案所产生的财务影响；

——顾客增加值（CVA）影响，表示因实施了某些方案而提高消费者认同增加值；

——生产管理，估计实施某方案可能对生产计划或者其他生产管理者产生的影响。

第三步：各指标的等级评分准则如表C.1所示。评估人员依据准则对各方案在不同指标上的表现进行打分。

第四步：加总每个方案在5个指标上的得分，得到每个方案的总评分。

第五步：对每个方案的总评分进行标准化，方法为总评分减去10。

第六步：经过标准化后的方案被分成“生产、设计、管理”三组，绘制分组的实施者优先排序图，分别针对制造工程师、设计工程师或管理人员等实施者。

第七步：将改进方案按照生命周期阶段分组（产品生产和产品包装2个阶段），绘制生命周期阶段优先排序图。

表C.1 指标等级评分准则

| 符号 | 评价 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| ++ | 很好/很高 | 4 |
| + | 好/高 | 3 |
| +/- | 中等、一般 | 2 |
| - | 差/低 | 1 |
| -- | 很差/很低 | 0 |

C.2 排序示例

C.2.1 改进方案

依据某锡锭产品生命周期评价结果提出的一些建议如下：

a） 生产制造改进方案包括：

——引进高效节能新装备；

——与供应商合作，尽可能地减少进入工厂的包装材料种类，以便开展固体废弃物的再循环；

——开发可重复使用的产品包装箱或包装带，使其满足防护标准并能最终再循环。

b） 设计改进方案包括：

——减少砷铅超标原料的使用，更多使用优质原料；

——采用安全高效的低能耗的生产工艺；

——采用符合国标的无毒、无二次污染的原材料。

c） 产品管理改进方案包括：

——建立无铅锡基焊料产品质量管理体系。

C.2.2 改进方案的优先排序表

改进方案的优先排序表如表C.2所示

表C.2  改进方案的优先排序表

| 环节 | 改进方案 | 生命周期阶段 | 技术可行性 | 环境敏感性 | 经济影响 | CVA影响 | 生产管理 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 引进高效节能新装备 | L.1.1 | ++ | ++ | +/- | + | +/ | 15 |
|  | 减少原来的包装材料种类 | L.2.1 | ++ | + | +/- | +/- | +/ | 13 |
|  | 使用可重复使用的包装箱 | L.3.2 | ++ | + | +/- | + | +/ | 15 |
| 设计 | 减少砷铅超标原料的使用 | L1.2 | + | + | +/- | +/- | +/- | 12 |
|  | 采用安全高效的低能耗的生产工艺 | L1.3 | +/- | + | +/- | + | - | 11 |
|  | 采用符合国标的无毒、无二次污染的原材料 | L1.4 | ++ | ++ | +/- | + | +/- | 15 |
| 管理 | 建立锡锭产品质量管理体系 | L4.1 | ++ | + | - | ++ | - | 12 |

C2.3 实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序

略

---------------------------------------

# Text boxes

中国有色金属工业协会

中 国 有 色 金 属 学 会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 25.160.01

H 62

是

绿色设计产品

提供

符合要求

同时满足

未通过审核

未符合要求

未符合要求

非绿色设计产品

发布

符合要求

生命周期评价报告

评价指标要求

生命周期影响评价

基本要求

生命周期清单分析

范围确定

原材料

能源

水

投料

熔化

产品包装

废物排放

浇铸

精炼工序

3.1 产品

种类和重量(t/a):

—无铅锡基焊料；

—……

2.1 原材料

种类和重量(t/a):

——锡金属；

——铜金属；

——银金属；

——……

2.2 能源

基本信息：

——参考年

——员工数量

——年营业额(万元/年)

——工作天数（天/年）

——电(kwh/a)。

2.3 水

——消耗量(m³/a)；

——自备井/自来水比例（%）

3.2 余热

3.3 废气

3.4 固废

3.5 废水

来源(kwh/a):

—高温废气；

—其他

种类和数量（t/a）：(kwh/a):

—二氧化硫；

—氮氧化物

—……

排放量（m³/a）：

—负荷（t/a）：

—化学需氧量；

—生物需氧量；

—……