前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 11101-2009《硬质合金圆棒毛坯》。

本标准与GB/T 11101-2009相比，主要变化如下：

——删除印刷电路板微钻规格说明，不再单独分类；

——扩增圆棒直径35.0mm～42.0mm的规格；

——扩增圆棒长度330.0mm～660.0mm的规格；

——明确物理力学性能、组织结构要求；

——将原标准中尺寸允许偏差及形状公差进行了修改。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11101-1989、GB/T 11101-2009。

硬质合金圆棒毛坯

- 范围

本标准规定了硬质合金圆棒毛坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于切削工具、冲压工具和耐磨测量工具等用的硬质合金圆棒毛坯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

- 要求

- 产品示意图、规格表示规则及规格

  - 产品示意图

产品示意图见图1。

图1 产品示意图

  - 标记示例

产品标记由表示圆棒的字母B、圆棒直径值（D）和长度值（L）组成，

示例：直径为3.5mm，长度为38.5mm的产品表示为B 3.5×38.5。

  - 产品尺寸

产品尺寸应符合表1规定

表 1                            单位为毫米

| 直径D | 长度L |
| --- | --- |
| 0.5≤D≤42.0 | 1.0＜L≤660.0 |

- 化学成分

产品的化学成分由供需双方协商确定。

- 物理力学性能、组织结构

  - 产品的洛氏硬度、抗弯强度、孔隙度、非化合碳以及宏观孔洞应符合表2的规定。

表2

| 洛氏硬度 HRA | 横向断裂强度 （N/mm2） | 孔隙度 | 非化合碳 | 宏观孔洞 ＞25～175μm （个/cm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥86.5 | ≥1800 | ≤A02B00 | C00 | 0 |
| 注：横向断裂强度采用C试样。 |

  - 需方对产品的其他物理力学性能或组织结构有要求时，由供需双方协商确定。

- 尺寸尺寸及外形

  - 产品的直径尺寸允许偏差见表3。

表 3                             单位为毫米

| 直径 | 直径允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.5≤D＜2.0 | +0.10～+0.20 |
| 2.0≤D＜3.0 | +0.15～+0.30 |
| 3.0≤D≤12.0 | +0.30～+0.60 |
| 12.0＜D≤20.0 | +0.30～+0.70 |
| 20.0＜D≤42.0 | +0.30～+0.80 |

  - 产品的长度尺寸允许偏差见表4。

表 4                              单位为毫米

| 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- |
| 1.0＜L≤200.0 | 0.0～+1.0 |
| 200.0＜L≤350.0 | 0.0～+5.0 |
| 350.0＜L≤660.0 | 0.0～+10.0 |

  - 产品的直线度公差见表5。

表 5                             单位为毫米

| 直径 | 直线度公差 |
| --- | --- |
|  | 长度 |
|  | 1.0＜L≤100.0 | 100.0＜L≤200.0 | 200.0＜L≤350.0 | 350.0＜L≤660.0 |
| 0.5≤D＜3.0 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤1.2 |
| 3.0≤D≤42.0 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.8 |

  - 产品的圆度公差见表6。

表6                            单位为毫米

| 直径 | 圆度公差 |
| --- | --- |
| 0.5≤D＜12.0 | ≤0.15 |
| 12.0＜D≤20.0 | ≤0.20 |
| 20.0＜D≤42.0 | ≤0.30 |

- 外观质量

- 产品表面不允许起皮、鼓泡、砂眼、分层、裂纹、未压好、粘料等缺陷。

- 产品允许的掉边、掉角的长度、宽度、深度见表7。

表 7                     单位为毫米

| 直径 | 0.5≤D＜12.0 | 12.0＜D≤20.0 | 20.0＜D≤42.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 掉边、掉角的长度、宽度允许值 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤3.00 |
| 掉边、掉角的深度允许值 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.60 |

- 其他

需方对产品有其他要求，由供需双方协商确定。

- 试验方法

- 产品的化学分析按GB/T 5242的规定进行，或由供需双方协商确定。

- 产品的物理力学性能、组织结构按GB/T 5242的规定进行，或由供需双方协商确定。

- 产品的尺寸及允许偏差、形状公差的检验按GB/T 5242的规定进行。

- 产品的外观质量的检验按GB/T 5242的规定进行。

- 检验规则

- 检查和验收

- 产品应由供方进行检验，保证产品符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写产品质量证明书。

- 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）不符合时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同在需方进行。

- 组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一化学成分、同一规格的产品组成。

- 检验项目及取样

每批产品的检验项目及取样应符合表8的规定。

表 8

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 物理力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242 的规定进行 | 3.3 | 4.2 |
| 尺寸及形状公差 | 逐件 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.5 | 4.4 |

- 检验结果判定

- 产品的化学成分检验不合格，判该批不合格。

- 产品的物理力学性能、组织结构检验结果不合格时，应加倍取样对不合格项进行重复试验，若仍有一个重复试验结果不合格，判该批产品不合格。

- 产品的尺寸及外形公差检验不合格，判该件不合格。

- 产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和产品质量证明书

- 标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

- 产品质量证明书

每批产品应提供产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品批号；

- 产品净重或数量；

- 各项检验结果和技术监督部门印记；

- 检验日期。

- 合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 技术要求；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

GB/T 11101-XXXX

代替GB/T 11101-2009

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会    发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

硬质合金圆棒毛坯

Cemented carbide blanks for round rods

（送审稿）

中华人民共和国国家标准

ICS 77.160

H 72