稀土行业标准《钪稳定铈锆复合粉》（预审稿）编制说明

一、工作简况

1.1立项的目的和意义

《钪稳定铈锆复合粉》是属于国家稀土稀有金属新材料研发和产业化项目重点支持的高性能稀土钪改性材料之一，近年来，钪稳定铈锆复合粉的重要用途是作为固体氧化物燃料电池的电解质材料，该材料是中低温固体氧化物燃料电池电导率最高的电解质材料。固体氧化物燃料电池（简称SOFC）由外部提供的燃料和氧化剂、阴极、阳极和电解质等组成。其作为高效和清洁的能源，被誉为21世纪的绿色电池。一般的燃料电池能量转换效率为50～70%，而采用热电联供系统的SOFC其综合效率可高达80%，可在大型集中供电、中型分电荷小型家用热电联供等民用领域作为固定电站，另外，也可作为船舶动力电源、交通车辆动力电源等移动电源，具有广阔的应用前景。

随着钪稳定铈锆复合粉在固体氧化物燃料电池电解质材料等领域市场的需求不断增加，在国内，钪稳定铈锆复合粉产品得到了有效的开发，该产品的生产也已初具规模，国内的生产厂家有：青岛天尧实业有限公司、潮州三环集团股份有限公司、宁波索福人能源技术有限公司、江西泛美亚材料有限公司。但是，到目前为止国内没有一个统一的产品标准，不利于解决市场交易的纠纷，标准制定有利于规范钪稳定铈锆复合粉生产，扩大应用范围，提升应用水平；因此制定钪稳定铈锆复合粉产品标准成了必然发展的趋势。

该标准可为钪稳定铈锆复合粉产品贸易提供仲裁的依据；为钪稳定铈锆

复合粉产品的指标控制提供指导意义。钪稳定铈锆复合粉的重要用途是作为固体氧化物燃料电池的电解质材料，该材料是中低温固体氧化物燃料电池电导率最高的电解质材料。其作为高效和清洁的能源，被誉为21世纪的绿色电池。一般的燃料电池能量转换效率为50~70%，而采用热电联供系统的SOFC其综合效率可高达80%，可在大型集中供电、中型分电荷小型家用热电联供等民用领域作为固定电站，另外，也可作为船舶动力电源、交通车辆动力电源等移动电源，具有广阔的应用前景。电解质材料作为SOFC最核心的组件，其性能（电导率、稳定性、热膨胀、致密化温度等）不但直接影响其工作温度和电能转换效率，还决定了所需的相匹配的电极材料及其相应制备技术的选择。早期的SOFC均采用YSZ作为电解质材料，其在高温下性能良好，而在低温下的离子电导率很低，无法满足SOFC系统要求，严重限制了SOFC的发展。钪稳定铈锆复合粉作为电解质材料时，其在780℃下的电导率与YSZ在1000℃下的电导率相当。东邦燃气（Toho Gas）的专利6835485介绍了掺杂9-12mol%Sc2O3的ScSZ用于固体氧化物燃料电池电解质时，其能量输出得到很大程度的改善；日本第一元素化学工业公司（DKKK）已开发出掺杂10mol%Sc2O3和1mol%CeO2的ZrO2陶瓷粉体，D.-S.Lee等人采用粉体开发出电解质陶瓷片，其在中低温条件下比YSZ具有更高的电导率和更好的长期稳定性。目前，仅美国风险企业Bloom Energy采用钪稳定铈锆复合粉作为电解质材料实现了SOFC的产业化， 2010年2月该公司公开了SOFC产品“ES-5000 Energy Server”，其发电功率为100kW，据报道，电子海湾（eBay）已购买五个ES-5000为其整个总部大楼供电。2011年前国内对钪稳定铈锆复合粉尚处于研发阶段，尚未形成产业化，这严重阻碍了我国燃料电池乃至新能源行业的发展。国内的生产厂家有：青岛天尧实业有限公司、潮州三环集团股份有限公司、宁波索福人能源技术有限公司、江西泛美亚材料有限公司。自2011年以来我院固体氧化物燃料电池电解质用钪稳定铈锆复合粉进行了大量研究，已经制备出能满足BE公司SOFC需要的电解质的钪稳定铈锆复合材料。并进行年产20吨（10吨催化剂用，10吨电解质用）的规模化生产，产品质量获得美国检测机构认可。

氧化钪掺杂可以提高铈锆复合材料的稳定性，使其具有更高的电导率，该材料用于固体氧化物燃料电池体系中可以实现能源的清洁以及高效利用。

但到目前为止国内没有一个统一的产品标准，因此制定钪稳定铈锆复合

粉产品标准很有必要。我院从事氧化钪相关产品生产有五十来年的历史，每年氧化钪的产量达到了20吨；同时，我院制定了许多国家稀土相关的产品标准；积累了丰富的经验，为这次钪稳定铈锆复合粉产品的申报提供了有利的条件。随着现代工业的发展钪稳定铈锆复合粉的应用前景将越来越广泛。到目前为止，国内外还没有钪稳定铈锆复合粉相对应的产品标准，其产品标准的制定成了必然发展的趋势。

1.2任务来源

根据“国家标准化管理委员会关于下达第四批推荐性计划的通知（国标委发函【2018】83号）”、“工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科〔2018〕73号）文件精神，行业标准修订计划正式下达，完成年限为2019年。全国稀土标准化技术委员会于2019年1月23日-24日在浙江宁波市召开了《2019年度第一次稀土标准工作会议》上完成了《钪稳定铈锆复合粉》（计划号：2018-2076T-XB）行业标准的任务进度、具体的时间节点安排及参与单位等具体任务的落实。落实情况如下：《钪稳定铈锆复合粉》行业标准由湖南稀土金属材料研究院牵头负责标准制订，报名参加起草单位有：中国工程物理研究院化工材料研究所、广东省材料与加工研究所、有研稀土新材料股份有限公司、广东省工业分析检测中心、包头稀土研究院 、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司等，同时确定标准制定工作进度，2019年3月起草单位提出标准意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见；于2019年3月底起草单位完成意见汇总，形成标准预审稿、编制说明、意见汇总等发至稀标委秘书处， 2019年4月15日-17日在浙江嘉兴稀标委召开标准预审会议，2019年6月底前在预审会的基础上对预审稿、编制说明、意见汇总处理进行修改、调整，标准编制小组达成一致意见后形成送审稿，并将相关资料发送稀标委秘书处。2019年7月底前完成标准审定。

1.3起草单位

我院现有在职职工360人，其中：教授级高级工程师7人、高级工程师48人、工程师等技术骨干77人、享受政府津贴的专家7人，技术力量雄厚，在氧化钪与金属钪、铝钪中间合金，高纯中重稀土氧化物、稀土超细微粉、高纯稀土金属和合金型材(棒、片、粉、粒、丝、管、箔)、稀土储氢材料、六硼化镧阴极材料、稀土激光晶体材料、稀土磁致伸缩材料等方面研究处于国内领先水平。作为长期从事稀土材料开发应用单位，湖南稀土金属材料研究院先后主持及参与了《六硼化镧化学分析方法》、《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》、《氧化镨》、《钕镁合金化学分析方法》、《钇铝合金》、《独居石精矿》、《金属钇》、《镧铜合金》《稀土产品包装标志运输和贮存》等32项稀土标准的修制订工作。

我院的检测中心于2011年11月取得计量认证(CMA)的资格， 2012年12月10日取得国家实验室认可（CNAS）的资格。2014年4月9日被国家工业部核准为“工业（稀土冶炼及加工品）产品质量控制和技术评价实验室”，于2011年还成立了“长沙稀土分析检测平台”。检测中心拥有一批技术水平高、实践经验丰富的学科带头人和高水平分析检测的专业队伍，同时具有良好的人才培养、人才输出和人才储备能力，中心拥有一支理论基础知识扎实、实践经验丰富的分析测试研究人员队伍；中心拥有近 2000㎡ 的实验室，还拥有先进的大型检测设备20台，其检测能力也达到了国内领先水平。

湖南稀土金属材料研究院一直从事氧化钪生产技术、产品应用方面的研发，高纯氧化钪超细粉体的研究与生产已处于国内领先水平，所有技术拥有自主知识产权，曾被科技日报等称为“世界钪王”。对于原材料制取，2010年，我院在南京的生产基地已经稳定生产；高纯氧化钪部分，我院在桃江基地的生产线也正在建立，我院同期开展了汽车尾气催化剂和固体氧化物燃料电池电解质用的钪稳定铈锆复合粉的研究，已经取得阶段性的研究成果，实验室水平下，产品质量稳定可靠，得到的粉体形貌良好，粒径可控，比表面积较大，相结构单一稳定，性能良好，通过调节和控制工艺条件，可分别获得催化剂用和电解质用钪稳定铈锆粉。我院对汽车尾气催化剂和固体氧化物燃料电池电解质的研发一直处于国内先进水平，2015年位于隆平高科技园的生产线也正式建立。随着生产线的建设，将获取更低成本更高质量的钪稳定铈锆粉，建成了目前国内最先进的钪稳定铈锆粉生产线，满足了不断增长的新能源、催化剂、军用以及民用领域的需求。因此，钪稳定铈锆复合粉国家标准的制定，将促进钪高端产品的应用开发，包括固体氧化物燃料电池电解质的开发应用，可极大的推动我国钪工业、催化剂以及固体氧化物燃料电池行业的发展，促进国民经济建设特别是国防工业建设的发展，并对于重建我国整个钪行业在国际市场上的地位具有重大意义。

1.4工作进度安排

具体时间计划如下：

- 、标准编制前的查询、调研、论证：2018年10月～2019年1月；

- 、标准征求意见稿：            2019年2月完成；

- 、草案广泛征求意见：          2019年3月；

- 、意见汇总形成预审稿：        2019年4月；

- 、预审时间：                  2019年4月；

- 、审定时间：                  2019年7月。

接到任务后，走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的钪稳定铈锆复合粉产品的实际情况，对钪稳定铈锆复合粉产品进行标准制定前广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况及相应的论证；然后形成标准的讨论稿发至各用户单位广泛征求相关意见，根据各企业所生产的钪稳定铈锆复合粉产品的实际情况及稀标委的意见，确定产品的牌号及相关的技术指标,再形成了标准征求意见稿。将所有意见汇总后形成预审稿，统一将预审稿以e-mail形式发送到各用户单位及稀标委进行论证，向有关专家、生产厂家和用户征求意见，并确保标准稿件的编写质量。然后，由稀土标准技术委员会组织预审会进行预审稿的讨论，确定修改内容的可行性，力求产品标准的完善。最后由稀土标准技术委员会组织审定会，讨论起草单位制定的钪稳定铈锆复合粉产品标准的符合性，大会通过标准审定稿后再形成报批稿等待发布。制定钪稳定铈锆复合粉的目标是规定钪稳定铈锆复合粉产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、牌号、钪稳定铈锆复合粉产品的化学成分、物理性能。

二、编制原则和依据及标准主要内容

2.1 编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确

定了制订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际

标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内钪稳定铈锆复合粉产品生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的要求及钪稳定铈锆复合粉产品应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结

构编写。

2.2 标准主要内容

2.2.1、标准规定的主要范围如下：

本标准规定了钪稳定铈锆复合粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以氧化钪、氧化铈、硝酸锆等为原料，采用高温焙烧法、共沉淀法、溶胶凝胶法、微乳液法、共沉淀-喷雾干燥法等方法制得的，供固体氧化物燃料电池电解质材料等领域用的钪稳定铈锆复合粉。

2.2.2、标准根据需要引用了7个标准文件

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定GB/T 20170.2稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定

GB/T 31057.1 颗粒材料 物理性能测试 第1部分 松装密度的测量

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

XB/T 402-2016  钪铝合金附录A及附录B（资料性附录）。

2.2.3、根据市场对钪稳定铈锆复合粉的需求，标准规定了产品牌号：

产品按化学成分分为(ScCeZr)xOy-13Sc、(ScCeZr)xOy-11Sc、(ScCeZr)xOy-10Sc三个牌号。

2.2.4、根据三个产品牌号产品的特性，规定了各牌号产品化学成分及物理性能。

化学成分方面：

标准不但对钪稳定铈锆复合粉产品的Sc、Ce的含量做出规定，同时还要求稀土杂质及非稀土杂质（Fe、Si、Al、Ti、Cu）等指标都做出了规定，才能保证产品在固体氧化物燃料电池电解质材料等领域应用性能。

物理性能方面：

产品的中心粒径D（V，50），应不大于1.0µm；比表面积（BET）应不小于10 m2/g；松装密度应在1≤pac≤1.5之间。

2.2.5、产品外观应洁净，无目视可见夹杂物。

2.2.6、标准对钪稳定铈锆复合粉性能指标的检测方法都做了详细的规定。方便生产企业及用户单位统一检测标准，避免一些贸易纠纷。

1、化学成分

氧化钪（Sc2O3）、氧化铈（CeO2）含量的分析方法参照附录分析方法进行。

- 稀土杂质含量的分析方法按供需双方商定的方法进行。

- 非稀土杂质含的分析方法按供需双方商定的方法进行。

- 灼减量和水分的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

- ZrO2(HfO2)量为余量，即［100%-（Sc2O3量+ CeO2量+Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）］，也可按供需双方商定的方法进行。

2、物理性能

中心粒径的分析方法按GB/T 20170.1的规定进行。

比表面积的分析方法按GB/T 20170.2的规定进行。

松装密度的分析方法参照GB/T 31057.1的规定进行。

三、主要技术内容说明

1、任务落实会上专家意见情况：

全国稀土标准化技术委员会于2019年1月在宁波市召开了《钪稳定铈锆复合粉》行业标准的任务落实会。本次会议参加会议的有25 家单位的37名代表和专家参加。与会代表对钪稳定铈锆复合粉制订的方案进行了认真的讨论，确定了制订的进度。

2、主要反馈意见情况：

A、有研稀土提出两个意见如下：

① 、“钪稳定铈锆复合粉”题目建议改为“钪锆复合氧化物”，理由是标准命名原则为表述应简明、确切、规范，避免混淆。本标准内容中，氧化钪含量为10-13%，占比较大，而氧化铈含量仅为1.3%，是一种掺杂元素，不应当作为主体元素命名，该材料主要发挥钪稳定氧化锆的性质，用于固体氧化物燃料电池电解质材料特定用途。而铈锆复合材料是指铈占主体的元素，其他掺杂的稀土元素较铈含量低很多，其主要用于汽车、环保等领域催化剂中。因此，钪稳定铈锆复合粉该题目命名容易产生混淆。此外，“粉”概念不清晰，不符合术语规范，建议改为氧化物。

②、标准应注明该产品作为固体氧化物燃料电池电解质材料的特殊性能，如电导率等参数，以与普通材料加以区别。

湖南稀土院组织技术人员进行了充分的讨论回复意见如下：

1、关于“标准命名”的理由

①、美国风险企业Bloom Energy采用钪稳定铈锆复合粉作为电解质材料是目前钪稳定铈锆复合粉主要的应用市场，美国将该产品简称为“ScSZ”英文的全称就是“ Scandium stable zirconium”；

②、日本第一元素化学工业公司（DKKK）已开发出的掺杂 Sc2O3和CeO2的ZrO2陶瓷粉体，简称也为“ScSZ”英文的全称也是“ Scandium stable zirconium”。

③、东邦燃气（Toho Gas）的专利6835485介绍了掺杂 Sc2O3的ScSZ用于固体氧化物燃料电池电解质时，其能量输出得到很大程度的改善；简称也为“ScSZ”英文的全称就是“ Scandium stable zirconium”。

④、铈锆粉其耐高温性能很差，在850℃以上就会发生烧结，颗粒长大，当将更小离子半径的Sc3+(0.0745nm)的加入其中，就能能阻止晶粒生长，抑制Zr4+在固溶体表面的富集，提高固溶体表面有效活性成分的含量，增加活性位，并能降低铈锆复合粉的立方相转变温度。因此，钪在铈锆复合粉中起到的就是稳定铈锆的作用。

因此，标准名称为“钪稳定铈锆复合粉”不但要与国内贸易领域一致，还要与国际贸易领域一致，不然，出口产品没有找不到对应的名称，造成贸易的混乱。

2、关于使用“复合粉”命名的理由

经查阅GB/T31968-2015《稀土复合钇锆陶瓷粉》，该产品也是钇和锆的混合氧化物，沿用行业领域的习惯命名为“复合钇锆陶瓷粉”，在行业中，通俗易懂。因此，“钪稳定铈锆复合粉”的命名也是符和要求的。

3、关于电导率的问题回复意见如下：

因为钪稳定铈锆复合粉是中低温固体氧化物燃料电池电导率最高的电解质材料。固体氧化物燃料电池（简称SOFC）是由外部提供的燃料和氧化剂、阴极、阳极和电解质等组成，该电池其作为高效和清洁的能源，被誉为21世纪的绿色电池。而钪稳定铈锆复合粉只是作为固体氧化物燃料电池中的核心组件---电解质，其性能（电导率、稳定性、热膨胀、致密化温度等）不但直接影响其工作温度和电能转换效率，还决定了所需的相匹配的电极材料及其相应制备技术的选择。一般的燃料电池能量转换效率为50~70%，而采用钪稳定铈锆复合粉做电解质制作的热电联供系统的SOFC其综合效率可高达80%，其电导率可达到0.2S/cm，电导率是由整个电池组（包括燃料和氧化剂、阴极、阳极和电解质）综合因素决定的。因此，产品标准中不能以“电导率”作为该产品的特殊性能的考核指标，根据客户的需求，只对产品的化学成分、中心粒径、比表面积、松装密度等指标提出了要求。标准主要是服务市场。

B、晨光稀土：对《钪稳定铈锆复合粉》提几点意见，1、铈很少，感觉应该叫钪锆产品更合适；2、钪提取不易价格昂贵，固体燃料电池用的氧化锆一般用8Y，如果用Sc，还要用10%以上，那成本N高了。性能能提高多少呢？市场大吗？感觉太贵了

湖南稀土院回复如下：产品名称不能光看成分组成，主要要与行业要求接轨。钪稳定铈锆粉作为固体氧化物燃料电池电解质材料，能够提高电解质的电导率，提高燃料电池的功率密度，从而提高能量转换效率，降低燃料电池的成本，并保持相关性能稳定。

一般的燃料电池能量转换效率为50~70%，而采用热电联供系统的SOFC其综合效率可高达80%，可在大型集中供电、中型分电荷小型家用热电联供等民用领域作为固定电站，另外，也可作为船舶动力电源、交通车辆动力电源等移动电源，具有广阔的应用前景。仅美国风险企业Bloom Energy采用钪稳定铈锆复合粉作为电解质材料实现了SOFC的产业化， 2010年2月该公司就公开了SOFC产品“ES-5000 Energy Server”，其发电功率为100kW，美国电子海湾（eBay）已购买五个ES-5000为其整个总部大楼供电。

五、标准水平分析

制定后的标准不但为钪稳定铈锆复合粉产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为钪稳定铈锆复合粉产品贸易提供仲裁的依据；为钪稳定铈锆复合粉产品的指标控制提供指导意义。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着现代工业的发展，钪稳定铈锆复合粉的应用前景将越来越广泛。制订后的钪稳定铈锆复合粉标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。制订后的标准可为钪稳定铈锆复合粉产品贸易提供仲裁的依据；为钪稳定铈锆复合粉产品的指标控制提供指导意义。制订的钪稳定铈锆复合粉标准符合现有国家产业政策，对于解决钪稳定铈锆复合粉贸易纠纷发挥一定的作用。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一九年四月二日