XB

JCS.77.120.99

H65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/Txxxx-xxxx

钪稳定铈锆复合粉

Scandium stable cerium zirconium composite powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：湖南稀土金属材料研究院、中国工程物理研究院化工材料研究所     、      、     。

本标准主要起草人：刘荣丽、王志坚、夏楚平、王贵超 、易师 、蔡华强、张衍、居佳 。

本标准为首次制定。

钪稳定铈锆复合粉

1  范围

本标准规定了钪稳定铈锆复合粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以氧化钪、氧化铈、硝酸锆等为原料，采用高温焙烧法、共沉淀法、溶胶凝胶法、微乳液法、共沉淀-喷雾干燥法等方法制得的，供固体氧化物燃料电池电解质材料等领域用的钪稳定铈锆复合粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定GB/T 20170.2稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物比表面积的测定

GB/T 31057.1 颗粒材料 物理性能测试 第1部分 松装密度的测量

3  要求

- 3.1产品牌号

产品按化学成分分为(ScCeZr)xOy-13Sc、(ScCeZr)xOy-11Sc、(ScCeZr)xOy-10Sc三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2  化学成份及物理性质

产品牌号、化学成分及物理性质应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  |  | (ScCeZr)xOy-13Sc | (ScCeZr)xOy-11Sc | (ScCeZr)xOy-10Sc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | Sc2O3 |  | 13±0.20 | 11±0.20 | 10±0.20 |
|  | CeO2 |  | 1.3±0.1 | 1.3±0.1 | 1.3±0.1 |
|  | ZrO2(HfO2) |  | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质 含量 ， 不大 于 | 稀土杂质 | 0.10 |  |  |
|  |  | SiO2 | 0.020 |  |  |
|  |  | Fe2O3 | 0.010 |  |  |
|  |  | Al2O3 | 0.010 |  |  |

表1（续）

| 产品牌号 |  |  | (ScCeZr)xOy-13Sc | (ScCeZr)xOy-11Sc | (ScCeZr)xOy-10Sc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | 杂质含量， 不大于 | TiO2 | 0.0050 |  |  |
|  |  | CuO | 0.0050 |  |  |
|  | 灼减和水分（质量分数）/%，不大于 |  | 1.0 |  |  |
| 物理性能 | 中心粒径D（V，50）/µm， 不大于 |  | 1.0 |  |  |
|  | 比表面积（BET）/(m2/g） 不小于 |  | 10 |  |  |
|  | 松装密度（pac）/(g/cm3) |  | 1≤pac≤1.5 |  |  |
| - 注1：所有化学成分检测均去除水分后测定。; 注2：稀土杂质为除去主稀土元素Sc、Ce以及Pm以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |

3.3  外观

- 3.3.1  产品为白色粉末状。

- 3.3.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物。

4  试验方法

4.1化学成分

4.1.1 氧化钪（Sc2O3）、氧化铈（CeO2）含量的分析方法参照附录分析方法进行。

- 4.1.2 稀土杂质含量的分析方法按供需双方商定的方法进行。

- 4.1.3 非稀土杂质含的分析方法按供需双方商定的方法进行。

- 4.1.4 灼减量和水分的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

- 4.1.5 ZrO2(HfO2)量为余量，即［100%-（Sc2O3量+ CeO2量+Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）］，也可按供需双方商定的方法进行。

4.2物理性能

4.2.1中心粒径的分析方法按GB/T 20170.1的规定进行。

4.2.2比表面积的分析方法按GB/T 20170.2的规定进行。

4.2.3松装密度的分析方法参照GB/T 31057.1的规定进行。

4.3 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.4 外观质量

- 自然散色光下，目视检查外观质量。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能及外观检验。

5.4  取样与制样

5.4.1 化学成分及物理性能分析取样件数

按表2的规定进行。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取正整数 |

5.4.2 化学成分及物理性能分析的取样方法

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，并立即密封保存。

5.5  检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

5.4.2产品的物理性能：中心粒径、比表面积、松装密度及外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该件产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  包装物外应有不褪色并有一定防潮性的明显标志，至少应注明：

每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 原料矿产品生产企业名称；

- 产品生产企业名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 毛重、净重；

- 包装日期；

- “防潮”标志或字样。

6.1.2  产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,每袋(瓶)净重0.1kg、0.25kg、0.5kg、1kg。再将袋(瓶)置于铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)内，每铁桶(木箱,纸箱或塑料箱)净重0.5kg、1kg、5kg、10kg。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3 质量证明书

6.3.1每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 产品名称；

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 原料矿产品生产企业名称、地址、电话、传真；

- 产品生产企业名称、地址、电话、传真；

- 牌号、批号；

- 数量（净重和件数）；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 签发日期；

- 本标准编号或合同号；

- 生产日期（注明年、月、日，批号中已体现，则生产日期可忽略）；

- 出厂日期。

6.3.2 质量证明书原件应采取有效措施封装，以防损坏，及时发给需方。

附录

（资料性附录）

钪稳定铈锆复合粉化学分析方法   钪、铈的测定

电感耦合等离子体光谱法

1 范围

本附录规定了钪稳定铈锆复合粉中氧化钪、氧化铈量的测定方法。

本附录适用于钪稳定铈锆复合粉中氧化钪、氧化铈量的测定。

2方法原理

试样以硫酸、氢氟酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

3   试剂

3.1硫酸(1+1)，分析纯。

3.2氢氟酸（48%），分析纯

3.3  盐酸（1+1），优级纯。

3.4  盐酸（1+19），优级纯。

3.5  硝酸（1+1），优级纯。

3.6  过氧化氢（30 %），优级纯

3.7氧化锆标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化锆[ω（Zr）≥99.99%]，置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加5毫升水，慢慢加入10mL硫酸(3.1）和10mL氢氟酸(3.2）；低温加热至样品慢慢溶解，直至冒浓白烟，加热至浓白烟冒尽后，取下烧杯冷却到室温，加入20mL盐酸（3.3）至烧杯中，用塑料棒搅拌直至晶体全部溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化锆。

3.8  氧化钪标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化钪[ω（Sc2O3/∑REO）≥99.9995%，ω（∑REO）≥99.5%]，置于100 mL烧杯中，加10 mL盐酸(3.3)，低温加热至溶解完全，蒸发至10 mL左右，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化钪。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含100 μg氧化钪的标准溶液。

3.9  氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化铈[ω（CeO2/∑REO）≥99.999%，ω（∑REO）≥99.5%]，置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸(3.5)， 低温加热，并滴加过氧化氢(3.6) 至溶解完全， 冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（3.4）稀释成1 mL含100 μg和1 mL含10 μg氧化铈的标准溶液。

3.10 氩气[φ（Ar）≥99.99％]。

4 仪器

4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率〈0.006 nm（200 nm处）〉。

4.2光源：氩等离子体光源。

5试样

氧化物试样于105 ℃烘干2h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.100 g试样（5），精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白实验

随同试料做空白实验

6.4 分析试液的配制

将试料(6.1)置于100 mL烧杯中，加5毫升水，慢慢加入10mL硫酸(3.1）和10mL氢氟酸(3.2）；低温加热至样品慢慢溶解，直至冒浓白烟，加热至浓白烟冒尽后，取下烧杯冷却到室温，加入20mL盐酸（3.3）至烧杯中，用塑料棒搅拌，直至晶体全部溶解，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分取10mL此溶液移入100 mL容量瓶中，用盐酸(3.4）稀释至刻度，混匀。待用。

6.5 标准系列溶液的配制

将氧化锆标准溶液（3.7）、氧化钪及氧化铈标准溶液（3.8~3.9）按表1分别移入7个50 mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（3.3），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液。

| 标液标号 | 各元素（以氧化物计）质量浓度 / （μg/mL） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化锆 | 氧化钪 | 氧化铈 |
| 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 1.00 | 0.10 |
| 3 | 100 | 2.00 | 0.20 |
| 4 | 100 | 5.00 | 0.50 |
| 5 | 100 | 10.00 | 1.00 |
| 6 | 100 | 15.00 | 2.00 |
| 7 | 100 | 20.00 | 5.00 |

表.1

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表2。

表2

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Sc | 361.383，335.372 | Ce | 413.380,418.659,446.021 |

6.6.2  将分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的计算与表述

按式（1）计算待测各元素（以氧化物计）的质量分数w(RxOy)（%）：

ω（RxOy)=k⋅(ρ−ρ0)⋅V0×10−6m0×100…………………… （1）

式中：

k——分析试液（6.4）稀释倍数；

ρ——自工作曲线上查得分析试液（6.4）中待测氧化钪及氧化铈的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液（6.3）中待测氧化钪及氧化铈的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化钪、氧化铈 | 0.30～0.50 | 0.05 |
|  | >0.50～1.00 | 0.15 |
|  | >1.00～3.00 | 0.20 |
|  | >3.00～5.00 | 0.25 |
|  | >5.00～10.00 | 0.35 |
|  | >10.00～20.00 | 0.40 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。