XB

XB/T XXX—201X

镧铈氧化物

Lanthanum-cerium oxide

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前       言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、北方稀土(集团)高科技股份有限公司、广东珠江稀土有限公司、包头华美稀土高科有限公司、四川省冕宁县方兴稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院、广东省材料与加工研究所、四川江铜稀土有限责任公司、赣州有色冶金研究所、北方稀土冶炼分公司、中国信丰县新利稀土有限公司、虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人： 田皓、刘磊、刘威、王荣、解萍、郝茜、孙广杰、崔建国、张永华、张国光、许国华、李婷婷。

镧铈氧化物

1   范围

本标准规定了镧铈氧化物产品的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以化学法制得的镧铈氧化物，主要应用于镧铈合金原料、稀土抛光粉、各种用途的催化剂、玻璃澄清脱色剂和农业微肥等。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXX        稀土产品的包装、标志、运输及贮存

GB/T 8170        数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690       稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635       稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的分析方法

GB/T 18115       稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

GB/T 20170       稀土金属及其氧化物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

GB/T 17803       稀土产品牌号表示方法

3   要求

3.1  化学成分

产品牌号及化学成分应符合表1规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 |  |  |  | (LaCe)xOy- 60CeA | (LaCe)xOy- 60CeB | (LaCe)xOy- 65CeA | (LaCe)xOy- 65CeB | (LaCe)xOy- 70CeA | (LaCe)xOy- 70CeB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 (质 量 分 数) /% | REO，不小于 |  |  | 99.9 | 99 | 99.9 | 99 | 99.9 | 99 |
|  | La2O3/REO |  |  | 40±2 | 40±2 | 35±2 | 35±2 | 30±2 | 30±2 |
|  | CeO2/REO |  |  | 60±2 | 60±2 | 65±2 | 65±2 | 70±2 | 70±2 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀土杂质 REO | Pr6O11 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  |  |  | 其他稀土杂质 (合量) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | CaO | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
|  |  |  | MgO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  |  | ZnO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
|  |  |  | PbO | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | BaO | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | SiO2 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Na2O | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
|  |  |  | NH4+ | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.1 |
|  |  |  | SO42- | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
|  | 灼减，不大于 |  |  | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 注1：表内所有化学成分检测均为灼减后测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  粒度

所有牌号产品粒度D[V,50]为0.5μm-50μm,。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

3.3  外观质量

3.3.1  产品为白色或微黄粉末。随纯度不同，颜色略有变化。

3.3.2  产品须洁净，一致性好，无目视可见的夹杂物或结块。

4    试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土总量(REO)的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  稀土杂质含量的分析方法按照GB/T 18115稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

的规定进行。

4.1.3  非稀土杂质含量及灼减的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.2  物理性能

粒度分析按GB/T 20170规定的方法进行。

4.3  外观质量

自然散色光下，用目测检测。

4.4  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

5    检测规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由由国家（行业）认定的检测机构或供方质量检验部门进行检验，产品质量符合本标准规

定，供方填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起两

个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同

取样。

5.2   组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度和外观质量检验。

5.4  取样与制样

化学成分分析的仲裁取样件数按表2规定。用插管在每件(袋)中心及周围等距离处取三点，每件(袋)取样量不少于10 g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入洁净的塑料瓶(袋)中并封口。

表2

| 件（袋）数 | 1 | 2 | 3，4 | 5~10 | 11~20 | 21~60 | 61~100 | 101~150 | >150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |

5.5  检验结果判定

化学成分、物理性能仲裁分析结果不合格时，则从该批中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判定该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，应直接判定该产品为不合格品。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志和包装

6.1.1每桶（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.1.2包装

产品用双层塑料袋密封包装，再放置于塑料编织袋中，封紧袋口。每袋净重分别为25 kg、50kg、100 kg、500 kg、1000kg。如需方有特殊要求，则由供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

运输时严防淋雨、受潮。产品需存放于干燥处，不得露天放置。

6.3  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重和件数；

e） 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。