XB

XB/T XXX—201X

镧铁合金

Lanthanum-iron alloy

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229 归口。

本标准为首次制订。

本标准主要起草单位：包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、赣州有色冶金研究所、包头市中鑫安泰磁业有限公司、国家稀土产品质量监督检验中心、乐山有研稀土新材料有限公司、信丰县新利稀土有限公司。

本标准主要起草人：

镧铁合金

1   范围

本标准规定了镧铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于熔配法生产的供钢铁材料用稀土添加剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 高频－红外吸收法测定碳、硫量

GB/T 12690.4　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 氧、氮量的测定　脉冲红外吸收法和脉冲热导法

GB/T 12690.10　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 磷量的测定　钼蓝分光光度法

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

- 要求

- 3.1产品分类

产品按化学成分分为LaFe-20、LaFe-15、LaFe-10三个牌号。

3.2 化学成分

镧铁合金的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | La/RE 不小于 | 杂 质 含 量 ， 不大于 |  |  |  |  |  |  | Fe |
|  |  |  | 稀土杂质 | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | Si | S | O | Mn | P |  |
| LaFe-20 | 20±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 余量 |
| LaFe-15 | 15±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 余量 |
| LaFe-10 | 10±1 | 99 | 1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 余量 |

3.3 外观

- 3.3.1产品为铸态合金。

- 3.3.2 产品表面及断面均呈银灰色，应洁净，无目视可见的夹杂物及氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土总量的分析方法按供需双方协商的方法进行。

4.1.2稀土杂质、硅、锰、铁量的分析方法按供需双方协商的方法进行。

4.1.3碳、硫量的分析方法参照GB/T 12690.1的规定进行。

4.1.4氧量的分析方法参照GB/T 12690.4的规定进行。

4.1.5磷量的分析方法参照12690.10的规定进行。

4.2数值修

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，按合同约定日期内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的机构进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析与外观质量的仲裁的取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10 g（注：因镧铁合金在空气中易氧化，取样检测过程尽可能缩短样品在空气中暴露时间,以提高检测结果准确度）；分析其它杂质含量时，用直径5 mm～10mm 的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即密封保存。

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判断该批产品不合格。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品按客户要求破碎成一定粒度（10-50mm），装于双层塑料袋中，采取防氧化措施、抽真空或充入惰性气体密封包装每袋净重25kg、50kg、250kg再将袋置于铁桶内，每桶净重为25kg、50 kg、100kg、250kg，如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）标准编号；

g）出厂日期。