XB

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：北京矿冶科技集团有限公司、北矿新材科技有限公司、赣州有色冶金研究所、包头稀土研究院、赣州湛海工贸有限公司、广东省材料与加工研究所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司。

本标准主要起草人：冀晓鹃，周恒，于月光，沈婕，贾芳。

# 热喷涂用氧化钇粉末

范围

本标准规定了热喷涂用氧化钇粉末的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于等离子喷涂用氧化钇粉末。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12690.5  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分：钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定

GB/T 12690.7  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 12690.8  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 12690.15  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第15部分：钙量的测定

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末－取样方法

技术要求

3.1  产品分类

3.1.1牌号

产品根据化学成分及物理性能分为三个牌号：TS-Y2O3-01、TS-Y2O3-02、TS-Y2O3-03、TS-Y2O3-04、TS-Y2O3-05。

3.1.2牌号表示规则

产品的牌号以TS-Y2O3-××表示，其中：

TS-Y2O3—表示热喷涂用Y2O3粉末；

××—表示产品顺序号。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 牌号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | Y2O3/wt% | Ca/ppm | Fe/ppm | Si/ppm | Al/ppm | Na/ppm | K/ppm | Mg/ppm |
| TS-Y2O3-01 | ≥96.0 | 无要求 |
| TS-Y2O3-02 | ≥99.0 | 50 | 50 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TS-Y2O3-03 | ≥99.9 | 25 | 10 | 25 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| TS-Y2O3-04 | ≥99.95 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| TS-Y2O3-05 | ≥99.99 | 6 | 7 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤22 | ≤1 |

3.3  粉末粒度

产品的粒度范围应符合表2的规定。需方对粒度范围有特殊要求时，由供需双方协商确定。

表2

| 粒度规格 | 粒度组成 |
| --- | --- |
| 15μm～45μm | ＞53μm，不大于1%；＞45μm，不大于5%；≤15μm，不大于15%；≤10μm，不大于10% |
| 15μm～53μm | ＞75μm，不大于1%；＞53μm，不大于15%；≤15μm，不大于10%；≤10μm，不大于1% |
| 10μm～106μm | ＞125μm，不大于1%；＞106μm，不大于10%；≤15μm，不大于10%；≤10μm，不大于1% |

3.4 外观质量

产品外观应呈白色，均匀、无目视可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1  化学成分

4.1.1 产品的Al、Mg、Fe含量的分析按GB/T 12690.5的规定进行。

4.1.2 产品的Si含量的分析按GB/T 12690.7的规定进行。

4.1.3 产品的Na含量的分析按GB/T 12690.8的规定进行。

4.1.4 产品的Ca含量的分析按GB/T 12690.15的规定进行。

4.1.5 产品的K含量的分析按按供需双方协商确定的方法进行。

4.2 粉末粒度

产品粒度组成的测定按GB/T 19077的规定进行。

4.3  外观质量

产品外观质量用目视检验，必要时用放大镜检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一生产工艺制取的、同一牌号的粉末混合组成。每批重量不超过500kg。

5.3  检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 粉末粒度 |  | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 逐瓶（或逐袋） | 3.4 | 4.3 |

5.4  检验结果判定

5.4.1化学成分检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2 粉末粒度检验不合格，则在该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.3 外观质量检验不合格，判该瓶产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

包装容器表面应标明：供方名称、产品名称、牌号、批号、重量及“防潮”字样或标志。

6.2  包装

产品用密闭的塑料瓶或铝塑真空袋密封包装，分1kg、2kg、5kg、10kg四种。

6.3  运输

产品运输时，应防止受潮，不得重压、抛摔。

6.4  贮存

产品应存放在干燥、通风、无腐蚀性环境处，防止吸潮。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

a）供方名称、地址；

b）产品名称和牌号；

c）产品批号；

d）净重和数量；

e）各项检验结果和供方技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）重量；

d）本标准编号；

e）其他。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—201X

热喷涂用氧化钇粉末

Yttrium oxide powders for thermal spraying

（报批稿）

201X-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部

发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会