稀土行业标准《钪铝合金靶材》（送审稿）编制说明

一、工作简况

1.1立项的目的和意义

《钪铝合金靶材》是属于国家稀土稀有金属新材料研发和产业化项目重点支持的对象之一，近年来，靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等；亦可应用于玻璃镀膜领域；还可以应用于耐磨材料、高温耐蚀、高档装饰用品等行业。根据形状分为长靶，方靶，圆靶，三角形靶；根据成份可分为金属靶材、合金靶材、陶瓷化合物靶材 ；根据应用不同又分为半导体关联陶瓷靶材、记录介质陶瓷靶材、显示陶瓷靶材、超导陶瓷靶材和巨磁电阻陶瓷靶材等 ；根据应用领域分为微电子靶材、磁记录靶材、光碟靶材、贵金属靶材、薄膜电阻靶材、导电膜靶材、表面改性靶材、光罩层靶材、装饰层靶材、电极靶材、其他靶材 。

随着微电子等高科技产业的高速发展及对靶材需求的领域不断的增加，中国的靶材市场将日益扩大，钪铝合金靶材的发展将迎来了新的机遇和挑战，国内每年钪铝合金的产量达到了1000吨，国内钪铝靶材的需求量超过了5000片，产值达5亿元以上，市场前景广阔。目前国外制备靶材最好的国家主要以日本、美国及德国为主，国外知名靶材生产厂商主要有德国的Singulus technologies、美国的Heraeus G mb H等企业，其产品具有纯度高、晶粒细小及均匀，利用率高（≥85%）的特点。国内靶材生产企业主要惠州拓普、有安泰科技、湖南稀土金属材料研究院、有研亿金等；国内生产的稀土金属及合金靶材致密度不高，晶粒大小及分布不均，材料利用率低下（＜60%），与国外先进水平具有很大的差距。

由于64兆位DRAM以上的大规模集成电路的线条宽度≤0.3微米，继续发展甚至可望达到0.01微米，这就要求配线材料具有低电阻、高耐热性和良好的加工性能，由于硅的屏膜和接触孔的封闭多采用高融点金属，迄今使用的主要是高纯铝为配线材料，其在高温喷镀等制造工艺中经常发生断线现象，而用铝硅铜合金等其它材料取代，又会降低电导率。但是，采用铝钪合金靶材作为配线材料，可以提高硬度，改善应力位移，有效地避免与铝原子流出、断线有关的电子迁移，既能保持与高纯铝相同的电导率，而且与铝硅铜系靶材配线材料相比，铝钪合金靶材能数倍地改善电子迁移和应力位移。是大规模集成电路的优选材料，由于铝钪合金靶材所具备的优越性能促进了中国的铝钪合金靶材市场的日益扩大。

在国内，钪铝合金靶材产品得到了有效的开发，该产品的生产也已初具规模，但是，到目前为止国内没有一个统一的产品标准，不利于解决市场交易的纠纷，标准制定有利于规范钪铝合金靶材的生产，扩大应用范围，提升应用水平；因此制定钪铝合金靶材产品标准成了必然发展的趋势。该标准可为钪铝合金靶材产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金靶材产品的指标控制提供指导意义。

1.2任务来源

根据“工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科〔2018〕31号），行业标准修订计划正式下达，项目编号为2018-0636T-XB，完成年限为2019年。全国稀土标准化技术委员会于2018年8月8日-10日在内蒙古包头市召开的《2018年度第四次稀土标准工作会议》上完成了《钪铝合金靶材》行业标准的任务进度、具体的时间节点安排及参与单位等具体任务的落实。落实情况如下：《钪铝合金靶材金》行业标准由湖南稀土金属材料研究院牵头负责标准制订，报名参加起草单位有：包头稀土研究院 、有研稀土新材料股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司等，同时确定标准制定工作进度，2018年10月起草单位提出标准意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见；于2018年10月底起草单位完成意见汇总，形成标准预审稿、编制说明、意见汇总等发至稀标委秘书处， 2018年11月底前稀标委召开标准预审会议，2019年3月底前在预审会的基础上对预审稿、编制说明、意见汇总处理进行修改、调整，标准编制小组达成一致意见后形成送审稿，并将相关资料发送稀标委秘书处。2019年4月底前完成标准审定。

1.3起草单位

项目承担单位湖南稀土金属材料研究院创建于1958年，一直从事稀土科研和军用稀土新材料试制工作，是我国最早从事稀土材料应用研究开发的科研单位，同时也是有色军工稀土新材料研制开发的定点单位。

我院现有在职职工360人，其中：教授级高级工程师7人、高级工程师48人、工程师等技术骨干77人、享受政府津贴的专家7人，技术力量雄厚，在氧化钪与金属钪、铝稀土合金，高纯中重稀土氧化物、稀土超细微粉、高纯稀土金属和合金型材(棒、片、粉、粒、丝、管、箔)、金属靶材、稀土储氢材料、六硼化镧阴极材料、稀土激光晶体材料、稀土磁致伸缩材料等方面研究处于国内领先水平。作为长期从事稀土材料开发应用单位，湖南稀土金属材料研究院先后主持及参与了《六硼化镧化学分析方法》、《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》、《氧化镨》、《钕镁合金化学分析方法》、《钇铝合金》、《独居石精矿》、《镧铜合金》《稀土产品包装标志运输和贮存》、《铈铝合金》等33项稀土标准的修制订工作。

我院的检测中心于2011年11月取得计量认证(CMA)的资格， 2012年12月10日取得国家实验室认可（CNAS）的资格。2014年4月9日被国家工业部核准为“工业（稀土冶炼及加工品）产品质量控制和技术评价实验室”，于2011年还成立了“长沙稀土分析检测平台”。检测中心拥有一批技术水平高、实践经验丰富的学科带头人和高水平分析检测的专业队伍，同时具有良好的人才培养、人才输出和人才储备能力，中心拥有一支理论基础知识扎实、实践经验丰富的分析测试研究人员队伍；中心拥有近 2000㎡ 的实验室，还拥有先进的大型检测设备20台，其检测能力也达到了国内领先水平。

近几年以来，我院对钪铝靶材进行了大量研究，已经制备出能满足半导体产业及光电产业所需要的钪铝合金靶材。并进行了的规模化生产，产品质量获得用户单位的认可。

我院从事钪铝合金相关产品生产有五十来年的历史，每年钪铝合金的产量达到了1000吨；同时，我院制定了许多国家稀土相关的产品标准；积累了丰富的经验，为这次钪铝合金靶材产品的申报提供了有利的条件。

1.4工作进度安排

具体时间计划如下：

- 、标准编制前的查询、调研、论证：2017年9月～2018年8月；

- 、标准征求意见稿：            2018年9月完成；

- 、草案广泛征求意见：          2018年10月；

- 、意见汇总形成预审稿：        2018年11月；

- 、预审时间：                  2018年12月；

- 、审定时间：                  2019年4月。

接到任务后，走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的钪铝合金靶材产品的实际情况，对钪铝合金靶材产品进行标准制定前广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况及相应的论证；然后形成标准的讨论稿发至各用户单位广泛征求相关意见，根据各企业所生产的钪铝合金靶材产品的实际情况及稀标委的意见，确定产品的牌号及相关的技术指标,再形成了标准征求意见稿。将所有意见汇总后形成预审稿，统一将预审稿以e-mail形式发送到各用户单位及稀标委进行论证，向有关专家、生产厂家和用户征求意见，并确保标准稿件的编写质量。然后，由稀土标准技术委员会组织预审会进行预审稿的讨论，确定修改内容的可行性，力求产品标准的完善。最后由稀土标准技术委员会组织审定会，讨论起草单位制定的钪铝合金靶材产品标准的符合性，大会通过标准审定稿后再形成报批稿等待发布。制定钪铝合金靶材的目标是规定钪铝合金靶材产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书、牌号、钪铝合金靶材产品的化学成分、物理性能、内部质量、外部质量、几何尺寸。

二、编制原则和依据及标准主要内容

2.1 编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了制订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界

领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内钪铝合金靶材产品生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的

要求及钪铝合金靶材产品应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2.2 标准主要内容

2.2.1、标准规定的主要范围如下：本标准规定了钪铝合金靶材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。本标准适用于铸造法和粉末冶金法制得的钪铝合金靶材，主要应用在半导体产业及光电产业等领域。

2.2.2、标准根据需要引用了9个标准文件

GJB 1580A    变形金属超声检验方法

GB/T1804     一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6060.1   铸造表面粗糙度

GB/T 6394     金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳、硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 12690.4  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  氮氧量的测定  脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法。

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

XB/T 402-2016  钪铝合金附录A及附录B（资料性附录）。

2.2.3、根据市场对钪铝合金靶材的需求，标准规定了产品牌号：按化学成分分为ScAl–8、ScAl–15、ScAl–20、ScAl–30四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

同时，按外形分为圆形、矩形、三角形等。

2.2.4、根据四个产品牌号产品的特性，规定了各牌号产品化学成分及物理性能。

化学成分方面：

由于产品的纯度是靶材的主要性能指标之一，因为靶材的纯度对薄膜的性能影响很大。在实际应用中，对靶材的纯度要求也不尽相同。例如，随着微电子行业的迅速发展，以前99.9%的靶材纯度可以满足工艺要求，而制备高端的靶材纯度则要求99.999%甚至99.9999%。

靶材固体中的杂质和气孔中的氧气是沉积薄膜的主要污染源。不同用途的靶材对不同杂质含量的要求也不同。例如，半导体工业用的纯铝及铝合金靶材，对碱金属含量含量都有特殊要求。因此，标准不但对钪铝合金靶材中产品的Sc的主含量做出规定，同时还要求Sc/RE的相对纯度、稀土杂质及非稀土杂质（Fe、Si、Ca、Na 、Cu、Cr、C、S、O、N）等指标都做出了规定，才能保证钪铝靶材产品在半导体产业及光电产业的性能。

物理性能方面：

①、溅镀靶材为多晶结构，晶粒大小可由微米到毫米量级。对于同一种靶材，晶粒细小的靶的溅射速率比晶粒粗大的靶的溅射速率快；而晶粒尺寸相差较小(分布均匀)的靶溅射沉积的薄膜的厚度分布更均匀。因此，根据市场的调研，钪铝靶材产品的平均晶粒尺寸应不大于200µm 。

②、钪铝靶材产品的成分偏析会严重影响靶材的使用性能，因此，钪铝靶材产品的成分偏析度应不大于±0.3。

③、钪铝靶材产品表面应清洁光滑，无指痕、油污、和锈蚀，无颗粒附加物及其他玷污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。产品表面光洁度应不大于1µm。

2.2.5、靶材主要应用于电子及信息产业，如集成电路、信息存储、液晶显示屏、激光存储器、电子控制器件等；对靶材产品外部质量、内部质量、几何尺寸及允许偏差都必须有严格要求。具体要求如下：

①、外观质量

a、产品为片状合金。

b、产品表面应清洁光滑，无指痕、油污、和锈蚀，无颗粒附加物及其他玷污，无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

②、内部质量

产品内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。

③、几何尺寸及允许偏差

产品尺寸及结构方式一般根据需方提供图纸确定，经供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。如果需方图纸未提供允许偏差，则产品尺寸允许偏差应符合GB/T1804要求。

2.2.6、标准对钪铝靶材产品性能指标的检测方法都做了详细的规定。方便生产企业及用户单位统一检测标准，避免一些贸易纠纷。

1、化学成分

钪总量的分析方法参照XB/T 402钪铝合金附录A（资料性附录）的规定进行。

稀土杂质的分析方法参照XB/T 402 钪铝合金附录B（资料性附录）的规定进行；

非稀土杂质含量的分析方法按供需双方商定的方法进行。

碳硫的分析方法按照GB/T 12690.1的规定进行 。

氧氮的分析方法按照GB/T 12690.4的规定进行 。

2、晶粒尺寸检测  按照GB/T 6394的规定进行。

3、成分偏析度检测

根据5.3.2在靶坯铸锭上、下位置取样，按4.1.1测定的钪总量，然后将铸锭上、下位置取样的钪检测结果与标准值进行差减分析。

4、表面光洁度检测  按照GB/T 6060.1的规定进行。

5、几何尺寸检测及允许偏差  应用相应精度的测量工具进行测量。

6、外观质量检测   用目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

7、内部质量检测   按GJB 1580A 的规定进行。

2.2.7、化学成分分析的取样必须严格按要求在铸锭上取样，不能影响下一步靶材的加工。

首先将加工前的铸锭打磨干净，铸锭样品用直径5mm～10mm钻头在铸锭上、下端部等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，上、下取样量分别不少于10g，将所得上、下端部试样分别迅速密封保存，取样过程应防止样品的氧化。

2.2.8、 晶粒尺寸测定取样根据示意图在靶坯边缘上取样，以保证不影响靶材成型的加工。

圆形靶坯、矩形靶坯及三角形靶坯在边缘位置进行取样，取样示意图如图1 所示。

a) 圆形靶坯                 b) 矩形靶坯                     c) 三角形靶坯

图1 钪铝靶坯取样示意图

三、主要技术内容说明

任务落实会上专家意见情况：

全国稀土标准化技术委员会于2018年8月在包头市召开了《钪铝合金靶材》行业标准的任务落实会。本次会议参加会议的有50 家单位的100名代表和专家参加。与会代表对钪铝合金靶材标准制订的方案进行了认真的讨论，确定了制订的进度。

预审会上专家意见情况：

全国稀土标准技术委员会（以下简称稀标委）于2018年12月4日～5日在福州市召开了2018年度第六次稀土标准工作会议。来自全国30余家的稀土生产企业和科研院所的70余位代表参加了本次会议，对16项稀土国家、行业标准进行了预审、讨论和任务落实。此次会议对我单位负责制定的《钪铝合金靶材》行业标准进行了预审，与会代表对该标准的预审稿进行了认真的讨论，对不足之处提出了具体修改意见，各专家的具体意见如下：

- 规范性引用文件中：应删除“GB/T 1804 ” 标准文件。

- 要求中的“3.1产品分类”中应删除“按外形常规分为圆形、矩形、三角形等”这段描述。

- 编制说明中应补充“产品成分偏析度的检测数据统计”。

- 表1中三个牌号产品“平均晶粒尺寸”及“表面光洁度”的考核指标应分别都合并为一个考核指标。

- 要求中应将“产品尺寸允许偏差应符合GB/T1804要求”修改为“产品尺寸允许偏差应符合±0.05mm的要求。”

- 化学成分“4.1”中将“XB/T 402”修改为“XB/T 402-2016”。

- 检验规则

①应将表2中“化学成分、晶粒尺寸、成分偏析度、内部质量”的取样数量都由“逐锭”改成“逐批”。

②应将“5.3.3晶粒尺寸测定的取样  圆形靶坯、矩形靶坯及三角形靶坯在边缘位置进行取样”修改为“5.3.3 晶粒尺寸、内部质量测定的取样  按每批产品抽取一块成品，依据分析方法要求在成品上等距离处截取3块符合分析要求尺寸的小试样进行晶粒尺寸、内部质量的测定。 ”

四、产品成分偏析度的检测数据统计

| 产品牌号 | ScAl–30 |  | ScAl–20 |  | ScAl–15 |  | ScAl–8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | 30±0.5 |  | 20±0.5 |  | 15±0.5 |  | 8±0.5 |  |
| 产品检测 结 果 | 批号 | 检测结果 | 批号 | 检测结果 | 批号 | 检测结果 | 批号 | 检测结果 |
|  | 0101上 | 30.15 | 0201上 | 20.18 | 0301上 | 15.17 | 0401上 | 8.12 |
|  | 0101下 | 30.23 | 0201下 | 20.22 | 0301下 | 15.20 | 0401下 | 8.17 |
|  | 0102上 | 30.21 | 0202上 | 20.20 | 0302上 | 15.21 | 0402上 | 7.95 |
|  | 0102下 | 30.27 | 0202下 | 20.27 | 0302下 | 15.26 | 0402下 | 8.04 |
|  | 0103上 | 30.20 | 0203上 | 20.23 | 0303上 | 15.18 | 0403上 | 8.02 |
|  | 0103下 | 30.25 | 0203下 | 20.30 | 0303下 | 15.24 | 0403下 | 8.12 |

五、标准水平分析

制定后的标准不但为钪铝合金靶材产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为钪铝合金靶材产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金靶材产品的指标控制提供指导意义。

六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着现代工业的发展，钪铝合金靶材的应用前景将越来越广泛。制订后的钪铝合金靶材标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。制订后的标准可为钪铝合金靶材产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金靶材产品的指标控制提供指导意义。制订的钪铝合金靶材标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥一定的作用。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一九年三月十日