XB

JCS 77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/T501-20xx

六硼化镧

Lanthanum hexaboride

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替XB/T 501-2008。

本标准与XB/T501-2008相比主要技术变化如下：

——规范性引用文件中增加了“GB/T 17803 ”标准文件；删除了“GB/T 3249、GB/T5314、JB/T7905” 标准文件（见第2章）；

——增加了“3.1产品分类”条款（见3章）；

- ——增加了“3.1.2  按外形分为粉末、片、棒、环或块状等形状产品。”条款（见3章）

——在表1中增加了“LaB6-A、LaB6-B、LaB6-C”字符牌号（见3.2和表1）；

——删除表1中的“稀土杂质”的考核指标；非稀土杂质的指标应做出调整（见3.1和表1）；

——删除了原来“3.2产品形状、规格”的条款；增加了“3.3产品物理性能”条款

——将原来“3.4”条款细分为为“3.4.1、3.4.2”两个分条款并对文字作了适当的修改（见3.4）；

——对原来的“4 试验方法”重新做了规定（见4章）；

——对原来的“5 取样与制样”重新做了更详细的规定（见5章）；

——对“5检验规则”条款重新做了规定（见5章）；

——增加了“附录说明  产品工艺流程图”（见5章）；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院、    、   、      。

本标准主要起草人：刘荣丽、黄美松、王志坚、易师、王贵超、     、     。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T501-1993、XB/T501-2008。

六硼化镧

- 范围

本标准规定了六硼化镧产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以碳化硼（或纯硼）还原氧化镧等方法制得的六硼化镧粉末、经热压制得的多晶六硼化镧及用电弧法制得的单晶六硼化镧，该产品主要用做阴极发射材料，应用于电子显微镜、电子束焊接、放电管等领域。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850     致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

GB/T 20170.1稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

XB/T 601     六硼化镧化学分析方法

- 要求

  - 产品分类

- 3.1.1 产品按化学成分分为LaB6–A、LaB6–B、LaB6–C三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 3.1.2  按外形分为粉末、片、棒、环或块状等形状产品。

- 3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定；需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 |  | LaB6–A | LaB6–B | LaB6–C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数字牌号 |  | 012600 | 012601 | 012602 |
| 化学成分（质量分数）/ % | B |  | 31~33 | 31~33 | 31~33 |
|  | La |  | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | 杂质含量，，不大于 | Fe | 0.02 | 0.1 | 0.2 |
|  |  | W | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | C总 | 0.05 | 0.3 | 0.4 |
|  |  | Mg | 合量0.029 | 合量0.10 | 合量0.24 |
|  |  | Si |  |  |  |
|  |  | Ca |  |  |  |
|  |  | Mn |  |  |  |
|  |  | Cu |  |  |  |
|  |  | Cr |  |  |  |

3.3物理性能

3.3.1  粉末产品的粒度分布d50≤15 μm。

3.3.2  片、棒、环或块状产品的相对密度分为以下两个等级：

高密度 ≥95%；

低密度 ＜95%。

其中：片、棒、环或块产品的理论密度为4.721g/cm3。

计算公式：相对密度(%)=实测密度/理论密度。

3.3.3  片、棒、环、块等产品的几何尺寸及允许偏差

产品尺寸及允许偏差一般根据需方提供图纸确定。如果需方图纸未提供允许偏差，则产品尺寸允许偏差应符合以下规定：高（厚）度为±0.05mm、直径为±0.1mm。

3.4外观质量

3.4.1 产品呈紫红色，形状为粉末、片、棒、环、块。

3.4.2 粉末产品表面应洁净，无目视可见的夹杂物；片、棒、环、块等产品表面应洁净、无凹坑、划伤、裂纹、凸起、孔洞等缺陷。

- 试验方法

4.1 化学成分

产品中硼及非稀土杂质含量的分析方法按照XB/T 601的规定进行。

4.2 产品粒度

粉末产品粒度分布测定方法按照GB/T 20170.1的规定进行。

4.3 产品密度

片、棒、环或块的产品密度测定方法按照GB/T 3850的规定进行。

4.4 产品几何尺寸

片、棒、环、块等产品几何尺寸的测定方法应用相应精度的测量工具进行测量。

4.5数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.6外观质量

用目视检查。

- 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号、统一规格的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分、粒度、密度、几何尺寸和外观质量检验。

5.4取样与制样

5.4.1粉末产品的化学成分及粒度取制样按表2的规定进行，每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，并立即密封保存。

- 表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 只进不舍取整数 | 件（袋）数的平方根 只进不舍取正整数 |

5.4.2 片、棒、环或块产品化学成分及密度的取制样按每批产品中取1件的规则进行；几何尺寸的取样则按逐件进行。

5.4.3  外观质量检验取制样方法由供需双方协商确定。

5.5 检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验,如仍有不合格项,则判该批产品为不合格。

5.5.2 粒度、密度、几何尺寸和外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

6.1.1  包装物外应有不褪色并有一定防潮性的明显标志，至少应注明：

- 供方名称；

- 原料矿产品生产企业名称；

- 产品生产企业名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 毛重、净重；

- 包装日期；

- “防潮”标志或字样。

6.1.2  粉末产品分装于玻璃瓶或塑料瓶中后再放入硬纸盒或木盒中,每盒净重按用户要求包装。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨、吸潮、防震、防压、不得损坏包装盒及污染产品，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3 质量证明书

6.3.1每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 产品名称；

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 原料矿产品生产企业名称、地址、电话、传真；

- 产品生产企业名称、地址、电话、传真；

- 牌号、批号；

- 数量（净重和件数）；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 签发日期；

- 本标准编号或合同号；

- 生产日期（注明年、月、日，批号中已体现，则生产日期可忽略）；

- 出厂日期。

6.3.2 质量证明书原件应采取有效措施封装，以防损坏，及时发给需方。

附录说明

（资料性附录）

产品工艺流程图