ICS 77.150.30

H62

中华人民共和国国家标准

GB/T 4423—××××

代替GB/T 4423-2007

铜及铜合金拉制棒

Copper and copper-alloy cold-drawn rod and bar

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4423-2007《铜及铜合金拉制棒》。本标准与GB/T 4423-2007相比，主要变化如下：

----将本标准的适用范围定为“一般用途”的铜及铜合金拉制棒材；

----按新国标修改牌号和状态表示方法；

----增加H59、H70、HSn70-1、Hal61-4-3-1 牌号，删掉了QSi1.8牌号；

----部分牌号拓宽了规格范围，具体如下：

将H65的规格范围由3mm-40mm拓宽到3mm -80mm，H63的规格范围由3mm-40mm拓宽到3mm -50mm，HPb63-0.1的规格范围由3mm-40mm拓宽到3mm -50mm，HPb61-1的规格范围由3mm-20mm拓宽到3mm -50mm，HPb63-3的圆形、方形、正六角形规格范围由3mm-60mm拓宽到3mm -80mm，HSn62-1的规格范围由3mm-60mm拓宽到3mm -70mm，HPb59-1的圆形、方形、正六角形规格范围由3mm-80mm拓宽到2mm -80mm；

---- 部分牌号新增了产品状态，具体如下：

T2增加了半硬（H02）态，H65增加了半硬（H02）态，HPb61-1增加了软化退火（O60）态，HPb59-1增加了硬（H04）态，HPb63-3增加了软化退火（O60）和1/4硬（H01）态；

----删除了原标准中的表2 矩形棒截面的宽高比；

----删除了原标准中对棒材不定尺长度的规定，在表1中增加了对长度的规定，范围为500mm -6000mm；

----提高了紫黄铜类矩形棒材的允许偏差，与方形和正六角形棒材执行相同的允许偏差；

----棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差由+15mm修改为+5mm；

----修改了直度要求；

----对部分力学性能指标进行了修改；

----将力学性能表中的布氏硬度改为了维氏硬度、洛氏硬度和布氏硬度三种，增加了屈服强度；

----增加了超声波探伤和晶粒度的选做项；

----棒材外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行，删除原标准附录A。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：浙江海亮股份有限公司

本标准主要起草人员

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----GB/T4423-4426-1984、GB/T 4427-1984、 GB/T 4429-4433-1984

----GB/T 4423-1992、GB/T13809-1992

----YS/T 76-1994

---- GB/T4423-2007

铜及铜合金拉制棒

1  范围

本标准规定了铜及铜合金拉制棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于一般用途的圆形、矩形、方形和正六角形铜及铜合金拉制棒材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB/T 231.1    金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121(所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分：棒、线、型材

GB/T 32791    铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 34505-2017　铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 335-2009     无氧铜含氧量金相检验方法

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 347  铜及铜合金平均晶粒度的测定方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815 铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

- 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 牌号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 外径(或对边距离)/ ㎜ |  | 长度/ ㎜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆形棒、方形棒、 正六角形棒 | 矩形棒 |  |
| TU1 TU2 T2 T3 TP2 | T10130 T10150 T11050 T11090 T12200 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 | 500-6000 |
| TZr0.2 TZr0.4 | T15200 T15400 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| TCd1 | T16200 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-60 |  |  |
| TCr0.5 | T18140 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-40 |  |  |
| H95 | T21000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |  |
| H90 | C22000 | 硬（H04） | 3-40 |  |  |
| H80 | T24000 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 3-40 | - |  |
| H70 | T26100 | 硬（H04） 半硬（H02） | 3-40 |  |  |
| H68 | T26300 | 半硬（H02） 软化退火（O60） | 3-80 | - |  |
| H65 | T27000 | 软化退火（O60） 硬（H04） 半硬（H02） | 3-80 | - |  |
| H63 | T27300 | 半硬（H02） | 3-50 | - |  |
| H62 | T27600 | 半硬（H02） | 3-80 | 3-80 |  |
| H59 | T28200 | 软化退火（O60） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-50 | - |  |
| HPb63-0.1 | T34900 | 半硬（H02） | 3-50 | - |  |
| HPb61-1 | T37100 | 半硬（H02） 软化退火（O60） | 3-50 | - |  |
| HPb59-1 | T38100 | 半硬（H02） 硬（H04） | 2-80 | 3-80 |  |
| HPb63-3 | T34700 | 软化退火（O60） 1/4硬（H01） 半硬（H02） 硬（H04） | 3-80 | 3-80 |  |
| HSn62-1 | T46300 | 硬（H04） | 4-70 | - |  |
| HSn70-1 | T45000 | 半硬（H02） | 3-80 |  |  |
| HMn58-2 | T67400 | 硬（H04） | 4-60 | - |  |
| HFe59-1-1 HFe58-1-1 | T67600 T67610 | 硬（H04） | 4-60 | - |  |
| HAl61-4-3-1 | T69230 | 硬（H04） | 4-40 |  |  |
| QSn4-3 QSn4-0.3 QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | T50800 T51100 T51510 T51520 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| QSn7-0.2 | T51530 | 硬（H04） 特硬（H06） | 4-40 | - |  |
| QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | T61700 T61720 T61760 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| QSi3-1 | T64730 | 硬（H04） | 4-40 | - |  |
| BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 16-50 |  |  |
| BMn40-1.5 | T71660 | 硬（H04） | 7-40 |  |  |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火（O60） 硬（H04） | 4-40 |  |  |
| BZn15-24-1.5 | T79500 | 软化退火（O60） 硬（H04） 特硬（H06） | 3-18 |  |  |
| 注：1、经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明； 2、易切削性能的棒材推荐使用GB/T 26306《易切削铜合金棒》，水暖领域的棒材推荐使用YS/T 583《热锻水暖管件用黄铜棒》。 |  |  |  |  |  |

3.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态、精度级别和规格的顺序表示。圆形棒直径以“Φ”表示，方形棒的边长以“a”表示，矩形棒的宽度、高度分别以“a”、“b”表示，六角形棒的对边距以 “S”表示。截面示意图及标记示例如下：

S

正六角形棒

圆形棒

方形棒

矩形棒

示例1：用TP2 （C12200）制造、供应状态为硬（H04）、普通级、直径为19mm、长度为3000mm的圆形铜棒标记为：

圆形棒 GB/T 4423-TP2 H04-Ф19×3000

或   圆形棒 GB/T 4423- T12200 H04-Ф19×3000

示例2：用H68（T26300）制造、供应状态为软化退火（O60）、高精级、边长为10mm、长度为35000mm的方形铜棒标记为：

方形棒 GB/T 4423- H68 O60 高-a10×3000

或  方形棒 GB/T 4423- T26300 O60 高-a10×3000

示例3：用HPb61-1（T37100）制造、供应状态为半硬态（H02）、高精级、对边距为30mm、长度为2000mm的正六角形铜棒标记为：

正六角形棒 GB/T 4423- HPb61-1 H02 高-S30×2000

或  正六角形棒 GB/T 4423- T37100 H02 高- S30×2000

示例4：用HPb63-3（T34700）制造、供应状态为1/4硬（H01）、普通级、宽度为20mm、高度为13mm、长度为1000mm的矩形铜棒标记为：

矩形棒 GB/T 4423- HPb63-3 H01-a20×b13×1000

或   矩形棒 GB/T 4423- T34700 H01-a20×b13×1000

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

3.3 尺寸及其允许偏差

3.3.1 紫黄铜类棒材直径（或对边距）其允许偏差应符合表2的规定，青白铜类棒材直径（或对边距）其允许偏差应符合表3的规定。

表2  紫黄铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差         单位为毫米

| 直径(或对边距) | 圆形 |  | 方形、矩形、正六角形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 2-6 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.07 |
| >6-≤10 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | ±0.08 |
| >10-≤18 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 |
| >18-≤30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.06 | ±0.10 |
| >30-≤50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 |
| >50-≤80 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |  |  |  |  |

表3  青白铜类棒材直径（或对边距）及其允许偏差         单位为毫米

| 直径(或对边距) | 圆形 |  | 方形、正六角形 |  | 矩形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 3-6 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 |
| >6-≤10 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.15 |
| >10-≤18 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.18 |
| >18-≤30 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.24 |
| >30-≤50 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.13 | ±0.16 | ±0.30 | ±0.38 |
| >50-≤80 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.24 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 |  |  |  |  |  |  |

3.3.2 圆形棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.3棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+5mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

3.3.4扭拧度

方形、矩形和正六角形棒的扭拧度，按每300毫米不应超过1度(精确到度)，供货最大长度扭拧度不应超过15度。

3.3.5圆角半径

多边形棒材横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径应符合表4的规定。

表4 方形棒、矩形棒和六角形棒材的圆角半径            单位为毫米

| 对边距 | 3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.8 | ≤2.8 | ≤4.0 |

3.3.6直度

棒材的直度(O60态棒材除外)应符合表5的规定。

表5   棒材的直度                     单位为毫米

| 直径（或对边距） | 长度 |  | 最大弧深 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆形： |  |  |  |
| ＜6.35 | 1 000～3 000 |  | 1.5(在任何1 000mm长度上) |
|  | ≥3 000 |  | 12(在任何3 000mm长度上) |
| ≥6.35 | 1 000～3 000 |  | 2(在任何1 000mm长度上) |
|  | ≥3 000 |  | 6.35(在任何3000mm长度上) |
| 正方形、矩形、正六角形： |  |  |  |
| ＜6.35 |  | 1 000～3 000 | 4(在任何1 000mm长度上) |
|  |  | ≥3 000 | 12.7(在任何3 000mm长度上) |
| ≥6.35 |  | 1 000～3 000 | 3(在任何1 000mm长度上) |
|  |  | ≥3 000 | 9.5(在任何3 000mm长度上) |

3.3.7倒角

棒材端部经供需双方协商，并在合同中注明时可按要求倒角。

3.3.8 切斜

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量应不超过棒材直径（或对边距）的2.5%。

3.4力学性能

棒材的力学性能应符合表7和表8的规定。

表7 圆形棒、方形棒和六角形棒材的力学性能

| 分类 | 牌号 | 状态 | 直径、对边距 ㎜ | 抗拉强度Rm MPa | 断后非比例延伸强度 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | HBW | HRB |
|  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |  |
| 紫铜 | TU1、TU2 | H04 | 10-45 | 270 | - | 8 | 80-110 | - |
|  |  | O60 | 10-45 | 200 | - | 40 | ≥35 | - |
| 纯铜 | T2 T3 | H04 | 3-10 | 300 | 200 | 5 | - | 20-55 |
|  |  |  | ＞10-60 | 260 | 168 | 6 | - |  |
|  |  |  | ＞60-80 | 230 | - | 16 | - |  |
|  |  | H02 | 3-10 | 300 | - | 9 | - | 30-50 |
|  |  |  | ＞10-45 | 228 | 217 | 10 | 80-95 | - |
|  |  | O60 | 3-80 | 200 | 100 | 40 | - | 30-50 |
| 磷脱氧铜 | TP2 | O60 | 3-80 | 193-255 | - | 25 | - | - |
|  |  | H04 | 3-10 | 310-380 | - | 12 | - | - |
|  |  |  | ＞10-25 | 275-345 | - | 12 | - | - |
|  |  |  | ＞25-50 | 240-310 | - | 15 | - | - |
|  |  |  | ＞50-75 | 225-295 | - | 15 | - | - |
| 锆铜 | TZr0.2 TZr0.4 | H04 | 3-40 | 294 | - | 6 | 130a | - |
| 镉铜 | TCd1 | H04 | 4-60 | 370 | - | 5 | ≥100 | - |
|  |  | O60 | 4-60 | 215 | - | 36 | ≤75 | - |
| 铬铜 | TCr0.5 | H04 | 4-40 | 390 | - | 6 | - | - |
|  |  | O60 | 4-40 | 230 | - | 40 | - | - |
| 普通黄铜 | H95 | H04 | 3-40 | 275 | - | 8 | - | - |
|  |  |  | 40-60 | 245 | - | 10 | - | - |
|  |  |  | ＞60-80 | 205 | - | 14 | - | - |
|  |  | O60 | 3-80 | 200 | - | 40 | - | - |
|  | H90 | H04 | 3-40 | 330 | - | - | - | - |
|  | H80 | H04 | 3-40 | 390 | - | - | - | - |
|  |  | O60 | 3-40 | 275 | - | 50 | - | - |
|  | H70 | H02 | 10-25 | 350 | 200 | 23 | 105-140 | - |
|  | H68 | H02 | 3-40 | 300 | 118 | 17 | 88-168（HV） | 35-80 |
|  |  |  | ＞40-80 | 295 | - | 34 | - | - |
|  |  | O60 | ≥13-≤35 | 295 | - | 50 | - | - |
|  | H65 | H04 | ≤10 | 360 | 210 | 10 | - | 30-80 |
|  |  |  | 10-45 |  | 125 |  |  |  |
|  |  | H02 | 3-60 | 285 | 125 | 15 |  | 28-75 |
|  |  | O60 | 3-40 | 295 |  | 44 | - |  |
|  | H63 | H02 | 3-50 | 320 | 160 | 15 |  | 30-75 |
|  | H62 | H02 | 3-40 | 370 | 270 | 12 | - | 30-90 |
|  |  |  | ＞40-80 | 335 | 105 | 24 | - |  |
|  | H59 | H04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O60 |  |  |  |  |  |  |
| 铅黄铜 | HPb63-0.1 | H02 | ≥3-≤20 | 370 |  | 18 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤40 | 340 |  | 21 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 305 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ＞50 | 275 |  | 25 |  |  |
|  | HPb61-1 | H02 | ≥3-≤20 | 390 |  | 11 | - |  |
|  |  | O60 |  |  |  |  |  |  |
|  | HPb59-1 | H02 | ≥3-≤20 | 420 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞20-≤40 | 390 |  | 14 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤80 | 370 |  | 19 | - |  |
|  | HPb63-3 | H04 | ≥3-≤80 | 300 |  | - | 85 |  |
|  |  | H02 | ≥3-≤80 | 250 |  | - | 100 |  |
|  |  | H01 | ≥3-≤80 | 325 |  | 13 | - |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 280 |  | - | 95 |  |
| 锡黄铜 | HSn62-1 | H04 | ≥4-≤40 | 390 |  | 17 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 360 |  | 23 | - |  |
|  | HSn70-1 | H02 |  |  |  |  |  |  |
| 锰黄铜 | HMn58-2 | H04 | ≥4-≤12 | 440 |  | 24 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤40 | 410 |  | 24 | - |  |
|  |  |  | ＞40-≤60 | 390 |  | 29 | - |  |
| 铁黄铜. | HFe59-1-1 | H04 | 4-12 | 490 |  | 17 | - |  |
|  |  |  | ＞12-40 | 440 |  | 19 | - |  |
|  |  |  | ＞40-60 | 410 |  | 22 | - |  |
|  | HFe58-1-1 | H04 | 4-40 | 440 |  | 11 | - |  |
|  |  |  | ＞40-60 | 390 |  | 13 | - |  |
| 铝黄铜 | HAl61-4-3-1 | H04 |  |  |  |  |  |  |
| 锡青铜 | QSn4-3 | H04 | 4-12 | 430 |  | 14 | - |  |
|  |  |  | ＞12-25 | 370 |  | 21 | - |  |
|  |  |  | ＞25-35 | 335 |  | 23 | - |  |
|  |  |  | ＞35-40 | 315 |  | 23 | - |  |
|  | QSn4-0.3 | H04 | 4-12 | 410 |  | 10 | - |  |
|  |  |  | ＞12-25 | 390 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞25-40 | 355 |  | 15 | - |  |
|  | QSn6.5-0.1 | H04 | ≥3-≤12 | 470 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 440 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤40 | 410 |  | 18 | - |  |
|  | QSn6.5-0.4 | H04 | 3-12 | 470 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞12-25 | 440 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞25-40 | 410 |  | 18 | - |  |
|  | QSn7-0.2 | H04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H06 |  |  |  |  |  |  |
| 铝青铜 | QAl9-2 | H04 | ≥4-≤40 | 540 |  | 16 | - |  |
|  | QAl9-4 | H04 | ≥4-≤40 | 580 |  | 13 | - |  |
|  | QAl10-3-1.5 | H04 | ≥4-≤40 | 630 |  | 8 | - |  |
| 硅青铜 | QSi3-1 | H04 | 4-12 | 490 |  | 13 | - |  |
|  |  |  | ＞12-40 | 470 |  | 19 | - |  |
| 铁白铜 | BFe30-1-1 | H04 | 16-50 | 490 |  | - | - |  |
|  |  | O60 | 16-50 | 345 |  | 25 | - |  |
| 锰白铜 | BMn40-1.5 | H04 | 7-20 | 540 |  | 6 | - |  |
|  |  |  | ＞20-30 | 490 |  | 8 | - |  |
|  |  |  | ＞30-40 | 440 |  | 11 | - |  |
| 锌白铜 | BZn15-20 | H04 | 4-12 | 440 |  | 6 | - |  |
|  |  |  | ＞12-25 | 390 |  | 8 | - |  |
|  |  |  | ＞25-40 | 345 |  | 13 | - |  |
|  |  | M60 | 3-40 | 295 |  | 33 | - |  |
|  | BZn15-24-1.5 | H06 | 3-18 | 590 |  | 3 | - |  |
|  |  | H04 | 3-18 | 440 |  | 5 | - |  |
|  |  | O60 | 3-18 | 295 |  | 30 | - |  |
| 注：a 此硬度值为经淬火处理及冷加工时效后的性能参考值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8　矩形棒材的力学性能

| 分类 | 牌号 | 状态 | 直径、对边距 ㎜ | 抗拉强度Rm MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 A % | 维氏硬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | HV | HRB |
|  |  |  |  | 不小于 |  |  |  |  |
| 纯铜 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2 | O60 | 3-80 | 196 |  | 36 |  |  |
|  |  | H04 | 3-80 | 245 |  | 9 |  |  |
| 磷脱氧铜 | TP1 TP2 | O60 | ≥3-≤80 | 193-255 |  | 25 | - |  |
|  |  | H04 | ≤10 | 310-380 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞10-≤25 | 275-345 |  | 12 | - |  |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 240-310 |  | 15 | - |  |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 225-295 |  | 15 | - |  |
| 铅黄铜 | HPb89-2 | H04 | ≤50 | 365 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 345 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 310 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ＞25 | 275 |  | 12 |  |  |
|  |  | O60 | ≥3-≤80 | 240 |  | 25 |  |  |
|  | HPb62-2 | H02 | ＜12 | 555 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 485 |  | 15 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 20 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 20 |  | 40-70 |
|  |  | H01 | ＜12 | 450 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 | 425 |  | 10 |  | 50-75 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 425 |  | 15 |  | 40-70 |
|  |  |  | ＞50 | 425 |  | 15 |  | 35-65 |
|  |  | O60 | ＜12 |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ≥12-≤25 |  |  | 25 |  | 45 |
|  |  |  | ＞25 |  |  | 30 |  | 45 |
|  | HPb62-3 | H04 | ≥1.6-≤4 | 550 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞4-≤12 | 480 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤18 | 450 |  | 6 |  |  |
|  |  | H02 | ≤12 | 395 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | ＞12-≤25 | 380 |  | 10 |  | 60-80 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 345 |  | 15 |  | 55-75 |
|  |  |  | ＞50-≤75 | 310 |  | 20 |  | 55-70 |
|  |  |  | ＞75-≤100 |  |  |  |  | 40-65 |
|  |  |  | ＞100 | 275 |  | 20 |  | 25 |
|  |  | O60 | ≤25 | 330 |  | 15 |  | 10-45 |
|  |  |  | ＞25-≤50 | 305 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | ＞50 | 275 |  | 25 |  |  |

3.5导电率

锆铜导电率在20℃应不小于85%IACS（或电阻系数不大于0.0202835Ω×mm2/m）（此值为经淬火处理及冷加工时效后的性能）。

3.6氧含量

无氧铜棒材的氧含量应符合YS/T335中的规定，符合标准图片1、2、3级为合格。

3.7内部质量

T2、T3、TP2、TU1、TU2、H95和TCr0.5棒不做断口检验。其他合金棒应进行断口或超声波检验。

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YS/T336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

棒材超声波探伤试验，试验结果应符合GB/T3310的要求。

3.8内应力

除H95外，H02、H04态的黄铜、锡青铜、硅青铜和锌白铜棒材可进行消除内应力处理，试验结果不应有肉眼可见的裂纹。

3.9 晶粒度

棒材可进行晶粒度检测。

3.9表面质量

棒材表面应光亮、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

4 试验方法

4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应按GB/T 5121(所有部分)、YS/T 482的规定进行,仲裁时按GB/T 5121(所有部分)的规定进行。

4.2 尺寸

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

4.3力学性能

- 4.3.1管材的室温拉伸试验方法按GB/T 34505-2017的规定进行。

拉伸试样应符合GB/T 34505-2017中5.2.2.6表5的规定，具体内容见表8。

表9 拉伸试样试样类型的选取

| 公称直径 | 试样类型 |
| --- | --- |
| 10 | R1 |
| 8 | R2 |
| 5 | R3 |
| 3 | R4 |

4.3.2 棒材的布氏硬度试验按GB/T231的规定进行。

4.3.3 棒材的维氏硬度试验按GB/T4340的规定进行。

4.3.4棒材的洛氏硬度试验按GB/T230.1的规定进行。

4.4 电性能

棒材的电性能试验按GB/T 351和GB/T 32791规定进行。仲裁试验方法按GB/T 351的规定进行。

4.5氧含量

无氧铜棒的氧含量检验按YS/T335的规定进行。

4.6 内部质量

4.6.1 棒材的断口检验按YS/T336的规定进行。

4.6.2棒材的超声波检验按GB/T3310的规定进行。

4.7 内应力检验方法

棒材内应力检验按GB/T10567的规定进行。

4.8棒材的晶粒度检验方法按照YS/T347的规定进行。

4.8 表面质量检查方法

产品的表面质量用目视进行检验。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

棒材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成。每批重量应不大于5000㎏。

5.3 检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差、内部质量、导电率和表面质量的检验。

5.3.2每批棒材应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）检验。拉伸试验和硬度试验任选其一,未在合同中注明时，进行拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方还要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验仅供参考；当选择硬度试验时，如需方还要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

5.3.3 需方有要求时,无氧铜棒材每批还应进行含氧量的检验。

5.3.4需方有要求时，还应进行超声波探伤试验、残余应力、晶粒度检验。

5.4 取样

产品取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10   取样

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求章 节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 供方每炉取1个试样；需方每批取1个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 |  | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 |  | 每批任选2根，每根取1个试样 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 |  | 每批任选2根，每根取1个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 含氧量 |  | 每批任选2根，每根取1个试样 | 3.6 | 4.5 |
| 内部质量 | 断口 | 每批任选2根，每根取1个试样 | 3.7 | 4.6 |
|  | 超声波探伤 | 逐根检查 |  |  |
| 残余应力 |  | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.8 | 4.7 |
| 晶粒度 |  | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.9 | 4.8 |
| 表面质量 |  | 按照GB/T 2828.1规定的取样，选择正常检验一次抽样方案，一般检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5，或供需双方协商 | 3.10 | 4.9 |

5.5.1检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170 的规定进行。

5.5.2 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.3 棒材外形尺寸及其允许偏差、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接受质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4 当力学性能、电性能、含氧量、内部质量、残余应力、晶粒度试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者交货。

5.5.5 当出现其他缺陷时，该批产品由供需双方协商处理。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7 订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单(或合同)内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 精度等级（普通级或高精级)；

- 重量或根数；

- 拉伸试验和硬度试验的选择；

- 其他选做项（含氧量、超声波探伤试验、残余应力、晶粒度等）；

- 本标准编号；

- 其它。