ICS 73.060.10

D 31

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1047.12—201×

铜磁铁矿化学分析方法

第12部分：硫含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of copper magnetite

—Part 12： Determination of sulfur content

--Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

YS

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前   言

YS/T 1047《铜磁铁矿化学分析方法》共分为 13个部分：

——第1部分：铜量的测定  2, 2′-联喹啉分光光度法和火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：全铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第3部分：铜量和铁量的快速测定  硫代硫酸钠滴定法；

——第4部分：硫量的测定  高频燃烧红外线吸收光谱法；

——第5部分：磷量的测定  滴定法；

——第6部分：铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定  波长色散X射线荧光光谱法；

——第7部分：铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第8部分：二氧化硅量的测定  重量法；

——第9部分：金属铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法；

——第10部分：氧化亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第11部分：磁性铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第12部分：硫含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：汞含量的测定 固体进样直接测定法和冷原子吸收光谱法。

本部分为YS/T 1047的第12部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由中华人民共和国鲅鱼圈海关负责起草。

本部分起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈海关。

本部分参加起草单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、阳谷祥光铜业有限公司分析测试中心、天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心、辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、西北有色金属研究院材料分析中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、辽宁东正商品检验服务有限公司。

本部分起草人：。

铜磁铁矿化学分析方法

第12部分：硫含量测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

YS/T 1047的本部分规定了铜磁铁矿中硫含量的测定方法。

本部分适用于铜磁铁矿中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：0.50%~7.00%。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)   第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10322.1  铁矿石  取样和制样方法

GB/T 23942  化学试剂  电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

3  方法提要

试料经盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸分解，或氢氟酸、硝酸和过氧化氢微波消解，采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定试液中硫的光谱强度，用标准曲线法计算其含量。

4  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.1  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

4.2  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

4.3  氢氟酸（ρ 1.16 g/mL）。

4.4  高氯酸（ρ 1.67 g/mL）。

4.5  硫标准贮存溶液：称取5.4354g预先在150 ℃干燥1h的基准硫酸钾，用水溶解，转移至1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液硫的质量浓度为1000 μg/mL。

4.6  铁基体溶液（20 mg/mL）：称取2.857 g三氧化二铁（ 高纯）于250 mL烧杯中，加入10 mL水、15 mL盐酸（4.2），加盖表面皿，于电热板上低温加热溶解，冷却，转移至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.7  氩气（纯度≥99.99%）。

5  仪器设备

5.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：应能提供稳定的等离子体炬焰，稳定性（短程、长程）、背景等效浓度和检出限、校准曲线应符合GB/T 23942 要求。

5.2 称量勺：非磁性材料或消磁的不锈钢制成。

6  试样

6.1  试样

按照GB/T 10322.1规定进行取样和样品制备，其粒度应不大于160 μm。

6.2 预干燥试样的制备

使用前，于105 ℃下干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

7  试验步骤

7.1 试料

使用称量勺（5.2），称取0.20g试样(6.2)，精确至0.0001 g。

7.2 测定次数

平行做两份试验。

7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

7.4  测定

7.4.1试样处理

将试料(7.1)置于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，用水润湿，加入12 ｍＬ硝酸（4.1）、4 mL盐酸（4.2），摇匀，盖上表皿，放置约30 min，加入２ｍＬ氢氟酸(4.3)、1 ｍＬ高氯酸(4.4)，置于控温电热板上，调节温度至140 ℃~160 ℃，加热溶液至湿盐状，取下冷却，加入6 ｍＬ硝酸(4.1)，用少量水冲洗杯壁，加热使盐类溶解，冷却，过滤至100 ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.4.2  测定

在仪器的最佳工作条件下，于180.731nm或182.034 nm波长下，测定试料溶液的光谱强度，从标准曲线上查出试料溶液中硫的浓度。

7.4.3 标准系列溶液的配制

分别移取5 mL铁基体溶液 (4. 6）于六个100 mL容量瓶中，分别加入0 mL、0.50 mL、5.00mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL硫标准贮存溶液（4.5），用5%硝酸稀释至刻度。

7.4.4  标准曲线的绘制

于180.731nm或182.034 nm波长下，将仪器调节至最佳工作状态，按由低到高的顺序测定标准系列溶液的光谱强度。 标准系列溶液的光谱强度减去“零”浓度标准溶液中的光谱强度为净光谱强度。以净光谱强度为纵坐标，以对应的硫质量浓度为横坐标，绘制标准曲线。

7.4.5 验证试验

随同试料分析与试料同类型的有证标准物质（CRM)或标准物质（RM)。

8  结果表示

硫含量以质量分数ws计，数值以%表示，按式（1）计算：

ws=(ρi−ρ0)×100×10−6×rm×100     ……………………………(1)

式中：

ρi ——从标准曲线上查得的试料溶液中硫的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρo ——从标准曲线上查得的空白溶液中硫的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

r ——试料溶液的稀释倍数；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留至小数点后两位。

9  精密度

由9个实验室对5个水平试样按GB/T 6379.2规定进行方法精密度试验，结果见表1。

表1 方法精密度

| ws/% | r/% | R/% |
| --- | --- | --- |
| 0.50～7.00 | r=0.0379m+0.0396 | R=0.0653m+0.0383 |
| 注：m 为平行做两份试验结果的算术平均值；r 为重复性限（实验室内允许差）；R 为再现性限（实验室间允许差）。 |  |  |

10  分析结果的验收

10.1 准确度的检查

采用有证标准物质（CRM）或标准物质（RM）检查分析方法的准确度，将CRM/RM的分析结果(μC)与证书值或标准值AC进行比较。

当uc−Ac≤C时，分析结果与证书值/标准值无显著差异。

当uc−Ac＞C时，分析结果与证书值/标准值有显著差异。

C为95%置信度下，uc−AC的临界值，按式（2）计算：

c=12R2−n−1nr2+uCRM2             ……………………………………（2）

式中：

r —— 分析方法的重复性限；

R —— 分析方法的再现性限；

n ——独立测定CRM/RM的次数；

μCRM —— CRM证书值的标准不确定度。

10.2 分析结果的确定

按式（1）计算独立测定的重复试验结果，使用附录A规定的方法将其与分析方法的重复性限（r）进行比较，得出最终试验结果w。

11 试验报告

试验报告至少应给出以下几方面的内容：

——试样；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（规范性附录）

试样分析值接受程序流程图

试样分析值接受程序如下：

注：r与9中规定一致。

图A.1 试样分析值接受程序流程图