标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铅冶炼分银渣 第6部分：铅量、铜量、锑量和铋量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 (送审稿意见汇总)

承办人：姜晴                                                         共1页 第1页

标准项目负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司

联系电话：0731-28391633                                      2019年2月25日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.3 | 样品稀释倍数由20倍降低到5倍，标准曲线上限由5.00mg/L上调到10.00mg/L，以提高方法的准确度。 | 北矿 | 不采纳 | 讨论会意见，统一分取5.00mL,定容到100mL |
| 2 | 7 | 分析结果计算，修改为实验数据处理 | 韶冶 | 采纳 | 按规范 |
| 3 | 1 | 测定范围锑调增为0.20%~5.00% |  | 采纳 | 讨论会意见 |
| 4 | 1 | 题目《铅冶炼分银渣化学分析方法 第6部分：铅量、铜量、锑量和铋量的测定 电感耦合等离子体光谱法》修改为《铅冶炼分银渣化学分析方法 第6部分：铅、铜、锑和铋量的测定电感耦合等离子体光谱法》 |  | 采纳 | 讨论会意见 |
| 5 | 6.4.1 | 玻璃棒与塑料棒标准文稿与实验报告不一致 | 长矿院 | 采纳 | 统一使用塑料棒 |
| 6 | 3.7 | 酒石酸溶液200/L浓度过大，久置易结晶析出 | 长矿院 | 不采纳 | 酒石酸分左旋，右旋溶解度有差异 |
| 7 | 6.4.3 | 移取5.0 mL溶液置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.6）、酒石酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。建议此处增加5mL酒石酸（3.7） | 长矿院 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 13 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：4 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数： 2 个。