ICS 77.150.20

H 61

201×－××－××发布                         201×－××－××实施

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：重庆市科学技术研究院。

参加单位：重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心

本标准主要起草人：潘复生，蒋斌，董含武，宋江凤，程仁菊，刘文君，张娜，詹俊。

1 范围

本标准规定了高导热镁合金型材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于热挤压高导热镁合金型材（以下简称型材），且型材未进行表面处理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 1423	贵金属及合金密度的测试方法

GB/T 4043	金属维氏硬度试验

GB/T 4297	变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 5153	变形镁及镁合金牌号和化学成分

GB/T 5156	镁合金热挤压型材

GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13239	金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 13748	镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16475	变形铝及铝合金状态代号

GB/T 16865	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432	变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 22588	闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 32792	镁合金加工产品包装、标志、运输、贮存

3 技术要求

3.1 产品分类

3.1.1 合金牌号、状态

型材的合金牌号、状态应符合GB/T 5153或表 1的规定。如需其他合金牌号、状态时，由供需双方协商解决并在订货单（或合同）中注明。

表 1

| 合金牌号 | 状态 |
| --- | --- |
| M0, M1, M2, HK31, HM21, HM31, ME00, EM10, ME20, ZC71, ZK31, ZK60 | H112 |
| T2, Z2 | H112, T5 |
| ZM31, ZM51, ZM81 | H112, T5, T6 |

3.1.2 标记示例

型材的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

HM21牌号、H112状态、型号为XC141-7不定尺型材，标记为：

型材 GB/T XXXXX-20XX HM21-H112 XC141-7

示例2：

ZM51牌号、T5状态、型号为XC6283、定尺长度3800mm的型材，标记为：

型材 GB/T XXXXX-20XX ZM51-T5 XC6283×3800

3.2 化学成分

型材的化学成分应符合表 2 的规定，其他牌号的化学成分应符合GB/T 5153 的规定。化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。

表 2

| 合金组 | 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mgb | Zn | Mn | Th | Sn | Zr | Cu | Ce | 其他杂质a 单个，合计 |
| MgZn | Z2 | 余量 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgSn | T2 | 余量 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgMn | M0 | 余量 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
|  | M1 | 余量 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
|  | M2 | 余量 | - | 1.3~2.5 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgZnMn | ZM31 | 余量 | 3.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
|  | ZM51 | 余量 | 5.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
|  | ZM81 | 余量 | 8.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgZnZr | ZK31 | 余量 | 3.0 | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.02 0.05 |
|  | ZK60 | 余量 | 6.0 | - | - | - | 0.45 | - | - | 0.02 0.05 |
| MgZnCu | ZC71 | 余量 | 6.5 | 0.5 | - | - | - | 1.25 | - | 0.02 0.05 |
| MgThZr | HK31 | 余量 | - | - | 3.3 |  | 0.7 | - | - | 0.02 0.05 |
| MgThMn | HM21 | 余量 | - | 0.6 | 2.0 | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
|  | HM31 | 余量 | - | 1.0 | 3.0 | - | - | - | - | 0.02 0.05 |
| MgMnRE | ME00A | 余量 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.15 | 0.02 0.05 |
|  | ME00B | 余量 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.02 0.05 |
|  | EM10 | 余量 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.6 | 0.02 0.05 |
|  | ME20 | 余量 | - | 1.3~2.5 | - | - | - | - | 0.15~0.35 | 0.02 0.05 |

3.3 尺寸允许偏差

型材的尺寸允许偏差应符合GB/T 5156 的规定。

3.4 室温力学性能和热导率

型材的室温纵向力学性能和热导率应符合表 3和表 4的规定，一般情况下，只测力学性能，当无法取力学性能试样时，可测维氏硬度。

表 3 二元镁合金的热导率和力学性能

| 合金牌号 | 加工方式 | 供货状态 | 室温热导率/ W·（m·K）-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2 | 挤压 | H112 | 130 |
| T2 | 挤压 | H112 | 130 |
| M0 | 挤压 | H112 | 138 |
| M1 | 挤压 | H112 | 138 |
| M2 | 挤压 | H112 | 126 |

表 4 三元镁合金的热导率和力学性能

| 合金牌号 | 加工方式 | 供货状态 | 热导率/ W·（m·K）-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZM31 | 挤压 | H112 | 113 |
| ZM51 | 挤压 | H112 | 106 |
| ZM81 | 挤压 | H112 | 102 |
| ZM31 | 挤压 | T5 | 125 |
| ZM51 | 挤压 | T5 | 122 |
| ZM81 | 挤压 | T5 | 120 |
| ZM31 | 挤压 | T6 | 120 |
| ZM51 | 挤压 | T6 | 117 |
| ZM81 | 挤压 | T6 | 115 |
| ZK31 | 挤压 | H112 | 126 |
| ZK60 | 挤压 | H112 | 117 |
| ZC71 | 挤压 | H112 | 122 |
| HK31 | 挤压 | H112 | 114 |
| HM21 | 挤压 | H112 | 134 |
| HM31 | 挤压 | H112 | 104 |
| ME00A | 挤压 | H112 | 137 |
| ME00B | 挤压 | H112 | 140 |
| EM10 | 挤压 | H112 | 127 |
| ME20 | 挤压 | H112 | 134 |

3.5 外观质量

在自然散射光下，目视检查型材的外观质量。

3.5.1 型材表面应清洁，不应有裂纹、腐蚀斑点、各种压入物。

3.5.2 型材表面允许有不超过负偏差的起皮、碰伤和压陷以及不超过负偏差之半的点状粗糙、划伤和个别擦伤。所有允许缺陷的总面积在1 m长度上不超过所在表面的4%。

3.5.3 型材表面允许有轻微挤压痕，其深度不超过0.1 mm。

3.5.4 型材表面应进行氧化处理，其氧化层应完好，不露集体金属，不脱落。经供需双方协商，可采取其他防腐保护措施，并在订货单（或合同）中注明。

3.6 低倍组织

3.6.1型材的低倍组织上不允许有裂纹、裂口、气孔和缩尾等破坏金属连续性的缺陷。

3.6.2型材制品低倍组织允许有深度不超过偏差余量（该点的实测厚度与允许的最小厚度的差值）之半的成层（冷隔）存在。

4 试验方法

4.1 化学成分

型材的化学分析及仲裁按GB/T 13748规定的方法进行。

4.2 室温力学性能与热导率

4.2.1 室温力学性能

型材的室温力学性能检验按GB/T 16865 规定的方法进行。

4.2.2 热导率

型材的热导率（导热系数）测量按照GB/T 22588 规定的方法（参见附录B）进行，所得热导率（导热系数）为计算值。

4.2.3 维氏硬度

型材的维氏硬度检验按GB/T 4043 规定的方法进行。

4.3 尺寸偏差

4.3.1 尺寸修约

尺寸测量值不准许修约，极限数值的判定方法应符合GB/T 8170的规定。

4.3.2 尺寸测量

型材的厚度与宽度用精度不低于0.02的通用量具测量,长度用精度为1mm的通用量具测量。其他尺寸采用相应精度的量具进行测量。

4.4 外观质量

在自然散射光下，目视检查型材的外观质量。必要时，可借助尺寸测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度，且应保证修磨后的型材尺寸不超出允许偏差。

4.5 低倍组织

型材的低倍组织检验按照GB/T 4297规定的方法进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2 组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格组成，批重小于等于30吨。

5.3 检验项目

5.3.1 型材每批出厂前应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差、外观质量及低倍组织的检验。

5.3.2 供方每年度至少应进行一次热导率检验。

5.3.3 有下列任一情况时，应按本标准规定的要求进行产品的首件鉴定：

a) 新产品试制；

b) 正式生产后，如铸锭、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

c）生产线或主要生产设备大修等之后，可能影响产品性能；

d）其他可能影响产品性能的情况。

5.4 取样

型材的取样应符合表 5的规定。

表 5

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法规则的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按照GB/T 17432的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 室温力学性能和热导率 | 按照GB/T 16865的规定取样。 每批按根数取10%，不少于2根，每根取1个试样。有规定非比例延伸强度要求的，仅测定试样数量的50%，但不少于2个 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸偏差 | 任意部位，逐根检验 | 3.3 | 4.3 |
| 外观质量 | 任意部位，逐根检验 | 3.5 | 4.4 |
| 低倍组织 | 挤压尾端取样。每批按根数取10%，不少于2根，每根取1个试样 | 3.6 | 4.5 |

5.5检验结果的判定

5.5.1 化学成分不合格时，判该批不合格。

5.5.2 力学性能和热导率不合格时，应从该批型材中另取双倍数量的试样（包括原来不合格的型材）进行重复试验。复验结果不合格时，判该批不合格。也可由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3尺寸偏差不合格时，应从该批型材中取双倍数量的试样（包括原来不合格的型材）进行重复试验。复验结果不合格时，判该批不合格。也可由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4 外观质量不合格时，判该根不合格。

5.5.5 任一试样的低倍组织不合格时，按如下分别判定：

a) 因裂纹、光亮晶粒、非金属夹杂物、外来金属夹杂及白斑、初晶及氧化膜等冶金缺陷不合格时，判该批型材不合格。

b) 因缩尾、粗晶环、成层不合格时，允许从型材挤压尾端切去一段重复试验，直至合格。其余型材或逐根检验，合格交货；或按复验至合格的型材最大切尾长度切尾后交货。

c) 低倍组织试样中有裂纹、非金属夹杂物时，判该批报废。但经供需双方商定，可由供方逐根检验，合格者交货。

d) 因空心型材的焊缝不合格时，允许从空心型材的挤压前端切去一段重复试验，直至合格，则该批中的其他空心型材均应按受检型材缺陷分布的最大长度切头或逐根检验，合格者交货。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1 产品标志

型材的包装箱标志参照GB/T 32792的规定进行。在检验合格的产品挤压前端应打印如下内容的标识（或挂有如下内容的标牌）：

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 产品批号；

- 供方技术监督部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

注：平面部分的宽度小于40 mm的型材或形状不便打印的型材前端每批（或每箱）栓挂两个标牌。标牌上应打上合金牌号、供应状态、批号和检印。

6.1.2 包装箱标志

型材的包装箱标志应符合GB/T 32792的规定。

6.2 包装、运输和贮存

6.2.1型材进行表面氧化处理后涂油包装，如有特殊要求，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

6.2.2型材的包装、运输、贮存的其他要求参照GB/T 32792的规定执行。

6.3 质量证明书

每批型材应附有复合本标准要求的质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格及精度等级；

- 批号；

- 净重或件数；

- 各项分析项目的检验结果；

- 供方技术监督部门的检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

7 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括以下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格及允许偏差；

- 净重或件数；

- 需方的特殊要求：

——特殊的尺寸偏差要求；

——特殊的室温拉伸力学性能要求；

——特殊的挤压焊缝焊合性能检测要求；

——特殊包装要求；

——其他特殊要求；

- 本标准要求的应在合同中注明事项；

- 本标准编号；

- 其他。

附录 A 高导热镁合金的室温拉伸力学性能参考值

附表 1 二元镁合金的室温拉伸力学性能

| 合金牌号 | 加工方式 | 供货状态 | 抗拉强度 Rm/MPa （不小于） | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa （不小于） | 断后伸长率 A /% （不小于） | HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 | 挤压 | H112 | - | - | - | 58 |
| T2 | 挤压 | H112 | - | - | - | 58 |
| M0 | 挤压 | H112 | 225 | 151 | 13 | - |
| M1 | 挤压 | H112 | 255 | 180 | 12 | - |
| M2 | 挤压 | H112 | 254 | 176 | 5 | - |

附表 2 高导热三元镁合金的室温拉伸力学性能

| 合金牌号 | 加工方式 | 供货状态 | 抗拉强度 Rm/MPa （不小于） | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa （不小于） | 断后伸长率 A /% （不小于） | HV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZM31 | 挤压 | H112 | 263.5 | 168 | 17 | - |
| ZM51 | 挤压 | H112 | 290.5 | 177 | 19.25 | - |
| ZM81 | 挤压 | H112 | 302 | 182 | 14 | - |
| ZM31 | 挤压 | T5 | 283 | 211 | 16 | 56.4 |
| ZM51 | 挤压 | T5 | 321 | 268 | 14.75 | 67.3 |
| ZM81 | 挤压 | T5 | 333 | 288 | 15.25 | 75.7 |
| ZM31 | 挤压 | T6 | 275 | 199 | 15 | 54 |
| ZM51 | 挤压 | T6 | 347 | 310 | 12.5 | 75 |
| ZM81 | 挤压 | T6 | 383 | 354 | 12 | 88 |
| ZK31 | 挤压 | H112 | 275 | 255 | 7 | - |
| ZK60 | 挤压 | H112 | 340 | 260 | 11 | - |
| ZC71 | 挤压 | H112 | 240 | 158 | 7 | - |
| HK31 | 挤压 | H112 | 260 | 205 | 8 | - |
| HM21 | 挤压 | H112 | 235 | 170 | 8 | - |
| HM31 | 挤压 | H112 | 283 | 230 | 10 | - |
| ME00A | 挤压 | H112 | 304 | 294 | 7.6 | - |
| ME00B | 挤压 | H112 | 361 | 296 | 9.6 | - |
| EM10 | 挤压 | H112 | 257 | 221 | 16 | - |
| ME20 | 挤压 | H112 | 255 | 147 | 7 | - |

附录 B 镁合金导热系数的参考测定方法简述

测量高导热镁合金型材热导率时，先测量合金的热扩散系数(α，单位为m2·s-1)、密度(ρ，单位为g·cm3)、定压比热容(, 单位为J·(g·K)-1)。热导率k(单位为W·（m·K）-1)用公式1计算：

(1)

型材的密度按照GB/T 1423即贵金属及合金密度的测试方法进行测量。

热扩散系数和定压比热容按照GB/T 22588用激光热导测试仪在室温下进行测试。试样为圆片，要求两面光洁度高，且平行度<0.02 mm，每种状态准备两个试样。在测量前，合金表面用碳涂层涂黑以便提高光脉冲的吸收，试样用不锈钢夹头夹紧，温度从室温上升至待测的每个温度点后保温10分钟后，热扩散测量都在等温条件下进行，氙气闪光灯提供光脉冲，试样的背面温度由Insb IR探测器测量。

热扩散系数由公式2计算：

(2)

其中l为试样厚度，t1/2为试样背面温度上升到最高温度一半时所需的时间。

定压比热容由公式3计算：

(3)

其中ρ为试样密度，为TM(K)背面的最高温度。Q为脉冲的辐射能，通过已知蓝宝石片的比热容计算而来，TM由蓝宝石测得。

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—20××

高导热镁合金型材

High thermal conductivity magnesium alloy profiles

（草稿2019-04修改稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布