前    言

- GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

- ——第1部分：锡量的测定  碘酸钾钾滴定法和苯基荧光铜-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法；

- 第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第3部分：镍量的测定  丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第4部分：铬量的测定  二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第5部分：铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法；

- ——第6部分：铜量的测定  2,9-二甲基-1,10二氮杂菲分光光度法；

- ——第7部分：锰量的测定  高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第8部分：钴量的测定  亚硝基R盐分光光度法；

- ——第9部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第10部分：钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

- ——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

- ——第12部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第13部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第14部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第15部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第16部分：氯量的测定  氯化银浊度法和离子选择性电极法；

- ——第17部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第18部分：钒量的测定  苯甲酰苯基羟胺分光光度法；

- ——第19部分：钛量的测定   二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第20部分：铪量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第21部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第22部分：氧量和氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法

- ——第23部分：氮量的测定  蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法；

- ——第24部分：碳量的测定  高频燃烧红外吸收法；

- ——第25部分：铌量的测定  5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第26部分：合金及杂质元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

- ——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

本部分为GB/T  13747的第3部分。

本部分按照GB/T  1.1-2009给出的规则起草。

本部分替代GB/T  13747.3-1992《锆及锆合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍含量》。

与GB/T  13747.3-1992相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——将氢氟酸的浓度由（1+1）改为(1.14 g/mL（见第2.2.1章）；

——将小于2克试样溶解酸体积改由5mL改为2.5mL（见第2.5.1章表1）；

——增加方法二电感耦合等离体原子发射光谱法（见第3章）；

——删除了“引用标准”（1992年版的第2章）；

——将允许差改为精密度条款（见第8章，1992年版的第8章）；

——增加了试验报告条款（见第4章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析检测中心、西部金属材料股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国核宝钛锆业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司。

本部分主要起草人：杨平平、周恺、孙宝莲、李波、熊晓燕、王津、任洁、李帆、惠泊宁、李震乾、冯振华、祁玉静、王杰、林叶、郭燕瑶。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.3-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第3部分：镍含量的测定

丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本部分规定了锆及锆合金镍含量的测定方法。

本部分适用于海绵锆、锆及锆合金中镍含量的测定。测定范围：方法一测定范围：0.0020%～0.15%；方法二测定范围：0.010%～0.40%。当方法一与方法二测定范围重叠时，方法一为仲裁分析方法。

2 方法一 丁二酮肟分光光度法

2.1 原理

试料用氢氟酸分解，用硼酸饱和溶液络合过量的氢氟酸，柠檬酸络合主体锆，碘为氧化剂，在氨性溶液中，镍与丁二酮肟生成红色络合物，于分光光度计波长540nm处测量其吸光度。

2.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

2.2.1 氢氟酸（(1.14 g/mL）。

2.2.2 硼酸饱和溶液。

2.2.3 硝酸（1+1）。

2.2.4 柠檬酸溶液（200g/L）。

2.2.5 氨水（1+1）。

2.2.6 碘溶液：称取1.3g碘、5g碘化钾于500mL烧杯中，用水溶解并稀释至500mL，贮存于棕色瓶中。

2.2.7 丁二酮肟-乙醇溶液（2g/L）：称取0.5g丁二酮肟溶解于250mL乙醇中。

2.2.8 镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（wNi≥99.99%）于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（2.2.3），加热溶解，加入5mL硫酸（(1.84g/mL），加热至冒硫酸烟，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

2.2.9 镍标准溶液：移取50.00mL镍标准储存溶液（2.2.8）于1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg镍。

2.3仪器设备

分光光度计。

2.4 样品

2.4.1  取样

海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准进行。

2.4.2  试样处理

将试样剪成长度不大于2mm的碎屑。

2.5 试验步骤

2.5.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表１称样量及溶解酸量

| 镍的质量分数/% | 试样量/g | 氢氟酸用量/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.002～0.01 | 2.00 | 5.0 |
| >0.01～0.05 | 1.00 | 2.5 |
| >0.05～0.10 | 0.50 | 2.5 |
| >0.10～0.15 | 0.20 | 2.5 |

2.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

2.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1 将试料（2.5.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，吹入少量水，按表1逐滴加入氢氟酸（2.2.1），试料溶解后，加入0.5mL硝酸（2.2.3）至溶液清亮，加入25mL硼酸饱和溶液（2.2.2），移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.5.4.2 移取20.0mL溶液（2.5.4.1）于50mL容量瓶中。

2.5.4.3 加入4mL柠檬酸溶液（2.2.4）、2.5mL碘溶液（2.2.6），混匀，放置3min，滴加氨水（2.2.5）至溶液中碘的颜色消失并过量5mL，冷却至室温。

2.5.4.4加入2mL丁二酮肟-乙醇溶液（2.2.7），用水稀释至刻度，混匀，放置15min。

2.5.4.5 移取部分溶液于3cm吸收皿中，以随同试料空白为参比，于分光光度计波长540nm处测量其吸光度。

2.5.4.6  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的镍含量。

2.5.5 工作曲线的绘制

2.5.5.1 移取0mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00mL镍标准溶液（2.2.9），分别置于一组50mL容量瓶中，用水稀释至刻度20mL，以下按2.5.4.3~2.5.4.4条进行。

2.5.5.2 移取部分溶液于3cm吸收皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长540nm处测量其吸光度，以镍含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

2.6 试验数据处理

镍含量以镍的质量分数wNi计，按式（1）计算：

……………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得镍含量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留两位有效数字。

2.7 精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限

| wNi/% | 0.005 | 0.030 | 0.080 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.011 |

2.7.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3再现性限

| wNi/% | 0.005 | 0.030 | 0.080 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.011 |

3 方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.1 原理

用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算镍的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.2.1硝酸（1.42 g/mL）。

3.2.2盐酸（1+1）。

3.2.3 氢氟酸（1+1）。

3.2.4 金属锆（wZr≥99.95%，wNi＜0.0005%）。

3.2.5 镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（wNi≥99.99%）于250mL烧杯中，盖上表面皿，加入25mL硝酸（3.2.1），低温溶解完全后，冷却，转移至1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镍。

3.2.6 镍标准溶液：移取10.00mL镍标准贮存溶液（3.2.5）于100mL容量瓶中，加入1mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镍。

3.2.7 高纯氩气（体积分数>99.99%）。

3.3 仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪：具备耐氢氟酸进样系统。分辨率小于0.006nm(200nm处)。

3.4 样品

3.4.1  取样

海绵锆、锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准进行。

3.4.2  试样处理

将试样剪成长度不大于2mm的碎屑。

3.5 试验步骤

3.5.1 试料

称取0.50g试样，精确至0.0001g。

3.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

3.5.3  空白试验

称取与试料等量的金属锆(3.2.4)，随同试料做空白试验。

3.5.4  试液的制备

3.5.4.1 将试料（3.5.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（3.2.2），加入2mL氢氟酸（3.2.3），低温加热至试料完全溶解，加入0.5mL硝酸（3.2.1）氧化。取下冷却至室温。

3.5.4.2  移入100mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.5  工作曲线溶液的制备

分别称取0.500g金属锆（3.2.4）于一组150mL聚四氟乙烯烧杯中，按照3.5.4步骤将其溶解，冷却后分别移入100mL塑料容量瓶中，分别加入镍标准溶液（3.2.6）0mL、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL，20.00mL，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.6 测量

3.5.6.1 推荐分析线波长：231.6nm。

3.5.6.2 于电感耦合等离子发射光谱仪，在231.6 nm波长处，测定工作曲线溶液（3.5.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（3.5.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出镍的质量浓度。

3.6 试验数据处理

镍含量以镍的质量分数wNi计，按式（2）计算：

………………………（2）

式中：

ρ1——试液中被测元素镍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素镍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表4 重复性限

| wNi/% | 0.050 | 0.100 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.005 | 0.008 | 0.012 |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，测试结果差的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 再现性限

| wNi/% | 0.050 | 0.100 | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.006 | 0.008 | 0.012 |

4 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第3部分：镍量的测定

丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys

－Part 3：Determination of nickel content

－Dimethyglyoxime spectrophotometry and

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

GB/T 13747.3—201×

代替GB/T 13747.3-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H14