前    言

GB/T 4698《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

——第1部分： 锡量的测定  碘酸钾钾滴定法和苯基荧光铜-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法；

——第2部分： 铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分： 镍量的测定  丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分： 铬量的测定  二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分： 铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法；

——第6部分： 铜量的测定  2,9-二甲基-1,10二氮杂菲分光光度法；

——第7部分： 锰量的测定  高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第8部分： 钴量的测定  亚硝基R盐分光光度法；

——第9部分： 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第13部分：铅量的测定  极谱法；

——第14部分：铀量的测定  极谱法；

——第15部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

——第16部分：氯量的测定  氯化银浊度法和离子选择性电极法；

——第17部分：镉量的测定  极谱法；

——第18部分：钒量的测定  苯甲酰苯基羟胺分光光度法；

——第19部分：钛量的测定   二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第20部分：铪量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第21部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

——第22部分：氧量和氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法

——第23部分：氮量的测定  蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法；

——第24部分：碳量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第25部分：铌量的测定  5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第26部分：合金及杂质元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

本部分为GB/T 13747的第12部分。

本部分按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本部分替代GB/T 13747.12-1992《锆及锆合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》。

本部分与GB/T 13747.12-1992相比主要变化如下：

——扩大了测定范围：测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%（见1992年版的第1章）；

——增加了样品条款（见第5章）；

——增加了精密度条款（见第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TG 243）归口。

本部分起草单位：西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心、宝钛集团有限公司、贵州省分析测试研究院。

本部分主要起草人：罗琳、孙宝莲、王金磊、刘雷雷、杨欣、王歆凯、刘厚勇、黄增鑫、李维敏、惠泊宁、周志平、谢辉、熊晓燕、白焕焕、赵武利

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 13747.12-1992。

锆及锆合金化学分析方法

第12部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了锆及锆合金中硅含量的测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中硅含量的测定。测定范围：0.0010%～0.040%。

2  原理

试料用氢氟酸和硝酸溶解。用硼酸掩蔽氟离子。在pH1.5左右硅与钼酸铵生成黄色硅钼杂多酸，用还原剂将其还原为硅钼蓝后，于分光光度计波长800nm处测量其吸光度。

3  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（1+4），优级纯。

3.2  硝酸（1+1），优级纯。

3.3  硼酸饱和溶液。

3.4  高锰酸钾溶液（1g/L）。

3.5  钼酸铵溶液（100g/L）：称取50g钼酸铵［(NH4)6Mo7O24•4H2O］溶于500mL水中。

3.6  酒石酸溶液（200g/L）。

3.7  还原剂溶液：称取20g亚硫酸钠溶于160 mL水中，再加入0.4g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，溶解完全后加40 mL水，用时现配。

3.8  硅标准贮存溶液：称取1.0697g预先在1000℃灼烧30min并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，加入5g碳酸钠、5g碳酸钾，混匀。在1000℃高温炉中熔融20min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含1mg硅。

3.9  硅标准溶液：移取10.00mL硅标准贮存溶液（3.8）于1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含 10μg硅。

4  仪器设备

分光光度计。

5  样品

试样加工成边长不超过2mm的碎屑。

6  试验步骤

6.1  试料

按表1称取试样5，精确至0.0001g。

表1  试料量

| 硅的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.0010~0.020 | 0.50 |
| >0.020~0.040 | 0.20 |

6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于200mL聚乙烯瓶中，加入约5mL水润湿试料，加入5mL氢氟酸（3.1），立即盖上聚乙烯瓶盖，溶解试料，待剧烈反应停止后，加入1.0mL硝酸（3.2），加盖，于50℃~70℃水浴中，继续加热溶解至溶液清亮，冷却至室温。

6.4.2  加入60mL硼酸饱和溶液（3.3），滴加高锰酸钾溶液（3.4）至微红色，混匀，加入5mL钼酸铵溶液（3.5），混匀，置于25℃~30℃水浴中，放置15min。

6.4.3  加入5 mL酒石酸溶液（3.6）、5 mL还原剂溶液（3.7），每加入一种试剂均需混匀。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置15min。

6.4.4  移取部分溶液于1cm吸收皿中，以水为参比，于分光光度计波长800nm处，测量其吸光度。

6.4.5  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的硅量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00、10.0mL硅标准溶液（3.9）分别置于一组100mL聚乙烯容量瓶中，各加入1.0mL硝酸（3.2），用水稀释至约11mL体积。以下按6.4.2~6.4.4条进行。

6.5.2  减去试剂空白的吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

硅含量以硅的质量分数wSi计，按公式（1）计算：

………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0032 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.0005 | 0.0027 | 0.0033 |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（GB/T 13747.12—201X）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锆及锆合金化学分析方法

第12部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys—

Part 12：Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

GB/T 13747.12—201X

代替GB/T 13747.12-1992

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63