前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 3137-2007《钽粉电性能试验方法》。

本标准与GB/T 3137-2007相比，主要有以下变动：

——增加了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了样品的要求（见第6章）；

——删除了FTA42电容器用钽粉电性能试验方法，增加了FTA200K、FTA170K、FTA150K、FTB400、FTB85电容器用钽粉电性能试验方法（见第7章，2007年版的第5章）；

——增加了不同牌号钽粉压制密度的控制范围（见7.2.1）；

——增加了赋能条件中35mA/g 升到 200V，然后降到 12mA/g 再升到 270V的操作方式（见7.5.6）；

——删除了附录A中FTA42电容器用钽粉击穿电压检验方法，增加了附录A中FTA150K、FTA120K、FTA100K、FTA800、FTB400、FTB85电容器用钽粉击穿电压检验方法（见A.4.2，2007年版的A.4.2）；

——增加了附录A中成型坯块直径、压制密度及烧结温度的要求（见A.4.2）；

——将附录A中“加热溶液至85℃”修改为“加热溶液至规定温度时”（见A.4.5，2007年版的A.4.5）。

本标准的附录A和附录B为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、北京七一八友谊电子有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3137-1995、GB/T 3137-2007。

钽粉电性能试验方法

  - 范围

本标准规定了钽粉电性能检验方法的原理、试剂和材料、仪器和设备、样品、试验条件和步骤以及试验结果的计算等。

本标准适用于电容器用钽粉电性能的检验。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 573 钽粉

  - 方法原理

钽粉经过成型、烧结成电容器阳极坯块，将坯块置于磷酸电解质中进行阳极氧化，使其表面生成具有一定介电常数的单向导电性能的阳极氧化膜。此氧化膜在电容器中作为介质用。经过阳极氧化的坯块置于测量溶液电解质中，氧化坯块接正极，与电解质接触的金属作负极，接入测量仪表，可以测量其漏电流、容量和损耗值。

  - 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

    - 磷酸（ρ=1.69g/mL）。

    - 硫酸（ρ=1.84g/mL）。

    - 去离子水（电导率<0.7μS/cm）。

    - 钽丝φ0.2mm～φ0.6mm。

    - 钽坩埚。

    - 测试杯。

  - 仪器和设备

    - 仪器

      - 电子天平，分度值1mg。

      - 电子千分尺。

      - 万用电表，1.5级。

      - 电导率仪。

      - 电容电桥。

      - 高精度电阻测量仪表。

      - 秒表。

    - 设备

      - 油压机：19.8kN～49.0kN。

      - 压芯模具：φ3.0mm～φ6.0mm，使用前用绸布擦干净。

      - 真空烧结炉：漏气速率不大于0.5Pa/h。

钨丝炉，极限温度2500℃，真空度不低于0.010Pa；

钽片炉，极限温度1900℃，真空度不低于0.005Pa。

      - 点焊机：2kW～5kW，电极头为铜、钨、钼等材料。

      - 控温加热电炉。

      - 精密稳压稳流电源、赋能槽。

      - 电烘箱：0℃～200℃，鼓风。

  - 样品

钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装。

  - 试验步骤

    - 称样

按表1规定的质量称取样品（6）。每批样品称取10支～15支所需粉样装入干净的玻璃管内。

表1

| 产品牌号 | FTA200K | FTA170K | FTA150K | FTA120K | FTA100K | FTA800 | FTA700 | FTA500 | FTA400 | FTA320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量/g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 产品牌号 | FTA300 | FTA230 | FTA150 | FTA80 | FTA60 | FTB400 | FTB300 | FTB200 | FTB150 | FTB100 |
| 质量/g | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 1.00 |
| 产品牌号 | FTB85 | FTB80 | FTB50 | FTC40 | FTC35 | FTC28 | FTC25 | FTC20 | FTC15 | FTC10 |
| 质量/g | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

    - 成型

      - 按表2规定进行成型坯块的设计。成型的坯块在5cm高度自由下落至玻璃器皿内，不得破裂。

表2

| 产品牌号 | 压块直径/ mm | 压制密度/ g/cm3 | 产品牌号 | 压块直径/ mm | 压制密度/ g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTA200K | 3.0 | 5.0±0.1 | FTB400 | 3.0 | 5.0±0.05 |
| FTA170K | 3.0 | 5.0±0.1 | FTB300 | 3.0 | 5.0±0.05 |
| FTA150K | 3.0 | 5.0±0.1 | FTB200 | 3.0 | 5.0±0.05 |
| FTA120K | 3.0 | 5.0±0.1 | FTB150 | 4.0 | 5.0±0.05 |
| FTA100K | 3.0 | 5.0±0.05 | FTB100 | 6.0 | 5.5±0.05 |
| FTA800 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTB80 | 6.0 | 5.5±0.05 |
| FTA700 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTB85 | 3.0 | 5.5±0.05 |
| FTA500 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTB50 | 6.0 | 6.5±0.05 |
| FTA400 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTC40 | 6.0 | 6.5±0.05 |
| FTA320 | 3.0 | 4.5±0.05 | FTC35 | 6.0 | 6.5±0.05 |
| FTA300 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTC28 | 6.0 | 7.5±0.05 |
| FTA230 | 3.0 | 5.0±0.05 | FTC25 | 6.0 | 7.5±0.05 |
| FTA150 | 6.0 | 4.5±0.05 | FTC20 | 6.0 | 8.5±0.05 |
| FTA80 | 6.0 | 5.5±0.05 | FTC15 | 6.0 | 8.5±0.05 |
| FTA60 | 6.0 | 5.5±0.05 | FTC10 | 6.0 | 9.5±0.05 |

      - 钽丝插入深度为钽块的二分之一至三分之二处，坯块不得有缺边和裂纹。

      - 成型密度按式（1）计算：

·····························（1）

式中：

D——成型密度，单位为克/立方厘米（g/cm3）；

m——坯块质量，单位为克（g）；

V——坯块体积，单位为立方厘米（cm3）；

π——圆周率；

r——坯块半径，单位为厘米（cm）；

h——坯块高度，单位为厘米（cm）。

    - 烧结

      - 将成型好的钽块装入坩埚内，然后放入坩埚料架上，装入炉（5.2.3）内高温区。

      - 对温度速率、加热时间、保温时间及温度进行程序设定。

      - 炉内抽空至0.005Pa后进行检漏，检漏结果符合要求时，即可按设定程序送电升温。

      - 烧结条件按表3规定。

表3

| 产品牌号 | FTA200K | FTA170K | FTA150K | FTA120K | FTA100K | FTA800 | FTA700 | FTA500 | FTA400 | FTA320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结条件 ℃/min | 1150/20 | 1150/20 | 1200/20 | 1250/20 | 1250/20 | 1300/20 | 1320/20 | 1350/20 | 1400/20 | 1450/30 |
| 产品牌号 | FTA300 | FTA230 | FTA150 | FTA80 | FTA60 | FTB400 | FTB300 | FTB200 | FTB150 | FTB100 |
| 烧结条件 ℃/min | 1500/20 | 1500/30 | 1600/30 | 1700/30 | 1800/30 | 1400/30 | 1450/30 | 1500/30 | 1600/30 | 1700/30 |
| 产品牌号 | FTB85 | FTB80 | FTB50 | FTC40 | FTC35 | FTC28 | FTC25 | FTC20 | FTC15 | FTC10 |
| 烧结条件 ℃/min | 1750/30 | 1750/30 | 1850/30 | 1950/30 | 1950/30 | 2050/30 | 2050/30 | 2050/30 | 2050/30 | 2050/30 |

      - 测温。

      - 保温结束，切断加热电源。

钨丝炉（≥1800℃）：退出升温程序，炉温降至150℃以下停扩散泵，60℃以下时出炉。

钽片炉（＜1800℃）：退出升温程序，炉温降至150℃以下停扩散泵，40℃以下时出炉。

    - 点焊

按5支～7支一组间距10mm～15mm挨个点焊成排，点焊过程中不得打火，伤污钽块。

    - 赋能

      - 赋能条件按表4规定。

表4

| 产品牌号 | 赋能溶液 （磷酸溶液）/ w/% | 赋能温度/ ℃ | 电流密度/ mA/g | 赋能电压/ V | 恒压时间/ min | 稀释溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTA200K | 0.1 | 80±2 | 110 | 10 | 120 | H2O |
| FTA170K | 0.1 | 80±2 | 110 | 20 |  |  |
| FTA150K | 0.1 | 80±2 | 110 | 20 |  |  |
| FTA120K | 0.1 | 80±2 | 110 | 20 |  |  |
| FTA100K | 0.1 | 90±2 | 110 | 20 |  |  |
| FTA800 | 0.1 | 90±2 | 90 | 30 |  |  |
| FTA700 | 0.1 | 90±2 | 90 | 30 |  |  |
| FTA500 | 0.01 | 90±2 | 90 | 35 |  |  |
| FTA400 | 0.01 | 90±2 | 70 | 50 |  |  |

表4（续）

| 产品牌号 | 赋能溶液 （磷酸溶液）/ w/% | 赋能温度/ ℃ | 电流密度/ mA/g | 赋能电压/ V | 恒压时间/ min | 稀释溶液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTA320 | 0.01 | 90±2 | 60 | 70 | 120 | H2O |
| FTA300 | 0.01 | 90±2 | 60 | 70 |  |  |
| FTA230 | 0.01 | 90±2 | 60 | 70 |  |  |
| FTA150 | 0.01 | 90±2 | 50 | 100 |  |  |
| FTA80 | 0.01 | 90±2 | 35 | 160 |  |  |
| FTA60 | 0.01 | 90±2 | 35 | 200 |  |  |
| FTB400 | 0.01 | 80±2 | 90 | 100 |  |  |
| FTB300 | 0.01 | 90±2 | 60 | 100 |  |  |
| FTB200 | 0.01 | 90±2 | 60 | 140 |  |  |
| FTB150 | 0.01 | 90±2 | 35 | 160 |  |  |
| FTB100 | 0.01 | 90±2 | 35 | 160 |  |  |
| FTB85 | 0.01 | 90±2 | 35 | 200 |  |  |
| FTB80 | 0.01 | 90±2 | 35 | 200 |  |  |
| FTB50 | 0.01 | 90±2 | 35 | 240 |  |  |
| FTC40 | 0.01 | 90±2 | 35mA/g升到200V，然后降到12mA/g再升到270V。 | 270 | 60 |  |
| FTC35 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |
| FTC28 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |
| FTC25 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |
| FTC20 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |
| FTC15 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |
| FTC10 | 0.01 | 90±2 |  | 270 |  |  |

      - 将点焊好的钽块装入赋能槽内，加入赋能溶液，使钽块全部浸入溶液，钽块上端面在液面下4mm～5mm。钽块接电源正极，赋能槽接电源负极，两者不得相碰。

      - 设置电源的电流、电压及时间。

      - 加热溶液至规定温度时，启动电源。

      - 在赋能过程中不断加入稀释液，保持液面高度不变。

      - 赋能条件中35mA/g 升到 200V，然后降到 12mA/g 再升到 270V的操作方式（第一步，按35mA/g 的电流密度计算出升压电流进行赋能，当赋能电压升至200V后，暂停赋能；第二步，按12mA/g 的电流密度重新计算出升压电流继续进行赋能，直至升至赋能电压为270V）。

      - 赋能后的钽阳极块在100±5℃烘箱内干燥30min。

  - 测量条件

    - 测量条件按表5规定。

表5

| 产品牌号 | 漏电流 | 容量、损耗 |
| --- | --- | --- |
|  | 测量溶液 （磷酸溶液）/ w/% | 电压/ V | 时间/ min | 温度/ ℃ | 测量溶液 （硫酸溶液） w/% | 直流偏压/ V | 频率/ Hz | 温度/ ℃ |
| FTA200K | 0.1 | 7 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA170K | 0.1 | 14 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA150K | 0.1 | 14 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA120K | 0.1 | 14 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA100K | 0.1 | 14 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA800 | 0.1 | 21 | 3 | 23±2 | 30 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA700 | 0.1 | 21 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA500 | 0.01 | 24.5 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA400 | 0.01 | 35 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA320 | 0.01 | 49 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA300 | 0.01 | 49 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA230 | 0.01 | 49 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA150 | 0.01 | 70 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA80 | 0.01 | 112 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTA60 | 0.01 | 140 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB400 | 0.01 | 70 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB300 | 0.01 | 70 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB200 | 0.01 | 98 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB150 | 0.01 | 112 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB100 | 0.01 | 112 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB85 | 0.01 | 140 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB80 | 0.01 | 140 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTB50 | 0.01 | 168 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC40 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC35 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC28 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC25 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC20 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC15 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |
| FTC10 | 0.01 | 240 | 3 | 23±2 | 38 | 1.5 | 120 | 23±2 |

    - 测量漏电流时，阳极块浸入溶液至钽块上端面为准；测量容量、损耗时，阳极块全部浸入溶液，且各夹头接触良好。

    - 读数。

  - 试验数据处理

    - 比电容按式（2）计算：

·····························（2）

式中：

Cg——重量比容，单位为微法·伏/克（μF·V/g）；

C——阳极实测容量，单位为微法（μF）；

V1——赋能电压，单位为伏（V）；

m1——坯块重量，单位为克（g）。

    - 漏电流（K值）按式（3）计算：

·······························（3）

式中：

K——漏电流K值，单位为微安/微法·伏（μA/μF·V）；

I——阳极块实测漏电流，单位为微安（μA）；

C1——阳极块实测容量，单位为微法（μF）；

V2——赋能电压，单位为伏（V）。

    - 击穿电压按附录A的规定进行检验。

    - 收缩率按附录B的规定进行检验。

    - 测量结果报算术平均值。

  - 试验报告

试验报告包括以下内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

（规范性附录）

钽粉击穿电压检验方法

范围

本方法规定了钽粉击穿电压检验方法的原理、仪器与设备、试验步骤及结果处理。

本方法适用于钽粉击穿电压的检测。

方法原理

由钽粉压制烧结成钽阳极块，在阳极氧化膜形成过程中，恒定电流升电压，随着电压升高，氧化膜逐渐增厚，电子电流成分逐渐增加，直至发生阳极氧化膜击穿，电流突然上升，电压下降，此时的电压值称为阳极击穿电压。

仪器、设备与材料

仪器

记录仪。

电导率仪：0mS～99.9mS。

温控仪表：0℃～100℃。

设备

控温加热电炉：0℃～100℃。

精密稳压稳流电源、赋能槽。

试剂

磷酸（ρ=1.69g/mL），优级纯。

去离子水（电导率<0.7μS/cm）。

试验步骤

将需测样品所制备的阳极按3支一组点焊在钽条上。

击穿电压测量条件按表A.1规定。

表A.1

| 产品牌号 | 阳极块质量/ g | 压块直径/ mm | 压制密度/ g/cm3 | 烧结条件/ ℃/min | 测量溶液 （磷酸溶液）/ w/% | 温度/ ℃ | 电流密度/ mA/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTA150K | 0.10 | 3.0 | 5.0±0.1 | 1200/20 | 0.1 | 80±2 | 110 |
| FTA120K | 0.10 | 3.0 | 5.0±0.1 | 1250/20 | 0.1 | 80±2 | 110 |
| FTA100K | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1250/20 | 0.1 | 90±2 | 110 |
| FTA800 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1300/30 | 0.1 | 90±2 | 90 |
| FTA700 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1320/20 | 0.1 | 90±2 | 90 |
| FTA500 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1350/20 | 0.01 | 90±2 | 90 |
| FTA400 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1400/20 | 0.01 | 90±2 | 70 |
| FTA320 | 0.15 | 3.0 | 4.5±0.05 | 1450/30 | 0.01 | 90±2 | 60 |
| FTA300 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1500/20 | 0.01 | 90±2 | 60 |
| FTA230 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1500/30 | 0.01 | 90±2 | 60 |
| FTA150 | 1.0 | 6.0 | 4.5±0.05 | 1600/30 | 0.01 | 90±2 | 50 |

表A1（续）

| 产品牌号 | 阳极块重量/ g | 压块直径/ mm | 压制密度/ g/cm3 | 烧结条件/ ℃/min | 测量溶液 （磷酸溶液）/ w/% | 温度/ ℃ | 电流密度/ mA/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTA80 | 1.0 | 6.0 | 5.5±0.05 | 1700/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTA60 | 2.0 | 6.0 | 5.5±0.05 | 1800/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTB400 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1400/30 | 0.01 | 80±2 | 90 |
| FTB300 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1450/30 | 0.01 | 90±2 | 60 |
| FTB200 | 0.15 | 3.0 | 5.0±0.05 | 1500/30 | 0.01 | 90±2 | 60 |
| FTB150 | 0.3 | 4.0 | 5.0±0.05 | 1600/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTB100 | 1.0 | 6.0 | 5.5±0.05 | 1700/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTB85 | 0.20 | 3.0 | 5.5±0.05 | 1750/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTB80 | 1.0 | 6.0 | 5.5±0.05 | 1750/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTB50 | 2.0 | 6.0 | 6.5±0.05 | 1850/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC40 | 2.0 | 6.0 | 6.5±0.05 | 1950/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC35 | 2.0 | 6.0 | 6.5±0.05 | 1950/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC28 | 2.0 | 6.0 | 7.5±0.05 | 2050/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC25 | 2.0 | 6.0 | 7.5±0.05 | 2050/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC20 | 2.0 | 6.0 | 8.5±0.05 | 2050/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC15 | 2.0 | 6.0 | 8.5±0.05 | 2050/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |
| FTC10 | 2.0 | 6.0 | 9.5±0.05 | 2050/30 | 0.01 | 90±2 | 35 |

将点焊好的钽块装入赋能槽内，加入赋能溶液，使钽块全部浸入溶液，钽块上端面在液面下4

mm～5mm。

钽块接电源正极，赋能槽接电源负极，两者不得相碰。

加热溶液至规定温度时，启动直流电源，升压至钽粉标准规定的阳极赋能电压附近（±10V），停止升压，取下钽块单个进行测量。

单个测量前换新溶液，直至3支全部测完不再换溶液。单个测量仍按规定电流密度升压，接上电压记录仪，直至击穿，记录仪记下电压突然下降点，作为击穿电压。

试验数据处理

测量结果报算术平均值。

（规范性附录）

钽粉收缩率检验方法

范围

本方法规定了钽粉收缩率检验方法的原理、仪器、试验步骤及结果处理。

本方法适用于钽粉收缩率的检测。

方法原理

钽粉成型后的坯块在烧结温度的作用下，粉末原子释放出贮存的能量。在释放能量的过程中，引起了粉末的迁移，使颗粒间的接触面增加，压块的密度及强度也随之增加，自然导致体积收缩。通过测量钽粉成型坯块烧结前后的尺寸，计算出收缩率。

仪器

电子千分尺。

试验步骤

将需测样品所制备的成型坯块3支，测量烧结前后的直径与高度。

读数。

试验数据处理

体积收缩率按式（B.1）计算：

·······················（B.1）

式中：

SHV——体积收缩率，百分比（%）；

V3——烧结前坯块体积，单位为立方厘米（cm3）；

V4——烧结后坯块体积，单位为立方厘米（cm3）；

D1——烧结前坯块半径，单位为厘米（cm）；

D2——烧结后坯块半径，单位为厘米（cm）；

H1——烧结前坯块高度，单位为厘米（cm）；

H2——烧结后坯块高度，单位为厘米（cm）。

轴向收缩率按式（B.2）计算：

··································（B.2）

径向收缩率按式（B.3）计算：

··································（B.3）

测量结果报算术平均值。

# Text boxes

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

国家质量技术监督局 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽粉电性能试验方法

Testing method for electrical property of tantalum powder

（送审稿）

GB/T 3137—××××

代替GB/T 3137-2007

中华人民共和国国家标准

ICS 77.040.99

H 14