钽铌化学分析方法

第2部分：钽中铌量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

和色层分离重量法

编制说明

（送审稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2018.12.23

钽铌化学分析方法

第2部分：钽中铌量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

编制说明

- 一、工作简况

- 1.1 任务来源及计划要求

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法》国家标准的起草任务,计划编号为 20161646-T-610 ，项目完成年限为2019年10月。

- 1.2 项目所涉及的方法简况

目前测定钽中铌元素的方法有分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流电弧原子发射光谱法、ICP-MS法、GDMS法和色层分离重量法等。钽中铌含量的测定多年来一直使用GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法和色层分离重量法》，分光光度法手续繁琐，周期长，而且GB/T 15076.2-1994已实施二十多年,因此为了适应当前产品的分析检测需要，需及时修订该标准，以体现我国钽铌化学分析方法的实际水平。

- 重量法是测定钽中铌含量的常规方法，通过色层，使铌和钽及其它杂质元素得到很好的分离，从而得出铌的质量分数。电感耦合等离子体原子发射光谱法具有分析速度快、测定范围宽、灵敏度高、能够实现多元素同时分析测定等特点，应用范围日趋广泛。

本部分采用两种分析方法，方法一试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定，按工作曲线法计算铌的质量浓度，以质量分数表示测定结果，测定范围0.0010%～2.00%。方法二试料用氢氟酸和硝酸溶解，采用纸上色层分离法使铌与钽及其他杂质分离，灼烧后称量铌量，得出铌的质量分数，测定范围>2.00%～20.00%。方法灵敏度高、重现性好、实用性强，有利于产品质量控制，减少质量异议，促进相关产业的发展。标准中分别包含了方法一、方法二的方法原理、所用试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理和精密度分析等。

1.3 起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽量的测定 》、GB/T 15076.5《钽铌化学分析方法 第5部分：钼量和钨量的测定》、GB/T 15076.8《钽铌化学分析方法 第8部分：碳量和硫量的测定》、GB/T 15076.9《钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定》、GB/T 15076.12《钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷量的测定》、GB/T 15076.13《钽铌化学分析方法 第13部分：氮量的测定》、GB/T 15076.14《钽铌化学分析方法 第14部分：氧量的测定》、GB/T 15076.15《钽铌化学分析方法 第15部分：氢量的测定》、GB/T 15076.16《钽铌化学分析方法 第16部分：钠量和钾量的测定》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬量、锰量和镁量的测定》、《铍化学分析方法 钐量、铕量、钆量和镝量的测定》、国家标准GB/T 15076.3《钽铌化学分析方法 第3部分：铜量的测定》、GB/T 4698.21《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：多元素杂质含量的测定》、GB/T 4698.6《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第6部分：硼量的测定》、GB/T 13747.6《锆及锆合金化学分析方法 第6部分：铜量的测定》、GB/T 20508《碳化钽粉》、GB/T 24485－2009 《碳化铌粉》、GB/T 26012-2010《电容器用钽丝》和行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等标准的制修订工作。

- 1.4 主要工作过程

- 1.4.1  2016年11月～12月，宁夏东方钽业股份有限公司在接到标准修订任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

1.4.2  2017年1月～6月，编制小组填写了“标准制（修）订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

1.4.3  2017年7月25日～27日，在天津市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，广东广晟稀有金属光电新材料有限公司为第一验证单位，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、九江有色金属冶炼有限公司和广东省工业分析检测中心4家单位为第二验证单位。

1.4.4  2017年8月～9月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第2部分：钽中铌量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、九江有色金属冶炼有限公司和广东省工业分析检测中心进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。

1.4.5  2017年10月-2018年3月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。反馈结果表明该方法切实可行，操作性强。

1.4.6  2018年5月22日～24日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在四川成都召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院、上海康鹏科技有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析检测中心、遵义钛业股份有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、多氟多化工股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、宝钛华神钛业有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、安徽弘雷金属复合材料科技有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东致远新材料有限公司、宝钢特钢有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、新疆湘晟新材料科技有限公司、西北有色金属研究院、九江有色金属冶炼有限公司等27个单位51名专家代表参会，对本标准的征求意见稿进行了讨论，主要提出了以下的意见和建议：

（1）前言中对主要变动的内容增加“见现有章节号和1994年版的章节号”；

（2）前言中增加“本部分由中国有色金属工业协会提出”；

（3）2章中，将“试样”改为“样品”；

（4）3.4条和4.4条中，将“分析步骤”改为“试验步骤”；

（5）3.4.2条和4.4.2条中，将“测定次数”修改为“平行试验”；将“独立地进行两次测定”修改为“平行做两份试验”；

（6）3.5条和4.5条中，将“分析结果的计算”修改为“试验数据处理”；在公式中增加“％”；

（7）5章中，将“试验报告”的内容按照GB/T 1.1—2009的要求编写。

编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准进行修改，形成了本标准的预审稿。

1.4.7  2018年12月3日～5日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在福建福州召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、江苏宏宝集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、宝钢特钢有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、飞而康快速制造科技有限责任公司、国核宝钛锆业股份公司、云南科威液态金属谷研发有限公司、云南中宣液态金属科技有限公司、广东省工业分析检测中心、中国科学院理化技术研究所、宝钛集团有限公司、鑫鹏源智能装备集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、西北有色金属研究院、有研医疗器械（北京）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、云南省科学技术院、中国核动力研究设计院、武昌船舶重工集团有限公司、西安思维金属材料有限公司、中国石油重材研究院、广东致远新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司等29个单位47名专家代表参会，对本标准的征求意见稿进行了讨论，主要提出了以下的意见和建议：

（1）前言中，将“含量”修改为“量”；将“取消了引用标准” 修改为“删除了引用标准”；

（2）3.2中，将“本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂和实验室二级水”修改为“在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水”；

（3）3.2.4中，将“20mL氢氟酸”修改为“10mL氢氟酸”；

（4）3.4.1中，将“0.0010～<0.10”修改为“0.0010～<0.10”；将“≥0.10～2.00”修改为“0.10～2.00”；

（5）4.2中，将“本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂和实验室二级水”修改为“在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水”；

（6）4.4.1中，将“>2.00～6.00” 修改为“>2.00～<6.00”；将“≥6.00～20.00” 修改为“6.00～20.00”。

编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准进行修改，形成了本标准的送审稿。

- 二、标准的编制原则

2.1 符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2.2 合理性：在原有国标的基础上，反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

2.3先进性：本标准方法一与原标准方法一相比具有以下优点：溶样时间短，速度快，溶解完全；操作方便规范，工作效率高；精密度和准确度好，结果稳定性高；扩大了测定范围，由0.0010％～6.00％修改为0.0010％～20.00％，更好地满足了钽及其合金产品发展的需要；减少了有机试剂和材料的消耗，降低了对环境的污染。

三、确定标准主要内容的依据

重量法是测定钽中铌含量的常规方法，通过纸上色层分离法使铌与钽及其他杂质分离，从而得出铌的质量分数；电感耦合等离子体原子发射光谱仪能够最大限度的获取光谱信息，便于进行光谱干扰和谱线强度同时测量，具有测定范围宽和较好的检出限等优点。因此本标准在采用GB/T 15076.2-1994的基础上，通过选择合适的激发条件，确定分析线，建立了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽中铌含量的分析方法，适用于测定钽中铌含量在0.0010%～2.00%的范围，具有操作方便规范，工作效率高，精密度和准确度好等优点。本标准是在充分调研了生产的实际水平后完成的，与原标准相比，主要变化如下：

3.1 修改了方法名称

将原标准名称《钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法和色层分离重量法》修改为《钽铌化学分析方法 第2部分:钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法》，在标准正文做相应修改。

随着分析技术的进步、仪器分析方法正在日益普及，钽铌化学分析方法正在朝仪器化方向发展。因此新标准在原标准方法的基础上，将原标准名称中的“方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法”修改为“方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法”，大大提高分析检测速度和分析结果的精度，拓宽了分析范围，更适合于钽及钽合金中铌含量的测定。

3.2 增加了前言部分。

符合GB/T 1.1－2009要求。

3.3 拓宽了适用范围

增加了碳化钽和氟钽酸钾中铌含量的测定，更好地满足了不同产品类型的要求。

3.4 扩大了测定范围。

随着钽铌工业的进一步发展，在钽及其合金、化合物中需要增加铌的含量，生产出不同钽铌比例的钽铌合金和化合物，以满足目前市场发展的需要。因此在确定钽中铌元素的测定范围时，参考了GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法和色层分离重量法》的测定范围，在此基础上，结合日常检测的实际情况，对钽及钽合金、化合物中铌含量的测定范围作了拓展，通过试验表明，本标准采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽中铌含量的范围在0.0010%～2.00%，采用色层分离重量法测定钽中铌含量的范围在>2.00%～20.00%时，能够更好地满足钽及钽合金、化合物中铌含量的检测要求。

3.5 删除了引用标准。

由于在标准中未提到规范性引用文件，因此删除了原标准中“第2章 引用标准”的相关内容。

3.6 增加了样品规范。

新标准中增加了第2章样品的要求，包括碳化钽的粒度，钽粉、氢氧化钽、氧化钽以及氟钽酸钾的烘干方式和包装方式，以及钽锭的取样制样等要求。其目的是保证样品均匀性好，避免使钽粉氧化。

3.7 对方法一的原理进行了重新描述

由于采用电感耦合等离子体原子发射光谱法代替萃取、色层分离-DSPCF分光光度法，因此对新标准中方法一的原理重新进行了描述。

3.8 相应增加了测定铌分析线。

电感耦合等离子体原子发射光谱法以测定分析线的强度来保证结果的一致性和准确性，因此经过轮廓图谱线选择试验，选择灵敏度高，信噪比大，干扰小的元素波长，通过试验表明，推荐钽中铌的分析线为295.088nm。经过第一验证单位试验,确定钽中铌谱线波长为：295.088nm,与起草单位结论一致。

3.9 为减少误差，将试样按含量划分，分别规定合适的取样数量。

由于电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钽中铌含量的范围在0.0010%～2.00%之间，因此选用两条工作曲线测定钽中铌含量。通过对纯标曲线和加0.1g、 1.0g的钽基体的铌工作曲线进行测定，比较了含基体和不含基体时的工作曲线。

试验结果表明钽基体对工作曲线影响较大，因此在工作曲线中需要匹配与样品溶液相同浓度的钽基体，以消除基体效应的影响。因此新标准按照铌的质量分数的不同对称样量进行了规范，铌的质量分数在0.0010%～0.10%时的称样量为1.00g，铌的质量分数在≥0.10%～2.00%时的称样量为0.50g，可以保证结果的准确性。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致，见表1。

表1 方法一称样量的数据对照

| 试验单位 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ,% | s | ,% | s | ,% | s |
| 宁夏东方钽业 | 起草 | 0.00178 | 5.671E-05 | 0.0198 | 0.0002102 | 0.0342 | 0.0003384 |
| 广东广晟稀有金属 | 一验 | 0.00172 | 6.801E-05 | 0.0191 | 0.0005504 | 0.0340 | 0.0005182 |
| 试验单位 | 水平4 | 水平5 | 水平6 |
|  | ,% | s | ,% | s | ,% | s |
| 宁夏东方钽业 | 起草 | 0.173 | 0.002505 | 0.885 | 0.007209 | 1.884 | 0.01534 |
| 广东广晟稀有金属 | 一验 | 0.175 | 0.002649 | 0.873 | 0.01027 | 1.965 | 0.02520 |

3.10 对方法一的试验步骤进行了修改。

由于采用新的测定方法，分析试液的制备、工作曲线的绘制和测定都与原标准不同，因此对新标准中分析试液的制备、工作曲线的绘制和测定进行了相应的修改，并进行了详细的描述，保证了样品溶解完全和测定结果的一致性。由于氧化物在常压下不易溶解完全，增加了热压消解装置溶解氧化物样品，保证了本部分适用于氧化钽中铌含量的测定。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.11 基体的影响与消除

分别对纯标曲线和加0.1g、 1.0g的钽基体的铌工作曲线进行测定，实验比较了含基体和不含基体时的工作曲线。现象显示加基体的待测元素的灵敏度强度随基体增加而显著降低，说明基体影响较大，因此在工作曲线中需要匹配与样品溶液相同浓度的钽基体，以消除基体效应的影响。结果见表2，其不加基体和加入基体工作曲线如图1、2。

表2  基体影响实验

| 0.1g基体 | 加入标准的浓度/μg/mL | 0.0 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯标曲线强度值 | 0.006 | 0.747 | 3.793 | 7.464 | 11.318 | 14.870 |
|  | 工作曲线强度值 | 0.005 | 0.636 | 3.232 | 6.437 | 9.813 | 13.114 |
| 1.0g基体 | 加入标准的浓度/μg/mL | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|  | 纯标曲线强度值 | 0.000 | 0.160 | 0.384 | 1.271 | 2.993 | 5.893 |
|  | 工作曲线强度值 | 0.000 | 0.051 | 0.268 | 1.011 | 2.554 | 5.081 |

图1 0.1g基体铌元素工作曲线             图2 1.0g基体铌元素工作曲线

第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）的验证试验说明钽基体影响较大,与起草单位结论一致。其不加基体和加入基体工作曲线如图3、图4。

图3 0.1g基体铌元素工作曲线             图4 1.0g基体铌元素工作曲线

3.12 加标回收实验

选择六个已知不同铌含量的钽试样，分别称取若干份，每份中均加入一定量的铌标准溶液，按操作步骤进行样品处理及分析，计算加标回收率，结果见表3。通过六个不同铌含量的钽试样加标回收实验可知，钽中铌元素的加标回收率在94.7%～112.2%

表3  试样加标回收实验

| 品属 | 试样测得值/μg/mL | 加标量/μg/mL | 样品+标测得值/μg/mL | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钽中铌-1 | 0.155 | 0.20 | 0.360 | 102.5 |
|  |  | 0.50 | 0.716 | 112.2 |
| 钽中铌-2 | 2.055 | 1.0 | 3.082 | 102.7 |
|  |  | 2.0 | 4.016 | 98.1 |
| 钽中铌-3 | 3.486 | 1.0 | 4.571 | 108.5 |
|  |  | 3.0 | 6.700 | 107.1 |
| 钽中铌-4 | 1.728 | 1.0 | 2.677 | 94.9 |
|  |  | 2.0 | 3.836 | 105.4 |
| 钽中铌-5 | 8.500 | 5.0 | 13.234 | 94.7 |
|  |  | 10.0 | 18.506 | 100.1 |
| 钽中铌-6 | 18.485 | 10.0 | 28.235 | 97.5 |
|  |  | 15.0 | 33.886 | 102.7 |

第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）验证结果表明：钽中铌元素的加标回收率在97.1%～107.6%之间，准确度较好。与起草单位结论一致。

表4 试样加标回收实验

| 品属 | 试样测得值/μg/mL | 加标量/μg/mL | 样+标测得值/μg/mL | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钽中铌-1 | 0.161 | 0.20 | 0.356 | 97.5 |
|  |  | 0.50 | 0.699 | 107.6 |
| 钽中铌-2 | 2.001 | 1.0 | 3.011 | 101.0 |
|  |  | 2.0 | 4.022 | 101.1 |
| 钽中铌-3 | 3.469 | 1.0 | 4.489 | 102.0 |
|  |  | 3.0 | 6.688 | 107.3 |
| 钽中铌-4 | 1.801 | 1.0 | 2.796 | 99.5 |
|  |  | 2.0 | 3.822 | 101.1 |
| 钽中铌-5 | 8.711 | 5.0 | 13.900 | 103.8 |
|  |  | 10.0 | 18.421 | 97.1 |
| 钽中铌-6 | 19.225 | 10.0 | 29.245 | 100.2 |
|  |  | 15.0 | 34.213 | 99.9 |

3.13 结果对照实验

将两种试样用分光光度法和色层分离重量法进行对照，实验数据基本吻合，准确性好，结果见表5。

表5  结果对照实验                           %

| 品属 | ICP-AES法 | 分光光度法 | 色层分离重量法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钽中铌-2 | 0.020 | 0.019 0.020 0.021 0.019 0.020 | --- |
| 钽中铌-6 | 1.887 | --- | 1.860 1.870 1.885 1.876 1.868 |

3.14 方法的检出限及测定下限

配制11份不含铌的钽基体空白样品溶液进行测定，并以3倍空白标准偏差计算检出限。以连续测定11次空白值标准偏差10倍对应的浓度值作为分析方法测定下限。根据方法检出限、称样量和溶液体积计算结果见表6。从表中可以得出，该方法测定钽中铌元素测定下限为5.57μg/g，所以该方法满足测定范围要求。

表6 方法的检出限和测定下限（n＝11）

| 测定值 /μg/mL | 均值 /μg/mL | S | 检出限 /μg/mL | 测定下限 /μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0132 0.0200 0.0260 0.0258 0.0264 0.0188 0.0186 0.0217 0.0330 0.0290 0.0249 | 0.0234 | 0.00557 | 0.0167 | 5.57 |

第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）验证结果得出：该方法测定钽中铌元素测定下限为6.00μg/g，所以该方法满足测定范围要求,见表7。与起草单位结论一致。

表7 方法的检出限和测定下限（n＝11）

| 测定值 /μg/mL | 均值/μg/mL | S | 检出限 /μg/mL | 测定下限 /μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0122，0.0186，0.0252，0.0258，0.0264，0.0187 0.0177，0.0198，0.0267，0.0288，0.0328 | 0.0230 | 0.00600 | 0.0180 | 6.00 |

3.15 对试验数据处理进行了修改。

新标准中采用新的测定方法，因此“3.5 试验数据处理”和“4.5 试验数据处理”要做相应的修改，并增加了有效位数的要求：方法一是“当wNb＜1.00%时，所得结果保留两位有效数字；wNb≥1.00%时，所得结果保留至小数点后两位”和方法二是“所得结果保留至小数点后两位”。

3.16为了保证钽与铌色层时完全分离，改变了方法二中展开剂的比例，减缓铌带的色层速度。

开展了4-甲基-戊酮-[2]+丁酮+氢氟酸+硝酸的配比试验，通过试验得出：增加硝酸的比例，铌在色层时的速度会降低，在保证钽与铌色层时完全分离的同时，又能保证与杂质元素的分离效果。通过试验表明，增加硝酸的比例，可以保证钽和铌的分离效果，提高了结果的准确性。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.17 改变了方法二的称样量

分别开展了钽中铌含量在2.00%～6.00% 和6.00%～20.00% 两个区间的称样量试验，最终确定了不同测定范围的称样量：钽中铌含量在2.00%～6.00% 时，称取0.10g；钽中铌含量在6.00%～20.00.0% 时，称取0.050～0.060g。通过试验表明，根据钽中铌含量的不同，称取不同的称样量，可以保证钽和铌的分离效果，提高结果的准确性。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致，见表8。

表8 方法二称样量的数据对照

| 试验单位 | 水平7 | 水平8 | 水平9 | 水平10 | 水平11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,% | s | ,% | s | ,% | s | ,% | s | ,% | s |
| 宁夏东方钽业 | 起草 | 2.95 | 0.0606 | 5.91 | 0.0775 | 9.98 | 0.1005 | 13.58 | 0.0459 | 18.88 | 0.0723 |
| 广东广晟稀有金属 | 一验 | 2.96 | 0.0766 | 5.85 | 0.0951 | 9.88 | 0.1057 | 13.91 | 0.0814 | 18.82 | 0.0755 |

3.18 更改方法二的灼烧方式

由于采用重量法测定铌含量，为了保证结果的一致性，应将铌色层带全部灼烧成氧化物。在新标准中采用了在高温电炉上进行预灰化后，置于850℃马弗炉中开门灼烧，关门灼烧15min后，能够保证全部灼烧成氧化物。通过试验数据表明，将灼烧900℃修改为850℃，能够满足标准的要求。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.19 增加了精密度要求。

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对六家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，分别得出电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法中不同含量的重复性限和再现性限。

3.19.1 电感耦合等离子体原子发射光谱法的精密度试验

方法一的起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表9。

表9 方法一的试验结果对比

| 试验单位 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 广东省工业分析检测中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起草 | 一验 | 二验 | 二验 | 二验 | 二验 |
| 水平1 | ,% | 0.00178 | 0.00172 | 0.00176 | 0.00175 | 0.00202 | 0.00194 |
|  | s | 5.671E-05 | 6.801E-05 | 6.798E-05 | 8.076E-05 | 7.821E-05 | 0.0001279 |
| 水平2 | ,% | 0.0198 | 0.0191 | 0.0188 | 0.0195 | 0.0202 | 0.0203 |
|  | s | 0.0002102 | 0.0005504 | 0.0003101 | 0.0004433 | 0.0003506 | 0.0007582 |
| 水平3 | ,% | 0.0342 | 0.0340 | 0.0333 | 0.0336 | 0.0326 | 0.0329 |
|  | s | 0.0003384 | 0.0005182 | 0.0007862 | 0.000392 | 0.0006277 | 0.001113 |
| 水平4 | ,% | 0.173 | 0.175 | 0.170 | 0.169 | 0.176 | 0.175 |
|  | s | 0.002505 | 0.002649 | 0.002773 | 0.002022 | 0.002000 | 0.004478 |
| 水平5 | ,% | 0.885 | 0.873 | 0.873 | 0.876 | 0.894 | 0.894 |
|  | s | 0.007209 | 0.01027 | 0.005565 | 0.008328 | 0.007938 | 0.01454 |
| 水平6 | ,% | 1.884 | 1.965 | 1.890 | 1.876 | 1.844 | 1.900 |
|  | s | 0.01534 | 0.02520 | 0.009595 | 0.01923 | 0.01245 | 0.01344 |
| 备注 | 表示平均值，s表示标准偏差 |

由结果可知，使用本标准的试验方法一，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，钽中铌含量结果稳定，精密度良好。

3.19.2 色层分离重量法的精密度试验

方法二的起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表10。

表10 方法二的试验结果对比

| 试验单位 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 广东省工业分析检测中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起草 | 一验 | 二验 | 二验 | 二验 | 二验 |
| 水平7 | ,% | 2.95 | 2.96 | 2.94 | 2.96 | 3.04 | 2.99 |
|  | s | 0.0606 | 0.0766 | 0.0500 | 0.0559 | 0.0828 | 0.0707 |
| 水平8 | ,% | 5.91 | 5.85 | 5.90 | 5.90 | 5.99 | 5.95 |
|  | s | 0.0775 | 0.0951 | 0.0865 | 0.0771 | 0.0847 | 0.0704 |
| 水平9 | ,% | 9.98 | 9.88 | 9.93 | 10.03 | 10.07 | 9.91 |
|  | s | 0.1005 | 0.1057 | 0.0847 | 0.0923 | 0.1316 | 0.0585 |
| 水平10 | ,% | 13.58 | 13.91 | 13.60 | 13.75 | 13.84 | 13.90 |
|  | s | 0.0459 | 0.0814 | 0.0395 | 0.1881 | 0.0926 | 0.0730 |
| 水平11 | ,% | 18.88 | 18.82 | 18.75 | 19.03 | 19.02 | 18.94 |
|  | s | 0.0723 | 0.0755 | 0.1759 | 0.2338 | 0.1258 | 0.0701 |
| 备注 | 表示平均值，s表示标准偏差 |

由结果可知，使用本标准的试验方法二，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，钽中铌含量结果稳定，精密度良好。

3.19.3 电感耦合等离子体原子发射光谱法中不同含量的重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出电感耦合等离子体原子发射光谱法中不同含量的重复性限和再现性限，见表11。

表11  方法一的重复性限和再现性限

| wNb，% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r，% | 0.0003 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0080 | 0.037 | 0.078 |
| R，% | 0.0005 | 0.0022 | 0.0026 | 0.012 | 0.059 | 0.13 |

3.19.4 色层分离重量法中不同含量的重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出色层分离重量法中不同含量的重复性限和再现性限，见表12。

表12  方法二的重复性限和再现性限

| wNb，% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r，% | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |
| R，% | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |

3.20 增加了试验报告条款。

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了试验报告条款。

四、 标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际标准。本标准具有较高的灵敏度和重现性，操作简单、快速，测定范围广，能满足钽及钽合金、化合物生产发展的要求，符合我国现阶段的具体实际，其技术内容具有国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的修订与现行标准没有冲突，且符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可代替GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定》。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本部分在GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定》标准基础上进行了合理修订，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在分析检测的实际水平上确定的。本部分具有操作简便、快速的特点，分析结果准确、可靠。本部分将是我国目前较为先进的钽中铌含量的分析标准，能满足我国钽及钽合金、化合物技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，符合我国现阶段的具体实际。本部分颁布执行后，将进一步规范钽中铌含量的分析检验工作，更好地指导相关行业钽及钽合金、化合物的分析检测和应用水平；对钽及钽合金、化合物的未来发展及其产品质量控制、公平交易方面具有重要的指导意义和社会效益。因此在本部分实施后，可以积极向生产、加工和使用企业及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  第2部分：钽中铌量的测定》标准编制组

2018-12-23