ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 15076.4—××××

代替GB/T 15076.4-1994

钽铌化学分析方法                   第4部分:铁量的测定

1，10—二氮杂菲分光光度法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—               Part 4:Determination of iron content—

1,10—Phenanthroline spectrophotometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼量和钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷量的测定 乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮量的测定 惰气熔融热导法

——第14部分：氧量的测定 惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第16部分：钠量和钾量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》。

本部分与GB/T 15076.4-1994相比，主要有如下变动：

——扩大了测定范围：测定范围由>0.020％～0.30％修改为>0.020％～0.50％（见第1章，1994年版的第1章）；

——删除了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第5章）；

——增加了精密度条款（见第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司 、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东致远新材料有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.4-1994。

钽铌化学分析方法                                         第4部分:铁量的测定

1，10—二氮杂菲分光光度法

  - 范围

本部分规定了钽、铌中铁含量的测定方法。

本部分适用于钽、铌及其氢氧化物、氧化物中铁含量的测定。测定范围：>0.020%～0.50%。

  - 方法原理

样品用氢氟酸、硝酸溶解，酒石酸-硼酸络合主体、氟及其他杂质元素，铁（Ⅲ）被抗坏血酸还原为铁（Ⅱ），在pH为5左右的缓冲溶液中，二价铁离子与1，10—二氮杂菲生成红色配合物，于分光光度计510nm处测定其吸光度。

  - 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

    - 氢氟酸（ρ=1.14g/mL）。

    - 盐酸（ρ=1.18g/mL）。

    - 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

    - 乙酸（ρ=1.05g/mL）。

    - 盐酸（1＋1）。

    - 乙酸（1+1）。

    - 酒石酸：分析纯。

    - 硼酸。

    - 抗坏血酸：分析纯。

    - 乙酸铵：分析纯。

    - 1，10—二氮杂菲：分析纯。

    - 酒石酸—硼酸溶液：称取10g酒石酸（3.7）和6g硼酸（3.8）于250mL烧杯中，加水溶解并稀释至100mL。

    - 抗坏血酸溶液（20g/L）：称取20g 抗坏血酸（3.9）于250mL烧杯中，加水溶解并稀释至1000mL。现用现配。

    - 乙酸—乙酸铵缓冲溶液（pH=5）：称取200 g乙酸铵（3.10）溶于水后加乙酸溶液（3.6）50 mL，用水稀释至1000 mL。

    - 1，10—二氮杂菲乙醇溶液（4g/L）：称取4g 1，10—二氮杂菲（3.11）于100mL烧杯中，加乙醇溶解并稀释至1000mL。

    - 金属铌：wNb≥99.99%，wFe≤0.0001%。

    - 金属钽：wTa≥99.99%，wFe≤0.0001%。

    - 铁标准贮存溶液：称取1.0000g高纯金属铁(wFe≥99.99%)，置于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸溶液（3.5），低温溶解。待溶解完全后，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

    - 铁标准溶液A：准确移取10.00mL（3.18）标准溶液于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg 铁。

    - 铁标准溶液B：准确移取10.00mL（3.19）标准溶液于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg 铁。

  - 仪器

- 分光光度计。

  - 样品

    - 铌粉粒度小于180μm。

    - 钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；钽铌的氢氧化物、氧化物应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

    - 从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

  - 试验步骤

    - 试料

称取0.20g样品（5），精确至0.0001g。

    - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

    - 空白试验

随同试料做空白试验。

    - 测定

      - 将试料（6.1）置于30 mL铂坩埚中，用水润湿，钽试料加入2mL氢氟酸（3.1）或铌试料加入4mL氢氟酸（3.1），滴加硝酸（3.3），低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温，加入20 mL酒石酸—硼酸溶液（3.12）；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入预先加入10mL酒石酸—硼酸溶液（3.12）的100 mL聚乙烯容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

      - 按表1分取上述溶液（6.4.1）于25 mL比色管中，加入2 mL抗坏血酸溶液（3.13），5mL乙酸—乙酸铵缓冲溶液（3.14），2.5mL 1，10-二氮杂菲乙醇溶液（3.15），（每加一种试剂均需混匀），以水稀释至刻度，摇匀，放置5min。

表1 分取体积

| 铁的质量分数/% | 溶液总体积体积/mL | 分取试液体积/mL | 吸收皿/cm |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞0.020%～0.060% | 100 | 10 | 2 |
| ＞0.060%～0.30% | 100 | 10 | 1 |
| ＞0.30%～0.50% | 100 | 5 | 1 |

      - 将部分溶液（6.4.2）移入1cm或者2cm比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

      - 减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查得相应的铁量。

    - 工作曲线的绘制

      - 分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL铁标准溶液B（3.20）于25 mL比色管中，加入5mL酒石酸—硼酸溶液（3.12），以下按6.4.2～6.4.3条进行。

      - 减去试剂空白的吸光度，以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 试验数据处理

铁含量以铁的质量分数wFe计，按式（1）计算:

wFe=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100%………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得铁量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

所得结果保留两位有效数字。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| 铁的质量分数/% | 0.023 | 0.068 | 0.12 | 0.25 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0015 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0092 | 0.017 |

    - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法获得：

表3 再现性限

| 铁的质量分数/% | 0.023 | 0.068 | 0.12 | 0.25 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0020 | 0.0038 | 0.0055 | 0.011 | 0.019 |

  - 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。