前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司 XXXX

本标准主要起草人：金娅秋 付仕梅 刘桂华XXX

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

范围

本标准规定了硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定方法。

本标准适用于硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定。测定范围：0.00005 %～0.001 %。

方法提要

试料在盐酸介质中，用硫脲消除基体铑的干扰，并将五价砷预还原为三价砷，在氢化物发生器中，砷进一步被硼氢化钾还原生成砷的氢化物，由氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。按标准曲线法计算砷的质量分数。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率不大于18.2 MΩ.cm-1的一级水。

硫脲。

氢氧化钾。

硼氢化钾。

盐酸（ρl.19 g/mL）。

盐酸（1+19）。

氢氧化钾溶液：200  g/L。

硫脲溶液：50 g/L。

硼氢化钾-氢氧化钾溶液：称取5.0 g氢氧化钾（3.3）和20.0 g硼氢化钾（3.4）于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000 mL，贮存于聚乙烯瓶中，该溶液现用现配。

砷标准贮存溶液(100 µg/mL)：称取0.1320 g三氧化二砷（预先在110 ℃～105 ℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温）置于100 mL烧杯中，加入5 mL氢氧化钾溶液，低温进入使其溶解，加水50 mL，2滴酚酞乙醇溶液（1 g/L），用硫酸（1+1）中和至红色刚消失，再过量2 mL,移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg。

砷标准溶液(1000 µg/L)：移取1.00 mL砷标准贮存溶液（3.10）置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 L含砷1000 ug。

砷标准稀释溶液 (100 µg/L)：移取10.00 mL砷标准溶液（3.11）置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 L含砷100 ug，现用现配。

3.12  氩气（Ar≥99.99%）。

仪器设备

原子荧光光谱仪，附砷空心阴极灯及自动进样装置。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用；

——检出限：不大于0.4 ug/L。

——精密度：用25 ug/L的砷标准溶液测量荧光强度10次，其标准偏差应不超过平均荧光强度的3.0%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.7。

试样

样品为均匀性的液体。

试料

按表1 称取试样，精确至0.0001 g。

表1 试料质量

| 质量分数 /% | 试料质量 /g | 工作曲线 |
| --- | --- | --- |
| 0.00005～0.0005 | 0.10～0.15 | 7.2.1条 |
| ≥0.0005～0.001 | 0.08～0.12 | 7.2.2条 |

测定次数

平行称取三份试样，独立地进行测定，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

分析步骤

测定

将试料置于50 mL容量瓶中，用水冲洗容量瓶口，加入2.5 mL盐酸（3.5），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（3.8），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。

将空白试验溶液（6）及试液（7.1.1）和硼氢化钾-氢氧化钾溶液（3.9），以盐酸（3.6）做载液，引入原子荧光光谱仪测量荧光强度值，从工作曲线上查出相应的砷的质量浓度。

7.2 工作曲线的绘制

7.2.1 移取0mL，0.25mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，4.00 mL，5.00 mL砷标准稀释溶液（3.12）分别置于一组50 ml容量瓶中，加入2.5 mL盐酸（3.5），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（3.8），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。以下按7.1.2条进行。

7.2.2移取0mL， 2.50mL， 5.00mL，7.50mL，10.00mL，12.50 mL砷标准稀释溶液（3.12）分别置于一组50 ml容量瓶中，加入2.5 mL盐酸（3.5），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（3.8），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。

7.2.3 将系列标准溶液（7.2.1、7.2.2）和硼氢化钾-氢氧化钾溶液（3.9），以盐酸（3.6）做载液，引入原子荧光光谱仪测量荧光强度值，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度值，以砷的质量浓度为横坐标，荧光强度值为纵坐标，绘制工作曲线。

分析结果的表述

按式（1）计算砷的质量分数As，数值以%表示：

………………（1）

式中：

──自工作曲线上查得的试料溶液中砷的质量浓度，单位为微克每升（ug/L）；

──自工作曲线上查得的随同试料所做空白溶液中砷的质量浓度，单位为微克每升（ug/L）；V ── 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应保留两位有效数字。

精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| wP/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 3  再现性限

| wP/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）YS/T XXX-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××-××-××发布

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

Method for chemical analysis of rhodium compounds

Determination of arsenic content

Atomic fluorescence Spectrophotometry

（预审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS