银铜磷合金化学分析方法

磷含量的测定

磷钼黄分光光度法

编制说明

贵研铂业股份有限公司

二O一八年八月

银铜磷合金化学分析方法

磷含量的测定

磷钼黄分光光度法

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

银铜磷三元合金，具有自钎能力，极强的脱氧能力，良好的润湿性、流动性和导电性，并有较高的接头强度。银铜磷合金钎料, 环保焊料，广泛应用于汽车空调、电机、电器、军工等行业,其工艺性能好,适合于钎焊铜及铜合金件的小间隙接头,其片状广泛运用于电机行业,常称之为电机焊片。银铜磷合金钎料在其熔炼过程中因其磷容易挥发造成各成份变化，而采用快速、可靠、准确的方法测定其中的磷含量是保证合格产品的必备条件之一，对生产过程的监控具有重要的意义。 目前，我国尚未见到银铜磷合金钎料中磷含量的测定标准方法。

1.1.2 适用范围

本标准适用于银铜磷合金中磷含量的测定。测定范围：0.5 %～7.0 %。

1.1.3可行性

银铜磷合金钎料在其熔炼过程中因其磷容易挥发造成各成份变化，而采用快速、可靠、准确的方法测定其中的磷含量是保证合格产品的必备条件之一，对生产过程的监控具有重要的意义。

贵研铂业股份有限公司，在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

1.1.4 要解决的主要问题

我们查阅了国内外相关分析对象的标准分析方法，目前，我国尚未见到银铜磷合金钎料中磷含量的测定标准方法。

1.2 任务来源

贵研铂业股份有限公司于2016年向上级主管部门提出制定 “银铜磷合金化学分析方法 磷含量的测定 磷钼黄分光光度法” 行业标准计划书，于2017年11月获全国有色金属标准化技术委员会批准，项目批准文号为工信厅科[2017]40号,计划编号为2017-0190T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为贵研铂业股份有限公司。完成年限2019年。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草，主要起草人为金娅秋、张国全、付仕梅、XXX，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括北京有色金属与稀土应用研究所、广东省工业分析检测中心、中国桂林矿产地质研究院有限公司、江西省汉氏贵金属有限公司、国标(北京）检 验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北矿检测技术有限公司、昆明西科工贸有限公司等。参与起草人：主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2016年由贵研铂业股份有限公司提交项目申请书，2017年全国有色金属标准化技术委员会下达了“关于印发8月23日泰安市贵金属标准项目任务落实会会议纪要的通知》（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，下达《银铜磷合金化学分析方法 磷含量的测定 磷钼黄分光光度法》任务落实，确定了标准参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

三、标准主要内容的确定依据

3.1硝酸酸度的确定试验

当酸度低时吸光值（A）比酸度高时吸光值（A）偏高，加入硝酸溶液（1+1）4 mL～10 mL时磷的吸光值（A）基本恒定。

3.2偏钒酸铵溶液用量

加入偏钒酸铵溶液能够增高磷的吸光值（A），当加入2.0 mL～4.0 mL偏钒酸铵溶液时有一段吸光值基本稳定的状态，

3.3钼酸铵溶液用量

加入3.0 mL～10.0 mL的钼酸铵溶液，吸光值基本稳定。

3.4放置的时间

加入钼酸铵溶液后，放置15 min以上，基本稳定。

3.5 样品精密度实验

表1 样品精密度

| 样品名称 | 测得P量/% | 平均测定P量/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| AgCuP28-1 | 1.320 1.354 1.304 1.244 1.263 1.290 1.347 1.277 1.354 1.316 1.340 | 1.31 | 2.89 |
| AgCuP28-3 | 3.006 3.166 3.073 3.102 3.045 3.009 3.075 3.034 2.985 3.101 3.136 | 3.07 | 1.86 |
| AgCuP80-5 | 5.104 5.134 5.105 5.224 5.229 5.101 5.239 5.170 5.124 5.096 5.147 | 5.15 | 1.07 |

3.6样品加标回收率

按样品分析方法进行样品加标回收实验，样品加标回收率在96.33%～102.90%之间。

表2样品加标回收率

| 样品名称 | 称样量/g | 试液中含P量/ ug | 加入P量/ug | 分取体积 | 测得P总量/ug | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AgCuP28-1 | 0.05172 | 677.53 | 500.00 | 10.00/100 | 1192.03 | 102.90 |
|  |  |  |  |  | 1187.32 | 101.96 |
|  | 0.10463 | 1370.65 | 4000.00 |  | 5290.74 | 98.00 |
|  |  |  |  |  | 5297.98 | 98.18 |
|  | 0.10327 | 1352.84 | 6000.00 |  | 7202.41 | 97.49 |
|  |  |  |  |  | 7186.02 | 97.22 |
| AgCuP28-3 | 0.05991 | 1839.24 | 500.00 | 5.00/100 | 2360.54 | 104.26 |
|  |  |  |  |  | 2347.24 | 101.60 |
|  | 0.11821 | 3629.05 | 4000.00 |  | 7669.10 | 101.00 |
|  |  |  |  |  | 7651.00 | 100.55 |
|  | 0.10247 | 3145.83 | 6000.00 |  | 8925.34 | 96.33 |
|  |  |  |  |  | 9012.12 | 97.77 |
| 样品名称 | 称样量/g | 分取体积 | 分取试液中含P量/ ug | 加入P量/ug | 测得P总量/ug | 回收率/% |
| AgCuP80-5 | 0.47730 | 2.00/250 | 196.65 | 200.00 | 400.23 398.75 | 101.79 101.05 |
|  |  |  |  | 500.00 | 687.54 691.74 | 98.18 99.02 |
|  | 0.49054 | 2.00/250 | 202.10 | 200.00 | 397.58 400.98 | 97.74 99.44 |
|  |  |  |  | 500.00 | 712.48 718.45 | 102.08 103.27 |
|  | 0.49639 | 2.00/250 | 204.51 | 200.00 | 405.21 409.74 | 100.35 102.61 |
|  |  |  |  | 500.00 | 695.74 692.15 | 98.25 97.53 |

四、标准水平分析

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项