ICS 77.150.99

H68

GB/T 23518-201X

代替GB/T 23518-2009

钯  炭

Palladium on carbon catalyst

预审稿

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

# 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 23518-2009《钯碳》。

本标准与GB/T 23518-2009相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——含水量的测试过程中干燥温度由70℃±5℃变为110±5℃，含水量亦可采用水分测定仪进行测量；

——将原标准中钯的质量分数钯含量≤5%时，不低于95%理论钯含量修改为不低于97%理论钯含量，钯含量≥5%时，不低于97%理论钯含量修改为不低于98%理论钯含量；

——增加载体炭材料种类：炭黑、介孔炭、碳纳米管、炭分子筛；

——删除原标准中对灰分的要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所…

本标准主要起草人：戴云生、唐春、安霓虹、王红琴、潘再富、沈亚峰、尹昭锦、杨善晓、马媛、甘建壮、方卫…

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—GB/T 23518-2009。

# 钯  炭

1 范围

本标准规定了钯炭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于精细化工、制药、歧化松香和其他加氢还原过程用的钯炭。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10722  炭黑  总表面积和外表面积的测定  氮吸附法

YS/T1072 钯炭化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T1073 钯炭化学分析方法 铅、铜、铁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3定义

- 下列术语和定义适用于本标准。

3.1

钯炭 palladium on activated carbon catalyst

指钯均匀分布在炭材料表面上的混合物。炭材料包括：活性炭、炭黑、碳纳米管、介孔炭、炭分子筛。

- 4技术要求

4.1  产品分类

按钯炭中钯质量分数和炭的形态进行分类。

形态：粉末态（powder）、成型态（粒状Granular, 柱状 cylinder,片状flake等）

标记：Pd-质量分数/C-形态

示例：

Pd-0.03/C-powder

Pd质量分数为3%，催化剂呈粉末状的钯炭。

4.2  化学成分

钯炭的化学成分应符合表1的规定。

表1 钯炭的化学成分

| 规格 | Pd含量，不小于 % | 杂质元素含量，不大于 % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pd | Fe | Pb | Cu |
| Pd-0.03/C | 2.91 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pd-0.05/C | 4.85 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pd-0.10/C | 9.80 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

4.3  比表面积

钯炭的比表面积应在800m2/g ~2000 m2/g 之间。

4.4  水分

钯炭提供水分的实测含量。

- 试验方法

5.1 钯量的测定按照YS/T1072的规定进行。

5.2 杂质元素含量的测定YS/T1073的规定进行。

5.3 钯炭比表面积的测定按GB/T10722的规定进行。
5.4 水分的测定

称取5克钯炭（精确到0.001g），放入干燥洁净的器皿中，然后在烘箱或水份测定仪中，于110℃±5℃将钯炭烘干至恒重。钯炭失去的质量除以称取的钯炭的质量即为钯炭的含水量。

- 检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  钯炭应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

6.2  组批

钯炭应成批提交验收，每批应由一次投料生产出的产品组成。

6.3  检验项目

产品出厂前应进行钯含量、杂质含量、水分的检验。比表面积在需方有需要，并在订货合同中注明时提供。

  - 取样

- 化学成分、比表面积、水份的取样，将同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%～5%，但最少不少于50g，再用四分法缩分至检验所需数量。

6.5  检验结果的判定

钯炭检验项目钯含量、杂质元素、比表面积中有一项检验结果不合格时，则判钯炭不合格。水份不作为判定项目，只是提供实测值供客户投料使用。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1  产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

7.2  包装、运输、贮存

7.2.1  包装

钯炭用聚丙烯或聚乙烯塑料袋或瓶包装，整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫等填料添固，不得有松动现象。

7.2.2 运输

产品可以由供需双方协商确定采用铁路、公路、水路、航空等方式运输, 运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。

7.2.3 贮存

产品应存放于清洁、干燥的场所。

7.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批次；

d）数量；

e）各项检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

- 订货单(或合同)内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容:

a）产品名称；

b）规格；

c）数量；

d）本标准编号；

e）其他。