ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第1部分：金含量的测定

硫酸亚铁电位滴定法

Methods for chemical analysis of gold nickel chromium iron silicon boron alloy

Part 1：Determination of   gold  content

Potentiometric titration using ferrous sulfate

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：金含量的测定  硫酸亚铁电流滴定法；

——第2部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法。

本部分为GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人： 金娅秋 曾荷峰  XXX

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第1部分：金含量的测定

硫酸亚铁电位滴定法

1  范围

本部分规定了金镍铬铁硅硼合金中金含量的测定方法。

本部分适用于金镍铬铁硅硼合金中金含量的测定。测定范围：15.00%～30.00%。

2  方法原理

试料用盐酸和硝酸混合酸溶解，在硫酸与磷酸介质中，用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定Au(III)至Au(0)，电位法指示终点以计算金的质量分数。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

3.1  盐酸（ρl .19 g/mL）。

3.2  硝酸（ρl .42 g/mL）。

3.3  硫酸（ρl .84 g/mL）。

3.4  磷酸（ρl .70 g/mL）。

3.5  硫酸与磷酸混合酸（1+1）。

3.6  硫酸溶液（4+96）。

3.7  氯化钠溶液（250 g/L）。

3.8  硫酸亚铁标准滴定溶液

3.8.1  配制：称取10.5 g硫酸亚铁(FeSO4•7H2O)固体，溶于盛有5000 mL硫酸溶液（3.6）的玻璃瓶中，混匀，放置七天以上标定。

3.8.2  标定：标定与试料的测定平行进行。

移取10.00 mL金标准溶液（3.9）置于100 mL烧杯中，加入0.5 mL氯化钠溶液（3.7），水浴上蒸至湿盐状，取下。加5 mL硫酸与磷酸混合酸（3.5），加水至40 mL体积。于溶液中插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，于电磁搅拌下，用硫酸亚铁标准溶液滴定至电位值突跃最大为终点。平行标定三份，所消耗硫酸亚铁标准滴定溶液体积的极差不应超过0.05 mL，取其平均值。

按式(1)计算硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度：

c=c0⋅V1196.966×V2     ……………………………………（1）

式中：

c—— 硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——移取金标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg /mL）；

V1——移取金标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定中所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

196.966——金的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）。

3.9  金标准溶液：称取0.50 g金属金（质量分数不小于99.99 %），精确至0.0001 g。置于400 mL烧杯中，加12 mL盐酸（3.1）、3 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，水浴加热至完全溶解，取下。用少量水冲洗表面皿及烧杯壁，加5.0 mL氯化钠溶液（3.7），水浴蒸至湿盐状，取下。加4 mL盐酸（3.1），用少量水冲洗烧杯壁，水浴蒸至湿盐状。如此反复3次～4次，取下。加100 mL盐酸（3.1），转入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg金。

4  仪器

4.1  酸度计。

4.2  磁力搅拌器。

4.3  指示电极：铂电极。

4.4  参比电极：饱和氯化钾甘汞电极。

5  试样

试样粒度应不大于0.095 mm。

- 6 分析步骤

6.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4测定

6.4.1 将试料（6.1）置于200 mL烧杯中，以少许水润湿，加15 mL盐酸（3.1）、5 mL硝酸（3.2），盖上表皿，低温加热溶解至不溶渣为白色。取下，冷却至室温，将试液转入50mL容量瓶中。

6.4.2  移取10.00 mL上述试液于100 mL烧杯中，加1.0mL氯化钠溶液（3.7），置于水浴上蒸至湿盐状，加4 mL盐酸（3.1），用少量水冲洗烧杯壁，水浴蒸至湿盐状，如此反复3次～4次，取下。

6.4.3  滴定

加5 mL硫酸与磷酸混合酸（3.5），加水至40 mL体积。于试液中插入铂指示电极和饱和氯化钾甘汞参比电极，调节酸度计至电位档，于电磁搅拌下，用硫酸亚铁标准滴定溶液（3.8）滴定至电位值突跃最大为终点。

7  分析结果的计算

按式（2）计算金的质量分数wAu，数值以%表示：

wAu=c⋅V5−V0⋅V3×196.966×10−3m0⋅V4×100  ……………………………………（2）

式中：

c——硫酸亚铁标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——滴定空白所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

V3——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——滴定试液所消耗的硫酸亚铁标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

196.966——金的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应表示至小数点后第二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| 金的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r /% |  |  |  |

- 8.2 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差。

表2  相对允许差

| 金的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。