铑化合物化学分析方法

第2部分：银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

(报批稿)

2019年3月

- 工作简况

1.1 任务来源

均相催化是上世纪七十年代新兴的一个催化分支，贵金属均相催化剂是均相催化剂的主要研究方向，应用于石化、制药、精细化工等领域。铑化合物作为众多贵金属均相催化剂的一种，现有多家单位在生产。在铑化合物的生产和使用过程中，对杂质元素含量的监控是十分重要的，其杂质元素不仅影响到产品质量、使用性能，还直接关系到催化产品的使用安全。目前，铑化合物中无机杂质元素的测定没有统一的标准分析方法，产品标准中杂质分析基本是采用GB/T1421-2004附录A发射光谱法分析。发射光谱法已不适应市场的需求，存在很多缺点：1、必须用铑基体配制粉末标样，消耗大量的铑基体；2、标样配制过程复杂，易污染，周期长；3、分析时间长，满足不了此行业市场快速流通的分析要求。为了克服上述方法之不足，有必要建立一个简便、准确、快速的铑化合物中杂质元素测定的方法。并且铑化合物分析方法 第1部分:铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法 已于2017年的8月份审定完。为了产品检测的完整配套，制订电感耦合等离子体发射光谱法测定铑化合物中杂质元素也是非常必须的。

经资料查询，国内没有铑化合物中杂质元素检测的标准发布。也没有检索到国外相应的标准及报告。

2017年12月,贵研检测科技（云南）有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了制订铑化合物分析方法国家标准建议书。2018年10月有色行业国家标准委下达该标准的制定任务，项目起止时间为2018年～2019年，计划文号：国标委综合[2017]128号，计划编号：20173530-T-610。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会，起草单位为贵研铂业股份有限公司及贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准于2018年10月在江苏宜兴的全国有色金属标准化技术委员会年会上进行了任务落实，确定了项目完成期限和验证单位。根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2019年4月完成讨论稿。第一验证单位为：徐州浩通新材料科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、南京市产品质量监督检验院、广东省工业分析检测中心、江西省汉氏贵金属有限公司；第二验证单位为：福建紫金矿冶测试技术有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、长春黄金研究院有限公司、江西省君鑫贵金属科技材料有限公司、江苏中铭新型材料有限公司。

# 1.2 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

接到标准制定任务后，贵研铂业股份有限公司明确了标准制定的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。为确保制定标准的质量和水平，于2018年12月初，贵研铂业股份有限公司主持召开了该标准的内部预审会。2019年3月下旬，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，起草单位将相关方法讨论稿、编制说明和样品寄送验证单位进行验证。上述5家单位均在4月中下旬返回了验证报告。2019年4月17日～4月19日在浙江省桐乡市召开了标准审定会，会上及验证单位提出如下意见：

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1编制原则

编制本标准的目的是以能满足YS/T593-2006三氯化铑、YS/T941-2013碘化铑、YS/T933-2013辛酸铑产品标准中杂质含量的准确、快速测定要求为基础，兼顾解决其它铑化合物中杂质元素测定的需求。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

2.2 确定标准主要内容的依据

2.2.1 杂质元素含量范围确定及使用检测手段确定

根据YS/T593-2006、YS/T941-2013、YS/T933-2013产品标准中规定，铑化合物中杂质元素的允许量最低0.005%；最高0.02%。检测方法应覆盖此范围。此外，考虑到潜在的检测需求，本方法增加了其余杂质两元素，因此，本标准确定的检测元素及范围为：Ag、Au、Pt、Pd、Rh、Ru、Al、Cu、Fe、Ni 、Pb、Mg、Mn、Sn、Zn、Ca、Na、K、Cr、Si为0.0010%～0.10%。均覆盖了YS/T593-2006、YS/T941-2013、YS/T933-2013标准中的相关要求。对于多元素的检测，从普及程度及成本方面考虑，电感耦合等离子体发射光谱无疑是首选。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.2.2 样品溶解试验及样品用量确定

称取0.1克（精确至0.0001g）三氯化铑样品至100 mL烧杯中，加入1mL水，加入2mL盐酸，低温加热溶解完全，加3ml盐酸1mL硝酸溶解试液至清亮，蒸至小体积，取下，冷却，转入10mL容量瓶中，用二次水洗涤杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。待测。

2.2.3 干扰及消除

铑化合物中对杂质元素含量测定产生干扰的主要有铑基体的干扰。通过干扰实验，确定了下列检测波长可避开大部分铑基体的干扰。而对于基体效应，可以通过选择合适的测定波长背景点进行扣除。选取的测定波长见表1。

表1  推荐的分析线波长

| 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 338.289 | Pd | 340.458 | Ir | 224.268 |
| Al | 396.153 | Mg | 280.271 | Si | 251.611 |
| Pt | 299.797 | Mn | 257.610 | Sn | 283.988 |
| Au | 208.209 | Ni | 231.604 | Ru | 240.272 |
| Cu | 324.752 | Pb | 220.353 | K | 766.490 |
| Ca | 396.847 | Fe | 259.939 | Na | 589.592 |
| Zn | 206.200 | Cr | 283.56 |  |  |

2.2.4  杂质元素的检出限实验

在上述仪器条件下，通过标准溶液制作工作曲线，以0.1g三氯化铑含基体铑的铑浓度最高测定其在各杂质元素所选波长处的质量浓度值，平行测定9次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。铑化合物中各杂质元素的检出限分别列于表3。

表3     铑化合物中各杂质元素的检出限     ug/mL

| 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd | 0.0033 | Al | 0.010 | Cu | 0.0066 | Si | 0.050 |
| Ir | 0.030 | Pb | 0.015 | Fe | 0.010 | Sn | 0.038 |
| Pt | 0.055 | Ca | 0.023 | Mg | 0.0055 | Zn | 0.026 |
| Ru | 0.018 | Ag | 0.0061 | Mn | 0.0051 | Na | 0.018 |
| Au | 0.016 | Cr | 0.015 | Ni | 0.030 | K | 0.0052 |

2.2.5 样品加标回收率

分别称三氯化铑和碘化铑样品各4份，每份0.1g，一份做空白，另外6份加入不同含量的杂质标准溶液，按实验方法处理后进行测定，结果见表4。从表4可以看出，三氯化铑样品的加标回收率为87.9%～113.2%，碘化铑样品的加标回收率为81.6%～114.8%，能够满足实际样品分析对准确度的要求。

表4 铑化合物样品加标回收率/%

| 三氯化铑样品 |
| --- |
| 元素 | 低量ug/mL | 中量ug/mL | 高量ug/mL |
|  | 加入值 | 测定值 | 回收率% | 加入值 | 测定值 | 回收率% | 加入值 | 测定值 | 回收率% |
| Pd | 0.20 | 0.199 | 99.5 | 1.0 | 0.959 | 95.9 | 10.0 | 9.980 | 99.8 |
| Ir | 0.20 | 0.195 | 97.5 | 1.0 | 0.881 | 88.1 | 10.0 | 9.540 | 95.4 |
| Pt | 0.20 | 0.201 | 100.5 | 1.0 | 1.016 | 101.6 | 10.0 | 11.030 | 110.3 |
| Ru | 0.2738 | 0.284 | 103.7 | 1.369 | 1.279 | 93.4 | 13.69 | 13.197 | 96.4 |
| Au | 0.20 | 0.201 | 100.5 | 1.0 | 1.009 | 100.9 | 10.0 | 10.270 | 102.7 |
| Ag | 0.1992 | 0.192 | 96.4 | 0.996 | 0.928 | 93.2 | 9.962 | 9.334 | 93.7 |
| Al | 0.20 | 0.186 | 93.1 | 1.0 | 0.895 | 89.5 | 10.0 | 8.960 | 89.6 |
| Cu | 0.20 | 0.192 | 96.0 | 1.0 | 0.966 | 96.6 | 10.0 | 9.310 | 93.1 |
| Fe | 0.20 | 0.200 | 100.2 | 1.0 | 1.100 | 110.0 | 10.0 | 10.170 | 101.7 |
| Mg | 0.20 | 0.210 | 105.0 | 1.0 | 1.070 | 107.0 | 10.0 | 9.650 | 96.5 |
| Mn | 0.20 | 0.194 | 97.0 | 1.0 | 0.996 | 99.6 | 10.0 | 9.510 | 95.1 |
| Ni | 0.20 | 0.212 | 105.8 | 1.0 | 0.972 | 97.2 | 10.0 | 9.010 | 90.1 |
| Pb | 0.1 | 0.102 | 101.5 | 1.0 | 0.905 | 90.5 | 10.0 | 9.310 | 93.1 |
| Si | 0.25 | 0.231 | 92.4 | 1.25 | 1.150 | 92.0 | 12.5 | 11.688 | 93.5 |
| Sn | 0.10 | 0.089 | 89.0 | 1.0 | 0.865 | 86.5 | 10.0 | 8.790 | 87.9 |
| Zn | 0.0998 | 0.103 | 103.3 | 0.998 | 1.068 | 107.0 | 10.0 | 9.980 | 99.8 |
| Ca | 0.40 | 0.432 | 108.0 | 2.0 | 2.263 | 113.2 | 10.0 | 10.770 | 107.7 |
| K | 0.40 | 0.377 | 94.2 | 2.0 | 1.994 | 99.7 | 10.0 | 9.650 | 96.5 |
| Na | 0.2014 | 0.197 | 97.8 | 1.007 | 0.985 | 97.8 | 10 | 9.310 | 93.1 |
| 碘化铑样品 |
| 元素 | 低量ug/mL | 中量ug/mL | 高量ug/mL |
|  | 加入值 | 测定值 | 回收率% | 加入值 | 测定值 | 回收率% | 加入值 | 测定值 | 回收率% |
| Pd | 0.20 | 0.196 | 98.2 | 1.0 | 0.967 | 96.7 | 10.0 | 9.860 | 98.6 |
| Ir | 0.20 | 0.190 | 95.1 | 1.0 | 0.903 | 90.3 | 10.0 | 9.430 | 94.3 |
| Pt | 0.20 | 0.200 | 99.8 | 1.0 | 1.023 | 102.3 | 10.0 | 10.950 | 109.5 |
| Ru | 0.2738 | 0.251 | 91.6 | 1.369 | 1.254 | 91.6 | 13.69 | 13.334 | 97.4 |
| Au | 0.20 | 0.206 | 102.9 | 1.0 | 0.945 | 94.5 | 10 | 10.590 | 105.9 |
| Ag | 0.1992 | 0.189 | 94.7 | 0.996 | 0.983 | 98.7 | 9.962 | 9.215 | 92.5 |
| Al | 0.20 | 0.182 | 90.8 | 1.0 | 0.884 | 88.4 | 10.0 | 8.870 | 88.7 |
| Cu | 0.20 | 0.195 | 97.5 | 1.0 | 0.976 | 97.6 | 10.0 | 9.580 | 95.8 |
| Fe | 0.20 | 0.202 | 101.2 | 1.0 | 1.085 | 108.5 | 10.0 | 11.030 | 110.3 |
| Mg | 0.20 | 0.213 | 106.4 | 1.0 | 1.094 | 109.4 | 10.0 | 9.870 | 98.7 |
| Mn | 0.20 | 0.189 | 94.3 | 1.0 | 0.959 | 95.9 | 10.0 | 9.640 | 96.4 |
| Ni | 0.20 | 0.218 | 109.2 | 1.0 | 0.973 | 97.3 | 10.0 | 8.980 | 89.8 |
| Pb | 0.10 | 0.108 | 108.4 | 1.0 | 0.859 | 85.9 | 10.0 | 8.870 | 88.7 |
| Si | 0.25 | 0.222 | 88.6 | 1.25 | 1.020 | 81.6 | 12.5 | 10.863 | 86.9 |
| Sn | 0.10 | 0.087 | 87.4 | 1.0 | 0.883 | 88.3 | 10.0 | 8.970 | 89.7 |
| Zn | 0.0998 | 0.108 | 108.3 | 0.998 | 1.101 | 110.3 | 10.0 | 10.030 | 100.3 |
| Ca | 0.40 | 0.438 | 109.4 | 2.0 | 2.296 | 114.8 | 10.0 | 11.150 | 111.5 |
| Na | 0.2014 | 0.192 | 95.1 | 2.0 | 1.892 | 94.6 | 10.0 | 9.140 | 91.4 |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.6 方法精密度

参照铑化合物产品标准（允许单个杂质元素质量分数的最低值是0.005%），三氯化铑和碘化铑样品分别加入低、中、高三个等级的杂质的量来进行7次实验测定，统计平均值和RSD，结果列入表5。从表5可以看出，三氯化铑和碘化铑的相对标准偏差（RSD）均小于10%。

表5 铑化合物样品方法精密度(%)

| 元素 | 三氯化铑测定值 | 平均值 | 精密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd | 0.0045 0.0046 0.0044 0.0046 0.0047 0.0046 0.0045 0.015 0.016 0.015 0.016 0.015 0.017 0.015 0.094 0.093 0.094 0.093 0.095 0.095 0.095 | 0.0046 0.016 0.094 | 2.14 5.05 0.96 |
| Ir | 0.0051 0.0050 0.0049 0.0050 0.0050 0.0050 0.050 0.014 0.013 0.014 0.014 0.013 0.015 0.015 0.092 0.091 0.091 0.091 0.092 0.091 0.093 | 0.0050 0.014 0.092 | 1.15 5.83 0.86 |
| Ru | 0.0038 0.0038 0.0039 0.0038 0.0039 0.0039 0.0039 0.014 0.015 0.015 0.014 0.013 0.015 0.014 0.094 0.092 0.094 0.094 0.093 0.093 0.095 | 0.0039 0.014 0.094 | 1.39 5.29 1.04 |
| Si | 0.0040 0.0039 0.0039 0.0042 0.0041 0.0038 0.0037 0.015 0.016 0.014 0.017 0.016 0.015 0.017 0.093 0.095 0.094 0.094 0.096 0.094 0.095 | 0.0039 0.016 0.094 | 4.36 7.08 1.03 |
| Ag | 0.0042 0.0044 0.0044 0.0044 0.0042 0.0045 0.0046 0.014 0.015 0.014 0.014 0.016 0.014 0.013 0.098 0.099 0.099 0.099 0.092 0.096 0.097 | 0.0044 0.014 0.097 | 3.34 6.66 2.62 |
| Al | 0.0031 0.0026 0.0029 0.0027 0.0026 0.0029 0.0028 0.015 0.014 0.012 0.013 0.014 0.012 0.012 0.091 0.091 0.090 0.091 0.093 0.092 0.090 | 0.0028 0.013 0.091 | 6.52 9.24 1.17 |
| Cu | 0.0047 0.0048 0.0049 0.0046 0.0047 0.0047 0.0045 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.010 0.097 0.097 0.097 0.098 0.099 0.096 0.095 | 0.0047 0.012 0.097 | 2.75 7.59 1.33 |
| Fe | 0.0049 0.0050 0.0051 0.0048 0.0049 0.0045 0.0047 0.016 0.017 0.017 0.017 0.015 0.015 0.016 0.092 0.093 0.091 0.092 0.094 0.093 0.092 | 0.0048 0.016 0.092 | 4.11 5.57 1.06 |
| Mg | 0.0035 0.0037 0.0036 0.0035 0.0036 0.0034 0.0035 0.0097 0.0098 0.010 0.010 0.011 0.0096 0.0095 0.090 0.091 0.090 0.090 0.091 0.092 0.093 | 0.0035 0.0099 0.091 | 2.75 5.06 1.27 |
| Mn | 0.0035 0.0033 0.0031 0.0035 0.0032 0.0033 0.0034 0.011 0.011 0.010 0.011 0.013 0.012 0.011 0.090 0.090 0.091 0.093 0.094 0.090 0.091 | 0.0033 0.011 0.091 | 4.49 8.43 1.76 |
| Zn | 0.0010 0.0010 0.0010 0.0011 0.0010 0.0011 0.0010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.012 0.014 0.011 0.090 0.094 0.093 0.094 0.096 0.095 0.095 | 0.0010 0.012 0.094 | 4.74 8.80 2.08 |
| Pt | 0.0069 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0065 0.0066 0.017 0.016 0.016 0.017 0.017 0.015 0.016 0.12 0.12 0.11 0.13 0.13 0.12 0.12 | 0.0067 0.016 0.12 | 2.34 4.64 5.68 |
| Au | 0.0035 0.0036 0.0037 0.0036 0.0035 0.0034 0.0035 0.016 0.017 0.018 0.018 0.015 0.018 0.016 0.093 0.093 0.093 0.092 0.093 0.092 0.094 | 0.0035 0.017 0.092 | 2.75 7.21 0.74 |
| Ca | 0.0048 0.0050 0.0050 0.0048 0.0051 0.0047 0.0047 0.031 0.031 0.030 0.032 0.030 0.033 0.038 0.086 0.080 0.087 0.088 0.084 0.083 0.082 | 0.0049 0.032 0.084 | 3.29 8.69 3.41 |
| Ni | 0.0032 0.0033 0.0033 0.0032 0.0033 0.0032 0.0033 0.010 0.013 0.012 0.013 0.013 0.012 0.011 0.096 0.095 0.097 0.096 0.098 0.094 0.099 | 0.0033 0.012 0.096 | 1.64 9.62 1.78 |
| Pb | 0.0029 0.0026 0.0027 0.0027 0.0029 0.0029 0.0029 0.011 0.011 0.013 0.014 0.014 0.012 0.013 0.086 0.086 0.085 0.087 0.086 0.086 0.091 | 0.0032 0.012 0.087 | 4.55 9.62 2.28 |
| Sn | 0.0028 0.0030 0.0030 0.0031 0.0032 0.0030 0.0026 0.0097 0.0094 0.0094 0.0091 0.0093 0.0094 0.0093 0.084 0.084 0.083 0.083 0.084 0.084 0.085 | 0.0030 0.0094 0.084 | 6.72 1.92 0.82 |
| Na | 0.0027 0.0028 0.0029 0.0028 0.0027 0.0029 0.0029 0.018 0.019 0.018 0.019 0.017 0.018 0.019 0.089 0.088 0.089 0.087 0.086 0.089 0.087 | 0.0028 0.018 0.088 | 3.20 4.13 1.38 |
| K | 0.0043 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0040 0.0044 0.017 0.018 0.019 0.018 0.017 0.017 0.019 0.094 0.095 0.090 0.092 0.095 0.091 0.093 | 0.0042 0.018 0.093 | 3.76 5.04 2.10 |
| Cr | 0.0022 0.0024 0.0023 0.0020 0.0023 0.0024 0.0025 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.011 0.090 0.090 0.091 0.091 0.094 0.094 0.093 | 0.0023 0.012 0.092 | 7.10 8.33 1.93 |
| 元素 | 碘化铑测定值 | 平均值 | 精密度 |
| Pd | 0.0051 | 0.005 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0051 | 0.0051 | 2.63% |
|  | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.0120 | 9.62% |
|  | 0.095 | 0.093 | 0.091 | 0.093 | 0.092 | 0.096 | 0.095 | 0.0936 | 1.94% |
| Ir | 0.0071 | 0.0068 | 0.0073 | 0.0074 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0072 | 3.46% |
|  | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.0139 | 6.49% |
|  | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.112 | 0.13 | 0.1160 | 9.65% |
| Ru | 0.0045 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0043 | 4.16% |
|  | 0.011 | 0.012 | 0.0096 | 0.012 | 0.01 | 0.0098 | 0.011 | 0.0108 | 9.31% |
|  | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.097 | 0.092 | 0.095 | 0.0947 | 1.69% |
| Si | 0.0041 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0044 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0047 | 0.0042 | 7.44% |
|  | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.0166 | 7.68% |
|  | 0.11 | 0.097 | 0.12 | 0.11 | 0.094 | 0.095 | 0.11 | 0.1051 | 9.39% |
| Ag | 0.0051 | 0.0049 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 6.43% |
|  | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.0130 | 8.88% |
|  | 0.11 | 0.12 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.095 | 0.1021 | 9.10% |
| Al | 0.0037 | 0.0041 | 0.0032 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0037 | 9.71% |
|  | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.0133 | 5.69% |
|  | 0.089 | 0.091 | 0.092 | 0.095 | 0.097 | 0.088 | 0.091 | 0.0919 | 3.47% |
| Cu | 0.0049 | 0.0048 | 0.0051 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0045 | 0.0048 | 3.87% |
|  | 0.0097 | 0.0099 | 0.011 | 0.0096 | 0.0098 | 0.012 | 0.01 | 0.0103 | 8.63% |
|  | 0.11 | 0.098 | 0.097 | 0.099 | 0.11 | 0.096 | 0.097 | 0.1010 | 6.16% |
| Fe | 0.0048 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0048 | 0.005 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0048 | 3.55% |
|  | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.0156 | 9.71% |
|  | 0.097 | 0.097 | 0.099 | 0.11 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.0990 | 5.05% |
| Mg | 0.0036 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0041 | 5.78% |
|  | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.0099 | 0.011 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0104 | 8.87% |
|  | 0.1 | 0.091 | 0.096 | 0.094 | 0.11 | 0.092 | 0.093 | 0.0966 | 6.87% |
| Mn | 0.0044 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0042 | 0.0043 | 4.25% |
|  | 0.0098 | 0.0097 | 0.011 | 0.0096 | 0.012 | 0.0097 | 0.011 | 0.0104 | 9.00% |
|  | 0.091 | 0.096 | 0.094 | 0.11 | 0.095 | 0.096 | 0.094 | 0.0966 | 6.38% |
| Zn | 0.0041 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0041 | 0.0043 | 4.47% |
|  | 0.0096 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0099 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.0104 | 9.04% |
|  | 0.091 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.096 | 0.097 | 0.095 | 0.0937 | 2.44% |
| Pt | 0.0051 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0053 | 4.75% |
|  | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.0123 | 9.06% |
|  | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.1214 | 8.80% |
| Au | 0.0041 | 0.0044 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0039 | 8.00% |
|  | 0.0088 | 0.0089 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0096 | 0.0096 | 0.011 | 0.0096 | 7.54% |
|  | 0.094 | 0.091 | 0.095 | 0.096 | 0.091 | 0.094 | 0.094 | 0.0936 | 2.03% |
| Ca | 0.0034 | 0.0031 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0036 | 7.87% |
|  | 0.0086 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0083 | 2.77% |
|  | 0.089 | 0.091 | 0.088 | 0.092 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | 0.0887 | 2.41% |
| Ni | 0.0044 | 0.0041 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0041 | 0.0043 | 4.55% |
|  | 0.011 | 0.012 | 0.0097 | 0.012 | 0.011 | 0.0098 | 0.011 | 0.0109 | 8.43% |
|  | 0.091 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 0.096 | 0.0940 | 1.74% |
| Pb | 0.0031 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0035 | 6.49% |
|  | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.0126 | 9.02% |
|  | 0.087 | 0.085 | 0.086 | 0.089 | 0.084 | 0.087 | 0.091 | 0.0870 | 2.74% |
| Sn | 0.0031 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0031 | 6.58% |
|  | 0.0094 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0092 | 0.0094 | 0.0093 | 3.01% |
|  | 0.089 | 0.087 | 0.091 | 0.092 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | 0.0886 | 2.51% |
| Na | 0.0066 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0065 | 0.0069 | 0.0061 | 0.0062 | 0.0066 | 4.81% |
|  | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.0171 | 7.85% |
|  | 0.098 | 0.11 | 0.097 | 0.094 | 0.11 | 0.089 | 0.093 | 0.0987 | 8.35% |
| Cr | 0.0033 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0033 | 8.26% |
|  | 0.0094 | 0.0095 | 0.0097 | 0.011 | 0.012 | 0.0097 | 0.011 | 0.0103 | 9.71% |
|  | 0.089 | 0.11 | 0.094 | 0.091 | 0.096 | 0.091 | 0.093 | 0.0949 | 7.44% |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、标准水平分析

经过资料搜索，铑化合物中杂质元素的检测方法，国内仅有YS/T593-2006、YS/T941-2013、YS/T933-2013等标准中规定了杂质元素的检测方法。该方法参考GB/T1421-2004附录A发射光谱法分析进行测定。此方法操作烦琐、费时，且需要用铱基体配制相应的光谱粉末标样，成本高，准确度低，可操作性差。

未查到国外相应的标准及报告，仅有一些产品合成研究、主含量测定及结构表征研究。本标准规定的内容及有关技术指标与国内外标准无法进行比较。

四、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

五、标准实施的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

六、 参考文献

[1] 张新华．李惠芬．赵云昆.ICP-AES等效浓度差减法测定铂网中的钯铑及杂质元素元素[J] .贵金属 (Precious Metals) .1997.18(1)：28-30.

[2] 方卫．侯文明．王应进．等.ICP-AES法测定三氯化铑中杂质元素[J] .贵金属(Precious Metals) .2008.29(2)：34-37.

[3] 江彩英．张文梅．史慧芳．等.ICP-AES测定金属钯中杂质元素[J] .光谱实验室（Chinese Journal of Spectroscopy  Laboratory）.2003.20(4)：593-597.

[4] 李光俐．徐光．何姣．等.多元光谱拟合ICP-AES法同时测定铂中22个杂质元素[J] .贵金属(Precious Metals) .2010.31(4)：46-51.

[5] 李光俐．徐光．何姣．等.多元光谱拟合ICP-AES法同时测定钯中22个杂质元素[J] .贵金属(Precious Metals) .2012.33(5)：52-58.

[6] 李光俐．王应进．沈善问. ICP-AES测定二氯化钯中的杂质元素[J] .光谱实验室（Chinese Journal of Spectroscopy  Laboratory）.2005.22(3)：499-501.