T/CNA X X X X -201X

氧化铝负载钯催化剂

Alumina Supported Palladium Catalyst

预审稿

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX 实施

| 中国有色金属工业协会 中国有色金属工业学会 | 发 布 |
| --- | --- |

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、贵研检测科技（云

南）有限公司…

本标准主要起草人：戴云生、吴美岩、唐春、安霓虹、潘再富、沈亚峰、周伟、张峰、杨善晓、王

红琴、董继龙、马媛、甘建壮、方卫…

氧化铝负载钯催化剂

1 范围

本标准规定了氧化铝负载钯催化剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存，质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于合成环己醇、环己酮、己内酰胺、己二酸等化工行业用的氧化铝负载钯催化剂。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27506	 机械称量式烘干法水分测定仪

GB/T 6730.2	 铁矿石 水分含量的测定 重量法

GB/T 19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 6609.33 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第33部分:磨损指数的测定

YS/T 1072 钯炭化学分析方法 钯量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

SH/T 0684 分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法(原子吸收光谱法)

GB/T 30902 无机化工产品 杂质元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)

GB/T 21354 粉末产品 振实密度测定通用方法

GB/T 4740 陶瓷材料抗压强度试验方法

GB/T 3884.12 铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法

3 要求

3.1  分类

3.1.1 Pd-0.5%/Al2O3

3.1.2 Pd-1%/Al2O3

3.2  化学成分

3.2.1氧化铝负载钯催化剂的化学成分应符合表1的规定。

表1 氧化铝负载钯催化剂的化学成分

| 规格 | Pd质量分数，不小于 % |
| --- | --- |
| Pd-0.5%/Al2O3 | 0.45 |
| Pd-1%/Al2O3 | 0.95 |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的产品。 |

3.3  比表面积

氧化铝负载钯催化剂的比表面积应不小于280m2/g。

3.4  磨耗

氧化铝负载钯催化剂磨耗应不大于0.3%。

3.5  抗压强度

氧化铝负载钯催化剂应提供抗压强度的实测值，且不低于20N。

3.6  振实密度

氧化铝负载钯催化剂应在0.70±0.05 g/ml或0.55±0.05 g/ml。

3.7  水分

氧化铝负载钯催化剂水分含量应不大于2%。

3.8  氯含量

氧化铝负载钯催化剂氯含量应不大于100ppm。

3.9  颗粒尺寸

氧化铝负载钌催化剂应提供外形尺寸实测值，95%的颗粒尺寸范围应在2±0.5mm。

4  试验方法

4.1 化学成分的测定按照YS/T 1072或者SH/T 0684的规定进行。

4.2 比表面的测定参照GB/T 19587方法，用BET物理吸附仪测试催化剂样品的比表面，样品质量不少于0.2 g,处理温度300 ℃，时间2 h，液氮法，测55个点，测试2次取平均值。如有需要加测一次。

4.3 磨耗

参考GB/T 6609.33方法，在磨耗测定仪上测量催化剂样品磨耗，样品采用新鲜催化剂，用量25g，转速25r/min，总转数500，测试前和测试后用水分测定仪测试样品含水率，计算磨耗，平行测量2次，取平均值。

4.4 颗粒尺寸

催化剂的外形尺寸，通过游标卡尺测量，样品数不低于30个，读数精确到0.1 mm，给出尺寸范围，将一定量的催化剂根据尺寸要求过筛，计算符合尺寸要求的样品质量占比。

4.5 抗压强度

参考GB/T 4740，用颗粒强度仪测定抗压强度，样品数不低于30，取平均值。

4.6 振实密度

参考GB/T 21354，用量筒测定密度，取100 mL或500 mL量筒，容积于室温下用纯净水校准。取催化剂，沿壁缓缓倒入量筒；然后用橡胶棒沿量筒四周敲击器壁，一边10次，至催化剂体积不再减少为止，读取此时体积，用质量相除即得振实密度。重复上述测量3次，取平均值。

4.7含水率测定

参考GB/T 27506-2011和GB/T 6730.2 的烘干含水率测试方法，用水分测定仪测定催化剂样品中含水率，新鲜样品量不少于1 g，未经烘干，烘干温度105℃，以烘90 s样品重量不减轻为测试结束。重复测量三次，取平均值。

4.8 氯含量

采用离子色谱法，参考GB/T 3884.12，将样品送有检测资质的测试单位进行测试。

5检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起7日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行钯含量及杂质元素含量、物性参数的检验。

5.4  取样

将同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%或1000 g（二者取小值）的代表性试样。

5.5  检验结果的判定

产品检验项目钯含量、物性参数指标中任意一项检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

6 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

6.1  标志

6.1.1  产品标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

6.2  包装、运输、贮存

6.2.1  包装

产品应以内衬聚乙烯袋的塑料桶包装，严密封口。整齐放入木箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

6.2.2. 运输

产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

6.2.3  贮存

产品应放于干燥阴凉处，严防受潮、暴晒。

6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）批号；

d）数量；

e）检验结果和技术检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）包装规格；

b）数量；

c）本标准编号；

e）其他。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H68