ICS 77.120.99

H 68

YS/T 81—20XX

代替 YS/T 81-2006

高纯海绵铂

High pure sponge platinum

（预审稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替YS/T 81-2006《高纯海绵铂》。本标准与YS/T 81-2006相比主要变化如下：

——需测定的杂质元素由原标准规定的12个增加到18个，新增加元素为钌、锰、锡、铬、铋、锌。

——删去原标准杂质元素测定引用的GB/T 1419-2004《 海绵铂》、YS/T 365-2006 《高纯铂中杂质元素的发射光谱分析方法》，修改引用GB/T 33909-2017《铂化学分析方法钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》为SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995中杂质元素的测定方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准负责起草单位：贵研资源（易门）有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、江西汉氏贵金属有限公司。

本标准主要起草人：吴喜龙、刘伟、李光俐、朱武勋、刘文、向磊、杨红玉、郁丰善、林波、金云杰、王金营。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 1704—1978；

——YS/T 81—1994；

——YS/T 81—2006。

高纯海绵铂

1 范围

本标准规定了高纯海绵铂的要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于高纯海绵铂产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33909      铂化学分析方法   钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

3 要求

3.1 产品分类

高纯海绵铂按铂的含量分为两个牌号：SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995。

3.2 化学成分

3.2.1 高纯海绵铂的化学成分应符合表1的规定。

| 表1 化学成分 |
| --- |
| 牌号 | SM-Pt 99.999 | SM-Pt 99.995 |
| 化学成分（质量分数） | 铂含量 ≥ | 99.999 | 99.995 |
|  | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Pd Rh Ir Ru Au Ag Cu Fe Ni Al Pb Mg Si | 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 6 | 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.001 0 |

| 表1 续 |
| --- |
| 牌号 | SM-Pt 99.999 | SM-Pt 99.995 |
| 化学成分（质量分数） | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Mn Cr Sn Zn Bi | 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 0.000 1 | 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 0.000 2 |
|  | 杂质含量的总量 ≤ | 0.001 | 0.005 |
| 注：本标准未规定的元素和挥发物的控制限及分析方法，由供需双方共同协商确定。 |

3.2.2 铂含量为100％减去表1中杂质元素实测总和的余量。

3.3 外观质量

高纯海绵铂为灰色海绵状金属，无目视可见的夹杂物及铂的氧化物。

4 试验方法

4.1 高纯海绵铂化学成分测定按GB/T 33909-2017的规定进行。

4.2 高纯海绵铂中外来夹杂物采用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 高纯海绵铂应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准订货单(或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2 组批

高纯海绵铂应成批提交验收，每批应由同一牌号组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 化学成分检验的取样：从一批产品中任取3份占总量1％左右的试料，最小取样量为10 g，分别混匀后，以四分法缩分至试样所需重量。

5.4.2 产品外观质量逐件检验。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，判该批不合格，或重定牌号。

5.5.2  外观质量与本标准规定规定不符时，判该件不合格。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

在检验合格的产品上注明：

a）供方名称；

b）产品名称、牌号、批号；

c）产品净重、毛重；

d）出厂日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

高纯海绵铂产品装入带有塑料密封盖的塑料瓶中，严密封口，放入箱中进行中包装或外包装。包装单位（g/瓶）：1、5、10、20、50、100、250、500、1000。

6.2.2 运输

产品可以采用铁路、公路、水路、航空等方式运输，运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。

6.2.3 贮存

产品贮存条件应符合：

a）无腐蚀性物质；

b）不污染产品。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称、牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和检验印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7 订货单(或合同)内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）重量；

d）本标准编号；

e）其他。