《光谱分析用铂基体》

编制说明

（预审稿）

贵研资源（易门）有限公司 2019年4月

# 《光谱分析用铂基体》

# 编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

YS/T 82-2006《光谱分析用铂基体》产品标准自发布实施十余年以来，为我国发射光谱法测定铂产品中杂质元素含量所用铂基体及其标准样品的制备，以及为该纯度铂产品的深加工、研制、生产和使用作出了重要的贡献。但是，随着我国铂族金属二次资源废料的组成、成分日趋复杂，湿法冶金精炼铂生产技术的进步，使用企业对产品质量的要求和发射光谱分析法等对杂质元素分析检测技术的提高，以及GB/T 1419-2015《海绵铂》中仍保留发射光谱分析法，2016年4月，贵研资源(易门)有限公司提出修订YS/T 82-2006《光谱分析用铂基体》产品标准的建议书。2017年4月工业和信息化部 [2017]40号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2017年～2019年，行业标准计划号2017-0199T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.2 标准项目单位、起草人及其所做工作

在贵研资源(易门)有限公司接到标准修订任务后，根据任务落实会会议精神，组建了《光谱分析用铂基体》标准起草小组，主要由贵研资源(易门)有限公司、昆明冶金研究院冶金和分析技术人员组成。标准起草小组成员刘伟、杨海岸、刘文、谭文进、吴喜龙等，主要进行了如下工作：

1) 确立《光谱分析用铂基体》行业标准修订遵循的基本原则；

2) 申报修订该标准的立项报告；

3) 对生产、使用厂家、分析检测机构进行调研、收集资料；

4) 查阅相关标准、资料，确定标准修订方案；

5) 确定光谱分析用铂基体产品和相关分析项目的主要技术内容；

6) 根据测试数据确定技术指标取值范围。

1.3 主要工作过程

2017年9月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在山东省青岛市召开了任务落实会，本标准参加起草单位为昆明冶金研究院、有色金属技术经济研究院、江西汉氏贵金属有限公司、金川集团股份有限公司。

根据任务落实会会议精神、与会专家的意见和全国有色金属标准化技术委员会的要求，标准起草小组于2018年10月～2019年2月采用辉光放电质谱法，开展光谱分析用铂基体样品杂质元素含量测定等工作，并将标准征求意见稿、编制说明提交参加起草单位进行意见征求，根据反馈意见进行反复斟酌修改，在此基础上于2019年05月形成标准讨论稿。

# 2 标准编制原则

本标准是以GB /T 8170《数值修约规则》、GB /T 18035《贵金属及其合金牌号表示方法》等标准为基础，根据国情修订YS/T 82-2006《光谱分析用铂基体》产品标准，力求与国外先进的技术规范接轨，既考虑到光谱分析用铂基体生产质量的先进性和使用厂家要求的普遍性，又考虑到产品标准技术的规范性，以及分析技术的先进性、适用性和可操作性，因此本标准在修定时主要遵循以下原则：

(一) 充分满足市场要求的原则；

(二) 化繁就简的原则；

(三) 经济合理的原则；

(四) 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

3 确定标准主要工作内容的依据

针对目前高纯铂行业广泛使用的分析技术的实际质量水平，以及尽量减少贵金属损耗和保护环境的目的，以YS/T 82-2006《光谱分析用铂基体》产品标准为主要参考依据，修订本标准。

3.1 关于光谱分析用铂基体产品牌号SM-Pt 99.995、SM-Pt 99.999中杂质元素及含量的确定

目前光谱分析用铂基体主要由铂族金属二次资源循环回收的海绵铂制得，其中可能有钛、钒、镉、钴杂质元素的存在，有的元素含量对光谱分析使用有一定影响。依据满足市场要求的原则和化繁就简的原则，确定增加杂质元素钛、钒、镉、钴，在SM-Pt 99.995％中，确定铱、钌、锌、硅、钛、钒、镉、钴杂质含量范围为0.000 1％，确定钯、铑、铁、镍、铝、铅、铬、锡、铋杂质含量范围为0.000 05％，确定金、银、铜、镁、锰杂质含量范围为0.000 01％；在SM-Pt 99.999％中，确定硅杂质含量范围为0.000 1％，确定铱、钌、锌、铑、金、铁、镍、铝、镁、锰、铅、铬、锡、铋、钛、钒、镉、钴杂质含量范围为0.000 01％，确定钯、银、铜杂质含量范围为0.000 002％。

3.2 关于光谱分析用铂基体杂质元素含量测定、仲裁方法参照依据等的确定

YS/T 82-2006《光谱分析用铂基体》规定的杂质元素分析方法，是将铂基体产品配制成标准试样后，摄谱检验工作曲线的下部延长线是否弯曲，该方法并未给出杂质元素的含量数据，而且耗时费力。近年来辉光放电质谱法（简称GDMS）在国内已广泛用于痕量元素的测定，该方法具有灵敏度高、测定下限低、多元素同时测定等优点，是一种比较先进的仪器分析方法，适用于高纯金属材料与合金的杂质元素分析，可较好地解决前述问题外。

为确认辉光放电质谱法能否满足《光谱分析用铂基体》产品标准修订所规定的各种杂质含量的检测，标准起草小组使用Element GD型高分辨辉光放电质谱仪对2个铂基体产品样品进行了分析实验。实验选择的辉光放电质谱仪工作参数见表1，各元素所选择的同位素质谱线和分辩率见表2。

表1 ELEMENT GD辉光放电质谱仪工作参数

| 放电电流 | 28.5mA |
| --- | --- |
| 放电电压 | 1200V |
| 辉光气体流量 | 433mL/min |
| 高分辨控制压力 | 5.66bar |
| 提取电压 | -2000V |
| 聚焦电压 | -1024V |
| X方向聚焦电压 | 1.8 V |
| Y方向聚焦电压 | 2.54 V |
| 整形电压 | 110 V |
| 滤质透镜电压 | 0.50 V |

表2 各元素所选择的同位素质谱线和分辩率

| 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 | 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 | 元素 | 同位素 质谱线 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg | 24Mg | 中分辨率 | Co | 59Co | 中分辨率 | Sn | 118Sn | 中分辨率 |
| Al | 27Al | 中分辨率 | Ni | 60Ni | 中分辨率 | Ir | 193Ir | 中分辨率 |
| Si | 28Si | 中分辨率 | Cu | 63Cu | 中分辨率 | Pd | 105Pd | 中分辨率 |
| Ti | 48Ti | 中分辨率 | Zn | 66Zn | 中分辨率 | Au | 197Au | 中分辨率 |
| V | 51V | 中分辨率 | Ru | 101Ru | 中分辨率 | Pb | 207Pb | 中分辨率 |
| Cr | 52Cr | 中分辨率 | Rh | 103Rh | 中分辨率 | Bi | 209Bi | 中分辨率 |
| Mn | 55Mn | 中分辨率 | Ag | 107Ag | 中分辨率 |  |  |  |
| Fe | 56Fe | 中分辨率 | Cd | 111Cd | 中分辨率 |  |  |  |

铂基体粉末金属用四柱液压机压制为金属样片，模具孔径30 mm，用无水乙醇擦拭干净；在模具中加入适当样品（约30克），能保证压制后样片厚度在~5mm；在50 MPa压力下保压5分钟，压制完成后要求金属样片紧密不易碎裂，选择光滑平整的一面作为分析面。

# 在上述条件下对铂基体产品样品（Pt-SY-1,Pt-SP-1）进行分析，先预激发5分钟，将处理好的样片表面氧化层激发掉，再平行分析7次，测量结果和产品参考值对比情况如表3、表4所示：

| 表3 Pt-SY样品分析结果 |
| --- |
| 元素 | GDMS分析结果 ppm | 平均值 | RSD % | 参考值 % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | % |  |  |
| Mg | 0.033 | 0.029 | 0.029 | 0.045 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.000 003 4 | 15.09 | <0.0005 |
| Al | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | 0.000 069 | 6.61 | <0.0005 |
| Si | 2.30 | 3.81 | 3.17 | 2.74 | 2.68 | 2.90 | 2.77 | 2.91 | 0.000 29 | 15.10 | <0.0005 |
| Ti | 0.042 | 0.039 | 0.046 | 0.039 | 0.045 | 0.041 | 0.039 | 0.042 | 0.000 004 2 | 7.22 | <0.0005 |
| V | 0.0008 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0010 | 0.000 000 10 | 15.23 | <0.0005 |
| Cr | 0.080 | 0.085 | 0.085 | 0.076 | 0.063 | 0.075 | 0.079 | 0.078 | 0.000 007 8 | 9.56 | <0.0005 |
| Mn | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.000 001 6 | 9.15 | <0.0005 |
| Fe | 0.98 | 1.09 | 1.28 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 1.01 | 0.000 10 | 13.20 | <0.0005 |
| Co | 0.0010 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0010 | 0.000 000 10 | 21.54 | <0.0005 |
| Ni | 0.084 | 0.084 | 0.087 | 0.072 | 0.072 | 0.085 | 0.050 | 0.076 | 0.000 007 6 | 17.23 | <0.0005 |
| Cu | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.000 068 | 3.47 | <0.0005 |
| Zn | 0.086 | 0.085 | 0.074 | 0.072 | 0.083 | 0.088 | 0.079 | 0.081 | 0.000 008 1 | 7.60 | <0.0005 |
| Ru | 0.030 | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.000 003 2 | 4.82 | <0.0005 |
| Rh | 0.021 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.000 002 2 | 6.41 | <0.0005 |
| Pd | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.000 027 | 4.38 | <0.0005 |
| Ag | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.000 001 2 | 8.39 | <0.0005 |
| Cd | 0.0020 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.000 000 16 | 23.68 | <0.0005 |
| Sn | 0.067 | 0.069 | 0.056 | 0.052 | 0.046 | 0.068 | 0.069 | 0.06 | 0.000 006 1 | 15.51 | <0.0005 |
| Ir | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.034 | 0.033 | 0.045 | 0.049 | 0.04 | 0.000 004 4 | 17.35 | <0.0005 |
| Au | 1.15 | 0.95 | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.98 | 0.92 | 0.90 | 0.000 090 | 16.04 | <0.0005 |
| Pb | 0.78 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.000 065 | 9.49 | <0.0005 |
| Bi | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.000 035 | 18.85 | <0.0005 |

| 表4 Pt-SP样品分析结果 |
| --- |
| 元素 | GDMS分析结果 ppm | 平均值 | RSD % | 出厂参考值 % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ppm | % |  |  |
| Mg | 0.065 | 0.047 | 0.052 | 0.055 | 0.062 | 0.055 | 0.059 | 0.056 | 0.000 005 6 | 10.02 | <0.0005 |
| Al | 0.036 | 0.045 | 0.033 | 0.038 | 0.052 | 0.047 | 0.041 | 0.042 | 0.000 004 2 | 14.82 | <0.0005 |
| Si | 0.97 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.83 | 0.99 | 1.08 | 0.91 | 0.000 091 | 12.43 | <0.0005 |
| Ti | 0.027 | 0.020 | 0.025 | 0.019 | 0.022 | 0.031 | 0.027 | 0.024 | 0.000 002 4 | 16.35 | <0.0005 |
| V | 0.0051 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0055 | 0.0068 | 0.0053 | 0.0059 | 0.000 000 59 | 14.83 | <0.0005 |
| Cr | 0.044 | 0.038 | 0.052 | 0.036 | 0.048 | 0.035 | 0.040 | 0.042 | 0.000 004 2 | 14.13 | <0.0005 |
| Mn | 0.016 | 0.021 | 0.018 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.000 001 7 | 16.86 | <0.0005 |
| Fe | 0.088 | 0.092 | 0.096 | 0.072 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.082 | 0.000 008 2 | 11.13 | <0.0005 |
| Co | 0.0020 | 0.0031 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0025 | 0.000 000 25 | 18.06 | <0.0005 |
| Ni | 0.047 | 0.058 | 0.062 | 0.045 | 0.053 | 0.054 | 0.058 | 0.054 | 0.000 005 4 | 10.57 | <0.0005 |
| Cu | 0.088 | 0.092 | 0.102 | 0.083 | 0.096 | 0.092 | 0.085 | 0.091 | 0.000 009 1 | 6.65 | <0.0005 |
| Zn | 0.047 | 0.053 | 0.061 | 0.058 | 0.049 | 0.063 | 0.050 | 0.054 | 0.000 005 4 | 10.66 | <0.0005 |
| Ru | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.031 | 0.028 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 0.000 002 6 | 9.68 | <0.0005 |
| Rh | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.023 | 0.018 | 0.021 | 0.022 | 0.000 002 2 | 12.63 | <0.0005 |
| Pd | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.000 001 6 | 17.46 | <0.0005 |
| Ag | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | 0.000 001 7 | 15.35 | <0.0005 |
| Cd | 0.0033 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0028 | 0.000 000 28 | 11.58 | <0.0005 |
| Sn | 0.057 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.056 | 0.041 | 0.047 | 0.048 | 0.000 004 8 | 12.20 | <0.0005 |
| Ir | 0.025 | 0.031 | 0.033 | 0.036 | 0.031 | 0.039 | 0.024 | 0.031 | 0.000 003 1 | 16.09 | <0.0005 |
| Au | 0.036 | 0.029 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.041 | 0.034 | 0.000 003 4 | 13.80 | <0.0005 |
| Pb | 0.029 | 0.033 | 0.042 | 0.035 | 0.041 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.000 003 4 | 16.29 | <0.0005 |
| Bi | 0.072 | 0.053 | 0.066 | 0.071 | 0.081 | 0.089 | 0.096 | 0.075 | 0.000 007 5 | 17.80 | <0.0005 |

# 从表3、表4可以看出，辉光放电质谱法分析结果与铂基体产品参考值符合性较好，精密度RSD均在3%～25%，并且检出限低至10-10%，满足覆盖《光谱分析用铂基体》产品标准修订所规定的各杂质含量范围，可以作为该产品杂质元素测定的分析方法。

# 由于国内已有多家检测机构采用辉光放电质谱法测定海绵铂中的杂质元素含量，相关的标准化工作正在开展，依据经济合理的原则和有利于创新发展并与国际接轨的原则，因此增加附录A 光谱分析用铂基体杂质元素的测定 辉光放电质谱法，确定SM-Pt 99.995、SM-Pt 99.999化学成分仲裁分析依据为本标准附录A，同时考虑到使用公司的要求，故保留发射光谱分析方法对铂基体产品检验的相关规定，原标准引用的GB/T 1419-2004 《海绵铂》附录A修改为引用YS/T 361《纯铂中杂质元素的发射光谱分析》。

4 标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

无

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经标准查新检索到国外同类标准：美国ASTM B561:94《精制铂》(R2018)，与该标准水平相比，本标准主要有如下不同：

（1）按铂的含量分为2个牌号：SM-Pt 99.995、SM-Pt 99.999。

（2）规定的杂质元素有19个相同，本标准包含Ti、V和Co，但不包含As、Sb、Te、Mo和Ca 。

（3）包含光谱分析用铂基体杂质元素含量测定的仲裁依据。

（4）产品杂质元素测定方法为先进的辉光放电质谱法，所有杂质元素含量均比美国ASTM B561:94《精制铂》(R2018)的低，见表2和表3。

表2 美国ASTM B561:94《精制铂》（R2018）杂质元素含量

| 元素 | SM-Pt 99.95 含量(%) | SM-Pt 99.99 含量(%) |
| --- | --- | --- |
| Rh | 0.03 | 0.005 |
| Pd | 0.02 | 0.005 |
| Ru | 0.01 | 0.002 |
| Ir | 0.015 | 0.005 |
| Au | 0.01 | 0.005 |
| Ag | 0.005 | 0.003 |
| Pb | 0.005 | 0.001 |
| Sn | 0.005 | 0.002 |
| Zn | 0.005 | 0.002 |
| Fe | 0.01 | 0.005 |
| Mn | 0.005 | 0.001 |
| Cu | 0.01 | 0.004 |
| Si | 0.01 | 0.005 |
| Ca | 0.005 | 0.003 |
| Mg | 0.005 | 0.003 |
| Al | 0.005 | 0.004 |
| Ni | 0.005 | 0.001 |
| Cr | 0.005 | 0.001 |
| Sb | 0.005 | 0.002 |
| As | 0.005 | 0.002 |
| Bi | 0.005 | 0.002 |
| Te | 0.005 | 0.004 |
| Cd | 0.005 | --- |
| Mo | 0.005 | 0.004 |

表3 本标准规定的杂质元素及其含量

| 元素 | SM-Pt 99.995 杂质含量(%)≤ | SM-Pt 99.999 含量(%)≤ |
| --- | --- | --- |
| Pd | 0.000 05 | 0.000 002 |
| Rh | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Ir | 0.000 1 | 0.000 01 |
| Ru | 0.000 1 | 0.000 01 |
| Au | 0.000 01 | 0.000 01 |
| Ag | 0.000 01 | 0.000 002 |
| Cu | 0.000 01 | 0.000 002 |
| Fe | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Ni | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Al | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Pb | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Mg | 0.000 01 | 0.000 01 |
| Si | 0.000 1 | 0.000 1 |
| Mn | 0.000 01 | 0.000 01 |
| Cr | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Sn | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Bi | 0.000 05 | 0.000 01 |
| Zn | 0.000 1 | 0.000 01 |
| Ti | 0.000 1 | 0.000 01 |
| V | 0.000 1 | 0.000 01 |
| Co | 0.000 1 | 0.000 01 |
| Cd | 0.000 1 | 0.000 01 |

综上所述，本标准是根据我国实际生产、使用和分析检测情况，在国内同类产品标准基础上修订的，其整体内容达到国内先进水平。

5 与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

目前，国内外纯铂产品标准有GB/T 1419-2015《海绵铂》、 YS/T 81-2006《高纯海绵铂》、ASTM B561:94《精制铂》（R2018），但与拟修订的《光谱分析用铂基体》相比较，分别在产品牌号、杂质元素数目、杂质元素含量范围或用途方面不能完全适用于本标准，故预计在今后相当一段时间内，将没有其他标准取代本标准。

6 涉及专利的知识产权说明

无。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

9 贯彻标准的要求和措施建议

10 废止现行有关标准的建议

不可废止前版，只能代替YS/T 82-2006。

11 其他说明事项

本标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还有一些缺憾。在起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导和帮助，在此特表示真诚的感谢！

参考文献：

[1] 刘时杰.铂族金属冶金学[M].长沙:中南大学出版社,2013,497-515.

[2] 贵研铂业股份有限公司. GB/T 1419-2015《海绵铂》.[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2016.

[3] 贵研铂业股份有限公司. YS/T 361-2006《纯铂中杂质元素的发射光谱分析》[S].北京: 中华人民共和国国家发展和改革委员会,2006.

[4]  ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)[S].美国.