ICS 77.120.99

H 68

YS/T 84—20XX

代替 YS/T 84-2006

光谱分析用铱基体

Basis iridium as spectral analysis

（预审稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替YS/T 84-2006《光谱分析用铱基体》。本标准与YS/T 84-2006相比主要变化如下：

——需测定的杂质元素由原标准规定的16个增加到22个，新增加元素为钛、钒、铬、钴、镉、铋。

——删去原标准引用的GB/T 1422-2004 《铱粉》附录A  发射光谱法测定铱中的杂质元素，修改为引用YS/T 364《纯铱中杂质元素的发射光谱分析》。

——增加本标准附录A 光谱分析用铱基体中杂质元素的测定 辉光放电质谱法，为SM-Ir 99.99 5%中杂质元素测定的方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准负责起草单位：贵研资源（易门）有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：昆明冶金研究院、有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、江西汉氏贵金属有限公司。

本标准主要起草人：刘伟、杨海岸、刘文、程婧娴、吴喜龙、朱武勋、向磊、郁丰善、杨红玉、吴喜龙、金云杰、王金营、鲁俊余。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 84—1994；

——YS/T 84—2006。

光谱分析用铱基体

1 范围

本标准规定了光谱分析用铱基体的要求、实验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于光谱分析纯度为99.9%～99.99%的铱时所用铱基体。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T  364      纯铱中杂质元素的发射光谱分析

3 要求

3.1 化学成分

3.1.1 铱基体的化学成分应符合表1的规定。

| 表1 化学成分 % |
| --- |
| 牌号 | SM-Ir 99.995 |
| 化学成分（质量分数） | 铱含量 ≥ | 99.995 |
|  | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Pt Pd Rh Ru Au Ag Cu Fe Ni Al Pb Mg Si Mn Cr | 0.000 1 0.000 05 0.000 1 0.000 1 0.000 05 0.000 02 0.000 02 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 02 0.000 1 0.000 02 0.000 02 |

| 表1 续 |
| --- |
| 牌号 | SM-Ir 99.995 |
| 化学成分（质量分数） | 杂 质 元 素 含 量 ≤ | Sn Zn Bi Ti V Co Cd | 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 0.000 05 |
|  | 杂质含量的总量 ≤ | 0.005 |
| 注：本标准未规定的元素和挥发物的控制限及分析方法，由供需双方共同协商确定。 |

3.1.2 铱的含量为100%减去表1中杂质元素实测总和的余量。

3.3  外观

铱基体为灰色海绵状金属，无目视可见的夹杂物。

4 试验方法

4.1 铱基体化学成分分析方法

铱基体化学成分测定按本标准附录A的规定进行；或者将产品按YS/T  364的规定配制成标准试样后摄谱，以扣除背景后分析线对相对强度的对数lgR为纵坐标，杂质元素含量的对数lgC为横坐标制作工作曲线，杂质元素工作曲线的下部若不向上弯曲，产品中杂质元素的含量符合本标准的规定。

4.2  铱基体中夹杂物采用目视检查。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 铱基体应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2 组批

铱基体应成批提交验收，每批应由同一牌号组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4 取样

5.4.1化学成分检验的取样：从一批产品中任取3份占总量1%左右的样品，最少不低于10g，混匀后以四分法缩分至试样所需数量。

5.4.2 外观质量逐件检查。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分分析结果与本标准规定不符时，判该批不合格。

5.5.2 外观质量与本标准规定不符时，判该件不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

在检验合格的产品上注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、规格、批号；

- 产品净重、毛重；

- 生产日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

铱基体产品装入带有内、外盖的塑料瓶中，严密封口，放入箱中进行包装或外包装。包装单位（g/瓶）：5、10、25、50、100、250、500、1000。

6.2.2运输

产品可以采用铁路、公路、水运、航空等方式运输，运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。

6.2.3 贮存

产品贮存条件应符合：

a）无腐蚀性物质；

b）不污染产品。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他。

附录A

（规范性附录）

光谱分析用铱基体中杂质元素的测定 辉光放电质谱法

A.1 范围

本附录适用于光谱分析用铱基体中Pt、Pd、Rh、Ru、Au、Ag、Cu、Fe、Ni、Al、Pb、Mg、Si、Mn、Cr、Sn、Zn、Bi、Ti、V、Co、Cd杂质元素的测定，测定范围0.000 001%~0.000 5%。

A.2 方法原理

辉光放电质谱法简称GDMS（Glow Discharge Mass Spectrometry），是一种比较成熟的仪器分析方法，适用于高纯金属材料与合金的杂质元素分析。辉光放电质谱仪一般由以下几部分组成：离子源、质量分析器、检测器、真空系统与信号处理系统，如图A.1所示。

图 A.1 辉光放电质谱仪组成

样品作为辉光放电电极的阴极，其原子在氩离子的撞击下从样品上被剥离下来（阴极溅射），进入等离子体，通过电子碰撞和彭宁碰撞变成正离子。正离子通过离子源的出口被加速后进入质谱仪，质谱仪根据荷质比和离子强度进行分析。

辉光放电质谱仪的离子源采用气体辉光放电离子源（GD源），它利用惰性气体（一般是氩气，压强约10 Pa~100 Pa）在几百甚至上千伏特电压下电离产生的离子碰撞样品表面使之发生溅射，溅射产生的样品原子扩散至等离子体中进一步离子化，进而被质量分析器收集。

质量分析器一般采用高分辨的双聚焦磁质谱仪，可覆盖2 u~260 u的质量范围。基本上能分析整个周期表上的所有元素，包括碳，氮和氧。其最高分辨率达10000，可有效消除干扰峰的影响。

检测器一般由计数、模拟和法拉第杯三个模式构成，检出模式根据信号的强弱进行选择，直线响应范围达10个数量级以上。

真空系统确保待测离子有效传输而不受干扰，一般要求高于10-6 Torr（1 Torr=133.3224 Pa）。

信号处理系统进行信号的发出、收集、甄别和处理，包括控制、数据处理和报告输出。

A.3  仪器主要条件

为保证仪器的工作状态，必须满足以下条件：

──仪器分析器的高真空须小于5×10-5 Pa，前级真空须小于1×10-1 Pa；

──样品与样品支架应传热良好，冷却温度设定在15 ℃；

──仪器在测试前应处于良好的质量校正和法拉第检测器校正状态；

──通过调节放电参数、气体压力及透镜电压等，以获得良好的峰型、分辨率和技术单位不小于  5×107 cps的193Ir基体信号。

A.4  试样的要求

GDMS适用于固体样品的直接分析，铱基体金属粉末样品需要进行压片处理后检测，对待测样品的具体要求如下：

a）试样须具有导电性，铱基体金属粉末样品压制成的圆形样片，应能在真空状态下保持紧密不易碎裂，检测表面应尽量平整光滑；

b）圆形样片尺寸要求：直径22 mm～30 mm；厚度3 mm～7 mm。

A.5  测定步骤

a）样品处理；

b）装样；

c）调整参数；

d）测试。

A.6  测定结果表述

测量结果由仪器直接给出，杂质含量以质量分数表示。

A.7  质量控制措施

用标准样品或管理样品每月校正一次，若出现偏差，采取相关技术措施消除偏差。

# Text boxes

真空系统

离子源

质量分析器

检测器

信号处理系统

大气