前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 15159—2008《贵金属及其合金复合带材》。

本标准与原标准相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——完善3.1“产品分类”，复合方式增加表面凸复和贯穿复合，并修改复合示意图。

——增加IC-Ag99.99、Ag99.85Ni、Ag85Ni、Ag95.5CuNiRE、Ag92.5CuZnNiRE、Ag97Cu、Ag85Cu、Ag72Cu、Ag65Cu20Zn、AgCu30Zn25、Ag90SnO2/Ag、Ag88SnO2/Ag 、Ag85SnO2/Ag、Ag90SnO2In2O3/Ag、Ag88SnO2In2O3/Ag、Ag85SnO2In2O3/Ag、Ag35PdCu、 Ag49CuZnMnNi、Ag92.5CuNiCe、Ag92.5CuSnCe、IC-Au99.99、Au60Ag/Ag95.5CuNiRE、Au10CuPdPtAgZn、AuNi5、AuNi9、AuPd20、Au/Ag、Ag40PdCuPt共28个贵金属牌号；增加4J29、Fe两大类廉金属基体牌号。

——供货状态由三种增加为五种，增加特硬态和1/4硬态；

——调整供货状态表示方法，增加了硬度值要求；

——细化、调整产品厚度、宽度及允许偏差要求；

——对产品复层厚度及允许偏差作了调整，复层厚度范围与带材总厚度有关，复层厚度公差根据复层厚度浮动；

——贵金属中间位置不便测量，此次调整了定位测量方法,将量位置调整到贵金属边缘；

——表面粗糙度由Rz改为了Ra，最高精度表面粗糙度Ra≤0.1，并且不只限于复层；

——增加了带材侧弯度要求及检测方法；

——调整条复带材结合牢固程度试验方法及判定标准，测试位置从贵金属中部调整为贵金属与基材的结合边缘。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司、贵研中希（上海）新材料科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：郑旭阳、巫小飞、谢明、朱武勋、尹克江、陈永泰、李爱坤、陈赟、龙洪荣、谢攀、吴雁、夏晓艾。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15159—1994；

——GB/T 15159—2008。

贵金属及其合金复合带材

范围

本标准规定了贵金属及其合金复合带材的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于高低压电器、军工、航空航天、电子、通讯、家电、汽车等领域用的以贵金属及其合金为复层材料，以铜或铜合金等廉金属为基体材料的复合带材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4134  金锭

GB/T 4135  银锭

GB 5030  金属小负荷维氏硬度试验方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 15072 （所有部分）贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 26330  银、银合金/铜、铜合金复合带材

GJB 950A （所有部分）贵金属及其合金微量元素分析方法

GJB 3795  电接触银合金规范

YS/T 370  贵金属及其合金金相试样制备方法

GB/T 11066 金化学分析方法

GB/T 11067 银化学分析方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析法

GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 4340 金属维氏硬度试验

JB/T 6237 电触头用银粉化学分析方法

YB/T5231 定膨胀封接铁镍钴合金

要求

产品分类

3.1.1  复合形式

复合截面按结合形式分为面复合、嵌镶复合、表面凸复、贯穿复合，如表1所示。

表1 复合形式截面示意图

| 复合形式 | 示意图 |
| --- | --- |
| 面复合 |  |
| 嵌镶复合 |  |
| 表面凸复 |  |
| 贯穿复合 |  |
| 注1：面复合，其复层可以是单层，也可以是两层及多层。 注2：嵌镶复合，其复层可以是单层，也可以是两层及多层。 注3：贯穿复合复层条数可以是一条，也可以是多条（最多不超过6条）。 注4：若需方要求生产其他形式的复合材料，可经供需双方确认，并在合同或技术要求中注明。 |

3.1.2  产品种类

复层材料与基体材料复合的带材品种，如表2所示。

表2 复层材料与基体材料复合的带材品种

| 基层材料 复层材料 | 纯铜系 T2、TU1、TU2 | 黄铜系 H62、H65、H68、H70 | 青铜系 QSn6.5-0.1 QSn8.0-0.3 QSn6.5-0.4 | 白铜系 BZn15-20 BZn18-26 BZn18-18 | 4J29 | Fe | 其他铜合金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银及银合金 | IC-Ag99.99 | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | Ο |
|  | IC-Ag99.95 | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | Ο |
|  | Ag99.85Ni | Ο | Ο | Ο | Ο | — | Ο | Ο |
|  | Ag99.5Ce | Ο | Ο | Ο | Ο | — |  | Ο |
|  | Ag99.4Ni | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag94Ni | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag90Ni | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag85Ni | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag80Pd | Ο | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag75Pd | Ο | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag70Pd | Ο | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag50Pd | Ο | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag70CuP | Ο | Ο | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag65CuZn | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag45CuZn | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag65CuZn | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag95.5CuNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag95.5CuNiRE | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag95CuNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag93.5CuNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag93CuNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag94.5CuZnNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag92.5CuZnNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag92.5CuZnNiRE | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag90.5CuZnNi | Ο | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag91CuPdNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag90.5CuPdNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag94.5CuPdNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag98.2PdCuZnNi | — | — | — | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag98SnCeLa | Ο | Ο | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag97Cu | Ο | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag85Cu | Ο | — | Ο | Ο | Ο | — | Ο |
|  | Ag72Cu | Ο | — | Ο | Ο | Ο | — | Ο |
|  | Ag65Cu20Zn15 | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag45Cu30Zn25 | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag90SnO2/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag88SnO2/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag85SnO2/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag90SnO2In2O3/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag88SnO2In2O3/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag85SnO2In2O3/Ag | Ο | — | Ο | — | — | Ο | — |
|  | Ag35PdCu | — | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag49CuZnMnNi | — | — | Ο | — | — | — | — |
|  | Ag92.5CuNiCe | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Ag92.5CuSnCe | Ο | — | — | — | — | — | — |
| 金及金合金 | IC-Au99.99 | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | IC-Au99.95 | Ο | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Au60Ag/Ag95.5CuNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Au60Ag/Ag95.5CuNiRE | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Au60Ag/Ag93.5CuNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Au60AgCu/Ag94.5CuPdNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Au60AgCuPd/Au91CuPdNi | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Au70CuAgPtNi | — | — | — | Ο | — | — | Ο |
|  | Au10CuPdPtAgZn | — | — | — | Ο | — | — | Ο |
|  | AuNi5 | — | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | AuNi9 | — | Ο | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | AuPd20 | — | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Au/Ag | Ο | — | — | — | — | — | — |
| 钯及钯合金 | Pd2 | — | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Pd60Ag | — | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
|  | Ag40PdCuPt | Ο | — | — | — | — | — | — |
|  | Pd35AgCuAuPtZn | Ο | — | Ο | Ο | — | — | Ο |
| 注1：表中“Ο”表示可供产品，其他品种的产品供货可协商解决。 2：RE为稀土元素总称。 |

供货状态

产品状态分为特硬态（T）、硬态（Y）、半硬态（Y2）、1/4硬态（Y4）和软态（M）五种状态。一般以硬态（Y）供货，若需其他状态产品，须在订货合同或技术要求中注明。

标记示例

符合GB/T 15159的贵金属及其合金复合带材标记为（单位为mm）：

X /XX/XXX     X        TX×XX/XX×XXX/XX×XXX  高精级

精度等级（普通级可省略）

总宽度

总厚度

复合层宽度（三层复合为中间层宽度）

复合层厚度（三层复合为第一层和第二层厚度）

第一层复合层宽度（两层复合省略该项）

第一层复合层厚度（两层复合省略该项）

复合方式（T表示表面凸复，其他复合方式省略该项）

状态（硬态可省略）

基层牌号

中间复合层牌号（两层复合为复合层牌号）

第一层复合层牌号（两层复合省略该项）

示例：

Au60Ag/Ag95.5CuNiRE/TU1     0.0015×2.3/0.02×2.3/0.25×9.0

为三层复合，第一层贵金属牌号为Au60Ag，厚度为0.0015，宽度为2.3；第二层贵金属牌号为Ag95.5CuNiRE，复合厚度（包括Au60Ag层和Ag95.5CuNiRE层）为0.02，宽度为2.3；基层材料为TU1，总厚度为0.25，总宽度为9.0；供货状态为硬态（Y），精度等级为普通级。

Ag70Pd/BZn18-26  T   0.008×1.5/0.08×15.0 高精级

为两层复合，复合层贵金属牌号为Ag70Pd，厚度为0.008，宽度为1.5；基层牌号为BZn18-26，总厚度为0.08，总宽度为15.0；供货状态为特硬态（T），精度等级为高精度级。

合金牌号及化学成分

用作复层材料的贵金属及其合金的化学成分应符合表9的规定。

用作基体材料的铜及铜合金的化学成分应符合GB/T 5231的规定， 4J29成分应符合YB/T5231标准的规定、Fe的化学成分应符合GB/T20066的规定。

硬度

根据基材牌号和状态的不同，带材硬度值应按表3供货。

表3 供货状态与带材硬度

| 基材牌号 | 供货状态 | 基材硬度 HV0.2 |
| --- | --- | --- |
| TU1（TU2、T2） | Y | 95～125 |
| TU1（TU2、T2） | Y2 | 80～110 |
| QSn6.5-0.1（QSn8-0.3、QSn6.5-0.4） | Y | 180～240 |
| QSn6.5-0.1（QSn8-0.3、QSn6.5-0.4） | Y2 | 150～210 |
| BZn18-26（BZn15-20、BZn18-18） | T | 220～260 |
| BZn18-26（BZn15-20、BZn18-18） | Y | 210～230 |
| BZn18-26（BZn15-20、BZn18-18） | Y2 | 180～210 |
| H62（H65、H68、H70） | Y4 | 85～115 |
| H62（H65、H68、H70） | Y2 | 110～130 |
| H62（H65、H68、H70） | Y | 120～160 |
| 4J29 | T | ≥250 |
| 注1：如需其他硬度的产品，可经供需双方协商确认。 注2：供货状态，只规范基材硬度，如对复层硬度有特别要求，可由供需双方协商确定并在合同或技术要求中注明。 |

外形尺寸及允许偏差

3.6.1  产品的尺寸精度等级为高精级（Ⅰ）、精密级（Ⅱ）、普通级（Ⅲ）三种，一般以普级（Ⅲ）精度供货，若需其他精度等级产品，必须在订货合同或技术要求中注明。

3.6.2  产品的厚度、宽度及允许偏差见表4。

表4 厚度、宽度及允许偏差

| 总厚度（mm） | 总厚度允许偏差（mm） | 总宽度（mm） | 总宽度允许偏差（mm） | 长度不小于（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |
| 0.030～0.050 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.005 | 3～60 | ±0.05 | 50 |
| ＞0.050～0.100 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.006 |  |  |  |
| ＞0.100～0.150 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.008 |  |  |  |
| ＞0.150～0.250 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.010 |  |  |  |
| ＞0.250～0.450 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 |  | ±0.10 | 10 |
| ＞0.450～0.600 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 | 6～100 |  |  |
| ＞0.600～0.800 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |  |  |  |
| ＞0.800～1.200 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |  |  | 5 |
| ＞1.200～1.500 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 |  |  |  |
| ＞1.500～2.000 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 |  |  |  |
| 注：产品精度等级或公差要求需要在订货合同（或技术要求、图纸）中注明，否则按Ⅲ级精度供货。如需其他规格或精度要求的产品，可经供需双方协商确认。 |

3.6.3  产品的复层厚度及宽度允许偏差见表5。

表5 复层厚度及宽度允许偏差

| 带材厚度H | 复层厚度允许偏差 | 复层宽度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
|  | 复层厚度T | 复层厚度允差 | 复层宽度 | 复层宽度允差 |
| 0.03≤H＜0.25 | 0.001～0.7×H | +20%×T -10%×T | 0.9～100 | ±0.2 |
| 0.25≤H＜0.8 |  |  | 1.0～100 | ±0.2 |
| 0.8≤H＜2.0 |  |  | 1.5～100 | ±0.3 |
| 注1：需方在保证复层宽度允差公差带相同的情况下，可调整正、负公差值。 注2：若其他允差的产品，可经供需双方协商确认。 |

3.6.4  带材的复层定位尺寸，见图1、图2，复层的定位尺寸与用户协商确定并在合同或技术要求中注明。

图1 条复复层定位尺寸

H：表示复合带材的厚度

W：表示复合带材的宽度

A：表示嵌条复层材料的定位尺寸（不包括嵌条复层宽度）

B：表示嵌条复层材料的定位尺寸（包括嵌条复层宽度）

T1：表示嵌条第一层复层材料的厚度

T2：表示嵌条复层材料的厚度

图2 凸复复层定位尺寸

H：表示复合带材的厚度（总厚度）

W：表示复合带材的宽度

A：表示凸复复层材料的定位尺寸（不包括凸复复层宽度）

B：表示凸复复层材料的定位尺寸（包括凸复复层宽度）

T：表示凸复复层材料的厚度

力学性能

3.7.1  复层材料与基体材料应结合牢固。

3.7.2  需方对复合带材如有其它性能要求，由供需双方商定并在合同或技术要求中注明。

表面质量

3.8.1  表面粗糙度应符合表6的规定。

表6 表面粗糙度

| 总厚度（mm） | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面粗糙度Ra（µm） | Ra≤0.1 | 0.1＜Ra≤0.2 | 0.2＜Ra≤0.8 |
| 注：产品精度等级或公差要求需要在合同（或技术要求、图纸）中注明，否则按Ⅲ级精度供货，用户有特殊需求时，可由供需双协商确定 |

3.8.2  外观质量

3.8.2.1  复合带材表面应光洁、平整，不允许有裂纹、起皮、气泡、氧化、夹杂、划伤、擦伤、辊印、凹坑、明显的油迹或水迹等缺陷。

3.8.2.2  复合带材边缘应整齐，边缘卷边及毛刺不得超出厚度允许偏差。

侧弯度

带材侧弯度应符合表7的规定。

表7 带材侧弯度

| 带材宽度（mm） | 侧弯度（mm/m） |
| --- | --- |
| W≤6 | ≤8 |
| 6＜W≤11 | ≤4 |
| W＞11 | ≤3 |
| 注：用户有特殊需求时，可由供需双协商确定。 |

- 试验方法

4.1  化学成分

用于复层材料的银合金、金合金复合前的化学成分分析按GB/T 15072的规定进行、纯金成分分析按GB/T 11066的规定进行，纯银银锭化学成分分析按GB/T 11067的规定进行, 纯银银粉化学分析按JB/T 6237的规定进行。用于基体材料的铜及铜合金化学成分应符合GB/T 5121标准的规定， 4J29的化学成分应符合YB/T5231标准的规定，Fe的化学成分应符合GB/T20066的规定。。

4.2  外形尺寸

带材外形尺寸测量按GB/T 15077的规定进行。

4.3  复合牢固度

复合牢固度试验按附录A的规定进行。

4.4  硬度

复合带材的显微维氏硬度测定按GB/T 4340的规定进行。

4.5  表面粗糙度

表面粗糙度采用干涉显微镜或粗糙度仪测定。

4.6  复合带材的外观质量用目视检查，若有必要，则用10倍放大镜鉴别。

4.7  侧弯度

取长度大于1000mm的带材，平直摆放在检验台面上，将1000mm长度的直尺平靠在带材侧面，用游标卡尺测量带材侧面与直尺侧面的最大距离为侧弯度，测量方法如图3所示。

图3 带材侧弯度测量方法

5  检验规则

  - 检验和验收

5.1.1  每批产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方在需方收到的产品中共同取样，并在双方认可的单位进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、同一生产批次、状态和规格的产品组成。

  - 检验项目及取样

5.3.1  产品出厂检验

检验项目、取样位置及数量应符合表8的规定。

表8 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复层化学成份 | 任意部位（铸锭除冒口） | 每炉或每批次一个 | 3.4 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 任意部位 | 逐卷检查 | 3.6 | 4.2 |
| 复层厚度 | 头、尾任意部位 | 每批一个 | 3.6.3 | 4.2 |
| 复合牢固度 | 头、尾任意部位 | 每卷一个 | 3.7.1 | 4.3 |
| 硬度 | 头、尾任意部位 | 每批一个 | 3.5 | 4.4 |
| 表面粗糙度 | 头、尾任意部位 | 每批一个 | 3.8.1 | 4.5 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐卷检查 | 3.8.2 | 4.6 |
| 侧弯度 | 头、尾任意部位 | 每卷一个 | 3.9 | 4.7 |

  - 检验结果的判定

5.4.1  化学成分不合格，不进行后续复合加工。

5.4.2  外形尺寸偏差和外观质量不合格时，判该卷不合格。

5.4.3  复合牢固度、侧弯度不合格时，取双倍试样对该卷进行复验，若复验仍不合格，则判该卷产品不合格。其它各项检验结果，若有一项不合格，应从该批产品中取双倍试样对该不合格项目进行复验。若复验结果仍不合格，则判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

6.1.1  在已检验合格的每卷（包）产品上应附有如下标记：

- 产品名称；

- 助记码或客户代码；

- 产品图号；

- 生产批号；

- 规格；

- 重量；

- 检验日期。

6.1.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 合金牌号；

- 产品图号

- 批号；

- 规格；

- 净重；

- 各项检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

  - 包装

6.2.1  带材逐卷缠绕防氧化纸后PE膜抽真空包装，垫泡沫垫后用纸箱进行外包装。

6.2.2  产品采用纸箱或木箱进行外包装，装箱时采用发泡材料填充防震。需方有特殊包装要求时，由供需双方协商，并在订货合同（或技术要求、图纸）中注明。

  - 运输和贮存

6.3.1  产品运输过程中应防止碰伤、擦伤和沾污。

6.3.2  产品应贮存在干燥，无腐蚀性气氛的环境中。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 助记码或客户代码；

- 产品图号；

- 供货状态；

- 规格；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他。

表9  化学成分

单位为质量百分比

| 序号 | 合金牌号 | 合金成分 | 杂质含量（不大于） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | IC-Ag99.99 |  | ≥99.99 |  | ≤0.001 | ≤0.0025 | Se≤0.0005 | Te≤0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0008 | 0.01 |
| 2 | IC-Ag99.95 |  | ≥99.95 |  |  | ≤0.025 |  |  | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.001 | 0.05 |
| 3 | Ag99.85Ni |  | 余量 |  |  |  | 0.15±0.05 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 4 | Ag99.5Ce |  | 余量 | Ce：0.1～0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 5 | Ag99.4Ni |  | 余量 |  |  |  | 0.6±0.1 |  | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 6 | Ag94Ni |  | 余量 |  |  |  | 6.0±0.5 |  | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 7 | Ag90Ni |  | 余量 |  |  |  | 10.0±0.5 |  | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 8 | Ag85Ni |  | 余量 |  |  |  | 15.0±0.5 |  | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 9 | Ag80Pd |  | 余量 |  | 20.0±0.5 |  |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 10 | Ag75Pd |  | 余量 |  | 25.0±0.5 |  |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 11 | Ag70Pd |  | 余量 |  | 30.0±0.5 |  |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 12 | Ag50Pd |  | 余量 |  | 50.0±0.5 |  |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 13 | Ag70CuP | 余量 | 28.0±0.5 |  |  |  | 2.0±0.5 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 | Ag70CuP |
| 14 | Ag45CuZn |  |  |  |  | 30.0±0.5 |  | 25.0±0.5 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 15 | Ag65CuZn |  | 余量 |  |  | 20.0±0.5 |  | 15.0±0.5 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 16 | Ag95.5CuNi |  | 余量 |  |  | 4.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 17 | Ag95.5CuNiRE |  | 余量 |  | RE:0.05～0.5 | 4.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 18 | Ag95CuNi |  | 余量 |  |  | 4.0±0.5 | 1.0±0.2 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 19 | Ag93.5CuNi |  | 余量 |  |  | 6.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 20 | Ag93CuNi |  | 余量 |  |  | 6.0±0.5 | 1.0±0.2 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 21 | Ag94.5CuZnNi |  | 余量 |  |  | 4.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 22 | Ag92.5CuZnNi |  | 余量 |  |  | 6.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 23 | Ag92.5CuZnNiRE |  | 余量 |  | RE:0.05～0.5 | 6.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 24 | Ag90.5CuZnNi |  | 余量 |  |  | 8.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 25 | Ag91CuPdNi |  | 余量 |  | 0.5±0.2 | 8.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 26 | Ag90.5CuPdNi |  | 余量 |  | 1.0±0.2 | 8.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 27 | Ag94.5CuPdNi |  | 余量 |  | 1.0±0.2 | 4.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 28 | Ag98.2PdCuZnNi |  | 余量 |  | 0.5±0.2 | 0.5±0.2 | 0.3±0.08 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 29 | Ag98SnCeLa |  | 余量 |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 30 | AgSnCeLa |  | 余量 | Sn：1.0±0.5 | Ce和la：1.0±0.5 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 31 | Ag97Cu |  | 余量 |  |  | 3.0±0.5 |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 32 | Ag85Cu |  | 余量 |  |  | 15.0±1.0 |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 33 | Ag72Cu |  | 余量 |  |  | 28.0±1.0 |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 34 | Ag65Cu20Zn15 |  | 余量 |  |  | 20.0±0.5 |  | 15.0±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 35 | Ag45Cu30Zn25 |  | 余量 |  |  | 30.0±0.5 |  | 25.0±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 36 | Ag90SnO2 |  | 90±1 | SnO2余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 37 | Ag88SnO2 |  | 88±1 | SnO2余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 38 | Ag85SnO2 |  | 85±1 | SnO2余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 39 | Ag90SnO2In2O3 |  | 90±1 | SnO2In2O3余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 40 | Ag88SnO2In2O3 |  | 88±1 | SnO2In2O3余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 41 | Ag85SnO2In2O3 |  | 85±1 | SnO2In2O3余量 |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 42 | Ag35PdCu |  | 35±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ag49CuZnMnNi |  | 49.0±1.0 | Mn：2.5±0.5 | 余量 | 0.5±0.2 | 20.5±1.0 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |  |
| 44 | Ag99.5CuONiO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ag92.5CuNiCe |  | 余量 | Ce：0.5 | 6.0±0.5 | 1.0 |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |  |
| 46 | Ag92.5CuSnCe |  | 余量 | Ce：0.5 | 6.0±0.5 | Sn：1.0 | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |  |  |
| 47 | IC-Au99.99 | ≥99.99 | ≤0.005 | Mg：≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.002 | Ni：≤0.003 | Mn：≤0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| 48 | IC-Au99.95 | ≥99.95 | ≤0.020 |  | ≤0.02 | ≤0.015 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 49 | Au60Ag | 余量 | 40±0.5 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 50 | Au60AgCu | 余量 | 35±0.5 |  |  | 5.0±0.5 |  |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 51 | Au59AgCuPd | 余量 | 35±0.5 |  | 1.0±0.2 | 5.0±0.5 |  |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 52 | Au91CuPdNi | 余量 |  |  | 0.5±0.2 | 8.0±0.5 | 0.5±0.1 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 53 | Au70CuAgPtNi | 余量 | 10.0±0.5 | 5.0±0.5 |  | 14.0±0.5 | 1.0±0.2 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 54 | Au10CuPdPtAgZn | 余量 | 10.0±0.5 | 10.0±0.5 | 35.0±0.5 | 14±0.5 |  | 1±0.5 | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 55 | Au95Ni | 余量 |  |  |  |  | 5.0±0.5 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 56 | Au91Ni | 余量 |  |  |  |  | 9.0±0.5 |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 57 | Au60Ag | 余量 | 40±0.5 |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 58 | AuPd20 | 余量 |  |  | 20±0.5 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.300 |
| 59 | Pd2 |  |  |  | ≥99.95 |  |  |  | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| 60 | Pd60Ag |  | 40.0±0.5 |  | 余量 |  |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 61 | Ag40PdCuPt |  | 余量 | 0.5±0.2 | 43.0±1.0 | 16.5±1.0 |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 62 | Pd35AgCuAuPtZn | 10.0±0.5 | 30.0±0.5 | 10.0±0.5 | 余量 | 14.0±0.5 |  |  | 0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.30 |
| 注1：合金杂质总量不做出厂分析。 注2：合金中金、铁只做原料分析。 注3：有特殊要求的，可经双方协商确认，并在订货合同（或技术要求、图纸）中注明。 |

附 录 A

（规范性附录）

贵金属复合带材结合牢固度试验方法

本附录适用于检测面复合及嵌镶复合材料复层与基体结合牢固度。

全面复合带材复层与基体结合牢固程度试验

试样制备

按标准规定的试样个数，在成品中沿轧制方向任意截取宽度大于4mm的条状试样，制成试验样品。

试验装置

试验装置应能有效地夹紧试样一端，使用另一端可作900弯曲，弯曲半径R≥2δ（δ为试样厚度）。

试验方法

牢固度试验方法如图A1、图A2所示。

图A1                                        图A2

原理

复合材料经往返弯曲，受到方向相反的应力，促使其分层，若不分层说明足够牢固。

判定

试样经4次弯曲后，用7倍放大镜检查弯曲部位，两层结合面无开口分层为合格，否则为不合格。

条复带材复条边缘与基体结合牢固程度试验

试样制度备

按标准规定的试样个数，从成品中垂直于轧制方向任意截取宽度大于4mm的条状试样，制成试样。

试验装置

同A.2.2条。

试验方法

牢固度试验方法如图A3、图A4所示。

图A3                                 图A4

原理

复合材料经往返弯曲，受到方向相反的应力，促使其分层，若不分层说明足够牢固。

判定

试样经900弯曲，复条边缘与基层裂开宽度δ不得大于带材厚度H的1/2。

仪器与设备

试验装置可按上述图示加工制作。

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

贵金属及其合金复合带材

Composite material strips of precious metals and their alloys

(预审稿)

GB/T 15159—××××

代替GB/T 15159—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.99

H 68