ICS ××. ××. ××

H ××

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ×××—××××

平 面 显 示 用 高 纯 铜 旋 转 管 靶

High purity copper rotatable tube target used in flat panel display

（草案）

2017.08.08

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：

平面显示用高纯铜旋转管靶

  - 范围

本标准规定了平面显示用高纯铜旋转管靶（4N、4N5、5N）的产品要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于各种规格的4N、4N5、5N平面显示用高纯铜旋转管靶产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GJB 1580A 变形金属超声检验方法

YS/T 347 铜及铜合金平均晶粒度测定方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

旋转铜靶 Rotating copper target

旋转铜靶是平面显示领域使用的一种管状靶材，主要用于电子薄膜沉积。

  - 要求

    - 牌号表示方法

产品纯度

产品名称

示例：纯度为99.995%的高纯铜旋转管靶，表示为RCu-99.995。

    - 化学成分

平面显示用高纯铜旋转管靶的成分及杂质元素要求应符合表1规定。

表1

| Cu含量不小于(%) |  | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质含量不大于 10-6 | Ag | — | 25 | 5 |
|  | Al | — | — | 0.5 |
|  | As | 20 | 5 | 0.5 |
|  | Bi | 20 | 1 | 0.1 |
|  | Ca | — | — | 0.5 |
|  | Cd | — | 1 | 0.1 |
|  | Cr | — | — | — |
|  | F | 1 | 1 | — |
|  | Fe | 30 | 10 | 1 |
|  | K | — | — |  |
|  | Mn | 10 | 0.5 | 0.1 |
|  | Mo | — | — | 1 |
|  | Na | — |  |  |
|  | Ni | 10 | 10 | 0.1 |
|  | P | 3 | 3 | 0.1 |
|  | Pb | 10 | 5 | 0.1 |
|  | Sb | 10 | 4 | 0.1 |
|  | Se | — | 3 | 0.1 |
|  | Sn | 10 | 2 | 0.1 |
|  | Te | — | 2 | 0.5 |
|  | Th | — | — |  |
|  | U | — | — |  |
|  | U+Th | — |  | — |
|  | Zn | 10 | 1 | 0.1 |
|  | C | — | 20 | 10 |
|  | N | — | 10 | 5 |
|  | O | — | 5 | 5 |
|  | S | — | 15 | 1 |
| 杂质总含量（不包含C、N、O、S元素）%不大于 |  | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
| 注1：客户对杂质元素有要求的，由供需双方协商。 注2：高纯铜靶的含量为100%减去表中杂质实测总和的余量（不含C、O、N、H）。 |  |  |  |  |

    - 晶粒度

平面显示用高纯铜旋转管靶的晶粒度应符合表2的规定，并且晶粒分布均匀。

表2  平面显示用高纯铜旋转管靶晶粒度要求

| 牌号 | 晶粒度要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值/μm | 最大值/μm |
| 4N | ≤100 | ≤150 |
| 4N5 | ≤100 | ≤150 |
| 5N | ≤100 | ≤150 |

    - 内部质量

平面显示用高纯铜旋转管靶坯料内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷，由供方生产工艺保证。需方由特殊要求时按GJB1580A执行。

    - 几何尺寸与允许偏差

平面显示用高纯铜旋转管靶不平度<1.5（mm/m），客户有特殊要求按客户要求。

    - 外观质量

平面显示用高纯铜旋转管靶表面应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀，应无拉伸润滑痕迹，颗粒附加物和其它沾污，应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

    - 内包装质量

平面显示用高纯铜旋转管靶应经过全面清洗，真空干燥后每块单独真空包装。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞，无真空泄露。

  - 试验方法

    - 化学成分的分析方法

      - 金属杂质元素、F、S、P的分析方法采用辉光放电质谱法测定，或由供需双方协商确定。

      - 气体元素C、H、N、O的分析方法按照GB/T 14265的规定执行。

    - 晶粒度检验

按照YS/T 347进行。

    - 内部质量的检验

按GJB 1580A规定进行。

    - 外形尺寸检测方法

按照图纸要求，采用卡尺、平面度仪、塞规等进行检测，用户有特殊要求时，可采用三维坐标测定仪（CMM）进行检测。

    - 外观质量及内包装质量

外观质量及内包装质量用目视检查，如发现异常现象，用放大镜或数码显微镜进行鉴别。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

    - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一规格的产品组成。

    - 检验项目及取样

      - 产品检验项目、取样位置及数量符合表3的规定。

表3 平面显示用旋转铜靶检测项目、取样及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭缩孔下 | 1个/锭 | 4.2 | 5.1 |
| 晶粒度 | 6.3.2 | 1个/批 | 4.3 | 5.2 |
| 内部质量 | 成品前 | 逐件 | 4.4 | 5.3 |
| 几何尺寸 | 成品 | 逐件 | 4.5 | 5.4 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 4.6 | 5.5 |
| 包装质量 | 成品 | 逐件 | 4.7 | 5.5 |

      - 晶粒度测定取样

在生产过程中，为了不破坏靶材的整体性，晶粒度的检测在高纯铜靶成品加工前进行。

样品1

样品2

图1 平面显示用旋转铜靶坯分析取样示意图

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判该锭不合格。

      - 晶粒度抽检合格，则同批产品全部合格；抽检不合格时，判该件不合格；再从同批产品中加倍抽样进行复检，若复检全部合格，判定该批其余产品合格；若复检仍有不合格，则对此批产品进行全检。

      - 内部质量检验不合格时，判该件产品不合格。

      - 尺寸检验不合格时，判该件产品不合格。

      - 外观质量不合格时，判该件产品不合格。

      - 包装质量不合格，判该件产品不合格，可进行再次包装。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 在检验合格的靶材上，将生产厂标志、成分及生产批号刻在产品指定位置。

      - 在每个外包装上贴纸质标贴，内容包括：

a) 制造厂名称与地址；

b) 公司标志

c）产品名称

d) 纯度

e）客户名称

f）订单编号

g）物料编号

h) 生产批号

i) 出厂日期

j) 其它要求内容

    - 包装

      - 平面显示用高纯铜旋转管靶的清洗、干燥剂内包装应在洁净间内进行。

      - 外包装采用木箱包装。包装箱内应有防碰撞措施。将质量证明书用塑封袋装好后粘贴于包装盒上。

      - 包装产品应保存于清洁的环境中。

    - 运输与贮存

运输及贮存过程中，应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c）纯度；

d) 需方名称；

e）订单编号；

f）需方编号；

g）生产批号；

h) 分析检测结果和品质部门负责人的合格判定；

i) 出厂日期；

j) 其它。

    - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

a） 产品名称；

b） 靶材纯度；

c） 化学成分、物理性能、表面质量等特殊要求；

d） 规格；

e） 数量；

f） 标准编号；

g） 其他需要协商活增加标准以外要求的内容。