铲平

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：广西壮族自治区冶金产品质量检验站。

本标准起草单位：广西晶联光电材料有限责任公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、洛阳晶联光电材料有限责任公司、广西华锡集团股份有限公司、广东清远广东先导稀材股份有限公司、广西冶金研究院有限公司。

本标准主要起草人：黄誓成、黄肇敏、陆映东、胡永玫、韦猛、郭朋、刘永松、胡明振 、覃祚明、黄一帆、朱赞芳、聂小明、林葵、兰健、杜寒春。

掺锡氧化铟粉

1  范围

本标准规定了掺锡氧化铟粉的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）。

本标准适用于以99.99%金属铟、锡盐、铟锡氧化物为原料生产的掺锡氧化铟粉，产品主要用于生产氧化铟锡靶材等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

GB/T 8170   数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077  粒度分析 激光衍射法

YS/T 903.1  铟废料化学分析方法 第1部分:铟量的测定 EDTA滴定法

YS/T 903.2  铟废料化学分析方法 第2部分:锡量的测定 碘量法

YS/T **** （所有部分）掺锡氧化铟粉化学分析方法

3  技术要求

3.1  牌号表示方法

F   In   Sn

氧化锡及其含量

氧化铟及其含量

粉末

3.2  产品分类

掺锡氧化铟粉按主成分分为四个牌号：FIn90Sn10、FIn93Sn7、FIn95Sn5、FIn97Sn3。

3.3  化学成分

3.3.1  掺锡氧化铟粉的主成分应符合表1的规定。

表1  掺锡氧化铟粉主成分

| 牌号 | 主成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | In2O3 | SnO2 | 偏差 |
| FIn90Sn10 | 90 | 10 | ±0.5 |
| FIn93Sn7 | 93 | 7 | ±0.5 |
| FIn95Sn5 | 95 | 5 | ±0.5 |
| FIn97Sn3 | 97 | 3 | ±0.5 |

3.3.2  掺锡氧化铟粉的主要杂质成分应符合表2的规定。

表2  掺锡氧化铟粉主要杂质成分

| 杂质（质量分数）/（×10-4）%，不大于 |
| --- |
| Fe | Al | Si | Ni | Cu | Cr | Pb | Cd | Tl | 总和a |
| 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| a杂质总和为包含且不限于表中所列杂质元素的实测值之和。 |

3.3.3  需方如对掺锡氧化铟粉的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

3.4  物理性能

3.4.1  掺锡氧化铟粉的物相应除氧化铟锡相、三氧化二铟相和二氧化锡相外，不允许出现其他相。

3.4.2  掺锡氧化铟粉产品以粉体供货，粒度大小由供需双方商定。

3.5  外观质量

掺锡氧化铟粉为黄色，色泽均匀，目视无可见差异，无外来夹杂物。

3.6  其他

需方如对掺锡氧化铟粉有其他特殊要求时，由供需双方协商确定。

4  试验方法

4.1  掺锡氧化铟粉主成分的分析方法按YS/T 903.1和 YS/T 903.2的规定进行。

4.2  掺锡氧化铟粉主要杂质成分的分析方法按YS/T ****.1、YS/T ****.2的规定进行。

4.3  掺锡氧化铟粉物相的检验方法按YS/T ****.3的规定进行。

4.4  掺锡氧化铟粉粒度的检验方法按GB/T 19077的规定进行。

4.5  掺锡氧化铟粉的外观质量用目视法检查。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  掺锡氧化铟粉应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

掺锡氧化铟粉应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一批次原料生产的掺锡氧化铟粉组成。每批重量不超过100 kg。

5.3  检验项目

每批掺锡氧化铟粉均应进行化学成分、物理性能、外观质量和重量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  掺锡氧化铟粉的取样和制样应符合表3的规定。

5.4.2  化学成分和物理性能的仲裁取样、制样。

5.4.2.1  仲裁取样数量：逐桶（箱）抽取样品。

5.4.2.2  仲裁取样方法：在每桶（箱）样品的表面任意选取一点，用不锈钢或PVC材质取样器插入产品至大于四分之三处采样，每桶（箱）的采样量不得少于50 g，样品取出后，立即装入干燥、洁净、气密性好的容器内。

5.4.2.3  仲裁试样的制备：将样品于洁净处充分混匀，以四分法缩分至重量不少于150 g。将样品分成三份，分别装入干净的塑料封口袋中，密封好，贴上标签，注明供方名称，产品名称、牌号、批号和采样日期，其中供需双方各存一份，另一份作仲裁用。

表3  掺锡氧化铟粉的取样和制样

| 序号 | 检验项目 | 取样和制样方法 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 5.4.2 | 3.3 | 4.1～4.2 |
| 2 | 物相 | 5.4.2 | 3.4.1 | 4.3 |
| 3 | 粒度 | 5.4.2 | 3.4.2 | 4.4 |
| 4 | 外观质量 | 逐桶（箱） | 3.5 | 4.5 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

5.5.2  化学成分检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，判该批不合格。或重定牌号，或退货。

5.5.3  物理性能检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，判该批不合格。

5.5.4  外观质量和重量与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，判该桶（箱）不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

在产品包装应注明：

a）生产厂家名称、商标；

b）产品名称和牌号；

c）产品净重；

d）批号（或生产日期）。

6.2  包装

掺锡氧化铟粉用聚乙烯复合膜袋包装,再置于塑料（箱）中。每桶（箱）净重10 Kg，只允许装同一牌号的掺锡氧化铟粉，包装净重正负误差不超过0.20%。如有其他包装要求由供需双方协商。

6.3  运输

包装桶（箱）在运输、装卸时要求轻装、轻卸，应防止碰撞。在运输过程中，防止雨淋、受潮。严禁与酸类及碱类物品混运。

6.4  贮存

掺锡氧化铟粉应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止雨淋、受潮。严禁与酸类及碱类物品混贮。

6.5  质量证明书

每批掺锡氧化铟粉应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）化学成分、物理性能、外观质量等特殊要求；

d）净重和件数；

e）包装要求；

f）本标准编号；

g）其他。

_________________________________

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部  发布

20××-××-××实施

20××-××-××发布

掺锡氧化铟粉

Tin-doped indium oxide powder

（审定稿）

YS/T ××× —20××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 13