ICS 77.120.99

H 68

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T  XXXX-201X

贵金属纪念章坯

Precious Metal Commemorative coins Billet

××××-××-××发布                              ××××-××-××实施

前言

本标准由中国有色金属标准技术委员会负责归口。

本标准负责起草单位：山东招金金银精炼有限公司。

本标准参加起草单位：XXXXXX公司，XXXXXX公司 。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

### 贵金属纪念章坯

### 1．范围

本标准规定了贵金属金坯饼、银坯饼的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于纯度不小于99.95%的压制生产的贵金属金坯饼、银坯饼制品。

### 2．规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T4134  金锭

GB/T4135  银锭

GB/T8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T11066 金化学分析方法

GB/T11067 银化学分析方法

### 3．要求

#### 3.1  分类

金坯饼按生产工艺及化学成分分为PL-Au99.95、PL-Au99.99两个牌号。银坯饼按生产工艺及化学成分分为PL-Ag99.95、PL-Ag99.99两个牌号。

#### 3.2  化学成分

3.2.1  牌号PL-Au99.95及PL-Au99.99金坯饼应符合GB/T4134中牌号IC-Au99.95和IC-Au99.99的化学成分要求。牌号PL-Ag99.95及PL-Ag99.99银坯饼应符合GB/T4135中牌号IC-Ag99.95和IC-Ag99.99的化学成分要求。

3.2.2  需方如对产品的化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定。

#### 3.3  物理规格

3.3.1　常用贵金属纪念章坯按照形状可分为圆形和条形坯饼两种，其克重范围分别为：圆形坯饼重：10 g、30g、60g、100g、200g；条形坯饼重：20g、30g、60g、100g。坯饼重无负偏差。

3.3.2　圆形坯饼表面和底面为圆形，条形坯饼底面和四个侧面为长方形。

3.3.3  坯饼表面周边与侧面应有圆滑过渡，其中金坯饼克重、尺寸应符合表1的要求，银坯饼克重、尺寸应符合表2的要求。经供需双方协商可提供其它规格产品。

表1  金坯饼克重、尺寸及允许偏差

| 坯饼形状 | 序号 | 标称重 （g） | 克重偏差（g） | 直径及偏差（mm） | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形坯饼 | 1 | 200 | 0.007-0.011 | 79.70±0.05 | 2.07 |
|  | 2 | 100 | 0.007-0.011 | 49.70±0.05 | 2.67 |
|  | 3 | 60 | 0.007-0.011 | 49.75±0.05 | 1.60 |
|  | 4 | 30 | 0.007-0.011 | 35.80±0.04 | 1.55 |
|  | 5 | 10 | 0.005-0.011 | 23.88±0.04 | 1.16 |
| 坯饼形状 | 序号 | 标称重 （g） | 克重偏差（g） | 长（mm） | 宽（mm） | 厚度（mm） |
| 条形坯饼 | 1 | 100 | 0.007-0.011 | 71.80±0.05 | 24.80±0.05 | 2.91 |
|  | 2 | 60 | 0.007-0.011 | 57.80±0.05 | 23.80±0.05 | 2.26 |
|  | 3 | 30 | 0.007-0.011 | 54.85±0.04 | 24.85±0.04 | 1.15 |
|  | 4 | 20 | 0.005-0.011 | 39.85±0.04 | 14.85±0.04 | 1.75 |

表2  银坯饼克重、尺寸及允许偏差

| 坯饼形状 | 序号 | 标称重 （g） | 克重偏差（g） | 直径及偏差（mm） | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆 形 饼 坯 | 1 | 200 | 0.010-0.200 | 79.80±0.05 | 3.82 |
|  | 2 | 100 | 0.010-0.200 | 69.80±0.05 | 2.50 |
|  | 3 | 60 | 0.010-0.100 | 49.85±0.04 | 2.93 |
|  | 4 | 30 | 0.007-0.100 | 44.85±0.04 | 1.82 |
|  | 5 | 10 | 0.005-0.100 | 24.85±0.04 | 1.98 |
| 坯饼形状 | 序号 | 标称重 （g） | 克重偏差（g） | 长（mm） | 宽（mm） | 厚度（mm） |
| 条形坯饼 | 1 | 200 | 0.010-0.200 | 117.80±0.05 | 44.80±0.05 | 3.61 |
|  | 2 | 100 | 0.010-0.200 | 87.80±0.05 | 32.80±0.05 | 3.31 |
|  | 3 | 50 | 0.007-0.100 | 71.85±0.04 | 24.85±0.04 | 2.67 |
|  | 4 | 20 | 0.007-0.100 | 54.85±0.04 | 18.85±0.04 | 1.85 |

3.3.4  坯饼克重以枚为单位按GB/T 8170规定修约到0.001g，尺寸以枚为单位按GB/T 8170规定修约到0.01mm。坯饼经供需双方协商可提供其它规格克重或尺寸的产品。

#### 3.4  外观

3.4.1  坯饼应表面完整，无飞边、毛刺，表面光亮，表面过渡圆滑。

3.4.2  坯饼不允许有空洞、过度收缩、夹杂物、气孔、麻面、冷隔、表面凹坑、冰凌状等缺陷。

### 4  检验方法

4.1　金坯饼的化学成分仲裁检验方法执行GB/T 11066，银坯饼的化学成分仲裁检验方法执行GB/T 11067。

4.2　坯饼的物理规格用相应精度的卡尺和天平进行检查。

4.3　坯饼的外观质量用目视检查。

### 5  检验规则

#### 5.1  检验和验收

5.1.1  坯饼由供方检验部门进行检验，保证坯饼产品的质量符合本标准（或合同约定）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品应按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或合同约定）的规定不符时，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，取样由供需双方共同进行。结果的最终判定以仲裁结果为准。

#### 5.2  检验项目

5.2.1 化学成分按批检验。

5.2.2 物理规格和外观质量逐批检验。

#### 5.3  组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、同一炉次的产品组成。

#### 5.4  取样规定

坯饼仲裁取样每批按坯饼数的2%随机抽样，但不得少于一个。取样位置随机。

检验项目、取样位置及数量应符合表3的规定。

表3检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理规格 | 任意部位 | 每批2%，不得少于一个 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 任意部位 | 每批2%，不得少于一个 | 3.4 | 4.3 |
| 化学成分 | 任意部位 | 每批2%，不得少于一个 | 3.2 | 4.1 |

#### 5.5  检验结果的判定

5.5.1　化学成分检验结果不符合本标准3.2.1时，判该批坯饼不合格。

5.5.2　物理规格和外观质量不符合本标准规定时，判该批不合格。

### 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

#### 6.1　标志

每批产品应有牌号、克重、批号等标识。标识应清晰。

#### 6.2  包装

产品采用密封透明塑料制品包装。成批坯饼可采用木箱或塑料箱等进行包装。经供需双方协商可采用其它方式包装。

#### 6.3  运输和贮存

运输和贮存时，不得损坏、污染产品。

#### 6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，应包括：

- 产品名称；

- 牌号、规格；

- 克重；

- 批号；

- 制造厂名；

- 厂址；

- 出厂日期；

- 本标准编号。

### 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容:

- 产品名称；

- 坯饼牌号；

- 物理规格；

- 数量；

- 包装要求；

- 本标准编号；

- 其他本标准之外供需方约定的内容。