冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：重量法测定湿存水含量

编制说明

(预审稿)

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2019年5月

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：重量法测定湿存水含量

预审稿编制说明

1  工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2018年标准制（修）定计划，YST 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责修订，2018年8月21日-23日，全国有色金属标准化技术委员会召开了YST 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》企业标准任务落实会，会上确定了《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》的修订思路。根据会议讨论决定，由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责YST 273.1-XXXX《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量》修订工作，贵州省分析测试研究院，山东南山铝业股份有限公司等公司参与修订工作。

1.2 起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项，建立了一套完整的符合国际和国家标准的ISO/IEC17025.2005的质量管理体系，成为贵州省乃至西南地区最具综合分析研究优势的检测科学研究与服务机构之一。现有专业技术人员200多人，具有高级职称20余人、中级职称80余人和一批具有博士、硕士组成的年轻研究团体。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司曾起草过YS/T 273.10-2006、YS/T 273.11-2006和YS/T 273.14-2006冰晶石的相关标准，实验室从事冰晶石中湿存水含量测定已经持续多年，积累了大量的数据和分析检测技术经验。

山东南山铝业股份有限公司是南山集团重点骨干企业之一， 1999年成功在上海证券交易所上市。山东南山铝业股份有限公司目前旗下拥有电力、氧化铝、电解铝、铝型材、轻合金等多家大型子公司和分公司，形成一条从能源、电力、氧化铝、电解铝，到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整加工产业链。铝业公司现拥有160KA、300KA和400KA三种电解槽型，各项生产指标均为国内先进水平。中心实验室主要检测设备有德国OBLF公司光电直读光谱仪、Thermo Electron corporation全铝分析仪，德国布鲁克X-Ray荧光分析仪、衍射分析仪、美国热电的ICP、高频红外碳硫分析仪、美国LECO碳硫分析仪等各种仪器多台（套）。实验室现有固定资产约人民币4000多万，中心实验室专用面积约9720平方米，其中有恒温恒湿面积730平方米。为保证仪器设备的精度和完好率，根据检定周期，按量值溯源系统分别送检，仪器设备完好率始终保持在100%。主要仪器设备均健全了技术安全操作指导书，各类检测工作都严格按照国家、行业标准进行。

1.3 主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议。在立项阶段，项目组就开始广泛进行调研，利用质检中心接受客户委托冰晶石、电解质样品分析业务时，积累了冰晶石、电解质产品中湿存水含量的分析数据，得到了目前我国冰晶石产品中湿存水的含量分布情况。由于现在冰晶石生产普遍采用干法，因此从生产工艺中引入水的含量较少，一般是在存放过程中从空气中吸收的水分，在0.5%以下；但也有少许企业采用湿法生产，湿存水的含量在1.0%~1.5%之间。根据统计结果，冰晶石的湿存水含量一般较低，所以需要针对0.5%的含量，提高数据的灵敏度。通过调研为标准修订过程中湿存水的含量范围确定奠定了基础。之后起草单位根据国内外查新，及对电解铝工艺的研究，制订了试验方案，形成了征求意见稿，经过广泛征求相关单位意见后，再根据各单位意见形成预审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

1.3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建标准起草项目组，确定了标准编审原则，根据标准技术方面的内容，进行了条件试验，标准的目的旨在指导实际生产问题，更好地服务于工业需要。

3）最后按照有色标准的要求进行整理，形成征求意见稿。

4）广泛进行调研，征求意见等相关工作，由征求意见稿形成了预审稿。

2  标准的主要内容

见标准文本

3  试验过程

3.1 样品的称取质量选择

由于冰晶石中的湿存水含量一般较低，大部分企业生产的湿存水含量在0.5%以下，所以主要考虑在低含量的准确性，原标准称取实验质量为2g，在样品不均匀的情况下，重现性不好，实验发现在随着称取质量的上升，重现性会有所改善，但质量太高也会导致在烘干过程中，无法完全烘干的现象产生，称样质量直接影响最终的结果。考虑现代冰晶石生产工艺，冰晶石产品的湿存水绝大部分为0.100~0.300，选取了样品1#（水分含量在0.200左右）进行试验，分别在称取2g、5g、10g样品质量时对测定11遍的结果进行对比。其湿存水结算的结果如表1所示。

表1 称取质量对湿存水计算结果的影响

| 称取质量 序号 | 2g | 5g | 10g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.239 | 0.201 | 0.208 |
| 2 | 0.255 | 0.201 | 0.215 |
| 3 | 0.227 | 0.212 | 0.218 |
| 4 | 0.264 | 0.209 | 0.212 |
| 5 | 0.260 | 0.209 | 0.211 |
| 6 | 0.243 | 0.216 | 0.216 |
| 7 | 0.257 | 0.220 | 0.213 |
| 8 | 0.233 | 0.205 | 0.212 |
| 9 | 0.250 | 0.206 | 0.209 |
| 10 | 0.242 | 0.217 | 0.211 |
| 11 | 0.233 | 0.209 | 0.210 |
| 平均值（%） | 0.246 | 0.210 | 0.212 |
| 标准偏差（%） | 0.012 | 0.0064 | 0.0031 |

从表1可以看出，称取2g样品时的标准偏差要远大于称取5g和10g，分析误差较大。由于工厂生产过程中各种因素，最终生产的产品不可能达到完全均匀，在称样量较少的情况下对样品的结果影响较大。由于5g和10g的结果相差不大，考虑到称取5g时，样品使用量相对偏小，所以选取5g为最佳称样量。

3.2 方法精密度试验

对3份含水量不同的冰晶石样品进行湿存水的测定，其11遍测定结果如下：

表2 精密度实验

| 样品编号 序号 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.091 | 0.529 | 1.251 |
| 2 | 0.106 | 0.511 | 1.249 |
| 3 | 0.090 | 0.517 | 1.280 |
| 4 | 0.090 | 0.513 | 1.265 |
| 5 | 0.099 | 0.508 | 1.287 |
| 6 | 0.090 | 0.522 | 1.264 |
| 7 | 0.104 | 0.518 | 1.291 |
| 8 | 0.091 | 0.502 | 1.306 |
| 9 | 0.096 | 0.519 | 1.310 |
| 10 | 0.101 | 0.503 | 1.273 |
| 11 | 0.104 | 0.503 | 1.348 |
| 平均值（%） | 0.097 | 0.513 | 1.284 |
| 标准偏差（%） | 0.0064 | 0.0087 | 0.029 |
| 相对标准偏差（%） | 6.60 | 1.70 | 2.25 |

从表2可以看出本方法重复性良好。

4  参与起草单位的实验数据情况

4.1贵州省分析测试研究院

4.1.1样品质量的选择

称样质量直接影响最终的结果，考虑现代冰晶石生产工艺，冰晶石产品的湿存水绝大部分为0.100%～0.300%，选取了样品1#（水分含量在0.200%左右）进行试验，分别在称取2g、5g、10g样品质量时对测定11遍的结果进行对比。其湿存水结算的结果如表3所示。

表3称取质量对湿存水计算结果的影响

| 称取质量/g 序号 | 2g | 5g | 10g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.229 | 0.201 | 0.212 |
| 2 | 0.270 | 0.203 | 0.220 |
| 3 | 0.252 | 0.198 | 0.208 |
| 4 | 0.233 | 0.206 | 0.204 |
| 5 | 0.230 | 0.209 | 0.205 |
| 6 | 0.281 | 0.205 | 0.208 |
| 7 | 0.235 | 0.204 | 0.203 |
| 8 | 0.241 | 0.203 | 0.209 |
| 9 | 0.236 | 0.206 | 0.205 |
| 10 | 0.253 | 0.209 | 0.212 |
| 11 | 0.262 | 0.200 | 0.208 |
| 平均值（%） | 0.247 | 0.204 | 0.208 |
| 标准偏差（%） | 0.018 | 0.0035 | 0.0048 |

从表3可以看出，称取2g样品时的标准偏差要远大于称取5g和10g，分析误差较大。由于工厂生产过程中各种因素，最终生产的产品不可能达到完全均匀，在称样量较少的情况下对样品的结果影响较大。由于5g和10g的结果相差不大，考虑到称取5g时，样品使用量相对偏小，所以选取5g为最佳称样量。

4.1.2 精密度试验

对3份含水量不同的冰晶石样品进行湿存水的测定，其11遍测定结果如下：

表4 精密度实验

| 样品编号 湿存水含量/% | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.106 | 0.485 | 1.206 |
| 2 | 0.106 | 0.491 | 1.278 |
| 3 | 0.105 | 0.501 | 1.208 |
| 4 | 0.108 | 0.488 | 1.221 |
| 5 | 0.099 | 0.502 | 1.225 |
| 6 | 0.111 | 0.492 | 1.235 |
| 7 | 0.105 | 0.482 | 1.240 |
| 8 | 0.102 | 0.502 | 1.249 |
| 9 | 0.096 | 0.488 | 1.293 |
| 10 | 0.110 | 0.480 | 1.296 |
| 11 | 0.103 | 0.493 | 1.242 |
| 平均值（%） | 0.105 | 0.491 | 1.245 |
| 标准偏差（%） | 0.0045 | 0.0078 | 0.032 |
| 相对标准偏差（%） | 4.28 | 1.59 | 2.57 |

从表4可以看出本方法重复性良好。

4.1.3 结论

实验通过对实际样品大量分析的基础上，确定了称样量为5g为最佳称样量的冰晶石湿存水的测定方法。实验方法相对标准偏差在1.59～4.28之间。说明实验的精密度试验比较理想。

4.2 山东南山铝业股份有限公司

4.2.1样品质量的选择

按照《实验报告》的步骤对称样质量进行验证，实验结果见表5。

表5称取质量对湿存水计算结果的影响

| 称取质量 序号 | 2g | 5g | 10g |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.241 | 0.192 | 0.193 |
| 2 | 0.205 | 0.218 | 0.202 |
| 3 | 0.260 | 0.214 | 0.230 |
| 4 | 0.185 | 0.198 | 0.198 |
| 5 | 0.200 | 0.230 | 0.213 |
| 6 | 0.200 | 0.226 | 0.209 |
| 7 | 0.239 | 0.218 | 0.221 |
| 8 | 0.225 | 0.206 | 0.206 |
| 9 | 0.237 | 0.224 | 0.221 |
| 10 | 0.242 | 0.234 | 0.214 |
| 11 | 0.258 | 0.226 | 0.217 |
| 平均值（%） | 0.249 | 0.217 | 0.211 |
| 标准偏差（%） | 0.025 | 0.013 | 0.011 |

从表5中可以看出，称取2g样品时的标准偏差要远大于称取5g和10g，分析误差较大。由于5g和10g的结果相差不大，考虑到称取5g时，样品使用量相对偏小，所以选取5g为最佳称样量。同意《实验报告》中关于称样量的结论。

4.2.2精密度试验

按照《实验报告》中规定的分析方法，对不同湿存水含量的冰晶石样品进行分析，分析结果见表6：

表6精密度实验

| 样品编号 序号 | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.098 | 0.526 | 1.251 |
| 2 | 0.096 | 0.516 | 1.249 |
| 3 | 0.110 | 0.518 | 1.280 |
| 4 | 0.104 | 0.523 | 1.265 |
| 5 | 0.102 | 0.524 | 1.287 |
| 6 | 0.098 | 0.516 | 1.264 |
| 7 | 0.100 | 0.509 | 1.291 |
| 8 | 0.099 | 0.512 | 1.306 |
| 9 | 0.106 | 0.517 | 1.310 |
| 10 | 0.102 | 0.511 | 1.273 |
| 11 | 0.099 | 0.520 | 1.348 |
| 平均值（%） | 0.101 | 0.517 | 1.290 |
| 标准偏差（%） | 0.0041 | 0.0055 | 0.022 |
| 相对标准偏差（%） | 4.06 | 1.06 | 1.71 |

4.2.3 结论

该实验通过对实际样品大量分析的基础上，确定了称样量为5g为最佳称样量的冰晶石湿存水的测定方法。该实验的精密度试验比较理想。

建议推荐本方法为冰晶石中湿存水含量的行业标准分析方法。

5  修订内容

5.1  除去“表皿”的使用；

5.2  将称取试样质量2g，改为5g；

5.3  规定了使用的称量瓶恒重；

5.4  增加了分析天平感量的要求；

5.5  将称取质量精确至0.001g，改为精确至0.0001g；

5.6  将原标准试样干燥过程改为冷却至恒重；

5.7  修改了计算结果有效数字的保留要求

5.8  根据标准编写规则将文本进行了编辑性整理。

6  标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分的修订对称样质量做出了修改，和其它一些编辑上的改动。该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，已达到国际领先水平。

7 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分为冰晶石湿存水含量测定的企业标准。建议废止YS/T273.1-2006《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量》。

10  预期效果

YS/T 273.1《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第1部分：重量法测定湿存水含量》，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上铝行业通用的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，对冰晶石各种物理和化学性能的测定准确性要求越来越高，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析、检测。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国冰晶石化学检测技术水平，能够满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝行业的发展提供了基础性的技术支撑。

企业标准《冰晶化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2019年5月