冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

EDTA容量法测定铝含量

送审稿编制说明

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2019年5月

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：EDTA容量法测定铝含量

送审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2018年标准制（修）定计划，2018年8月于宁夏银川召开了《冰晶石化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由中国铝业股份有限公司郑州研院（国家轻金属质量监督检验中心）负责YS/T 273.3 -20XX《冰晶石化学分析方法 第4部分：《EDTA容量法测定铝含量》标准的制定工作，由南山铝业、多氟多化工股份有限公司、中天化工、云铝、贵州院进行复验和复核。

1.2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

1.3  主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议，之后起草单位制订了试验方案，形成了征求意见稿，经过广泛征求相关单位意见后，再根据各单位意见形成预审稿。

1.3.1 制定修订原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

1.3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《冰晶石化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

2  标准的主要内容

1  范围

本部分规定了冰晶石中铝含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中铝含量的测定。测定范围：9.0％～20.0％。

- 2  方法提要

试料用酸性硫酸钾或焦硫酸钾熔融除尽氟，用盐酸浸出熔融物并溶解熔块。分取部分试液在加热情况下，于pH=1~3时，使铝与EDTA形成络合物，以二甲酚橙为指示剂，用硝酸锌标准溶液滴定EDTA，加入氟化钠，加热置换出EDTA，再用硝酸锌标准溶液滴定，用滴定所消耗的硝酸锌标准溶液毫升数，计算铝的含量。

3  试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠

3.3盐酸（1＋1）。

3.4盐酸（1＋3）。

3.5 氢氧化钠溶液（100g／L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g／L）。

3.7 二甲酚橙溶液（1g／L）。

3.8  缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液（0.05 mol／L）。

3.9.1  配制

称取18.61gEDTA，溶于水中，稀释至1L，混匀。

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol／L）；（称取1.2117g锌粒（ 3.10）加入10ml HNO3（1+1）（3.11）和30 ml水，低温加热,缓慢蒸发至10 ml～20ml取下 ，冷却后用水稀释至1L。

4  设备

4.1  铂坩埚。

4.2  高温炉：能控制温度在725℃±25℃。

5  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g干燥试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  将试料（6.1）置于铂坩埚（4.1）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾（3.1），然后放高温炉（4.2）中，（温度在300℃时放入）熔融，当炉温达到725℃±25℃时开始计时（约30min），直至完全赶尽氟，取出冷却至室温。

6.3.2  将250mL烧杯中，加入100mL水， 5mL盐酸（3.3），然后将试料（6.1）连同铂坩埚（4.1）放入烧杯，加热并用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚（4.1），继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

6.3.3  移取100mL溶液（6.3.2），滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6）；用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15 mL EDTA 溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5），调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温。加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定，使溶液由黄色变成玫瑰红色。加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止。记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

4.3.3分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

…………………………（1）

式中：

V——滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

- 26.98——铝的摩尔质量,单位为（g／mol）；

M——滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol／L）；

…………………………（1）

计算结果表示至小数点后两位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铝的质量分数（％）：XXX    XXX   XXX

重复性限r（％）：   XXX    XXX    XXX

- 8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1                                           %

| 铝的质量分数／％ | 允 许 差／% |
| --- | --- |
| 9.0～13.0 | 0.3 |
| ＞13.0～16.0 | 0.35 |
| ＞16.0～20.0 | 0.40 |

9  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每6个月校核一次本测定方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

3  试验报告（附录一）

冰晶石中铝的测定

试 验 报 告

1前言

根据安排由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心对《冰晶石中铝的测定》进行修订工作。经过我们大量试验，制定出冰晶石中铝的测定标准及试验报告，请有关部门和单位进行审议。

2．仪器设备

2.1 高温炉：能控制温度在725℃±25℃

2.2铂坩埚

2.3 烘箱：110±2℃

3  试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠

3.3盐酸（1＋1）。

3.4盐酸（1＋3）。

3.5 氢氧化钠溶液（100g／L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g／L）。

3.7 二甲酚橙溶液（5g／L）。

3.8  缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（0.05 mol／L）。

3.10锌粒

3.11 HNO3（1+1）

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol／L）；（称取1.2117g锌粒（ 3.10）加入10ml HNO3（1+1）（3.11）和30 ml水，低温加热,缓慢蒸发至10 ml～20ml取下 ，冷却后用水稀释至1L。

4.1样品来源：试验室日常分析样品

4.2样品研磨至全部通过120目的试验筛后置于烘箱内于110±2℃烘干2h,从烘箱中取出，置于干燥器中冷却至室温。

4.3试验步骤：

4.3.1称样量

称取0.25g干燥试样（4.2），精确至0.0001g。

4.3.2.1

将试料（4.3.1）置于铂坩埚（2.2）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾(3.1)，然后放高温炉中（2.1），温度在300℃时放入熔融，当炉温达到725℃±25℃时开始计时，直至完全赶尽氟，（约30min）取出冷却至室温。

4.3.2.2 将熔块（4.3.2.1）放入300mL烧杯中，加入100mL水， 5mL盐酸（3.3），加热，用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚，继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

4.3.2.3移取100mL溶液于500ml三角瓶中，滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6），用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15 mLEDTA标准溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5），调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温。加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色。加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止。记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

4.3.3分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

…………………………（1）

式中：

V——滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

- 26.98——铝的摩尔质量,单位为（g／mol）；

M——滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol／L）；

计算结果表示至小数点后两位。

5试验结果及讨论

5.1温度选择试验

此试验选择2#冰晶石样品，分别在温度600℃、650℃、700℃、750℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  2#冰晶石样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 2#样品测定结果 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 650 | 13.50 | 13.52 | 13.51 |
| 700 | 13.50 | 13.52 | 13.51 |
| 750 | 13.55 | 13.50 | 13.52 |

从表1可以看出，从600～750℃温度之间测得数据平稳，波动不大，为确保样品能溶解完全，同时从时间和节能方面考虑，试验温度选择700℃为宜。

5.2试剂加入量试验

表2  2#冰晶石样品加入不同量焦硫酸钾的测定结果

| 焦硫酸钾加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 0.5 | 13.50 |
| 1.00 | 13.50 |
| 2.00 | 13.52 |
| 5.00 | 13.50 |
| 7.00 | 13.50 |

根据表2的测定结果可以看出，试剂加入量从0.5～7.00个都能使样品熔解完全，但考虑到未知样品情况复杂，为确保样品能完全熔解，氟能除尽，因此我们确定焦硫酸钾加入量为6.00g。

5.3干扰试验

在Al标准溶液中分别加入了不同量的Fe Ca Mg溶液，所测结果如下表：

表3

| 序号 | 标准样品加入量 |  |  |  | 测定结果（mg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al（mg） | Fe（mg） | Ca（mg） | Mg（mg） |  |  |
| 1 | 12.50 | / | / | / |  | 12.50 |
| 2 | 12.50 | 0.1 | / | / |  | 12.50 |
| 3 | 12.50 | 0.2 | / | / |  | 12.52 |
| 4 | 12.50 | / | 5.00 | / |  | 12.52 |
| 5 | 12.50 | / | / | 2.00 |  | 12.50 |
| 6 | 12.50 | 0.2 | 5.00 | 2.00 |  | 12.50 |

从表3所测结果可以看出，电解质中共存元素不干扰Al的测定。

增量回收试验：移取50ml试液（4.3.2.2）加入不同量的Al标准溶液测定结果如下：

表4

| 样品 | 样品中的铝量（mg） | Al标准溶液加入量（mg） | 测出铝量（mg） | 回收铝量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.70 | 5.000 | 13.66 | 4.96 | 99.2 |
|  |  | 10.00 | 18.66 | 9.96 | 99.6 |
| 2 | 6.76 | 5.00 | 11.75 | 4.99 | 99.8 |
|  |  | 10.00 | 16.73 | 9.97 | 99.7 |
| 3 | 5.83 | 5.00 | 10.85 | 5.02 | 100.4 |
|  |  | 10.00 | 15.83 | 10.00 | 100 |

从表4所得结论可以看出回收入率在99～101之间满足容量法测定铝的要求。

6.样品测定选取不同含量的样品测定结果如下：

表5

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.39 | 17.42 | 17.42 | 17.39 | 17.42 | 17.39 | 17.42 | 17.42 | 17.39 | 17.41 | 0.016 | 0.092 |
| 2 | 13.52 | 13.52 | 13.55 | 13.50 | 13.50 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.015 | 0.11 |
| 3 | 11.67 | 11.70 | 11.65 | 11.65 | 11.67 | 11.65 | 11.65 | 11.67 | 11.67 | 11.66 | 0.017 | 0.15 |

7.结论

本方法准确度高，重现性好，样品中的共存元素均不干扰Al的测定。

4  复验报告（附录二）

冰晶石中铝的测定

山东南山铝业股份有限公司中心实验室

复 验 报 告

1前言

根据安排由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心对《冰晶石中铝的测定》进行修订工作。我单位进行了复验，制定出冰晶石中铝的测定标准复验报告，请有关部门和单位进行审议。

2．仪器设备

2.1 高温炉：能控制温度在725℃±25℃

2.2铂坩埚

2.3 烘箱：110±2℃

3  试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠

3.3盐酸（1＋1）。

3.4盐酸（1＋3）。

3.5 氢氧化钠溶液（100g／L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g／L）。

3.7 二甲酚橙溶液（5g／L）。

3.8  缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（0.05 mol／L）。

3.10锌粒

3.11 HNO3（1+1）

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol／L）；（称取1.2117g锌粒（ 3.10）加入10ml HNO3（1+1）（3.11）和30 ml水，低温加热,缓慢蒸发至10 ml～20ml取下 ，冷却后用水稀释至1L。

4.1样品来源：试验室日常分析样品

4.2样品研磨至全部通过120目的试验筛后置于烘箱内于110±2℃烘干2h,从烘箱中取出，置于干燥器中冷却至室温。

4.3试验步骤：

4.3.1称样量

称取0.25g干燥试样（4.2），精确至0.0001g。

4.3.2.1

将试料（4.3.1）置于铂坩埚（2.2）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾(3.1)，然后放高温炉中（2.1），温度在300℃时放入熔融，当炉温达到725℃±25℃时开始计时，直至完全赶尽氟，（约30min）取出冷却至室温。

4.3.2.2 将熔块（4.3.2.1）放入300mL烧杯中，加入100mL水， 5mL盐酸（3.3），加热，用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚，继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

4.3.2.3移取100mL溶液于500ml三角瓶中，滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6），用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15 mLEDTA 溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5），调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温。加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色。加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止。记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

4.3.3分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

…………………………（1）

式中：

V——滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

- 26.98——铝的摩尔质量,单位为（g／mol）；

M——滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol／L）；

计算结果表示至小数点后两位。

5试验结果及讨论

5.1温度选择试验

此试验选择1#冰晶石样品，分别在温度600℃、650℃、700℃、750℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  1#冰晶石样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 2#样品测定结果 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 17.38 | 17.36 | 17.37 |
| 650 | 17.36 | 17.37 | 17.36 |
| 700 | 17.39 | 17.39 | 17.39 |
| 750 | 17.37 | 17.39 | 17.38 |

从表1可以看出，从600～750℃温度之间测得数据平稳，波动不大，为确保样品能溶解完全，同时从时间和节能方面考虑，试验温度选择700℃为宜。

5.2试剂加入量试验

表2  1#冰晶石样品加入不同量焦硫酸钾的测定结果

| 焦硫酸钾加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 0.5 | 17.36 |
| 1.00 | 17.39 |
| 2.00 | 17.36 |
| 5.00 | 17.38 |
| 7.00 | 17.37 |

根据表2的测定结果可以看出，试剂加入量从0.5～7.00个都能使样品熔解完全，但考虑到未知样品情况复杂，为确保样品能完全熔解，氟能除尽，因此我们确定焦硫酸钾加入量为6.00g。

5.3干扰试验

在Al标准溶液中分别加入了不同量的Fe Ca Mg溶液，所测结果如下表：

表3

| 序号 | 标准样品加入量 |  |  |  | 测定结果（mg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al（mg） | Fe（mg） | Ca（mg） | Mg（mg） |  |
| 1 | 12.50 | / | / | / | 12.52 |
| 2 | 12.50 | 0.1 | / | / | 12.51 |
| 3 | 12.50 | 0.2 | / | / | 12.52 |
| 4 | 12.50 | / | 5.00 | / | 12.51 |
| 5 | 12.50 | / | / | 2.00 | 12.53 |
| 6 | 12.50 | 0.2 | 5.00 | 2.00 | 12.53 |

从表3所测结果可以看出，冰晶石中共存元素不干扰Al的测定。

增量回收试验：移取50ml试液（4.3.2.2）加入不同量的Al标准溶液测定结果如下：

表4

| 样品 | 样品中的铝量（mg） | Al标准溶液加入量（mg） | 铝回收量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.70 | 5.000 | 4.97 | 99.4 |
|  |  | 10.00 | 10.03 | 100.3 |
| 2 | 6.76 | 5.00 | 4.99 | 99.8 |
|  |  | 10.00 | 10.04 | 100.4 |
| 3 | 5.83 | 5.00 | 4.98 | 99.6 |
|  |  | 10.00 | 9.98 | 99.8 |

从表4所得结论可以看出回收入率在99～101之间满足容量法测定铝的要求。

6.样品测定选取不同含量的样品测定结果如下：

表5

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.38 | 17.37 | 17.39 | 17.36 | 17.38 | 17.40 | 17.41 | 17.39 | 17.40 | 17.39 | 0.016 | 0.092 |
| 2 | 13.54 | 13.53 | 13.5 | 13.52 | 13.51 | 13.52 | 13.53 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.012 | 0.089 |
| 3 | 11.65 | 11.68 | 11.67 | 11.68 | 11.66 | 11.69 | 11.67 | 11.66 | 11.68 | 11.67 | 0.013 | 0.11 |

7.结论

本方法准确度高，重现性好，样品中的共存元素均不干扰Al的测定。

5  复核报告（附录三）

冰晶石中铝的测定

云南云铝润鑫铝业有限公司技术中心

复 验 报 告

1前言

根据安排由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心对《冰晶石中铝的测定》进行修订工作。我单位进行了复验，制定出冰晶石中铝的测定标准复验报告，请有关部门和单位进行审议。

2．仪器设备

2.1 高温炉：能控制温度在725℃±25℃

2.2铂坩埚

2.3 烘箱：110±2℃

3  试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠

3.3盐酸（1＋1）。

3.4盐酸（1＋3）。

3.5 氢氧化钠溶液（100g／L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g／L）。

3.7 二甲酚橙溶液（5g／L）。

3.8  缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（0.05 mol／L）。

3.10锌粒

3.11 HNO3（1+1）

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol／L）；（称取1.2117g锌粒（ 3.10）加入10ml HNO3（1+1）（3.11）和30 ml水，低温加热,缓慢蒸发至10 ml～20ml取下 ，冷却后用水稀释至1L。

4.1样品来源：试验室日常分析样品

4.2样品研磨至全部通过120目的试验筛后置于烘箱内于110±2℃烘干2h,从烘箱中取出，置于干燥器中冷却至室温。

4.3试验步骤：

4.3.1称样量

称取0.25g干燥试样（4.2），精确至0.0001g。

4.3.2.1

将试料（4.3.1）置于铂坩埚（2.2）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾(3.1)，然后放高温炉中（2.1），温度在300℃时放入熔融，当炉温达到725℃±25℃时开始计时，直至完全赶尽氟，（约30min）取出冷却至室温。

4.3.2.2 将熔块（4.3.2.1）放入300mL烧杯中，加入100mL水， 5mL盐酸（3.3），加热，用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚，继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

4.3.2.3移取100mL溶液于500ml三角瓶中，滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6），用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15 mLEDTA 溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5），调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温。加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色。加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止。记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

4.3.3分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

…………………………（1）

式中：

V——滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

- 26.98——铝的摩尔质量,单位为（g／mol）；

M——滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol／L）；

计算结果表示至小数点后两位。

5.样品测定选取不同含量的样品测定结果如下：

表1

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.42 | 17.44 | 17.45 | 17.40 | 17.41 | 17.45 | 17.41 | 17.42 | 17.44 | 17.45 | 17.39 | 17.43 | 0.022 | 0.126 |
| 2 | 13.51 | 13.52 | 13.54 | 13.51 | 13.55 | 13.50 | 13.49 | 13.55 | 13.54 | 13.53 | 13.49 | 13.52 | 0.022 | 0.163 |
| 3 | 11.72 | 11.72 | 11.69 | 11.67 | 11.70 | 11.69 | 11.67 | 11.66 | 11.70 | 11.71 | 11.73 | 11.70 | 0.022 | 0.188 |

6.结论

本方法准确度高，重现性好。建议推荐本部分为冰晶石中铝量的有色行业标准分析方法。

说明：因该方法与本单位日常所用分析方法比较接近，本次未做条件试验，仅对不同含量的样品在重复性条件下测量11次的结果进行统计分析。

6  复核报告（附录四）

冰晶石中铝的测定

贵州省分析测试研究院

复 验 报 告

1、前言

根据安排由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司质检中心对《冰晶石中铝的测定》进行修订工作。我院对该标准方法进行方法验证，通过对样品1#、2#、3#进行实验分析，相对标准偏差在0.39~1.18之间，对样品进行加标回收实验，回收率在99.6%~101.8%之间，本方法准确度高，重现性好，操作简单。

2、仪器设备

2.1高温炉：能控制温度在725℃±25℃

2.2 铂坩埚：100mL。

2.3 烘箱：110±2℃

3、试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠。

3.3盐酸（1+1）。

3.4盐酸（1+3）。

3.5氢氧化钠溶液（100g/L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g/L）。

3.7二甲酚橙溶液（5g/L）。

3.8缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（0.05mol/L）。

3.10锌粒

3.11硝酸（1+1）

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol/L）：（称取1.2117g锌粒（3.10））加入10mL硝酸（1+1）（3.11）和30mL水，低温加热，缓慢蒸发至10mL～20mL取下，冷却后用水稀释至1000mL。

4、试验部分

4.1样品来源：实验室日常分析样品。

4.2样品研磨至全部通过120目的试验筛后置于烘箱内于（110±2）℃烘干2h，从烘箱中取出，置于干燥器中冷却至室温。

4.3试验步骤

4.3.1称样量

称取0.25g干燥试样（4.2），精确至0.0001g。

4.3.2.1将试料（4.3.1）置于铂坩埚（2.2）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾（3.1），放入已升温至300℃的马弗炉中，继续加热至炉温达到725℃±25℃时开始计时，直至完全赶尽氟，（约30min）取出冷却至室温。

4.3.2.2将熔块（4.3.2.1）放入300mL烧杯中，加入100mL水，5mL盐酸（3.3），加热，用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚，继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.3.2.3移取100mL溶液于500mL三角瓶中，滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6），用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15mLEDTA 溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温，加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色，加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止，记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

4.3.3分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

W（Al）=MV×26.98/m×100……（1）

试中

V――滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m――分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

26.98――铝的摩尔质量，单位为（g/mol）；

M――滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol/L）；

计算结果表示至小数点后两位。

5、试验结果及讨论

5.1温度选择试验

选择2#冰晶石样品，分别在温度600℃、650℃、700℃、750℃时熔融30min，测得结果见表1。

表1  2#冰晶石样品不同温度下溶解时的测定结果

| 温度℃ | 2#样品测定结果（%） |  | 平均值（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 13.25 | 13.26 | 13.26 |
| 650 | 13.22 | 13.24 | 13.23 |
| 700 | 13.24 | 13.22 | 13.23 |
| 750 | 13.24 | 13.25 | 13.24 |

从表1可以看出，从600℃~700℃温度之间测得的数据平稳，波动不大，为确保样品能溶解完全，同时从时间和节能方面考虑，试验温度选择700℃为宜。

5.2试剂加入量试验

表2   2#冰晶石样品加入不同量焦硫酸钾的测定结果

| 焦硫酸钾加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 0.50 | 13.20 |
| 1.00 | 13.19 |
| 2.00 | 13.20 |
| 5.00 | 13.20 |
| 7.00 | 13.19 |

根据表2的测定结果可以看出，试剂加入量从0.50g~7.00g都能使样品熔解完全，但考虑到未知样品情况复杂，为确保样品完全熔解，氟能除尽，确定焦硫酸钾加入量为6.00g。

5.3干扰试验

在Al标准溶液中分别加入了不同量的Fe、Ca、Mg溶液，所得结果如下表：

从表3所得结果可以看出，电解质中共存元素不干扰Al的测定。

5.4增量回收试验

移取50mL试液（4.3.2.2）加入不同量的Al标准溶液测定结果如下：

表4

| 样品 | 样品中的铝量（mg） | Al标准溶液加入量（mg） | 铝测出量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.67 | 5.00 | 5.02 | 100.4 |
|  |  | 10.00 | 10.18 | 101.8 |
| 2 | 6.64 | 5.00 | 4.98 | 99.6 |
|  |  | 10.00 | 9.97 | 99.7 |
| 3 | 5.71 | 5.00 | 5.01 | 100.2 |
|  |  | 10.00 | 10.02 | 100.2 |

从表4所得结论可以看出回收率在99.6~101.8之间满足容量法测定铝的要求。

6、样品精密度试验

选取不同含量的样品测定结果如下：

表5

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值（%） | 标准偏差 | 变异系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 17.15 | 17.32 | 17.19 | 17.25 | 17.35 | 17.28 | 17.33 | 17.29 | 17.32 | 17.28 | 0.067 | 0.39 |
| 2# | 13.02 | 13.19 | 13.21 | 13.31 | 13.41 | 13.21 | 13.08 | 13.1 | 13.21 | 13.19 | 0.119 | 0.90 |
| 3# | 11.44 | 11.18 | 11.54 | 11.62 | 11.44 | 11.32 | 11.34 | 11.42 | 11.55 | 11.43 | 0.135 | 1.18 |

7、结论

通过对样品1#、2#、3#进行实验分析，相对标准偏差在0.39~1.18之间，对样品进行加标回收实验，回收率在99.6~101.8之间，本方法准确度高，重现性好，操作简单。

验证人：兰万贵、胡荣华

7  标准的水平分析

达到国际先进水平。

8 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

9 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

10  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分YS/T 273.4 -20XX《冰晶石化学分析方法 第4部分：《EDTA容量法测定铝含量》为行业标准。

建议废止标准：本标准代替。YS/T 273.4 -2006

2019年5月