ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

损伤容限型钛合金板材

Damage-Tolerant grade titanium alloy plate

（送审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院

本标准主要起草人：xxx

损伤容限型钛合金板材

- 范围

本标准规定了损伤容限型钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于轧制方法生产的损伤容限型钛合金板材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验 第1部分：室温试验方法

- GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

- GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

- GB/T 4161  金属材料  平面应变断裂韧度KⅠC试验方法

- GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

- GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

- GB/T 5193  钛及钛合金加工产品超声波探伤方法

- GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

- GB/T 23603  钛及钛合金表面污染层检验方法

- GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

- 技术要求

  - 材料

    - 用于生产板材的铸锭应至少熔炼两次。第一次熔炼可采用真空自耗电弧炉或冷床炉熔炼，随后的熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不应添加任何元素。

    - 自耗电极不应使用钨极氩弧焊焊接。

  - 牌号、规格、状态

- 板材的牌号、规格、状态应符合表1的要求。

- 牌号、规格、状态

| 牌号 | 规格 mm |  |  | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| - TA15 | 12.0～70.0 | 400～3000 | 1000～6000 | 退火态 |
| - TC4 ELI | - 12.0～100.0 | - 400～3000 | - 1000～6000 | - β退火+二次退火态 |

  - 化学成分

    - 板材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

    - 需方从板材上取样进行化学成分复验时，其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

  - 热处理制度

    - TA15板材的退火制度：750℃～850℃，保温0.5h～4h，空冷或更慢速度冷却。

    - TC4ELI板材的β退火+二次退火制度：加热到相转变温度以上28℃，保温不少于30min，空冷至低于540℃；再加热到730℃，保温不小于2h，空冷或更慢速度冷却。

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 板材的厚度允许偏差应符合表2的规定。

- 厚度允许偏差                           单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～2000 | ＞2000～3000 |
| 12.0～15.0 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| ＞15.0～20.0 | 0.70 | 0.90 | 1.10 |
| ＞20.0～30.0 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
| ＞30.0～40.0 | 1.10 | 1.20 | 1.50 |
| ＞40.0～50.0 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
| ＞50.0～70.0 | 1.60 | 2.00 | 2.50 |
| ＞70.0～100.0 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |

    - 板材的宽度和长度允许偏差应符合表3的规定。

- 宽度和长度允许偏差                 单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的宽度允许偏差 |  | 规定长度范围的长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400～1000 | ＞1000～3000 | 1000～4000 | ＞4000～6000 |
| 12.0～30.0 | +5，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞30.0～50.0 | +8，0 | +10，0 | +10，0 | +15，0 |
| ＞50.0～100.0 | +10，0 | +15，0 | +10，0 | +15，0 |

    - 板材的不平度应符合表4的规定。

- 不平度

| 厚度 mm | 规定宽度范围的不平度，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1000mm～2000mm | ＞2000mm～3000mm |
| 12.0～50.0 | 10 mm/m | 12 mm/m |
| ＞50.0～100.0 | 8 mm/m | 10 mm/m |

    - 板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

    - 板材边部应切成直角，不应有裂口、卷边、毛剌，切斜应不超过板材宽度和长度的允许偏差。

  - 拉伸性能

- 板材的拉伸性能应符合表5的规定。

- 拉伸性能

| 牌号 | 厚度 mm | 拉伸性能，不小于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rm MPa | Rp0.2 MPa | A50mm % |
| TA15 | 12.0～70.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 |
| TC4ELI | 12.0～25.0 | 875 | 775 | 10 |
|  | ＞25.0～50.0 | 860 | 745 | 8 |
|  | ＞50.0～100.0 | 840 | 745 | 8 |

  - 断裂韧度

- TA15板材的平面应变断裂韧度KⅠC或KQ应不小于50MPa•m-1，TC4ELI板材的平面应变断裂韧度KⅠC或KQ应不小于93MPa•m-1。

  - 显微组织

    - TA15板材的显微组织应是α+β两相区加工产生的组织，在原始β晶界上不应有连续的网状α组织。

    - TC4ELI板材的显微组织应为均匀的网篮组织（魏氏组织）或束状组织，不应存在初生相或等轴相，宽度大于1.27mm或长度大于2.54mm的原始晶粒所占的比例不应超过10%。

  - 低倍组织

板材的低倍组织上不应有分层、裂纹、气孔、偏析、金属和非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

  - 表面污染

板材应无任何富氧层，如α层或其他表面污染。

  - β转变温度

板材应按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

  - 超声检测

板材应进行超声检测，检验结果应符合GB/T 5193中A1级的规定。

  - 表面质量

    - 板材应以水磨、喷砂或机加工表面供货。

    - 板材表面应光洁，允许通过修磨的方法清除表面的局部缺陷，但清除后应保证板材的最小允许厚度。

    - 清除表面局部缺陷时，应沿轧制方向修磨，修磨后板材应经水磨、喷砂或机加工的方式使板材表面光泽和粗糙度趋于一致。

- 试验方法

  - 化学成分按GB/T 4698进行检验。

  - 外形尺寸及其允许偏差用相应精度的量具进行检验，厚度测量应在距板材边部10mm～100mm范围内进行。

  - 拉伸性能按GB/T 228.1-2010进行检验，选取GB/T 228.1-2010中R4试样。

  - 断裂韧度按GB/T 4161进行检验，选取紧凑拉伸试样。

  - 显微组织按GB/T 5168进行检验，放大倍数为500X。

  - 低倍组织按GB/T 5168进行检验。

  - 表面污染按GB/T 23603进行检验，放大倍数为400X。

  - β转变温度按GB/T 23605进行检验。

  - 超声检测按GB/T 5193进行检验。

  - 表面质量用目视进行检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表6的规定。

- 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批产品任取1份试样进行氢含量分析，其他成分供方以原铸锭分析结果报出，需方复验时均在产品上进行。 | 3.3 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐张 | 3.5 | 4.2 |
| 拉伸性能 | 每批任取2张，每张各取1个纵向试样和1个横向试样。 | 3.6 | 4.3 |
| 断裂韧度 | 每批任取2张，每张各取1个（Y-X）向试样。 | 3.7 | 4.4 |
| 显微组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样。 | 3.8 | 4.5 |
| 低倍组织 | 每批任取2张，每张各取1个横向试样。 | 3.9 | 4.6 |
| 表面污染 | 每批任取2张，每张各取1个试样。 | 3.10 | 4.7 |
| β转变温度 | 每批任取1份试样 | 3.11 | 4.8 |
| 超声波检验 | 逐张 | 3.12 | 4.9 |
| 表面质量 | 逐张 | 3.13 | 4.10 |

  - 检验结果的判定

    - 化学成分检验结果不合格时，允许对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验仍不合格，则判该批产品不合格。

    - 拉伸性能、断裂韧度、显微组织、低倍组织和表面污染检验结果不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的产品）中另取双倍数量的试样进行该不合格项目的重复检验。重复检验结果全部合格，则该批产品合格。若重复检验结果中仍有试样不合格，则判该批产品不合格。但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

    - 外形尺寸及其允许偏差、超声检测和表面质量检验结果不合格时，判该张产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 批号；

- 本标准编号。

  - 包装、标志、运输和贮存

产品的包装、标志、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品牌号、规格和状态；

- 熔炼炉号、批号、批重和张数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 重量或张数；

- 本标准编号；

- 其他。