ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

钛及钛合金铸造母合金电极

Titanium and titanium alloy cast parent alloy electrode

（征求意见稿Ⅰ）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX。

# 钛及钛合金铸造母合金电极

## 范围

本标准规定了钛及钛合金铸造母合金电极的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于采用真空自耗、感应电渣、等离子电弧、感应凝壳、电子束熔炼等方法熔炼生产的用于钛及钛合金铸造的圆柱形母合金电极锭（以下简称母合金电极）。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2524    海绵钛

GB/T 3620.1    钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2　  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分）    海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

## 要求

## 原材料及制备方法

#### 母合金电极应采用真空自耗、感应电渣、等离子电弧、感应凝壳、电子束熔炼等方法进行熔炼，

#### 生产过程中的焊接均不应采用钨极氩弧焊。

## 当采用海绵钛作为原料进行母合金电极熔炼时，海绵钛应符合GB/T 2524的规定，同时母合金

## 电极至少应进行两次熔炼。

## 允许采用同一牌号经过处理的返回料作为原料进行母合金电极熔炼。

## 化学成分

## 牌号及化成成分

#### 母合金电极的牌号及化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

## 化学成分偏差

#### 需方从母合金电极上取样进行化学成分复验分析时，其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

## 尺寸和外形

## 母合金电极的直径允许偏差应符合表1的规定。

## 表1直径及允许偏差                           单位为毫米

| 直径 | ≤200 | ＞200～300 | ＞300～400 | ＞400～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +5 -20 | +5 -15 | +5 -10 | +5 -8 | +5 -5 |

## 母合金电极的长度及允许偏差由供需双方协商确定，并在合同中注明。

## 同一母合金电极的最大和最小直径只差应不超过最大直径的10%。

## 外观质量

## 母合金电极侧表面及两端面应机加；端面与侧面棱角应进行倒角处理。母合金电极表面应无油

## 污、无沾污、冷隔等缺陷；允许采用打磨的方式去除局部缺陷，清理深度和宽度之比应不大于1:6。

## 母合金电极两端面允许保留加工时钻制的中心孔。

## 检验方法

## 化学成分仲裁分析按GB/T 4698进行。

## 尺寸和外形检验用相应精度的量具进行。

## 外观质量用目视检验。

## 检验规则

## 检查和验收

## 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

## 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于尺寸及外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

## 组批

母合金电极应成批提交验收，每批应仅由一个母合金电极组成。

## 检验项目及取样规则

### 母合金电极应逐批进行验收，母合金电极的检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2 检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 任意部位 | 每批1份 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸和外形 | — | 逐个 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | — | 逐个 | 3.4 | 4.3 |

## 检验结果判定

## 化学成分分析结果中有试样不合格时，应从该批母合金电极中另取双倍数量的试样对该不合格

## 项目进行重复试验，试验结果全部合格，判该批母合金电极合格；若重复试验结果仍有一个不合格，判该批母合金电极不合格。

## 尺寸和外形及外观质量结果不合格时，判单个母合金电极不合格。

## 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

## 标志

母合金电极应成箱包装，每个包装箱及母合金电极端部上应注明：

- 供方质量监督部门印记；

- 牌号；

- 批号、净重；

- 本标准编号。

## 包装、运输、贮存

## 母合金电极应用木箱包装，并固定牢靠；装、卸、运都要轻拿，轻放。

## 母合金电极应贮存于室内、干燥的仓库内，不得与酸、碱性介质混放。

## 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上应注明：

- 产品名称、牌号；

- 批号、件数；

- 净重；

- 各项分析检验结果及技术监督部门印记；

- 生产（或包装）日期；

- 本标准编号。

## 订货单或（合同）内容

产品的订货单（或合同）上应注明以下要求：

- 产品名称；

- 牌号；

- 本标准编号；

- 本标准以外其他要求。

_________________________________

# Text boxes

发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会