国家标准《薄膜太阳能用碲锌镉靶材》

编制说明

国家标准《薄膜太阳能用碲锌镉靶材》起草小组

二0一九年五月

国家标准《薄膜太阳能用碲锌镉靶材》编制说明

**1、**工作情况

1.1任务来源

随着煤、石油、天然气等能源日益枯竭和环境污染日益加剧,人们迫切需要寻找清洁可再生新能源。作为地球无限可再生的无污染能源———太阳能的应用日益引起人们的关注,将太阳能转化为电能的太阳能电池的研制得到了迅速发展。目前以商品化的晶体硅太阳能电池的光电转化效率最高,但受材料纯度和制备工艺限制,成本高,很难再提高转化效率或降低成本。业内人士自热而然将目光转向了成本较低的薄膜电池。薄膜电池是将一层薄膜制备成太阳能电池，因薄膜太阳能电池具有生产制造成本低、能量回收期短、便于大面积连续生产等突出优势，且薄膜电池太阳电池除了平面之外，也因为具有可挠性可以制作成非平面构造其应用范围大，可与建筑物结合或是变成建筑体的一部份，被公认为未来太阳能电池发展的主要方向。

而目前碲锌镉材料，作为直接带隙化合物半导体，带隙根据组成而变化，范围为约 1.4 至 2.2eV。在理想的光吸收材料范围内，非常适合做太阳能电池的窗口层。薄膜太阳能电池碲锌镉(CTZ)靶材是由碲、锌、镉合成的非金属无机材料，经过热压烧结等工艺成型，常见的有平面靶材和旋转靶材，主要用于薄膜太阳电池， CTZ薄膜电池具有敏感的元素配比和复杂的多层结构，性能稳定、抗辐射能力强，光电转换效率高，接近于目前市场主流产品晶体硅太阳电池转换效率，相对成本却低近30%，正是因为其性能优异被国际上称为下一代高性价比太阳能电池；现在碲锌镉太能薄膜电池的应用正日益广泛，无论是在地面阳光发电还是在空间卫星动力电源的应用上具有广阔的市场前景，碲锌镉靶材材料是在薄膜类太阳能电池行业应用中占比越来越高的高新材料。

碲锌镉太阳能光伏材料已广泛生产和应用，但作为生产碲锌镉薄膜太阳能电池的原料的碲锌镉靶材还没有制定相应的产品标准，查阅相关的国际方面的资料，也没有这类的碲锌镉靶材的产品标准，所以制定相应的碲锌镉靶材的产品标准是必要。

本标准制定任务由国标委发〔2018〕60号《国家标准化管理委员会关于下达2018年第三批国家标准制修订计划的通知》下达，项目计划序号为20182008-T-610，由清远先导材料有限公司负责起草,计划于2019年12月前完成。

**1.2申报单位简介**

清远先导材料有限公司2010年成立，注册资本2亿元。设于清远市高新技术产业开发区内，固定资产投资5.22亿元，一期规划建设面积为30万平方米，设计规划用地面积800余亩。公司主要经营范围为：工业原材料、化工材料、矿产原材料、红外材料、LED产品及元器件等的研发、生产、仓储、销售。公司的建设目标是成为全国重点硒、碲、镉、铋、镓、铟、锗等稀有金属深加工基地、出口基地，太阳能材料、LED 材料及红外材料研发、生产、销售基地及资源综合利用示范基地。

清远先导材料有限公司是国家稀散金属工程中心设在单位。

清远先导材料有限公司现有员工370人，其中研发与技术人员63人。其中，本科以上107人，大专及以下263人，科技人员占比17%，本科及以上占比29%。

公司申请专利57项，授权29项。其中，申请发明专利39项，获得授权发明专利,13项；申请实用新型专利17项，获得授权实用新型专利16项。2015年公司主导或参与了4项行业标准的起草和修订，现均已实施。

清远先导材料有限公司建有五大功能中心及八个产业区。五大功能中心：产学研中心、生产中心、能源供应中心、综合回收利用中心、物流中心；八个产业区包括：超纯材料区、太阳能材料区、ITO靶材区、红外材料区、太阳能组件及LED 元器件区、特种气体及高纯化学试剂区、特种设备及材料区、先导大学。

公司拥有辉光放电质谱仪（GD-MS）、等离子体质谱仪（ICP-MS）、等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、X荧光光谱仪（XRF）、电子扫描电镜（SEM）、激光粒度分析仪、红外光谱仪、激光干涉仪、3D 轮廓仪、三坐标测试仪等多种世界领先的大型精密检测设备。集团拥有的专业实验室已获得国际级别的CNAS实验室认证认可。

在体系建设方面，公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证，以及ISO 17025实验室认可体系认证。

1.3 碲锌镉靶材的生产技术水平和生产规模

 清远先导材料有限公司的碲锌镉靶材从2014年已具备规模每年上万片的靶材生产并投入市场使用，技术水平已和国际同行处于同一水平。完全具备负责起草国家标准《薄膜太阳能用碲锌镉靶材》的水平和能力。

2 、编制原则和依据

本标准在参照国内外生产和应用技术水平的基础上制定，体现了国内大多数用户和生产企业的技术水平，有利于规范国内市场，切实可行，具有可操作性，同时充分考虑相关企业、使用单位等各方面的意见和建议。同时，也体现了与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

3、起草本标准的调查和和调研情况

3.1清远先导材料有限公司接受到起草任务后，将公司研发、生产、销售、质检、检测等各方面的主要骨干集中在一起，形成了起草制定本标准的基本意见及方案，确定了主要人员和时间要求。

3.2 清远先导材料有限公司接受到起草任务后，对公司历年来在碲锌镉靶材方面的研发和生产情况进行了详细的调查和统计，对销售及客户的要求进行了统计和归纳，了解了在生产过程中的相关信息及综合要求、特别是对生产过程中的杂质控制情况进行了系统分析，加上客户及市场上的主流要求，得到了碲锌镉靶材在化学成分方面的普遍要求以及物理技术参数要求，并形成标准的要求。

3.3向广西柳州百韧特、汉能公司、杭州尚越光电、广西冶金质监站、比利时优美科公司、FS公司等单位寄出了本标准的讨论稿，将根据这些单位的讨论意见进一步完善标准文本，使得本标准具有更广泛的代表性。

**4、本标准的使用和适应范围**

4.1本标准规定了薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、质量证明书、订货单。

4.2 本标准适用于碲锌镉靶材，是制作薄膜太阳能电池的材料。

**5、 本标准的主要技术内容和要求及相应说明**

5.1 产品分类

薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材一个牌号：CZT-1。

5.2主要成分

Cd:Zn:Te= 26:15:59 (质量分数)，偏差为±0.5%(质量分数)。

5.3 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的杂质成分应符合表1的规定。

表1 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材杂质成分

|  |
| --- |
| 杂质含量，不大于（×10-6） |
| Ag | Al | B | Bi | Ca | Cr | Fe | Mg | Na |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ni | Pb | Se | Si | Sn | Mn | C | O | / |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 200 | 300 | / |

5.3.1碲锌镉靶材配比及杂质主要内容确定依据

碲锌镉靶材是由碲、锌、镉三种单质反应生成的物质，碲锌镉靶材中三种元素的配比是根据市场多年来的需求情况及相关研发单位的研究制定的。碲锌镉靶材标准中杂质元素的设定是依据国家相关标准，并根据国内外碲锌镉靶材产品生产的实际情况及产品质量水平，碲锌镉靶材的应用领域相关标准及相关应用领域对碲锌镉靶材所含杂质的含量要求来制定的。碲锌镉靶材所含杂质分为危害性杂质、难除杂质或易引入杂质和常见杂质。危害性杂质是指对碲锌镉靶材应用领域使用中具有危害性、对于材料性能产生较大影响的杂质，如：铅、铬、铁等。难除杂质或易引入杂质是指在生产工艺中难以除去的杂质并且在生产过程中易带入的杂质，如：铁、镍、钙、镁、钠、硒、硅、碳等。在铜碲锌镉靶材的应用领域，如制备薄膜太阳能材料，该材料对碲锌镉靶材中所含杂质如：镁、铝、铬、铁、铅、氧等的要求较为严格，这些杂质含量高将对太阳能电池的禁带宽度、易形成深能缺陷，影响载流子的运输和寿命、对电子迁移率产生不利影响，从而影响到光伏应用的效能比；有些杂质元素对薄膜太阳能电池的制作中的制膜过程产生不良影响、使薄膜的生成和保持增加难度和，由此影响到太阳能电池的使用寿命及光电转换率。因为碲锌镉靶材工艺为由5N碲、锌、镉合成的物质，锡、锰、银、硼、铋都是这些高纯度单质在生产过程中较难以控制的杂质元素，所以也要相对规定这些杂质元素的允许量。按照制表1的化学成分的要求对于碲锌镉的应用有重要作用，能决定碲锌镉是否符合要求。

5.4 物理性能

5.4.1 密度：薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材相对密度应≥5.45 g/cm3；密度均匀性偏差≤±0.2％。

5.4.2 高致密度的靶材具有导电、导热性好、强度高等优点，使用这种靶材镀膜，溅射功率小、成膜速率高、薄膜不易开裂等优点，而均匀性是镀膜质量的保障。

5.5 物理规格

薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材呈平板型和圆柱行，其规格尺寸及其偏差由供需双方商定，尺寸要求按照客户要求提供、尺寸偏差<0.2mm。

5.6 表面质量

5.6.1 表面粗糙度：Ra≤2.0(μm)。

5.6.2 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材呈黑色或灰黑色，颜色应均匀。

5.6.3 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材表面应平整，无裂纹，无明显崩边，且无任何外来夹杂物、缺陷和污染物。

5.7 试验方法

5.7.1 化学成分分析方法

薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材化学成分的仲裁分析方法由供需双方商定。

5.7.2 物理性能检验方法

5.7.2.1 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的密度测定按GB/T 5153－2005的规定进行。

5.7.2.2 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的物理规格用相应精度的量器测定。

5.7.2.3 薄膜太阳能电池用碲锌镉靶材的表面质量用目视法或相应仪器检验。

**6、产品质量稳定性试验报告**

6.1为验证本产品质量是否稳定，各项性能指标是否满足要求，标准起草小组决定，成立由质量部、生产部和实验室共6人的试验组，跟踪连续生产的3批碲锌镉靶材产品。实验时间从2018年9月15日至2019年3月15日，共6个月时间。具体性能数据如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试日期** | **靶材编号** | **Cd**  | **Zn** | **Te** | **O** | **C**  | **Ag** |
| **标准** | **26+/-0.5(wt%)** | **15+/-0.5(wt%)** | **59+/-0.5(wt%)** | **≤300ppmw** | **≤200ppmw** | **≤5ppmw** |
| **2018/9/15** | CZT-F11-51 | 25.77  | 15.21  | 59.02  | 135  | 80  | <0.2 |
| **2018/10/15** | CZT-F11-51 | 25.59  | 15.16  | 59.25  | 120  | 70  | <0.2 |
| **2018/11/15** | CZT-F11-51 | 25.82  | 15.05  | 59.13  | 147  | 80  | <0.2 |
| **2019/3/15** | CZT-F11-51 | 25.74  | 14.91  | 59.35  | 138  | 70  | <0.2 |
| **测试日期** | **靶材编号** | **Al** | **B** | **Bi** | **Ca** | **Cr** | **Fe** |
| **标准** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** |
| **2018/9/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | <1 | <0.2 | <0.2 | 0.58  |
| **2018/10/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | <1 | 0.30  | <0.2 | 0.60  |
| **2018/11/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | <1 | <0.2 | <0.2 | 0.53  |
| **2019/3/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | <1 | 0.30  | <0.2 | 0.57  |
| **测试日期** | **靶材编号** | **Mg** | **Na** | **Ni** | **Pb** | **Se** | **Si** |
| **标准** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤5ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** | **≤10ppmw** |
| **2018/9/15** | CZT-F11-51 | <0.2 | <0.5 | 0.30  | <1 | <1 | 2.60  |
| **2018/10/15** | CZT-F11-51 | <0.2 | <0.5 | <0.2 | <1 | <1 | 2.50  |
| **2018/11/15** | CZT-F11-51 | <0.2 | <0.5 | 0.30  | <1 | <1 | 2.70  |
| **2019/3/15** | CZT-F11-51 | <0.2 | <0.5 | <0.2 | <1 | <1 | 2.70  |
| **测试日期** | **靶材编号** | **Sn** | **Mn** | **密度** | **密度均匀性** | **粗糙度** |  |
| **标准** | **≤10ppmw** | **≤5ppmw** | **≥5.45g/cm3** | **≤+/-0.2%** | **Ra≤2.0(μm)** |  |
| **2018/9/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | 5.68  | 0.01% | 1.466  |  |
| **2018/10/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | 5.68  | 0.01% | 1.427  |  |
| **2018/11/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | 5.68  | 0.01% | 1.478  |  |
| **2019/3/15** | CZT-F11-51 | <0.5 | <0.2 | 5.68  | 0.01% | 1.453  |  |

**7、** 标准水平

本标准规定的牌号具有先进性和国际通用性。

本标准达到国际先进水平。

**8 、**与相关法律法规的关系

本标准不存在与相关法律法规相抵触之处，也不与其他标准相冲突。

**9 、**标准属性

本标准为国家推荐性标准

国家标准《薄膜太阳能用碲锌镉靶材》起草小组

 2019年5