标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：高温弹性元件用镍铍钛合金带材   承办人：李婷婷  共 2  页    第 1  页

标准项目负责起草单位：沈阳有色金属研究所有限公司   电  话：024-31488999

2019 年 1  月  24 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 规范性引用文件 | GB/T 8888标准名称不全，应改为“重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存和质量证明书” | 江西金品铜业科技有限公司 | 进行修改 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 4 要求 | 本章条名称应改为“技术要求” | 中铝华中铜业有限公司 | 进行修改 |  |
| 3 | 3.3外形尺寸及尺寸允许偏差 | 应注明Y态、CY态、C态、M态和CS态的汉语全称 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 进行修改 |  |
| 4 | 4.3力学性能 | 表4中，状态为软态（M）固溶态（C）的产品厚度及固溶热处理+冷加工（CY）的产品厚度应与其他状态一致，分栏标出对应性能值 | 咸阳瑞德科技有限公司 | 进行修改 |  |
| 5 | 4.3力学性能 | 表5 带材高温力学性能注释可删除 | 安徽铜冠铜箔有限公司 | 进行修改 |  |
| 6 | 4.4物理性能 | 杨氏模量删除检测依据 | 凯美龙精密铜板带（河南）有限公司 | 进行修改 |  |
| 7 | 4.5弯曲试验 | 表6 弯曲压头直径和要求调整顺序 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 进行修改 |  |
| 8 | 5.1化学成分 | 带材的化学成分仲裁分析方法加入GB/T 8647 (所有部分） | 铜陵金威铜业有限公司 | 进行修改 |  |
| 9 | 5.2外形尺寸及尺寸允许偏差 | 由原5.7条调至5.2条，与前面要求对应 | 山东天和压延铜箔有限公司 | 进行修改 |  |
| 10 | 6.5检验结果的判定 | 增加修约条款 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 进行修改 |  |
|  |  |  |  |  | 回函无意见的单位 |
|  |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10 个

④没有回函的单位数： 0 个。