标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：  锡铅钎料                 承办人：  刘平    共  3 页    第  1  页

标准项目负责起草单位：浙江亚通焊材有限公司  电  话：0571-88965301

2019  年 5  月  8  日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 前言是：小于等于3.3%的允许偏差为±0.3%，大于3.3%的允许偏差为±0.4%；表7是＜3.3，≥3.3。建议一致 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 采纳 |  |
|  | 4.1 | 各表中：建议杂质中增加Ni含量的要求 | 北京康普锡威科技有限公司 | 未采纳 | 原标准杂质中没有Ni元素，增加没有充足理由 |
|  | 4.1 | 各表中：主元素Ag含量建议改为±0.3% | 北京康普锡威科技有限公司 | 未采纳 | 银含量范围与国际标准ISO9453和IPC J-STD-006一致 |
|  | 4.1 | 锡铅钎料的化学成分表分开按表3，表4，表5表示，表编号顺延。 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | 4.1.1 | 表3中：Sn含量，建议控制在不大于0.040%；Fe含量，建议控制在不大于0.015% | 北京康普锡威科技有限公司 | 未采纳 | 经数据采集，本修订标准杂质含量各生产企业均能满足 |
|  | 4.1.1 | 未明确是否是质量分数 | 广东省焊接技术研究所 | 采纳 |  |
|  | 4.3.4 | “不应有断空现象”和“断空质量指标应小于1.5%”矛盾，建议保留其中一条。 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 采纳 |  |
|  | 5.3 | 检验项目列成表格形式 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.4 | 取样方法列成表格形式 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 增加检验项目应符合表9的规定。 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3.2 | 表9中化学成分、外…、表…、钎…、钎…型式检验去掉，检验周期每批。 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.5.2 | 修改为：化学成分和钎剂含量及特性中，当有其中一项试验结果不合格时按批判为不合格。 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 未采纳 | 6.5.3节后有补充判定 |
|  | 6.5.3 | 修改为：外形尺寸、均匀连续性或表面质量有不合格时，按件判为不合格。 | 深圳市福英达工业技术有限公司 | 部分采纳 |  |
|  | 7.3 | i：建议“出厂日期”改为“生产日期” | 北京康普锡威科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 附录 | 附录的顺序按标准正文中出现的先后顺序排列 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | B.6 | “W1——试样的质量的数值，单位为克（g）； W2——试样经试验、干燥后的质量的数值，单位为克（g）”，建议去掉“的数值”。 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 部分采纳 |  |
|  | 附录B | 公式引用有误 | 广东省焊接技术研究所 | 采纳 |  |
|  | 表6 | 表6的单位在右上角，其他表格的单位在表中，建议统一 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 采纳 |  |
|  | 表8 | 水萃取液电阻率技术要求建议更改为R≥1×105，RMA≥5×104，RA≥1×104；中国赛宝实验室测试的数据统计表明：大部分的免清洗其值为2~3×104，但可靠性不受影响。 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 未采纳 | 与GB/T9491要求一致 |
|  |  |  |  |  | 回函无意见的单位 |
|  |  |  | 广东安臣锡品制造有限公司 |  | 未回函单位 |
|  |  |  | 广州市凯特电子材料有限公司 |  |  |
|  |  |  | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  |  | 广州汉源新材股份有限公司 |  |  |
|  |  |  | 电子锡焊料材料分会 |  |  |
|  |  |  | - 深圳市汉尔信电子科技有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  11 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：  5 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5  个

④没有回函的单位数：  6  个。