ICS 77.150.30

H62

YS/T XXX-XXXX

电机整流子用银无氧铜和银铜异型线坯

Sliver oxygen-free copper and sliver copper profiles stock for engine commutator

# （送审稿）

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201x-xx-xx 发布

201x-xx-xx 实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

YS/T XXX－XXXX

# 电机整流子用银无氧铜和银铜异型线坯

# 1  范围

本标准规定了电机整流子用银无氧铜和银铜异型线坯的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于电机整流子用银无氧铜和银铜异型线坯（以下简称线坯）。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3048.2    电线电缆电性能试验方法   第2部分:金属材料电阻率试验

GB/T4340.1     金属材料  维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 4909.3    裸电线试验方法 第3部分:拉力试验

GB/T5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231     加工铜与铜合金牌号和化学成分

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T23606    铜氢脆试验方法

GB/T26303.3   铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第2部分：棒、线、型材

YS/T482       铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668      铜及铜合金理化检测取样方法

# 3 分类

3.1.1  产品分类

线坯的牌号、代号、状态、规格应符合表1规定，线坯的高度H、H1、H2和宽度A、A1、A2如图1所示：

表1   牌号、代号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规格（高度×宽度）/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TU Ag0.05 TU Ag0.10 TAg0.05 TAg0.08 | T10510 T10530 - - | 热挤压（M30） | （0.5~20）×（1~10） |

H、H1、H2 —— 高度；A、A1、A2 —— 宽度

图1 线坯截面的示意图

3.1.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

用TUAg0.05（ T10510）制造的热挤压（M30），宽度为A2为4.1mm，高度H2为6.2mm的线坯标记为：

线坯GB/T XXX- TUAg0.05 M30 -4.1×6.2

或    线坯GB/T XXX- T10510 M30 -4.1×6.2

4 技术要求

4.1化学成分

线坯的化学成分应符合表2的规定。

表2线坯的化学成分

| 牌号 | 主成分 % | 杂质成分 % 不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag | Ag | O | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn |
| TUAg0.05 | ≥99.96 | 0.027-0.040 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| TUA g0.1 | ≥99.96 | 0.075-0.120 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| TAg0.05 | ≥99.96 | 0.027-0.040 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| TAg0.08 | ≥99.96 | 0.075-0.120 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 注：当化学成分有特殊要求时，供需双方协商确定。 |

4.2  外形尺寸及其允许偏差

4.2.1  线坯的高度、宽度尺寸及其允许偏差应符合表3、表4的规定。

表3    高度尺寸及其允许偏差                       单位为毫米

| 高度 | 高度允许偏差a |
| --- | --- |
| 0.5~2.0 | ±0.03 |
| ＞2.0~1.0 | ±0.10 |
| ＞10.0~20.0 | ±0.15 |
| a当要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表4  宽度尺寸及其允许偏差                       单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差a |
| --- | --- |
| 1.0~5.0 | ±0.05 |
| ＞5.0~10.0 | ±0.10 |
| a当要求允许偏差全为“+”或“-”单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

4.4  力学性能

线坯的室温力学性能应符合表5的规定。

表5  力学性能

| 牌号 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度/MPa | 延伸率A/% | 维氏硬度HV |
| TU Ag0.05 TU Ag0.10 TAg0.05 TAg0.08 | — | ≥35% | 55~65 |

4.5  电性能

线坯的电性能应符合表6规定。

表6  电性能

| 牌号 | 状态 | 电阻系数/[Ω·（mm2/m）] | 导电率/ %IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| TU Ag0.05 TU Ag0.10 TAg0.05 TAg0.08 | 热挤压（M30） | ≤0.017593 | ≥98 |

4.6 氢脆试验

TUAg0.05和TUA g0.1牌号的线坯应进行氢脆试验，试验后，不应出现氢脆现象”。

4.7  表面质量

线坯表面应光滑、清洁，不允许有影响使用的缺陷。

# 5  试验方法

5.1  化学成分

线坯化学成分的检测按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁分析方法按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

线坯的外形尺寸及其允许偏差检测按GB/T 26303.3的规定进行。

5.3  力学性能

5.3.1  线坯的拉伸试验方法按GB/T 4909.3的规定进行。

5.3.2  线坯的维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

5.4  电性能

线坯的电性能试验按GB/T 3048.2的规定进行。

5.5  氢脆试验方法

线坯的氢脆试验方法按GB/T 23606中的反复弯曲试验进行。

5.6  表面质量

线坯的表面质量应用目视进行检验。

# 6   检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  线坯应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复检，复检结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他质量异议，应在收到产品之日三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方由供需双方共同进行。

6.2组批

线坯应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

6.3检验项目

每批线坯出厂前应进行化学成分、外形尺寸其允许偏差、维氏硬度、电性能和表面质量的检验，有要求时进行拉伸试验，TUAg0.05和TUA g0.1牌号的线坯氢脆试验。

6.4取样

线坯取样应符合表7规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表7 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批取样1个 | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐批检查 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批取1个样 | 4.4 | 5.3 |
| 电性能 | 每批取1个样 | 4.5 | 5.4 |
| 氢脆试验 | 每批任取取一个样 | 4.6 | 5.5 |
| 表面质量 | 逐批检查 | 4.7 | 5.6 |

6.5检验结果的判定

6.5.1 检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.5.2  线坯的化学成分不合格时，判该批线坯不合格。

6.5.3 线坯的外形尺寸偏差和表面质量不合格时，判该批线坯不合格。

6.5.4 当力学性能、电性能、氢脆试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批次线坯（包括原检验不合格的那批产品）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批线坯不合格。

# 7  标志、包装、运输、贮存、质量证明书

线坯的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 8   订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分；

- 供应状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 力学性能（有要求时）；

- 氢脆试验（有要求时）；

- 本标准编号；

- 其它。