YS

DAITI

前      言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江旭德新材料有限公司

本标准主要起草人：

雾化铅青铜粉

1  范围

本标准规定了雾化铅青铜粉的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于雾化法生产的用于汽车、重型机械、各类工程机械、重负荷发动机、泵、压缩机、重负荷曲轮轴等的轴套、衬套、轴瓦制造所用的铅青铜粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定  第1部分 ：漏斗法

GB/T 1480 金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 1482 金属粉末流动性的测定  标准漏斗法（霍尔流速计）

GB/T 5121.1 铜和铜合金化学分析方法  第1部分：铜含量的测定

GB/T 5121.2 铜和铜合金化学分析方法  第2部分：磷含量的测定

GB/T 5121.3 铜和铜合金化学分析方法 第3部分：铅含量的测定

GB/T 5121.10 铜和铜合金化学分析方法  第10部分：锡含量的测定

GB/T5158.3 金属粉末  还原法测定氧含量  第3部分：可被氢还原的氧

GB/T 5314 粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 8888重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

3  要求

3.1  牌号表示方法

F    W    Cu   Pb   Sn

合金元素锡及其含量；

合金元素铅及其含量；

基本元素铜；

雾化；

粉末。

3.2  产品分类

铅青铜粉按化学成分分为FWCuPb24Sn1、FWCuPb24Sn4、FWCuPb10Sn10三个牌号。

3.3  化学成分

铅青铜粉的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）% |
| --- | --- |
|  | Cu | Pb | Sn | P | O | 其他 |
| FWCuPb24Sn1 | 71.10~77.00 | 22.00~26.00 | 0.80~1.80 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | ≤ 0.80 |
| FWCuPb24Sn4 | 67.90~74.80 | 22.00~26.00 | 3.00~5.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | ≤ 0.80 |
| FWCuPb10Sn10 | 76.90~81.80 | 9.00~11.00 | 9.00~11.00 | ≤ 0.03 | ≤ 0.30 | ≤ 0.80 |

3.4 物理性能

铅青铜粉的物理性能应符合表2的规定。

表2 物理性能

| 产品牌号 | 规格 | 粒度组成 % | 流动性 s/50g | 松装密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >150μm | <150~106μm | <106~75μm | <75~45μm | <45μm |  |  |
| FWCuPb24Sn1 | ＜120μm | ≤0.2 | 1.5~12.0 | 10.0~30.0 | 10.0~30.0 | 35.0~55.0 | <18 | 5.00~5.50 |
| FWCuPb24Sn4 | ＜120μm | ≤0.2 | 1.5~12.0 | 10.0~30.0 | 10.0~30.0 | 35.0~55.0 | <18 | 5.00~5.50 |
| FWCuPb10Sn10 | ＜120μm | ≤0.2 | 1.5~12.0 | 10.0~30.0 | 10.0~30.0 | 35.0~55.0 | <20 | 4.90~5.50 |
|  | ＜106μm | － | ≤0.5 | 5.0~15.0 | 20.0~30.0 | 55.0~75.0 | <20 | 4.90~5.50 |

3.5  颗粒形状

产品形状为球形/类球形粉末。

3.6  外观质量

FWCuPb24Sn1和FWCuPb24Sn4呈赤褐色，FWCuPb10Sn10呈灰褐色，产品色泽都应均匀不得有受潮、结块、锈蚀、夹杂等现象。

3.7  其他

需方如对产品有其他特殊要求，由供需双方协商并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  铅青铜粉化学成分中铜、磷、铅、锡含量的分析分别按GB/T 5121.1、GB/T 5121.2、GB/T 5121.3、GB/T 5121.10的规定进行。

4.2  铅青铜粉氧含量的分析按GB/T 5158.3的规定进行。

4.3  铅青铜粉粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.4  铅青铜粉流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

4.5  铅青铜粉松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

4.6  铅青铜粉的外观质量用目视检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复检，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的要求不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品由同一牌号的粉末组成。每批重量不超过5t，也可按需方要求组批。

5.3  检验项目

产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3 产品的检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.3 | 4.1、4.2 |
| 物理性能 |  | 3.4 | 4.3、4.4、4.5 |
| 颗粒形状 |  | 3.5 | 4.6 |
| 外观质量 | 逐件检查 | 3.5 | 4.7 |

5.4  检验结果判定

5.4.1  化学成分检验不合格，允许在该批产品中另取试样进行重复检验，若仍不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2  物理性能检验不合格，允许在该批产品中另取试样进行重复检验，若仍不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.3  外观质量检验不合格，判该件产品为不合格。

6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

6.1  产品的包装、标志、运输和贮存按照GB/T 8888的规定进行。

6.2  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 产品规格、批号；

- 净重和数量；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 供方名称；

- 其他。

# Text boxes

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

201×-××-××实施

201×-××-××发布

雾化铅青铜粉

Atomized lead bronze powder

（送审稿）

YS/T XXX－XXXX

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.30

H 62