铲平

ICS 77.150.99

H 62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××× —20××

轴承用铜钢复合双金属板

Copper–steel clad plates for bearings

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：南宁钛银科技有限公司、广西壮族自治区冶金产品质量检验站、柳州凯通新材料科技有限公司。

本标准主要起草人员：隆成柱、黄肇敏、胡永玫、隆小柱、黄卫华、杨庆永、吴坚、陈凤婕。

轴承用铜钢复合双金属板

1  范围

本标准规定了轴承用铜钢复合双金属板的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于机械行业制造重载轴承用铜钢复合双金属板（以下简称双金属板材），该双金属板材采用高温熔覆方法生产。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 3274  碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB/T 5121.1  铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定

GB/T 5121.27  铜及铜合金化学分析方法 第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 6396  复合钢板力学及工艺性能试验方法

GB/T 7734  复合钢板超声波检验方法

GB/T 8063  铸造有色金属及其合金牌号表示方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

YS/T 448  铜及铜合金铸造和加工产品宏观组织检验方法

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

SN/T 4025  稀土硅铁合金及镁硅铁合金中稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

双金属板  copper–steel clad plates for bearings

用高温熔覆的方法使铜合金（复材）与钢（基材）达到冶金结合的金属层状复合材料。

3.2

内弯曲试验  internal bend test

试样受拉面为基材的弯曲试验。

4  分类及标记

4.1  产品分类

双金属板材的牌号、状态和规格应符合表1的规定（铜层牌号按GB/T 8063表示）。

表1  牌号、状态和规格

| - 牌号 | - 状态 | - 铜层 - 牌号 | 钢层 牌号 | - 规格/mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铜层 厚度 | 钢层 厚度 | 总厚度 | 宽度 | 长度 |
| - ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235A | - 软化退火（O60） | - ZCuAl9Ni4Mn2 | - Q235A | 10～50 | 10～50 | 20～100 | 100～ 1 000 | 500～ 1 500 |
| - ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235B | - 软化退火（O60） | - ZCuAl9Ni4Mn2 | - Q235B | 10～50 | 10～50 | 20～100 | 100～ 1 000 | 500～ 1 500 |
| 注：需方需要其他牌号、状态、规格的双金属板材时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

牌号为ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235A，软化退火态（O60），铜层厚度为30 mm、钢层厚度为40 mm，宽度为500 mm，长度为1 000 mm的双金属板材标记为：

双金属板YS/T XXXX－ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235A O60－30/40×500×1 000

5技术要求

5.1  化学成分

5.1.1  双金属板材钢层的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合GB/T 700中牌号Q235A、Q235B的规定，钢层的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

5.1.2  双金属板材铜层的化学成分应符合表2的规定。

表2  铜层的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Al | Ni | Mn | RE（La+Ce） | Ti |
| ZCuAl9Ni4Mn2a | 80.00～90.00 | 5.00～12.00 | 2.00～5.00 | 1.00～2.00 | 0.01～0.50 | 0.01～0.30 |
| 注：需方需要其他铜层牌号的双金属板材时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |  |  |  |
| a 表中所列元素总和≥99.5%。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  双金属板材钢层厚度及其允许偏差应符合GB/T 3274的规定。

5.2.2  双金属板材的外形尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  外形尺寸及其允许偏差                    单位为毫米

| 总厚度 |  | 铜层厚度a |  | 长度 |  | 宽度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总公称厚度 | 允许偏差 | 公称厚度 | 允许偏差 | 长度 | 允许偏差 | 宽度 | 允许偏差 |
| 20～100 | +4 -1 | 10～50 | ±2 | 500～ 1 500 | +5 0 | 100～ 1 000 | +5 0 |
| 注：需方需要其他尺寸及其尺寸允许偏差的双金属板材时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中注明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a 铜层厚度为总厚度与钢层厚度之差值。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3  力学性能

双金属板材的室温力学性能应符合表4规定。

表4  室温力学性能

| 牌号 | 抗拉强度Rm/ MPa | 断后伸长率aA/％ |
| --- | --- | --- |
|  | 不小于 |  |
| ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235A ZCuAl9Ni4Mn2/ Q235B | 500 | 15 |
| a 拉断后，复合层不开裂。 |  |  |

5.4  弯曲性能

双金属板材应进行内弯曲试验，内弯曲试验条件及结果应符合表5的规定。

表5    内弯曲试验条件及结果

| 总公称厚度T/mm | 试样总厚度a/mm | 试样宽度B/mm | 弯曲角度 | 弯心直径d/mm | 内弯曲试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤25 | a=T | 2a | 90° | ≤2a | 复合层不开裂 |
| ＞25～100 | 加工试样总厚度为25 mm，其中铜层厚度为10 mm | 2a | 90° | ≤3a |  |

5.5  内部质量

5.5.1  双金属板材应逐张进行超声波探伤。未结合缺陷应符合GB/T 7734中I等级要求。

5.5.2  双金属板材应进行断口检验，断口应致密、无缩尾、复合层不开裂。

5.6  表面质量

5.6.1  双金属板材表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、气泡、夹杂等影响使用的缺陷。

5.6.2  双金属板材表面允许有轻微的、局部的，不影响使用的划伤、凹坑、压入物和矫直痕迹、氧化色、发暗、水迹、油迹。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  双金属板材的钢层化学成分分析方法按GB/T 700的规定进行。

6.1.2  双金属板材的铜层化学成分分析方法按GB/T 5121.1和GB/T 5121.27的规定进行, RE(La+ Ce)的分析方法按SN/T 4025的规定进行。

6.2  外形尺寸及其允许偏差

双金属板材的外形尺寸及其允许偏差的测量方法按GB/T 26303.3的规定进行。

6.3  力学性能

双金属板材的室温拉伸试验按GB/T 6396规定的方法进行。

6.4  弯曲性能

双金属板材的内弯曲试验按GB/T 6396规定的方法进行。

6.5  内部质量

6.5.1  双金属板材的超声波探伤按GB/T 7734规定的方法进行。

6.5.2  双金属板材的断口检验按YS/T 448规定的方法进行。

6.6  表面质量

在自然散射光下，目视检查表面质量。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

7.2  组批

双金属板材应成批提交验收，每批应由同一牌号和规格的双金属板材组成，每批重量应不大于1 000 kg。

7.3  检验项目

每批双金属板材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、弯曲性能、内部质量（超声波探伤、断口）和表面质量的检验。

7.4  取样

双金属板材的取样应符合表6的规定。

表6  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（钢层） | 每批取1个试样，按照GB/T 20066的规定取样。 | 4.2.1 | 5.1.1 |
| 化学成分（铜层） | 每批取1个试样，按照YS/T 668的规定取样。 | 4.2.2 | 5.1.2 |
| 外形尺寸及其 允许偏差 | 逐张 | 4.3 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批取2件产品，每件产品上切取1个试样，其他要求应符合GB/T 6396的规定。 | 4.4 | 5.3 |
| 弯曲性能 | 每批取2件产品，每件产品上切取1个试样，其他要求应符合GB/T 6396的规定。 | 4.5 | 5.4 |
| 超声波探伤 | 逐张 | 4.6.1 | 5.5.1 |
| 断口检验 | 每批切取2个样坯，在每个样坯上切取1个试样，其他要求应符合YS/T 448的规定。 | 4.6.2 | 5.5.2 |
| 表面质量 | 逐张 | 4.7 | 5.6 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分不合格时，判该批板材不合格。

7.5.3  外形尺寸及其允许偏差、超声波探伤、表面质量不合格时，按张判不合格。

7.5.4  力学性能、弯曲性能、断口检验不合格时，应从该批双金属板材（包括原检验不合格的板材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批板材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批板材不合格，经供需双方商定允许供方逐张检验时，合格者交货。

8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

双金属板材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/ T 8888的规定。

9  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称;

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格

e） 净重（或件数）；

f)  本标准编号；

g)  其他。

_________________________________