国家标准

烧结金属注射成形材料 规范

编制说明

（征求意见稿）

国家标准《烧结金属注射成形材料 规范》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）精神，由深圳市注成科技股份有限公司负责制定有色金属国家标准《烧结金属注射成形材料 规范》，项目计划编号为：20173525-T-610。按计划要求，本标准应在2019年完成。

1.2 产品概况

烧结金属注射成形材料在应用方面，手机零件是中国MIM最大市场，然后是计算机零件，可穿戴设备，汽车零件，医疗器械，以及电动工具零件和枪械零件等。全球MIM零件的销售额，在2017年大约达到24亿美金并有约有18%的年增率。全国MIM 制品总销售额，在2017年大约为60 亿元人民币，与2016 年相比增加了约10-15%，增长的主要动力依然是消费电子产品(如手机摄像头圈)和五金产品(如军用皮带扣）等。

我国的MIM市场自2000年开始逐步增长，短短十几年，国内MIM市场已呈现出强劲的发展势头。2011年国内MIM市场规模突破了10亿元大关，到 2017年市场规模已经接近达到60亿元，相当于2017年全球MIM市场规模的31.65%，我国MIM市场已经发展成为全球MIM市场的重要组成部分。同时，预计到2018年我国MIM市场规模将突破 70亿元，未来我国MIM市场仍然面临较大的发展空间

1.3承担单位情况

深圳市注成科技股份有限公司专业从事粉末冶金材料与武器装备研究，已经形成了金属注射成形材料、金属注射成形生产工艺、硬质合金武器装备、钨合金武器装备、铁基合金武器装备等一系列核心技术，粉末冶金新材料制品涵盖钨合金、铁基合金、硬质合金、钨铜合金、铜合金、铝镁合金、钛合金、陶瓷合金等多种材料，并在枪弹、炮弹及枪械等行业得到规模化的应用。

公司为国家高新技术企业、深圳市国防科技工业协会副会长单位、“轻武器装备理事会”理事单位；全国粉末冶金标准化委员会会员单位。作为一家多年为军工产品配套的民营企业，公司已取得武器装备质量管理体系认证、军工保密资格认证（二级）、武器装备承制单位资格审查认证、武器装备科研生产许可证等证书，具备完备的武器装备科研生产资质。公司在粉末冶金主要过程（粉体材料、粘结剂、成型工艺、烧结工艺）中拥有自主核心技术、生产工艺一流，加工设备先进，试验检测手段齐全，具备较强的产品研发、生产能力。

公司围绕粉末冶金技术、常规弹药、军用及民用枪械等平台，采取独立研发、技术引进、合作开发等方式，通过项目研发和技术积累，逐步形成具有自主知识产权的核心技术和拳头产品。公司的研发成果和研发方向可概括为“三主三辅”。三个主要方向为：粉末冶金新材料技术、粉末冶金新工艺技术、粉末冶金应用技术。同时围绕粉末冶金技术应用的工程化、产业化以及武器装备的使用需求，确立三个与之相关联的辅助研究方向，即：模具设计与制造技术、武器设计与制造技术、精密加工工艺与技术。

公司拥有全面和先进的粉末冶金生产设备、检测和加工设备，可以满足超细、纳米晶硬质合金高效穿甲弹弹芯的制备、性能检测和后续加工。

1.4主要工作过程

深圳市注成科技股份有限公司接到《烧结金属注射成形材料 规范》的制订任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制组，进行了相关资料的查询与收集工作，制定了工作计划和进度安排。

1.5阶段工作

编制组接到标准制定任务，首先对 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准进行了查新，对该标准进行了翻译和熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料，在此基础上，于2019年5月形成了标准的征求意见稿。

二、标准的制定原则、主要内容与论据

2.1标准制定的原则

该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求编写。本标准等同采用 ISO 22068-2012 《烧结金属注射成形材料 规范》。

2.2标准制定的主要内容与论据

本标准制定的主要内容包括金属注射成形材料的命名和材料规范；金属注射成形低合金钢材料的化学成分：铁、镍、钼、铬、硅、锰和碳元素；金属注射成形不锈钢材料的化学成分：铁、镍、铬、钼、铜、硅、锰、碳和钽铌元素；金属注射成形软磁材料的化学成分：铁、镍、铬、钼、钒、硅、锰、碳和钴元素；金属注射成形钛的化学成分：钛、氧、氮、碳、铝和钒元素。金属注射成形低合金钢和不锈钢的烧结态和热处理态性能：密度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）以及不锈钢材料的抗腐蚀性能；金属注射成形软磁合金的烧结态性能：密度、最大磁导率、磁感应强度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）；金属注射成形钛的烧结态性能：密度、宏观硬度（洛氏硬度和维氏硬度）、拉伸性能（极限抗拉强度、屈服强度和伸长率）；以及金属注射成形材料成分和性能的检验标准和实验方法。项目组统计如下：

表1 低合金钢材料代号和化学成分相关标准统计表

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Mo | C | Cr | Si ≤ | Mn ≤ |  |
| MIM- Fe2Ni-110 | 余量 | 1.5—2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-2200 | 余量 | 1.5—2.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |
| MIM Fe2NiMo30C | 余量 | 1.9-2.1 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM FeNi2 | 余量 | 2.0 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM Fe2Ni | 余量 | 1.5-2.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 深圳注成 |
| MIM- Fe8Ni-210 | 余量 | 6.5—8.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-2700 | 余量 | 6.5—8.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |
| MIM Fe8NiMo50C | 余量 | 7.5-8.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM FeNi8 | 余量 | 8.0 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM Fe8Ni | 余量 | 6.5-8.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | — | — | — | 深圳注成 |
| MIM-4140-400 | 余量 | — | 0.2—0.3 | 0.3—0.5 | 0.8—1.2 | 0.6 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-4140 | 余量 | — | 0.2—0.3 | 0.3—0.5 | 0.8—1.2 | 0.6 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-4650 | 余量 | 1.5—2.5 | 0.2—0.5 | 0.4—0.6 | — | 1.0 | — | ISO 22068 |
| MIM-4650 | 余量 | 1.5—2.5 | 0.2—0.5 | 0.4—0.6 | — | 1.0 | — | ASTM B883 |

ISO 22068标准规定的“其它元素”用差减法算出的，其中包括所有的其它元素，列出了质量分数的最大值。

表2 不锈钢材料代号和化学成分相关标准统计表

| 材料代号 | 化学成分（%，质量百分数） | 相关 |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Ni | Cr | Mo | C ≤ | Cu | Nb+Ta | Mn ≤ | Si ≤ | 标准 |
| MIM- 316L-140 | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-316L | 余量 | 12-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 北京维纳宝德 |
| MIM-316L | 余量 | 12 | 17 | 2.5 | — | — | — | — | — | 江西悦安 |
| 316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-316L | 余量 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | 0.03 | — | — | 2.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM-420-850H | 余量 | 3.5-5 | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| 420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-420W | 余量 | 0-0.5 | 11-14 | 0.1-0.5 | 0.30-0.40 | — | 0.4-0.6 | 1.0 | 1.0 | 北京维纳宝德 |
| MIM-420 | 余量 | — | 12-14 | — | 0.15-0.40 | — | — | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM- 430-210 | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-430L | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| 430 | 余量 | — | 16-18 | — | 0.12 | — | — | 1.0 | 0.75 | 长沙骅骝 |
| MIM-430L | 余量 | — | 16-18 | — | 0.05 | — | — | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH-650 | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 16-18 | — | 0.07 | 3.5-4.5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 北京维纳宝德 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 4 | 16 | — | 0.07 | 4.0 | — | — | — | 江西悦安 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 长沙骅骝 |
| MIM-17-4PH | 余量 | 3-5 | 15.5-17.5 | — | 0.07 | 3-5 | 0.15-0.45 | 1.0 | 1.0 | 深圳注成 |

ISO 22068标准规定的“其它元素”用差减法算出的，其中包括所有的其它元素，列出了质量分数的最大值。

表3低合金钢材料代号和性能相关标准统计表

| 材料代号 （状态） | 标准值 | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 密度 Ρ ≥ | 拉伸性能 | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 宏观硬度 |  |
|  |  | 极限抗拉强度 ≥ Rm | 屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ |  |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |  |
| MIM-Fe2Ni-110 | 7.60 | 255 | 110 | 20.0 | — | 45HRB | 87 | ISO 22068 |
| MIM-2200 （烧结态） | 7.60 | 255 | 110 | 20.0 | 135 | 45HRB | — | ASTM B883 |
| MIM Fe2NiMo30C （烧结态） | 7.65 | 250 | 150 | 5.0 | 8J/cm2 | — | 120-180 | 北京维纳宝德 |
| MIM Fe2Ni | 7.6 | 250 | 150 | 5.0 | 8J/cm2 | — | 128 | 深圳注成 |
| MIM-Fe8Ni-210 | 7.6 | 380 | 205 | 20.0 | — | 69HRB | 123 | ISO 22068 |
| MIM-2700 （烧结态） | 7.6 | 380 | 205 | 20.0 | 175 | 69HRB | — | ASTM B883 |
| MIM Fe8NiMo50C （烧结态） | 7.7 | 400 | 300 | 5.0 | 50J/cm2 | — | 130-190 | 北京维纳宝德 |
| MIM Fe8Ni （烧结态） | 7.6 | 400 | 300 | 5.0 | 55J/cm2 | — | 150 | 深圳注成 |
| MIM-4140-1200 H | 7.4 | 1380 | 1200 | 2 | — | 50HRC | 510 | ISO 22068 |
| MIM-4140 （热处理态） | 7.5 | 1380 | 1070 | 3 | 75 | 46 HRC | — | ASTM B883 |
| MIM-4605-170 | 7.5 | 380 | 170 | 11 | — | 80 HRB | 170 | ISO 22068 |
| MIM-4605-170 | 7.5 | 380 | 170 | 11 | 70 | 62 HRB | 170 | ASTM B883 |
| MIM-4605-1310H | 7.5 | 1480 | 1310 | ＜1.0 | — | 48 HRC | 485 | ISO 22068 |
| MIM-4605 （热处理态） | 7.5 | 1480 | 1310 | ＜1.0 | 55 | 48 HRC | — | ASTM B883 |

表4 不锈钢钢材料代号和性能相关标准统计表

| 材料代号 （状态） | 标准值 | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 密度 ρ ≥ | 拉伸性能 | 无缺口夏比冲击功 ≥ | 宏观硬度 | 耐腐蚀性 |  |
|  |  | 极限抗拉强度 ≥ Rm | 屈服强度 （0.2%） ≥ Rp0.2 | 伸长率 ≥ A25 |  | 洛氏硬度 HRB ≥ | 维氏硬度 HV10 ≥ | H2SO4 （g/dm2.day） | CuSO4 | 沸水实验（H2O） |  |
|  | g/cm3 | MPa | MPa | % | J |  |  |  |  |  |  |
| MIM-316L-140 | 7.7 | 450 | 140 | 40 | — | 67HRB | 120 | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 450 | 140 | 40 | 190 | 67HRB | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.8 | 500 | 180 | 50 | — | — | 120 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM-316L （烧结态） | 7.6 | 450 | 140 | 40 | — | — | 90 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-420-850H | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | — | 44HRC | 445 | — | — | Pass | ISO 22068 |
| MIM-420 （热处理态） | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | 40 | 44HRC | — | — | — | Pass | ASTM B883 |
| MIM-420W （热处理态） | 7.5 | 750 | 550 | 4.5 | — | — | 380-400 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM-420 （热处理态） | 7.4 | 1000 | 850 | 2 | 40 | — | 445 | — | — | Pass | 深圳注成 |
| MIM-430L -210 | 7.5 | 350 | 210 | 20 | — | 65HRB | 115 | 0.125 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-430L （烧结态） | 7.5 | 350 | 210 | 20 | 150 | 65HRB | — | 0.125 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-430L （烧结态） | 7.5 | 350 | 210 | 20 | 150 | — | 115 | 0.125 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH -650 | 7.5 | 800 | 650 | 3 | — | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.5 | 790 | 650 | 4 | 140 | 27 HRC | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.7 | 960 | 730 | 5 | — | — | 220-320 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM-17-4PH （烧结态） | 7.5 | 790 | 650 | 4 | 140 | — | 280 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | 33 HRC | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ISO 22068 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | 33 HRC | — | ＜0.005 | Pass | Pass | ASTM B883 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.7 | 1150 | 960 | 4.5 | — | — | 380-400 | — | — | — | 北京维纳宝德 |
| MIM-17-4PH （热处理态） | 7.5 | 1070 | 970 | 4 | 140 | — | 325 | ＜0.005 | Pass | Pass | 深圳注成 |

统计结果表明，ISO 22068标准和ASTM B883金属注射成形材料的材料命名不同，材料规范基本一致。国内各金属注射成形企业标准的材料命名不完全相同，其中不锈钢的材料代号一致性较好，且与ISO 22068标准基本一致，低合金钢的材料命名各不相同，准差异大。本标准制定过程中需统一材料命名。

ISO 22068和ASTM B883标准金属注射成形材料的化学成分基本一致。国内各金属注射成形企业标准的化学成分也基本相同，且与ASTM B883标准基本一致。制定本标准时可以参考ASTM B883标准。

ISO 22068和ASTM B883标准金属注射成形材料的性能标准是基本一致的；国内各金属注射成形企业标准的性能标准存在一些差异，但基本满足ASTM B883标准要求。因此，可以参考ASTM B883标准制定本标准。

目前国内金属注射成形企业生产的零件材料没有相关的国家标准，无统一的技术要求，从而使得设计开发人员对金属注射成形产品没有相关的标准资料进行参考，对注射成形材料性能了解不足，导致金属注射成形材料的优势得不到充分体现，影响了金属注射成形产业的充分发展。

提出国内金属注射成形材料国家标准，能够统一行业内的技术标准，有利于提高各行业的设计开发人员对金属注射成形材料的认识，消除供需双方之的意见争执，有利于金属注射成形行业规范化经营，产业蓬勃发展。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

本标准等同采用 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准制定。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

与 ISO 22068-2012 烧结金属注射成形材料.规范（英文）标准基本一致。

3.3  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有标准及制定中的标准协调配套。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

目前，金属注射成形行业正处在大发展时期，在各行业领域内都得到了广泛的应用和发展，并且已经渗透到各行业的金属零件制造中，形成了一个应用范围非常广阔的产业，比较突出的是应用在电子产品、汽车零件、医疗器械、枪械零件等方面。

本标准的制定，可统一我国粉末冶金行业金属注射成形材料的规范，对促进企业的有序竞争和行业的技术发展具有积极的推动作用。

《烧结金属注射成形材料 规范》标准编制组

2018年3月25日