《硬质合金旋转锉毛坯（代替YS/T 552—2009》

行业标准（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2017] 40号）的要求，由自贡硬质合金有限责任公司负责修订行业标准《硬质合金旋转锉毛坯》，该项目计划编号为2017-0232T-YS，计划完成年限：2019年。

1.2  简况

硬质合金旋转锉具有高硬度、高强度、高耐磨性及抗腐蚀性，硬质合金旋转锉，亦称硬质合金高速什锦铣刀、硬质合金模具铣刀等，与高速电磨机或风动工具配套使用。硬质合金旋转锉毛坯和工具的主要产品图如下：

旋转锉毛坯主要的生产厂家以及产量情况见表1

表1 旋转锉毛坯生产厂家以及产量情况

| 公司名称 | 产量 |
| --- | --- |
| 浙江鸿峰硬质合金有限公司 | 120吨 |
| 自贡硬质合金有限责任公司 | 30吨 |
| 自贡金成硬质合金有限公司 | 20吨 |
| 昆山长鹰硬质合金有限公司 | 20吨 |

近些年来随着我国硬质合金制造技术的发展及用户要求的不断提高，另外由于市场竞争日益激烈，各个生产厂家对硬质合金旋转锉毛坯的尺寸控制精度、化学成分、物理力学性能及组织结构等要求越来越高。YS/T 552-2009《硬质合金旋转锉毛坯》自颁布实施以来起到了重要作用，但颁布至今已近10年，已经不能满足市场要求，因此急需修订。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1  起草单位情况

自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）始建于1965年的三线建设时期，是中国自主创建的第一家大型硬质合金和钨钼制品生产企业，是五矿集团旗下硬质合金及钨钼产业的核心成员之一。

公司在职员工约3500人，现有总资产22亿元，建有硬质合金、硬面材料、钨钼制品三大产品科研、生产、经营和出口基地。产品广泛应用于机械、冶金、石油、矿山、建筑、电子、航天航空等领域。综合实力居国内前列，先后获得“五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号。

公司拥有100多项科研成果和国家级重点新产品，获得授权有效专利160多项。公司通过了ISO9001:2000质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业安全健康体系认证，质量检测体系获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，计量控制体系获得国家ISO10012测量管理体系认证。

1.3.2  主要工作过程

为做好本标准的修订工作，自贡硬质合金有限责任公司成立了专门的《硬质合金旋转锉毛坯（代替YS/T 552-2009》行业标准修订工作组。并通过技术查询、现状调研等方式对此标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证，于2019年5月形成了行业标准《硬质合金旋转锉毛坯（代替YS/T 552-2009》讨论稿，并发送到业内相关单位征求意见。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1  编制原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》编写。

本标准是在YS/T 552-2009《硬质合金旋转锉毛坯》的基础上修订而成，同时遵循了满足用户需求、技术内容合理、检验方法可行的原则，充分考虑了生产企业、使用单位及相关各方的意见和建议。本标准更加符合行业标准的规范，标准内容更加严谨，实践指导性更强。

2.2  主要修订内容及修订原因说明

自硬公司《硬质合金旋转锉毛坯》行业标准制定工作组对原行业标准进行了重新审查，对当前测试水平及质量水平进行了充分论证后，对原行业标准进行了修订。修订稿与原行业标准（YS/T 552-2009）的主要差异:

2.2.1 化学成分、物理力学性能及组织结构

- 第3章第1节分类及型号表示规则，增加了按化学成分，物理、力学性能的不同分为YG6、YG8两种类别；

2、原第3章第2节性能及组织结构，“3.2.1旋转锉毛坯的物理力学性能、金相组织结构按供需双方协商确定”修订为“3.3化学成分3.4物理、力学性能，3.5性能及组织结构”，并增加对旋转锉毛坯化学成分、物理力学性能、组织结构的具体要求如下：

表2 旋转锉毛坯化学成分                %（质量分数）

| 类别 | Co或（Co+Ni） | WC |
| --- | --- | --- |
| YG6 | 6~7 | 余量 |
| YG8 | 7~8 | 余量 |
| 注1：产品的化学成分由供方保证，不作为需方验收依据。 注2：产品具体牌号由供需双方协商确定。 |

表3  旋转锉毛坯物理与力学性能

| 类别 | 密度，g/cm3 | 洛氏硬度，HRA | 横向断裂强度，N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| YG6 | ＞14.78 | >90.0 | ≥1800 |
| YG8 | ＞14.65 | ＞89.5 | ≥2000 |

表4  旋转锉毛坯组织结构

| 类别 | 孔隙度 | 非化合碳 | 宏观孔洞分档 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＞25μm～75μm | ＞75μm～125μm | ＞125μm |
| YG6，YG8 | ≤A04B02 | ≤C00 | ≤4个 | ≤1个 | 0 |

修订原因：

随着现代工业的发展，旋转锉的使用领域逐渐增多，不同材质适用于不同的领域，例如锉刀在加工不同的材质的时候，对旋转锉毛坯的耐磨性和强度的要求不同，因此旋转锉需要按照成分及物理力学性能不同分类。旋转锉毛坯都需要经过焊接和开齿等加工工序，要求合金的内部组织结构均匀无明显缺陷，因此增加金相组织结构要求。

将旋转锉毛坯的化学成分，物理力学性能，组织结构的具体要求列入本标准，使得本标准更加全面和规范。当前市场上主要旋转锉牌号的化学成分、物理力学性能、组织结构统计如表5、表6所示，根据统计情况确定旋转锉毛坯的化学成分要求，物理力学性能要求、组织结构要求。

表5 主要旋转锉牌号化学成分、物理力学性能统计

| 牌号 | Co/（Co+Ni)% | 密度g/cm3 | 硬度HRA | 强度N/mm2 | 本标准类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号1 | 6.0 | 14.95 | 91.4 | 1800 | YG6 |
| 牌号2 | 6.5 | 14.88 | 91.1 | 1900 |  |
| 牌号3 | 6.8 | 14.85 | 90.8 | 2000 |  |
| 牌号5 | 7.2 | 14.82 | 90.6 | 2100 | YG8 |
| 牌号6 | 7.5 | 14.77 | 90.4 | 2200 |  |
| 牌号7 | 8.0 | 14.72 | 90.0 | 2350 |  |

表6 主要旋转锉牌号组织结构统计

| 牌号 | 孔隙度 | 非化合碳 | 宏观孔洞分档 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＞25um~75um | ＞75um~125um | ＞125um |
| YG6 | A04B02 | C00 | 4 | 1 | 0 |
| YG8 | A04B02 | C00 | 4 | 1 | 0 |

2.2.2 外观及典型型号

1.增加“3.2.13   增SX型（圆片型）旋转锉毛坯的型号及尺寸”。

修订原因：

经过10年的发展，当前市场上圆片型旋转锉型号被开发出来，因此在本标准中增加SX型（圆片型）旋转锉。

2.2.3 尺寸偏差

1、第3章第2节（原第3章第5节）型号、尺寸及其允许偏差更名为“型号、尺寸、示意图及允许偏差”，3.2（原3.5）中对旋转锉毛坯外径的尺寸允许偏差进行了修订，合并了各类型旋转锉毛坯外径的尺寸允许偏差，整体根据现在的工艺水平加严了要求。

3.5.1 BSA  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.2 BSC  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.3 BSD  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3；

3.5.4 BSE  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.5 BSF  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.6 BSG  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.7 BSH  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3；

3.5.8 BSJ  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.9 BSK  d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.10 BSL d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.11 BSM d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，L＜20mm，公差由±0.25更改为±0.15；

3.5.12 BSN d公差由0~+0.4更改为0~+0.3，公差由±0.25更改为±0.15

修订原因：

随着工业制造水平的不断进步，旋转锉毛坯的尺寸控制能力得到明显提升，由此有必要对旋转锉毛坯高度等基本尺寸的允许偏差进行加严。

自贡硬质合金有限公司尺寸控制以及允许偏差：

表7  尺寸范围及允许偏差        单位为毫米

| 型 号 | 外径允许偏差 | L |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| 所有型号 | 0 ~ +0.3 | ＜20 | ±0.15 |
|  |  | ≥20 | ±0.25 |

2..2.4 其他

1.第5章2节新增组批要求；

2.第6章第2节 修订了质量证明书要求，删除地址、电话以及本标准编号，增加牌号以及检验日期。

修订原因：

对组批要求进行细化，并提出具体要求；随着信息社会的发展，地址、电话已经不再是个重要的信息，在第7章订货单内容里面包含的本标准编号，所以这些内容删除；增加牌号有利于客户了解产品的性能，增加检验日期，有利于产品质量管理的可追溯性。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准是根据我国实际情况制定的，本标准的修订适合我国国情，标准简练、操作性强。修订后的本标准为国内先进。

3.2  国际和国外同类标准标准水平的对比分析

没有现行的国际和国外同类标准，无对比。

3.3  与现行的标准及制订中的标准协调配置情况

无。

3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性行业标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性行业标准具有一致性，没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议继续作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准发布后替代YS/T 552-2009《硬质合金旋转锉毛坯》

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系状况以及发展的要求。

标准发布执行后，能解决原标准与当前市场不适应的问题，将引导硬质合金行业的规范发展，能够促进硬质合金企业的有序竞争，对行业的发展有着重要的指导作用。

在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《硬质合金旋转锉毛坯》行业标准编制小组

二〇一九年五月