ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 552—20**

代替YS/T 552—2009

硬质合金旋转锉毛坯

Blanks for cemented carbide rotary burs

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准修订YS/T 552—2009《硬质合金旋转锉毛坯》。本标准与YS/T 552—2009相比，主要变化如下：

——产品分类增加SX型（圆片型）旋转锉毛坯（见3.1.1）；

——新增了3.5.13 SX型（圆片型）旋转锉毛坯的型号及尺寸要求（见3.2.13）；

——调整了部分型号产品基本尺寸的允许偏差（见3.2，2009年版的3.5）；

——明确旋转锉毛坯化学成分、物理力学性能、组织结构的具体要求（见3.3、3.4、3.5，2009年版的3.3、3.4）；

——修订了组批要求（见5.2 ，2009年版的5.2）；

——修订了质量证明书要求（见6.2，2009年版的6.2）。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243)提出并归口。

本标准主要起草单位：自贡硬质合金有限责任公司、******

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 552—1993；YS/T 552—2009。

硬质合金旋转锉毛坯

- 范围

本标准规定了硬质合金旋转锉毛坯的要求、检验规则、试验方法、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于机械化工具用硬质合金旋转锉毛坯（以下简称旋转锉毛坯）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242    硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243    硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

3.1  分类及型号表示规则

3.1.1  产品分类

旋转锉毛坯包括SA型（圆柱形）、SC型（圆柱形球头）、SD型（圆球形）、SE型（椭圆形）、SF型（弧形圆头）、SG型（弧形尖头）、SH型（火炬形）、SJ型（60°圆锥形）、SK型（90°圆锥形）、SL型（锥形圆头）、SM型（锥形尖头）、SN型（倒锥形）、SX型（圆片型）十三种型式。

3.1.2  型号表示规则

旋转锉型号表示规则用表示旋转锉的字母S，加表示型式的字母（A、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N），加表示直径的两位整数（不足两位整数时前面加“0”填位），再加表示长度的两位整数（不足两位整数时前面加“0”填位）组成。见示例1。

示例1：

SA   06   16

表示长度L为16.5mm

表示最大直径d为6.5mm

表示圆柱形旋转锉

3.2  型号、尺寸、示意图及允许偏差

3.2.1  SA型的示意图见图1，型号、尺寸及允许偏差见表1。

图1  SA型示意图

表1  SA型的型号、尺寸及允许偏差              单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| SA0616 | 6.5 | +0.3 0 | 16.5 | ±0.15 |
| SA0820 | 8.5 |  | 20.5 | ±0.25 |
| SA1020 | 10.5 |  | 20.5 |  |
| SA1225 | 12.5 |  | 25.5 |  |
| SA1625 | 16.5 |  | 25.5 |  |

3.2.2  SC型的示意图见图2，型号、尺寸及允许偏差见表2。

图2  SC型示意图

表2  SC型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| SC0616 | 6.5 | +0.3 0 | 16.5 | ±0.15 |
| SC0820 | 8.5 |  | 20.5 | ±0.25 |
| SC1020 | 10.5 |  | 20.5 |  |
| SC1225 | 12.5 |  | 25.5 |  |
| SC1625 | 16.5 |  | 25.5 |  |

3.2.3  SD型的示意图见图3，型号、尺寸及允许偏差见表3。

图3  SD型示意图

表3  SD型的型号、尺寸及允许偏差                单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参考尺寸 |
| SD0605 | 6.5 | +0.3 0 | 5.9 | +0.4 0 | ≤3mm |
| SD0807 | 8.5 |  | 7.6 |  |  |
| SD1009 | 10.5 |  | 9.4 |  |  |
| SD1211 | 12.5 |  | 11.2 |  |  |
| SD1614 | 16.5 |  | 14.8 |  |  |

3.2.4  SE型的示意图见图4，型号、尺寸及允许偏差见表4。

图4  SE型示意图

表4  SE型的型号、尺寸及允许偏差              单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r | R | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参 考 尺 寸 |  |  |
| SE0813 | 8.5 | +0.3 0 | 13.5 | ±0.15 | 3.7 | 40 | 3.5 |
| SE1016 | 10.5 |  | 16.5 |  | 4.0 | 25 | 5.4 |
| SE1220 | 12.5 |  | 20.5 | ±0.25 | 5.0 | 55 | 4.4 |
| SE1625 | 16.5 |  | 25.5 |  | 6.5 | 40 | 8.3 |

3.2.5  SF型的示意图见图5，型号、尺寸及允许偏差见表5。

图5  SF型示意图

表5  SF型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参 考 尺 寸 |  |
| SF0618 | 6.5 | +0.3 0 | 18.5 | ±0.15 | 2.0 | 52 |
| SF1020 | 10.5 |  | 20.5 | ±0.25 | 2.5 | 62 |
| SF1225 | 12.5 |  | 25.5 |  | 3.0 | 82 |

3.2.6  SG型的示意图见图6，型号、尺寸及允许偏差见表6。

图6  SG型示意图

表6  SG型的型号、尺寸及允许偏差              单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参 考 尺 寸 |  |
| SG0618 | 6.5 | +0.3 0 | 18.5 | ±0.15 | 2.0 | 112 |
| SG1020 | 10.5 |  | 20.5 | ±0.25 |  | 56 |
| SG1225 | 12.5 |  | 25.5 |  |  | 69 |

3.2.7  SH型的示意图见图7，型号、尺寸及允许偏差见表7。

图7  SH型示意图

表7  SH型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r | R | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参 考 尺 寸 |  |  |
| SH0820 | 8.5 | +0.3 0 | 20.5 | ±0.25 | 2.0 | 32 | 7.1 |
| SH1025 | 10.5 |  | 25.5 |  | 2.0 | 35 | 9.2 |
| SH1232 | 12.5 |  | 32.5 |  | 2.5 | 40 | 13.65 |
| SH1636 | 16.5 |  | 36.5 |  | 2.5 | 41 | 13.75 |

3.2.8  SJ型的示意图见图8，型号、尺寸及允许偏差见表8。

图8  SJ型示意图

表8  SJ型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参考尺寸 |
| SJ1013 | 10.5 | +0.3 0 | 13 | ±0.15 | 1 |
| SJ1215 | 12.5 |  | 15 |  |  |
| SJ1618 | 16.5 |  | 18 |  |  |

3.2.9  SK型的示意图见图9，型号、尺寸及允许偏差见表9。

图9  SK型示意图

表9  SK型的型号、尺寸及允许偏差                单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参考尺寸 |
| SK1010 | 10.5 | +0.3 0 | 10 | ±0.15 | 1 |
| SK1211 | 12.5 |  | 11 |  |  |
| SK1613 | 16.5 |  | 13 |  |  |

3.2.10  SL型的示意图见图10，型号、尺寸及允许偏差见表10。

图10  SL型示意图

表10  SL型的型号、尺寸及允许偏差              单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | r | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参考尺寸 |  |
| SL0616 | 6.5 | +0.3 0 | 16.5 | ±0.15 | 2.0 | 10° |
| SL0822 | 8.5 |  | 22.5 | ±0.25 |  | 12°30' |
| SL1025 | 10.5 |  | 25.5 |  | 2.4 | 14° |
| SL1228 | 12.5 |  | 28.5 |  | 3.1 | 14° |
| SL1633 | 16.5 |  | 33.5 |  | 4.7 | 14° |

3.2.11  SM型的示意图见图11，型号、尺寸及允许偏差见表11。

图11 SM型示意图

表11  SM型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | α | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 参考尺寸 |  |
| SM0618 | 6.5 | +0.3 0 | 18.5 | ±0.15 | 14° | 2 |
| SM1020 | 10.5 |  | 20.5 | ±0.25 | 25° |  |
| SM1225 | 12.5 |  | 25.5 |  | 25° |  |
| SM1625 | 16.5 |  | 25.5 |  | 30° |  |

3.2.12  SN型的示意图见图12，型号、尺寸及允许偏差见表12。

图12  SN型示意图

表12  SN型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | L |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |  |
| SN0607 | 6.5 | +0.3 0 | 7.5 | ±0.15 | 10° |
| SN1213 | 12.5 |  | 13.5 |  | 30° |
| SN1613 | 16.5 |  | 13.5 |  | 30° |
| SN1616 | 16.5 |  | 16.5 |  | 20° |

3.2.13 SX型的示意图见图13，型号、尺寸及允许偏差见表13

图13  SX型示意图

表13  SX型的型号、尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 型 号 | d |  | D |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| SX2010 | 8.0 | ±0.1 | 20 | +0.5~+0.8 | 10.0 | +0.5~+0.7 |
| SX2007 | 8.0 |  | 20 |  | 7.0 |  |
| SX2505 | 8.0 |  | 25 |  | 5.0 |  |
| SX1203 | 2.0 |  | 12 |  | 3.0 |  |

3.3  化学成分

旋转锉毛坯的化学成分应符合表14的规定，若有特殊要求则由供需双方协商确定。

表14 旋转锉毛坯化学成分              %（质量分数）

| 类别 | Co或（Co+Ni） | WC |
| --- | --- | --- |
| YG6 | 6~7 | 余量 |
| YG8 | 7~8 | 余量 |
| 注1：产品的化学成分由供方保证，不作为需方验收依据。 注2：产品具体牌号由供需双方协商确定。 |  |  |

3.4  物理与力学性能

旋转锉毛坯物理与力学性能应符合表15的规定，若有特殊要求则由供需双方协商确定。

表15 旋转锉毛坯物理与力学性能

| 类别 | 密度，g/cm3 | 洛氏硬度，HRA | 横向断裂强度，N/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| YG6 | ＞14.78 | >90.0 | ≥1800 |
| YG8 | ＞14.65 | ＞89.5 | ≥2000 |

3.5 组织结构

旋转锉毛坯组织结构应符合表16的规定，若有特殊要求则由供需双方协商确定。

表16 旋转锉毛坯组织结构

| 类别 | 孔隙度 | 非化合碳 | 宏观孔洞分档 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＞25μm～75μm | ＞75μm～125μm | ＞125μm |
| YG6，YG8 | ≤A04B02 | ≤C00 | ≤4个 | ≤1个 | 0 |

3.6  外观质量

3.6.1  旋转锉毛坯表面不允许起皮、鼓泡、砂眼、分层、裂纹、未压好、严重毛刺等。

3.6.2  旋转锉毛坯工作部位不允许粘料、痕迹。

3.6.3  旋转锉毛坯非工作部位掉边、掉角深度不大于0.30mm，麻点深度不大于0.20mm。

3.6.4  旋转锉毛坯焊接部分的形状见附录A，形状选择由供需双方商定。

- 4  试验方法

4.1  产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

4.2  产品的物理、力学性能、组织结构的检验按GB/T 5242规定的试验方法进行，或由供需双方协商确定。

4.3  产品的尺寸及允许偏差用相应精度的量具进行检测。

4.4  产品的外观质量用目视检查，必要时放大检查。

5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交检验，每批产品应由同一化学成分、同一型号、同一等级的产品组成。

- 5.3  检验项目及取样数量

每批产品的检验项目及取样应符合表17的规定。

- 表17  产品的检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 3.3 | 4.1 |
| 物理与力学性能 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 组织结构 |  | 3.5 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.2 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.4 |

- 5.4  检验结果的判定

5.4.1  产品的化学成分检验不合格，允许对不合格项进行重复检验，若检验结果仍不合格，判该批不合格。

5.4.2  产品的物理与力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

5.4.3  产品的尺寸及其允许偏差检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存按GB/T 5243的规定进行。

6.2  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、型号；

c) 产品牌号、批号；

d) 各项分析检验结果和质量检验部门印记；

e) 检验日期。

7  订货单 (或合同)内容

订货单(或合同)应包括下列内容:

a）产品名称；

b) 产品型号；

c) 产品净重或数量；

d) 本标准编号；

e) 特殊要求。

附录A

（资料性附录）

旋转锉焊接部分形状

表A.1  旋转锉焊接部分形状

| 序号 | 形状名称 | 示意图 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平面形状 |  |
| 2 | 突出的圆锥体形状 |  |
| 3 | 向内凹的小圆孔形状 |  |