国标《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1.1立项目的及意义

白光LED因高效节能、绿色环保和超长寿命等优点，被视为最具发展前景的新一代照明技术，其中蓝光芯片匹配荧光粉的方式因其具有技术成熟度高、工艺简单、成本低等优势成为市场主流实现方式。荧光粉作为白光LED器件的重要组成部分，直接决定了白光LED器件的光效、显色指数和显示色域等关键性能。铝酸盐系列荧光粉具有稳定性高、发光性能优异等特性，一直是LED荧光粉市场的主流产品。2010年，我国制定了《白光LED灯用稀土黄色荧光粉》国家标准（GB/T 24982-2010）。

近年来，随着人类对高品质白光LED应用需求，绿色荧光粉作为白光LED显色能力及显色色域保障，成为全球研究焦点，含Lu铝酸盐绿粉产业化技术获得突破，其市场容量得到迅速增长，逐渐成为国内外商业化白光LED的主流绿粉产品，但是我国现行铝酸盐系列荧光粉国家标准（GB/T24982-2010标准）中未囊括含Lu或Tb铝酸盐系列产品，导致其化学组成、色品坐标、发射主峰波长、密度等的界定范围均不合理。

离散度，代表了荧光粉晶粒大小分散程度，其数值（D90-D10）/D50，直接决定了LED器件落BIN率的优劣，已成为下游封装客户关注的重要指标之一，我国现行铝酸盐系列荧光粉国家标准（GB/T24982-2010标准）中未列支该指标。

综上所述，亟需对现行铝酸盐系列荧光粉国家标准（GB/T24982-2010标准）进行修订，该标准的修订不仅对合理指导和规范我国铝酸盐产品的生产和销售，建立良性市场竞争环境，亦对推进我国半导体照明产业的快速健康发展具有重要作用。

1.2任务来源

根据稀土标委关于下达的11项稀土国家标准、14项稀土行业标准制修订计划的通知（稀土标委〔2018〕03号），《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》行业标准修订计划正式下达，项目编号为20173845-T-469，完成年限为2019年。本标准修订任务由有研稀土新材料股份有限公司牵头起草，参与起草单位为江门市科恒实业股份有限公司、包头稀土研究院、江苏博睿光电有限公司、安徽芯瑞达电子科技有限公司、厦门大学、广东省稀有金属研究所等。

1.3起草单位

有研稀土是2001年由北京有色金属研究总院作为发起人对稀土材料国家工程研究中心进行整体改制而设立的股份公司，是我国最早从事稀土研究开发的单位之一。50多年来共取得400多项稀土科技成果，获得省部以上科技奖励159项，其中国家级39项；研究成果50%以上应用于工业生产，全世界生产的60%以上的稀土产品均采用有研稀土的技术，行业影响力不断提升。

近几年，公司利用新开发的技术成果开展科技成果转化27项，其中专利实施许可3项，对外技术转让15项，技术开发4项，技术服务5项，平均每年成果转化9项。并向中铝广西有色稀土、甘肃稀土、江苏国盛、赣州天和、乐山有研等数家稀土骨干企业辐射，公司实现技术收入4055万元，同时带动相关企业建立多条高效、绿色、节能的生产线，促进了稀土行业技术进步，为我国稀土工业体系的建立和发展做出了重要贡献。在稀土光功能材料领域，有研稀土有近40余年稀土发光材料研究历史，主要从事高端白光LED荧光粉及其产业化开发。近年来，相继在具有自主知识产权白光LED用铝酸盐荧光粉、氮化物荧光粉常压高温氮化技术、高稳定性氟化物荧光粉可控制备技术等领域取得突破，连续两年获得“高工LED金球奖”，跻身全球知名白光LED荧光粉供应商。目前有研稀土已建设了年产50吨LED荧光粉生产线，累计销售收入近2亿元，直接带动下游产业超过50亿元，国内中高端市场占有率约20%，所开发多种LED荧光粉打破了日美企业在中国市场的垄断、迫使国外产品价格下降50-90%，为LED荧光粉国产化及下游产业的发展做出重要贡献。其中有研稀土铝酸盐系列荧光粉和氮化物红粉成功销往中国台湾和美国、韩国等海外市场。

有研稀土目前拥有许多一流的实验设备和分析检测设备，用于试验和产业化的多台高性能的高温炉、隧道窑和气氛窑、氮化炉、正压炉等20余套，试验室还配备有美国SPEX 公司的FluoroMax-4 荧光分光光度计、杭州远方光电信息有限公司的Hass-2000光谱辐射分析系统、日本photal光致发光量子产率测试仪、双85高温高压老化系统、PCT高温高压高湿老化系统、HORIBA LA-300 激光粒度分析仪、日立扫描电镜、日本理学X射线衍射仪、X-荧光分析仪、O/N 分析仪等先进仪器。

有研稀土白光LED用稀土发光材料研发团队17名团队成员中8人具有博士学位、8人具有硕士学位，3人具有正高级职称、3人具有副高级职称，2人次入选北京市西城区优秀人才。形成了2个高端稀土荧光粉产业化开发小组，以及5个稀土发光材料基础研究小组。其中刘荣辉博士为团队负责人，其他成员负责项目方案的实施。整个团队成员结构配置合理，拥有从理论指导、技术指导到研发执行等的标准梯队。团队成员稳定、分工明确，基础理论、技术开发和实践应用相互配合、互为补充、互补性强，同时科研及产业化经验可以得到很好的发展和继承，体现了一支优秀研发团队应有研究关联性和互补性。

依托以上团队和设施，有研稀土起草或参与制定了数项稀土发光材料国家及行业标准，如表1所示。

表1  有研稀土起草并参与制定的标准清单

| 性质 | 标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 国家标准 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第1部分：光谱性能的测定 | GBT 23595.1-2009 |
| 国家标准 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法第2部分：相对亮度的测定 | GB/T 23595.2-2009 |
| 国家标准 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法第3部分：色品坐标的测定 | GB/T 23595.3-2009 |
| 国家标准 | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法第4部分：热稳定性的测定 | GB/T 23595.4-2009 |
| 国家标准 | LED用稀土氮化物红色荧光粉 | GB/T30075-2013 |
| 行业标准 | 半导体发光二极管用荧光粉 | SJ/T11397-2009 |

1.4工作进度安排

根据任务落实会议精神，我公司组建了白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉国标修订小组，主要由铝酸盐荧光粉生产部门、研发部、质管办、市场部等相关人员组成。具体时间安排如下：

（1）征求意见稿： 2019年 03 月 31 日

（2）预  审  稿： 2019年 04 月 20 日

（3）送  审  稿： 2019年 06 月 30 日

（4）审定会时间： 2019年 07 月 31 日

接到任务后，我公司通过广泛调研、深入了解了目前市售和在用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉的情况。走访了国内稀土荧光粉主要生产企业，根据相关企业所生产的铝酸盐荧光粉产品的实际情况，对本标准作了相应的修订。同时，根据当前生产水平，经过市场的充分论证，形成了标准征求意见稿。

二、编制原则和依据及标准主要内容

2.1 编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了修订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内白光LED用石榴石荧光粉生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的要求及应用技术的发展趋势，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2.2 标准主要内容

1 范围

本标准规定了白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经高温反应、共沉淀法或燃烧法等液相法制得的铝酸盐及相关体系的荧光粉，该荧光粉在440 nm～480 nm蓝光激发下发出黄光、黄绿光或绿光，黄光、黄绿光或者绿光与红光、激发源蓝光形成白光，主要用于由蓝光LED芯片激发的白光LED灯。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB／T 5838 荧光粉名词术语

GB／T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB／T 14634.5 灯用稀土三基色荧光粉试验方法   第5部分：密度的测定

GB／T 201 70.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

GB／T 23595（所有部分） 白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

3 术语和定义

GB/T 5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1 标准荧光粉 standard phosphors

按指定规格及一定要求制得的、并经过性能标定的、用于产品性能相对测量用的荧光粉。

注：本标准采用YAG-560和YAG-535样品为标准荧光粉。

3.2 相对亮度 relative brightness

在规定的激发条件下，荧光粉试样与对应的标准荧光粉的亮度之比。符号：Br。

3.3 色品坐标 chromaticty coordinate

用来表征光源颜色或物体颜色的一组参数称为色品坐标。根据CIE-XYZ测色系规计算获得。

3.4 激发波长 excitation wavelength

用来激发荧光粉的光波波长。符号：λex，单位：nm。

3.5 发射峰值波长 emission dominant peak wavelength

发射光谱中发光强度或辐射功率最大的谱峰对应的波长。符号：λem，单位：nm。

3.6 双85测试 Doouble 85 test

荧光粉在85℃，85%相对湿度条件下性能维持情况，尤其是其色品坐标和亮度的维持度。

注：本标准中包含相对亮度变化值ΔBd，以及色品坐标的变化值Δxd、Δyd。

3.7 PCT测试  PCT tset

荧光粉在121℃，100%相对湿度,2atm极端条件下性能维持情况，尤其是其色品坐标和亮度的维持度。

注：本标准中包含相对亮度变化值ΔBp，以及色品坐标的变化值Δxp、Δyp。

3.8 热猝灭性(温度猝灭) temperature quenching

由温度升高引起的发光性能变化，当温度恢复时，发光性能随之恢复的现象。

注：本标准中包含相对亮度变化值为ΔBq，以及色品坐标的变化值为Δxq、Δyq。

三、主要技术内容说明

1 、主要技术指标确定的依据

本标准与原GB/T 24982-2010相比，做了以下修订：

（1）修改了标准名称、使用范围。近年来，随着我国白光LED技术的高速发展和加速渗透、稀土发光材料研制水平不断提升，以Y3Al5O12:Ce（以下简称YAG:Ce）为母体的铝酸盐荧光粉产品发生了巨大变化，其粉体颜色除黄色之外还可以为黄绿色和绿色，因此将其名称修改为《白光LED用石榴石结构铝酸盐荧光粉》，更适合目前市场铝酸盐荧光粉实际市场状况。目前关于YAG:Ce及其衍生物合成方法，除传统固相之外，也采用共沉淀法、燃烧法等液相法，因此，也修改了标准适用范围。

（2）修改了标准粉。2010版标准中标准荧光粉已过期，所以重新制作了标准粉。

（3）修改了化学组成、色品坐标、发射峰值波长、粒度、密度。YAG:Ce掺杂特别是Y位Lu掺杂替换掺杂，使其发光等诸多性能发生了变化，会使其发光等诸多性能发生了变化，本次主要对现行标准中铝酸盐荧光粉化学组成、色品坐标、发射峰值波长、粒度、密度等方面进行了修订，详细见表2。

表 2

| 项目 |  | GB/T-24982-2010 | 现行范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 |  | 白光LED灯用稀土黄色荧光粉 | 白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉 |
| 光谱性能 | 发射峰值波长（λem）/nm | 520-580 | 495-580 |
| 色品坐标 | x | 0.3400-0.5100 | 0.2500-0.5100 |
|  | y | 0.6000-0.4800 | 0.5800-0.4800 |
| 密度(g/cm) |  | 4.5±0.3 | 4.2-6.5 |
| 分布系数（D90-D10）/D50 |  | 技术指标 | 0.6-1.2 |
| 化学组成 |  | (Y,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce | (Y,Lu,Tb,Gd)3(Al,Ga)5O12:Ce |

（4）删减术语“热稳定性”，增加了术语“双85测试”和“PCT测试”。荧光粉的热稳定性直接关系到荧光粉的使用性能，随着荧光粉测试技术的不断完善和白光LED应用技术的不断成熟，目前国内无论是外荧光粉制备企业还是其下游应用客户普遍通过双85测试和PCT测试来考察其热稳定性能，因此删减了2010版热稳定性技术指标，增加了“双85测试”和“PCT测试”技术指标内容。

（5）增加了离散度技术指标内容。离散度是表征粉体材料粒度分布的重要重要参数，在白光LED器件封装应用过程中，离散度大小用来表征荧光粉在封装胶中沉降速度差异，直接影响器件的良率，所以离离散度已成为铝酸盐荧光粉产品重要参数指标。

2 、标准讨论会、预审会和审定会

全国稀土标准化技术委员会于2018年1月14-15日在浙江桐乡召开了关于《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》等国家标准的落实会，来自国内30 余家稀土生产企业、科研院所共50名代表，对原来的碳酸铈标准需修订的方案进行了认真的讨论，确定了修订的进度。

2018年4月23-25日稀标委组织召开了“2018年第三次稀土标准工作会议”，与会专家对《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》国家标准修订提出以下提议：1）提议一些具体参数如峰值波长、色品坐标等需要核验；2）建议以附录的形式补充双85测试和PCT测试方法；3）建议用术语“规格”替代原标准中“牌号”；4）与相关单位和专家商讨落实标准样品的研制问题。会后起草单位根据会议纪要，认真落实，对报批稿做了相应修改，形成征求意见稿。

四、标准水平分析

修订后的标准将会带来技术进步的竞争局面，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为石榴石结构铝酸盐荧光粉产品贸易提供仲裁的依据；为石榴石结构铝酸盐荧光粉产品的指标控制提供指导意义。到目前为止，尚未检索到国际上的关于《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》的标准可以参照。修订的《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》标准将达到国际先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着白光LED应用技术的不断发展，石榴石结构铝酸盐荧光粉日益受到关注。修订后的石榴石结构铝酸盐荧光粉标准将充分反映当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。修订后的标准可为石榴石结构铝酸盐荧光粉产品贸易提供仲裁的依据；为石榴石结构铝酸盐荧光粉产品的指标控制提供指导意义。修订的石榴石结构铝酸盐荧光粉标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土贸易纠纷发挥一定的作用。

六、是否涉及专利及知识产权的说明

本文件修订过程中没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理过程

本标准属于有色金属领域专业基础标准，编制组根据修订前确定的编制原则进行标准修订，在标准修订稿征求意见过程中未发生重大分歧意见。

八、作为强制性、推荐性国家标准的建议

修订后的《白光LED用石榴石结构铝酸盐系列荧光粉》标准非常适应市场的需求，因此，建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，才能让荧光粉制造企业及相关贸易单位充分认识和理解修订后的标准条款，进而加以应用。

十、废止现行有关标准的建议

本标准代替GB/T 24982-2010《白光LED灯用稀土黄色荧光粉》，无废止标准的建议。

十一、其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项。

十二、推广应用的预期效果

铝酸盐系列荧光粉国家标准修订有利于约束我国铝酸盐荧光粉生产企业对产品质量的控制要求，规范我国铝酸盐产品的生产和销售，建立良性市场竞争环境，促进我国稀土发光材料档次和附加值的升级，增强国内稀土行业在全球的核心竞争力。

随着白光LED照明技术的不断成熟，无论是室内还是户外照明白光LED的渗透率日趋深入，本标准的修订有利于提升我国铝酸盐系列荧光粉的产品综合应用性能，促进了我国半导体照明产业健康快速发展。

有研稀土新材料股份有限公司

二〇一八年十一月二十日