ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNIA XXXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范                再生烧结钕铁硼永磁材料

Specification for green-design product assessment—                         Recycled Sintered Neodymium Iron Boron Permanent Magnets

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准按照本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出并归口。

本标准起草单位：赣州富尔特电子股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、北京工业大学、江西理工大学、北京智信科创技术有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司、钢铁研究总院、天津博雅全鑫磁电科技有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、福建省长汀金龙稀土有限公司。

本标准主要起草人：岳明、喻春晖、吴希、邱廷省、王建军、高峰、喻玺、戚植奇、庞再升、衣晓飞、黄秀莲、刘友好、路清梅、杨斌、张东涛、刘卫强、朱明刚、刘志强、钟春燕、唐云志、杨牧南、游峰、张铁军、卢硕、张俊杰。

绿色设计产品评价技术规范                                 再生烧结钕铁硼材料

- 范围

本标准规定了再生烧结钕铁硼永磁材料绿色设计产品评价的术语及定义、评价要求、评价方法和产品生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于再生烧结钕铁硼永磁材料绿色设计产品评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 28001  职业健康安全管理体系要求

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 34490  再生烧结钕铁硼永磁材料

- 术语及定义

下列术语及定义适用于本标准。

再生烧结钕铁硼永磁材料  recycled sintered neodymium iron boron permanent magnets

以废旧烧结钕铁硼永磁材料作为主要原料，经过规定的工艺过程制成的永磁材料。

再生烧结钕铁硼永磁材料产品生命周期 recycled sintered neodymium iron boron permanent magnets

以废旧烧结钕铁硼永磁材料为主要原料，经预处理、氢碎（钕铁硼永磁粉）、成分调控、制粉、成型、烧结（钕铁硼毛坯）等生产工序后，成为再生烧结钕铁硼永磁材料产品，直到包装出厂的全部过程。

- 绿色设计 green-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

- 绿色设计产品 green-design products

符合生态设计理念和评价要求的产品。

- 生态设计产品也称绿色设计产品。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001及GB/T 23331分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理、安全管理和能源管理等体系。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质，近三年内无重大质量、安全和环境事故。

    - 参与绿色设计产品评价的再生烧结钕铁硼永磁材料产品，其基本性能应符合相应的国家标准、行业标准的规定，并满足设计和使用的要求。

    - 参与绿色设计产品评价的再生烧结钕铁硼永磁材料产品，宜进行生命周期评价，并提出持续改进方案。

  - 评价指标与要求

再生烧结钕铁硼永磁材料产品的评价指标应按照GB/T 32161 要求从资源能源的消耗，以及对环境、健康造成的影响的角度进行选取，应包括资源、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。再生烧结钕铁硼永磁材料产品的评价指标名称、基准值、测试依据和确认条件等要求见表1。

- 再生烧结钕铁硼永磁材料产品评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | 测试依据和确认条件 | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 工业用水重复利用率 | % | ≥ | 95 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | tce/t | ≤ | 0.8 | 提供证明材料 | 产品生产 |
| 环境属性 | 碳排放量 | tCO2/t | ≤ | 5.5 | 提供证明材料 | 产品生产 |
|  | 颗粒物最高允许排放浓度 | mg/cm3 | ≤ | 30 | 符合GB/T 16297要求 |  |
|  | 再生烧结钕铁硼废料回收利用率 | % | ≥ | 90 | 提供证明材料 |  |

  - 数据处理和计算方法

各评价指标应按附录A的方法测定。

- 产品生命周期评价报告编制方法

  - 方法

依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161-2015给出的生命周期评价方法框架及总体要求编制再生烧结钕铁硼永磁材料产品的生命周期评价报告。

  - 报告内容

    - 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，包括：

a) 报告信息：包括报告标题与编号、评价周期、发布日期、补充说明、编制人员、审核人员等；

b) 申请者信息：包括公司全称、业务范围、统一社会信用代码、地址、联系人、联系方式等；

c) 评估对象信息：包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

d) 采用的标准信息：标准名称及标准号等。

    - 符合性评价

报告中应提供4.1基本要求和4.2评价指标要求的符合情况，并提供所有评价指标报告期和基期改进情况的说明。

    - 生命周期评价

      - 目的和范围的确定

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供再生烧结钕铁硼永磁材料产品的原材料组成及主要技术参数表，绘制并说明再生烧结钕铁硼永磁材料产品的边界，披露所使用的基于中国生命周期参考数据库的软件工具或国外同类型软件工具。

      - 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期（再生烧结钕铁硼永磁材料产品生产及包装阶段），说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

      - 生命周期影响评价

报告中应提供生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

      - 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出再生烧结钕铁硼永磁材料产品绿色设计改进的具体方案。

    - 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断产品是否为绿色设计产品。

    - 附件

报告应在附件中提供：

——产品生产材料清单；

——产品工艺表（产品生产工艺过程示意图）；

——各单位过程的数据收集表；

——其它。

- 绿色设计产品评价方法

  - 可按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展自我评价，绿色设计产品同时满足以下条件，按照相关程序要求经过公示无异议后的可称为绿色设计产品。

a) 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

b) 按照5提供生命周期评价报告。

  - 按照GB/T 32162要求粘贴标识的产品以各种形式进行相关信息自我声明时，声明内容应包括但不限于4.1和4.2的要求，但需要提供符合有关要求的验证说明材料。

- （规范性附录）
计算方法

  - 指标解释

    - 工业用水重复利用率

工业用水重复利用率，按公式（A.1）计算：

………………………………………公式（A.1）

式中：—水的重复利用率，%；

—重复利用的用水量（包括循环用水量和串联使用水量），；

—生产过程中总用水量，。

    - 单位产品综合能耗

单位产品综合能耗指稀土企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括用于动力能耗（如发电、锅炉等）的能耗工质。按公式（A.2）计算：

………………………………………公式（A.2）

式中：—单位产品综合能耗，：

—在一定计量时间内产品生产的综合能耗，；

—在一定计量时间内产品产量， 。

    - 二氧化碳排放总量计算方法

依据《其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》，按公式（A.3）计算：

……………………………公式（A.3）

式中：—报告主体温室气体排放总量，：

—报告主体燃料燃烧排放量，；

—能源作为原材料用途的排放量，；

—过程排放量，；

—报告主体购入的电力消费的排放量，；

—报告主体购入的热力消费的排放量，；

  - 数据来源

    - 统计

企业的工业用水重复利用率、单位产品综合能耗，以年报或一定计量时间内的报表为准。

    - 实测

如果数据严重短缺，工业用水重复利用率等特征指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，一定计量时间一般不少于一个月。

    - 采样与监测

本标准中对颗粒物最高允许排放浓度的监测方法参照GB/T 16157执行。

- （规范性附录）
再生烧结钕铁硼永磁材料产品生命周期评价方法

  - 目的

再生烧结钕铁硼永磁材料产品从废料获取、废料预处理、生产、贮存、运输、使用到最终淘汰的过程都会对环境造成影响，通过评价产品全生命周期的环境影响，提出再生烧结钕铁硼永磁材料产品绿色设计改进方案，从而提升产品的环保性能。

  - 范围

    - 要求

评价范围应根据评价目的确定，确保两者相适应。范围应包括过程单元、基本流、系统边界、影响类型、功能单位、假设和限制等内容，报告应对上述内容进行明确定义或规定。

    - 功能单位

功能单位应是可测量的，本标准以“生产1kg再生烧结钕铁硼永磁材料产品”作为功能单位。

    - 系统边界

系统边界应包括与单元过程和产品供应链有关的所有过程。本标准界定的系统边界包括废料获取、废料预处理、产品生产和产品包装等生命周期阶段，系统边界如图B.1所示。

评价范围包括但不限于如下过程：

- 废料获取；

- 废料预处理；

- 产品生产；

- 产品包装。

  - 再生烧结钕铁硼永磁材料产品生命周期系统边界图

生命周期评价的覆盖时间应在规定的期限内，数据应反映具有代表性的时期（取最近三年内有效值），如果未能取到最近三年内有效值，应作具体说明。

废料获取数据应在参与产品生产和使用的地点或地区采集。

生产过程数据应在最终产品的生产中所涉及的地点或地区采集。

    - 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

- 能源的所有输入均列出；

- 原料的所有输入均列出；

- 辅助材料质量小于原料总消耗0.1%的项目输入可忽略；

- 大气、水体、土壤的各种排放均列出；

- 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；

- 任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

  - 生命周期清单分析

    - 总则

应编制再生烧结钕铁硼永磁材料产品系统边界内的所有材料/能源输入和排放到空气、水及土壤的排放物清单，作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

应对收集的数据进行审定，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出，得到功能单位的资源消耗和环境排放，为产品的环境影响评价提供必要的数据。

    - 数据收集

      - 概况

应将以下要素纳入数据清单：

——废料获取；

——废料预处理；

——产品生产；

——产品包装。

全生命周期评价的信息使用数据包括现场数据和背景数据，报告中的数据宜使用现场数据，如果缺乏现场数据，可使用背景数据。

现场数据包括生产过程中能源的消耗、产品原料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废物产生量等，还应包括运输数据，即产品原料、包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。

背景数据包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据（如火电、水电、风力发电等）、不同运输类型造成的环境影响以及产品生产和废弃后回收处理过程的排放数据。

      - 现场数据采集

数据宜包括过程的所有已知输入和输出。输入指消耗的能量、材料等；输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为排至空气、水、土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。

现场数据的质量应符合以下要求：

- 代表性：数据应代表企业日常生产的技术水平；

- 完整性：样本应充足，期间应合适，各阶段所得到信息应足以得出与目的和范围相一致的结论；

- 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据宜选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。现场数据应转换为单位产品，即1kg再生烧结钕铁硼永磁材料产品为基准折算，应详细记录原始数据、数据来源、计算过程等；

- 一致性：现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

典型现场数据来源包括：

- 过程级或装置级的消耗数据；

- 耗材清单以及库存/存货变化；

- 排放测量值（气体和废水排放物的数量和浓度）；

- 产品和废物的成分；

- 采购和销售部门。

      - 背景数据采集

背景数据可为行业平均数据，数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告，背景数据的质量应符合以下要求：

- 代表性：背景数据应采用企业原材料供应商提供的，符合生命周期评价标准要求并经第三方独立验证的上游产品全生命周期评价报告中的数据。若无，可采用代表中国国内平均生产水平的生命周期评价数据，数据的参考年限应选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下，可以选择国外同类技术数据作为背景数据。

- 完整性：背景数据的系统边界应从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。

- 一致性：被选择的背景数据应覆盖本标准确定的生命周期清单因子，并将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。

      - 废料获取

该阶段始于废旧烧结钕铁硼永磁材料产品收集、运输至工厂，并进入生产设施。

      - 生产阶段

该阶段始于废料进入生产设施，结束于成品离开生产设施。生产活动包括但不限于废料分类与预处理、氢碎、制粉、成型、烧结、品质检验、包装入库等。

    - 数据分配

再生烧结钕铁硼永磁材料产品生命周期评价过程，特别是产品的生产环节涉及到数据分配问题。一条流水线上或一个车间里会同时生产多种型号的再生烧结钕铁硼永磁材料产品，这导致某个型号产品的清单数据很难收集。在这种情况下，通常会就某个车间、某条流水线或某个工艺来收集数据，再将资源输入和环境排放分配到各个产品或过程中。针对再生烧结钕铁硼永磁材料产品生产阶段，因生产的产品主要成分比较一致，选取“重量分配”作为分摊的比例，即重量越大的产品，其分摊额度就越大。

    - 数据清单

根据表B.1-B.5对应需要的数据，进行清单填报。

- 现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集，应能反映企业的实际生产水平。

- 背景数据可采用相关资料信息，这一步骤中所涉及的单元过程包括薄膜电容器行业相关原材料和辅助材料的开采和提取、包装材料、能源消耗以及产品的运输等。

  - 主要原、辅材料用料及来源清单

| 成分 |  | 用量（kg） | 原料产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废旧烧结钕铁硼永磁材料 | 镨钕 |  |  |
|  | 铁 |  |  |
|  | 硼铁 |  |  |
|  | 铜 |  |  |
|  | 钴 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 辅助材料 | 清洗剂 |  |  |
|  | 氢气 |  |  |

  - 包装材料用量及来源清单

| 种类 | 用量（kg） | 原料产地 |
| --- | --- | --- |
| 瓦楞纸板 |  |  |
| 辅助材料（胶带等） |  |  |
| …… |  |  |

  - 运输过程清单

| 阶段/单元过程 | 运输方式 | 平均运输距离/km | 装载能力/t | 实际负荷/t | 空载返回（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料或废料获取 |  |  |  |  |  |
| 成品运输 |  |  |  |  |  |

  - 能源消耗清单

| 阶段/单元过程 | 种类 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电力 | kW·h |  |  |
|  | …… |  |  |  |

  - 排放废物清单

| 类别 | 名称 | 来源 | 处理和回用情况 | 排放量 | 单位（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | CO2 | 原料和产品运输 |  |  |  |
|  | CH4 | 原料和产品运输 |  |  |  |
|  | SO2 | 原料和产品运输 |  |  |  |
|  | NOX | 原料和产品运输 |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
| 固体废弃物 | 烧结后毛坯 | 品质检验 |  |  |  |
|  | 残次品 | 品质检验 |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

    - 清单分析

所收集的数据进行核实后，利用产品生命周期评估软件进行数据的分析处理，用以建立产品生命周期评价科学完整的计算程序。通过建立各个单元过程模块，输入各单元过程的数据，可得到全部输入与输出物质和排放清单，选择表B.7中附表各个清单因子的量（以kg为单位），为分类评价做准备。

  - 生命周期影响评价

    - 影响类型

再生烧结钕铁硼永磁材料产品的影响类型采用气候变化、陆地酸化、细颗粒物形成3个指标。

    - 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起，见表B.6。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳等清单因子归到气候变化影响类型里面。

  - 再生烧结钕铁硼生命周期清单因子

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 气候变化 | 二氧化碳（CO2）甲烷（CH4） |
| 陆地酸化 | 二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）等 |
| 细颗粒物形成 | 细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）等 |

    - 分类评价

可以选择适宜的方法计算出不同影响类型的特征化模型，分类评价的结果可以采用表B.7中的当量物质表示。

  - 再生烧结钕铁硼生命周期评价

| 环境类别 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候变化 | kg CO2 eq/kg | CO2 | 1 | ReCiPe V1.11 |
|  |  | CH4 | 25 |  |
| 陆地酸化 | kg SO2 eq/kg | SO2 | 1.2 |  |
|  |  | NOX | 0.7 |  |
| 细颗粒物形成 | kg PM2.5 eq./kg | PM2.5 | 1.0 |  |
|  |  | SO2 | 0.29 |  |
|  |  | NOX | 0.11 |  |

    - 计算方法

影响评价结果计算方法见公式（B.1）。

EPi=∑EPij=∑Qj×EFij   ………………………………………公式（B.1）

式中：

EPi  ——第i种影响类型特征化值；

EPij ——第i种影响类别种第j种清单因子的贡献；

Qj    ——第j种清单因子的排放量；

EFij ——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

_________________________________