ICS 73.080

D 50

YS/T 337—20XX

代替 YS/T 337—2009

## 硫   精   矿

Pyrite concentrate

（预审稿）

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T337-2009《硫精矿)。本标准与YS/T337-2009相比，主要变动如下：

——对标准结构进行了调整；

——在规范性引用文件中增加了GB/T 16574 《硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定 重量法》和 GB/T 2463 《硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法》两个标准，删除了GB/T 2466《硫铁矿和硫精矿中铜含量的测定》、GB/T 2469《硫铁矿和硫精矿中碳含量的测定 烧碱石棉重量法》两个标准；

——对硫精矿化学成分要求进行了调整：增加了主成分Fe的要求，对五级品中的As、F、Pb、Zn杂质含量要求进行了加严，并增加了SiO2杂质含量要求；

——删除了表1中的备注“硫精矿中金、银为有价元素，应报分析数据，用户对产品如有特殊要求，由供需双方议定”；

——对物理特性中的粒度要求按选矿工艺进行了细分并提出要求，加严了水分要求；

——对本标准引用的分析方法进行了重复性、再现性验证；

——调整了质量异议提出处理时间要求，由30天改为15天；

——明确了硫精矿贮存要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：江西铜业股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人:万攸红、方远、束斌强、李红军、胡仙凤、肖子廉 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：YS/T 337--1994、YS/T337-1998、YS/T337-2009。

硫精矿

1  范围

本标准规定了硫精矿的要求、试验方法、检验方法及运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。

本标准适用于经重选、浮选所得，以供制造硫酸和提炼硫磺等使用的硫精矿产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2460硫铁矿和硫精矿 采样与样品制备方法

GB/T 2461硫铁矿和硫精矿中水分的测定 重量法

GB/T 2462硫铁矿和硫精矿中有效硫含量的测定 燃烧中和法

GB/T 2463 硫铁矿和硫精矿中全铁含量的测定 硫酸铈容量法和重铬酸钾容量法

GB/T 2464硫铁矿和硫精矿中砷含量的测定Ag-DDTC分光光度法

GB/T 2465硫铁矿和硫精矿中氟含量测定 离子选择性电极法

GB/T 2467硫铁矿和硫精矿中铅含量的测定

GB/T 2468硫铁矿和硫精矿中锌含量的测定

GB/T 8170数值修约規则与 极限数值的表示和判定

GB/T 16574 硫铁矿和硫精矿中硅含量的测定 重量法

- 要求

3.1 产品分类

硫精矿按化学成分分为五个品级：一级品、二级品、三级品、四级品和五级品。

3.2 化学成分

硫精矿的化学成分应符合表1的规定。

表1  硫精矿的化学成分

| 名称 | 品级 | 化学成分/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主含量,不小于 | 杂质,不大于 |
|  |  | 有效S | Fe | As | F | Pb+ Zn | SiO2 |
| 硫精矿 | 一级品 | 45 | 42 | 0.01 | 0.03 | 0.3 | 9 |
|  | 二级品 | 43 | 40 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 10 |
|  | 三级品 | 40 | 38 | 0.10 | 0.08 | 1.0 | 11 |
|  | 四级品 | 35 | 35 | 0.40 | 0.20 | 2.0 | 12 |
|  | 五级品 | 30 | 33 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 15 |

3.3 物理特性

3.3.1重选硫精矿粒度不大于0.6mm，浮选硫精矿粒度不大于0.3mm。

3.3.2硫精矿中水分含量应不大于11%。

3.4外观质量

硫精矿中不得混入外来杂物,同批精矿要求混匀。

4 试验方法

4.1硫精矿化学成分的测定按以下标准的规定。

硫精矿中有效硫的测定按GB/T 2462标准的规定

硫精矿中全铁的测定按GB/T 2463标准的规定

硫精矿中砷的测定按GB/T 2464标准的规定

硫精矿中氟的测定按GB/T 2465标准的规定

硫精矿中铅的测定按GB/T 2467标准的规定

硫精矿中锌的测定按GB/T 2468标准的规定

硫精矿中硅的测定按GB/T 16574标准的规定

4.2硫精矿中水分的测定测定按 GB/T 2461的标准的规定。

4.3 硫精矿粒度要求由供需双方协商，若需要检测参照以下方法：采用相应的标准筛筛析，即重选硫精矿粒度用0.6mm标准筛筛析，浮选硫精矿粒度用0.3mm标准筛筛析。

5 检验方法

5.1检查和验收

5.1.1硫精矿应由供方技术监督部门进行检验,保证产品质量符合本标准或订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的相关规定进行检验。

5.1.3当检验结果与本标准或订货单(或合同)的规定不符合时，需方应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，需在样品保存期内由具备检测资质的机构进行，仲裁结果为最终判定依据。

5.2组批

硫精矿在矿山交货。每一交货批应为同一品级硫精矿。每一交货批可由多个检验批组成，汽车交货时每一检验批批量不得大于 100t，火车交货时每一检验批批量不得大于620t。特殊情况由双方协商解决。

5.3 检验项目

5.3.1每批硫精矿应进行水分、化学成分检验,必要时进行粒度检验。每一检验批所采试样一式三份;供方一份，需方一份，仲裁一份。仲裁样由供方保存，保存期30天。

5.3.2 同一车皮硫精矿颜色有明显差异时，需方有权要求供方重新取样检验，并按其测定结果判定品级。

5.4检验结果判定

5.4.1 数值的修约和修约后的数值判定按GB/T 8170的规定进行。

5.4.2硫精矿化学成分分析检验结果与表1进行比对，按低等级定级，出现一项不符合五级品要求的即判不合格。

5.4.3产品水分或粒度超标的，该批判为不合格。

5.4.4产品含有明显杂物的，该批判为不合格。

6运输、贮存

6.1运输

硫精矿为散装运输，每车应装同一品级硫精矿并采取防水措施。

6.2贮存

不同品级的硫精矿应分开堆放，防暴晒、防雨淋、防污染。

7质量证明书

每批产品应附有质量证明书，并注明：

a)供方名称地址、电话、传真；

b)产品名称和品级；

c)批号；

d)净重；

e)分析检验结果和质量监督部门印记；

f)发货日期；

g)本标准编号。

8订货单(或合同)内容

本标准所列材料的订货单或合同应包括以下内容：

a)产品名称；

b)品级；

c)净重；

d)物理、化学成分；

e)执行标准编号；

f)其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布