铝及铝合金化学分析方法

第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法

编制说明（征求意见稿）

一、  工作简况

1、任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）文件精神，《铝及铝合金化学分析方法 第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省工业分析检测中心负责，项目计划编号为20173517-T-610，完成时间为2019年。

2018年3月14日～3月16日，全国有色金属标准化技术委员会于云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议，会议对国家标准《铝及铝合金化学分析方法第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法》进行任务落实，由广东省工业分析检测中心负责起草，参与起草单位有长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、辽宁忠旺集团有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、有研亿金新材料有限公司。

2、调研和分析工作的情况

在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。

铝锆合金做为重要的铝中间合金，广泛应用于熔炼含锆铝合金。EDTA滴定法测定锆量准确度高，操作简便，本方法来源于YS/T 807，是成熟的方法，适用于铝合金和中间合金，目前，在日常分析中，大都采用苦杏仁酸重量法和以二甲酚橙为指示剂的EDTA容量法，苦杏仁酸重量法过程复杂，耗时较长，EDTA容量法操作过程简单、方便、省时，准确度能满足铝中间合金化学分析方法中锆的测定。在实际测定过程中发现以二甲酚橙为指示剂测定锆时对酸度的要求范围不是很宽，并且二甲酚橙指示剂存放时间也较短，经常会遇到滴定终点不是很明显，我们根据现有的资料，认真进行了条件试验，制定了以甲基百里酚蓝指示剂用EDTA容量法测定铝中间合金中锆含量的分析方法。经反复验证，认为此分析方法结果准确、分析速度快、操作简便，适用于铝锆中间合金中2.5%～18%的锆量的测定。

3、起草单位情况

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

4、主要工作过程

根据任务落实会议精神，我中心成立《铝及铝合金化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

（1）2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。对《铝及铝合金化学分析方法　第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法》标准进行了任务落实，批准了由广东省工业分析检测中心负责起草，长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、辽宁忠旺集团有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、有研亿金新材料有限公司8家单位协助起草，确定了该标准的完成时间节点。

编制组对铝企业、用户进行了调研，征求对《铝及铝合金化学分析方法第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法》的意见，广泛收集国内外关于铝及铝合金中锆的测定技术资料，进行汇总整理，经过认真分析、研究和讨论，于2018年9月形成标准草案稿。草案稿形成后及时发送相关生产企业、用户和科研机构征求意见，相关专家对本标准的草案稿提出了宝贵意见和建议，标准编制小组对所有反馈的意见和建议讨论后进行了修改完善，形成了讨论稿。

（2）2019年1月9日～10日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了《铝及铝合金化学分析方法》系列标准工作会议，就标准存在的问题及后续工作进行了充分的讨论。

（3）会后，根据会议精神，对讨论稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了征求意见稿，并发送到相关生产企业、用户和科研机构征集意见。

二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：以满足我国铝及铝合金产品实际生产和使用的需要为原则，与实际相结合，提高标准的适用性。反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：该方法操作简便，系统稳定，工作效率高，精密度和准确度好，能很好地满足产品的需要。

# 确定标准主要内容的依据

EDTA滴定法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用EDTA滴定法测定锆。对铝及铝中间合金中锆的EDTA滴定法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。主要内容：

1、测定范围的确定

随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。铝锆合金做为重要的铝中间合金，广泛应用于熔炼含锆铝合金。在起草标准时，我们广泛调研了河北省、黑龙江、辽宁省、山东省、安徽省等企业，收集到的样品中锆含量均集中于5%，10%和15%左右，而其他含量的样品未能收集到。经过与北四通新型金属材料股份有限公司协商，由他们给我们提供了3个含量样品用于该标准的起草工作，确定测定范围为：“2.5%～18%”。

2、试样溶解条件的确定

铝锆合金用盐酸和过氧化氢溶解，在强酸介质中，锆与EDTA作用生成稳定的络合物，反应定量进行。用甲基百里酚蓝作指示剂、在0.8～1.5mol/L盐酸酸度并在煮沸溶液中趁热进行滴定。参考铝锆合金产品标准，考虑那些共存元素含量的情况，同时也考虑试验过程中可能引入的干扰元素以及那些与EDTA有较大络合常数的元素，铝锆合金产品中的共存元素和大量的基体铝均不干扰测定，铁（Ⅲ）在盐酸介质中呈黄色干扰测定，可采用加入10 mL盐酸羟胺（100g/L）或用氯化亚锡溶液（100g/L）滴至三价铁的黄色褪去，再过量2滴的方式将铁（Ⅲ）还原成铁（Ⅱ）而消除其干扰。

3、铝基体的干扰试验

分别称取一定量的纯铝于250mL烧杯中，用盐酸溶解后，低温蒸至近干呈湿盐状。加入10.00mL锆标准溶液和10mL浓盐酸，加水至100mL，以下按试验方法操作。结果见表1。

表1铝基体的干扰试验

| 移取锆标准溶液的体积/mL | 称取纯铝的量/g | EDTA标准滴定溶液的滴定体积/mL | 滴定终点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 （约20 mg） | 0.0 | 21.16 | 终点明显 |
|  | 0.5 | 21.14 | 终点明显 |
|  | 1.0 | 21.18 | 终点明显 |
|  | 2.0 | 21.16 | 终点明显 |

从表1以看出，大量的基体铝不干扰测定。

3、共存干扰离子的影响

参考铝锆合金产品标准，考虑那些共存元素含量的情况，同时也考虑试验过程中可能引入的干扰元素以及那些与EDTA有较大络合常数的元素，查阅了GB/T 3190（草案稿）；GB/T 8733-2016；GB/T 27677-2017；GB/T 1196-2017；YS/T 665-2008；YS/T 275-2009等7个成分标准，及部分产品标准，确定了干扰元素的种类和含量。主要的共存元素Fe、Ti、Ni、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ca、V、Ce、Pb、Sn等，本次修订主要对这些共存元素进行了干扰实验。按试验方法，移取10.00mL锆标准溶液，比较加入以下量的共存离子前后锆测定值的变化情况，试验结果见表2。

表2：共存元素干扰试验

| 共存元素 | 共存元素加入量（mg） | 滴定体积（mL） |
| --- | --- | --- |
| \ | \ | 21.16 |
| Cu | 50 | 21.14 |
| Cr | 50 | 21.12 |
| Pb | 50 | 21.16 |
| Sn | 100 | 21.14 |
| Zn | 100 | 21.16 |
| Mg | 50 | 21.16 |
| Mn | 50 | 21.14 |
| Ti | 100 | 21.18 |
| V | 50 | 21.16 |
| Ni | 50 | 21.14 |
| Fe | 50 | 21.18 |
| Ce | 50 | 21.16 |
| Ca | 50 | 21.18 |

由表2可知在测定溶液中含有表中浓度的共存元素不干扰锆的测定。

4、铪对锆测定影响试验

由于铪与锆化学性质相似，在试验方法条件下铪和锆都1：1与EDTA络合，铪定量参与锆的滴定，若样品中含有铪应采用icp-AES测定铪后从滴定结果中扣除，根据锆与铪的原子量计算，应在滴定结果中扣除0.51倍铪的测定结果。

5、品分析和精密度试验

按照样品分析方法，对二个不同含量的样品GBS007和GBS008进行了11次平行测定，GBS007和GBS008icp-AES测定铪的结果分别是0.23%和0.34%,所以锆的滴定测定结果要分别减去0.12%和0.17%。由于生产单位提供的GBS033样品中不含锆铪，用此样作铝基体加入25㎎锆标准模拟AlZr5牌号样品，分析结果见表3

表3分析结果

| 样品编号 | 测量值，% | 平均值，% | 标准偏差 | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBS033加25㎎锆标液 | 4.98，5.04，4.92，4.96，4.97 5.01，4.98，4.96，4.97，4.98 4.98. | 4.98 | 0.031 | 0.62 |
| GBS007 | 10.49，10.32，10.26，10.53， 10.46，10.60，10.40，10.47 10.44，10.06，10.44. | 10.41 | 0.15 | 1.44 |
| GBS008 | 15.13，14.89，15.56，15.62 15.71，15.39，15.77，15.72 15.49，15.49，15.21. | 15.45 | 0.28 | 1.81 |

8精密度

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对九家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限。

长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、辽宁忠旺集团有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、有研亿金新材料有限公司，试验结果统计对比见表4。

表4试验结果对比

| 实验室 | 锆量测定结果 Zr% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GBS033加25㎎锆标液 | GBS007 | GBS008 |  |
| 广东省工业分析检测中心（起草） | 4.98，5.04，4.92，4.96，4.97 5.01，4.98，4.96，4.97，4.98 4.98 | 10.49，10.32，10.26，10.53， 10.46，10.60，10.40，10.47 10.44，10.06，10.44 | 15.13，14.89，15.56，15.62 15.71，15.39，15.77，15.72 15.49，15.49，15.21 |  |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |  |  |
| 贵州省分析测试研究院 |  |  |  |  |
| 辽宁忠旺集团有限公司 |  |  |  |  |
| 河北四通新型金属材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 4.96，5.00，4.94，5.02，4.90，4.94，4.92，4.99，4.92，4.98，4.93 | 10.34，10.25，10.43，10.23，10.43，10.38，10.24，10.29，10.31，10.60，10.52 | 15.60，15.28，15.01，15.38，15.20，15.33，15.37，15.59，15.51，15.19，15.48 |  |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 5.03,5.11,4.98,5.07,5.13,4.96，5.14 5.08,5.01,5.17,5.06 | 10.68，10.51,10.75,10.38,10.72,10.63 10.64,10.57,10.43,10.62,10.81 | 15.58,15.62,15.76,15.62,15.38,15.49 15.67,15.59,15.48,15.74,15.64 |  |
| 有研亿金新材料有限公司 | 5.01、5.02、5.01 、4.97、5.02、5.02、4.99、5.04 4.98、5.06 、5.00 | 10.37、10.30、 10.34、 10.07、 10.31、10.45、 10.33、10.29、10.48、10.31、10.38 | 15.60、15.52、15.75、15.02、15.55、15.58、15.82 15.25、15.38、15.48、15.55 |  |

由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，铝中间合金铁含量结果稳定，精密度良好。

9 重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出重复性限和再现性限，见表5。

表5  重复性限和再现性限

锆的质量分数/%：   4.98        10.41       15.45

重复性限  R/%：

四、标准水平分析

本标准采用EDTA滴定法测定锆，操作简便，分析结果准确、可靠，分析设备成本低，便于推广应用，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经查，本标准不涉及国内外专利，本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术，该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本标准内容。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

标准制定了铝及铝中间合金中锆量的分析方法。通过本标准的实施，将进一步规范铝及铝合金中锆量的分析检验工作，保证检测精度。满足铝及铝合金产业的实际使用和未来发展的需求，对产品质量控制和公平贸易方面产生重要影响。

《铝及铝合金化学分析方法第19部分：锆含量的测定方法二：EDTA滴定法》标准编制组

2019-06-10