ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/20975.32-201X

铝及铝合金化学分析方法

第32部分 铋量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium   alloys-Part32:Determination of bismuth content

-Na2EDTA titrimetric

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

前    言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》共分为  个部分：

——第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光度法

——第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 原子吸收光度法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取 热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：

——第34部分：

——第35部分：

——第36部分：

——第37部分：

本部分为GB/T 20975的第32部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的增补。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：

本部分起草单位：

本部分起草人：

铝及铝合金化学分析方法

第32部分 铋含量的测定

方法二：Na2EDTA滴定法

警告—使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家相关法规规定的条件。

1 范围

本部分规定了铝及铝合金中铋含量的测定方法。

本部分适用于铝及铝合金中铋含量的测定。测定范围：2.50 ％～12.00 %。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

3  方法提要

试料用盐酸、硝酸分解，高氯酸冒烟除去硝酸，用酒石酸钾钠、抗坏血酸、硫脲掩蔽少量的铁、铜、钛等元素，用乙酸钠饱和溶液调节pH值为1.5，以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定铋量。

4 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.1 抗坏血酸

4.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

4.3硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.4 高氯酸（ρ1.76 g/mL）。

4.5 硝酸(5+95)。

4.6 硫脲饱和溶液。

4.7 酒石酸钾钠溶液(200 g/L )。

4.8乙酸钠溶液（200 g/L）

    - 4.9铋标准溶液：称取1.0000 g金属铋(wBi≥99.99 %)于250 mL烧杯中，加100 mL硝酸（4.5），加热溶解。煮沸除氮的氧化物后，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1mg铋。

4.10Na2EDTA标准滴定溶液（约0.0025 mol/L）。

4.10.1 配制：称取 0.93g乙二胺四乙酸二钠于300 mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置三天后标定。

4.10.2 标定:

    - 准确移取10.00 mL铋标准溶液（4.9）于250 mL烧杯中，用水稀释至100 mL，加入3 mL饱和硫脲溶液（4.6）、5 mL酒石酸钾钠溶液（4.7），用200 g/L乙酸钠溶液（4.8）调节pH值为1.2～1.5，加0.2 g抗坏血酸（4.1），加3～4滴5 g/L二甲酚橙指示剂（4.11），用EDTA标准滴定溶液（4.10）滴定至亮黄色，即为终点。随同标定做空白试验。

Na2EDTA标准滴定溶液的浓度以c计，数值以mol/L表示，按公式（1）计算：

c=m(V1−V0)⋅M×103        ……………………………………………（1）

式中：

m——移取铋标准溶液中铋的质量浓度，单位为克(g)；

V1 ——标定所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V0——标定时滴定空白溶液所消耗的Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

M——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为208.98;

平行标定四份，其极差值不大于3×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

4.11二甲酚橙溶液(5 g/L)。

5 试样

将试样加工成不大于1mm的碎屑。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.5g试样，精确到0.0001 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1称取0.50 g试样于250 mL烧杯中，加少量水润湿，加10 mL盐酸（4.2），低温加热片刻，然后加10 mL硝酸（4.3），加热至试样溶解，再加入3 mL高氯酸（4.4），继续加热蒸发至冒浓白烟。取下稍冷，加10 mL硝酸（4.3），用少许硝酸洗液（4.5）吹洗表面皿与杯壁，加热煮沸使可溶盐类溶液溶解，冷却，将溶液移入100 mL容量瓶中，用硝酸洗液（4.5）吹洗，并用该洗液定容。

6.4.2准确移取25.00ml试液（6.4.1）于250 mL烧杯中，用水稀释至100 mL，加入3 mL饱和硫脲溶液（4.6）、5 mL酒石酸钾钠溶液（4.7），用乙酸钠溶液（4.8）调节pH至1.5，加0.2 g抗坏血酸，加3滴二甲酚橙指示剂（4.11），用Na2EDTA标准滴定溶液（4.10）滴定至溶液呈亮黄色，即为终点。

7 分析结果的计算

铋的含量以铋的质量分数wBi计，按公式(2)计算：

wBi=c⋅(V3−V2)⋅M⋅V4×10−3m1⋅V5×100% ………………………………(2)

式中：

c——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V3——滴定试样时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V2——滴定样品空白所消耗Na2EDTA标准滴定溶液，单位为毫升(mL)；

M——铋的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)，数值为208.98；

V4——试液定容体积，单位为毫升(mL)；

m1——试料的质量，单位为克(g)；

V5——试液分取体积，单位为毫升(mL)。

计算结果表示到小数点后两位。数值修约执行GB/T 8170。

8　精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| WBi/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| WBi/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |  |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的以下内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。