ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.23-201X

代替GB/T 20975.23-2008

铝及铝合金化学分析方法

第23部分：锑含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 23：Determination of antimony content

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

- 前    言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》分为31个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

本部分为第23部分。

本部分代替GB/T 20975.23-2008。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.23—2008《铝及铝合金化学分析方法  碘化钾分光光度法测定锑量》的修订，主要修订内容如下：

——。

——。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、。

本部分起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.23—1986、GB/T 6987.23—2001、GB/T 20975.23—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第23部分 锑含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

本部分方法一规定了碘化钾分光光度法测定铝及铝合金中锑含量的方法。

本部分方法一适用于铝及铝合金中锑含量的测定。测定范围：0.004%～0.25%。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3 方法一 碘化钾分光光度法

3.1 方法提要

试料以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长330nm处测量其吸光度。

3.2 试剂

3.3.1 铝（wAl≥99.97%，wSb≤0.0005%）。

3.3.2 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3.3 硫酸（1+2.6，约5mol/L）。

3.3.4 硫酸（约2.5mol/L）：将硫酸（3.3.3）稀释一倍。

3.3.5 碘化钾溶液（550g/L）。

3.3.6 氢氧化钠溶液（200g/L）。

3.3.7 抗坏血酸溶液（150g/L，用时现配）。

3.3.8 硫脲溶液（100g/L）。

3.3.9 硫酸铁铵溶液（含Fe为0.5mg/mL）：称取1.08g硫酸铁铵〔Fe(NH4)(SO4)2•12H2O〕溶解于含有25mL硫酸（3.3.4）的水中，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.3.10 锑标准贮存溶液：称取0.1000g锑粉于100mL烧杯中，加入5mL硫酸（3.3.2），加热溶解，待溶解完全后，用硫酸（3.3.3）洗入1000mL容量瓶中，以硫酸（3.3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg锑。

3.3.11 锑标准溶液：移取25.00mL锑标准贮存溶液（3.3.10）于250mL容量瓶中，加入25mL水，用硫酸（3.3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液（硫酸浓度约2.5mol/L）1mL含0.01mg锑。

3.4 仪器

紫外分光光度计，带石英吸收池。

3.5 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

3.6 分析步骤

3.6.1 试料

称取质量（m0）为1.00g试样，精确至0.0001g。

3.6.2 测定次数

独立地进行两次测定。

3.6.3 空白试验

称取1.00g铝（3.3.1），加入与试料相应含量的铁（3.3.9），随同试料（3.6.1）做空白试验。

3.6.4 测定

3.6.4.1 将试料(3.6.1)置于200mL烧杯中，盖上表皿，加入20mL氢氧化钠溶液(3.3.6)。待剧烈反应停止后，缓慢加热至溶解完全。

3.6.4.2 取下，稍冷。加入63mL硫酸（3.3.3），加热溶解盐类并蒸发至体积约70mL，稍冷。

3.6.4.3 用中速滤纸将试液过滤于100mL容量瓶中，用热水洗涤烧杯和滤纸，冷却。用水稀释至刻度，混匀。试液总体积（V0）为100.00mL。

3.6.4.4 当锑的质量分数在0.004%～0.06%范围时，移取体积（V1）为25.00mL试液（3.6.4.3）于50mL容量瓶中，加入5mL硫脲溶液（3.3.8），5mL抗坏血酸溶液（3.3.7），10mL碘化钾溶液（3.3.5），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。以下按3.6.4.5进行。

当锑的质量分数在0.06%～0.25%范围时，移取体积（V1）为5.00mL试液（3.6.4.3）于50mL容量瓶中，加入22.0mL硫酸（3.3.4），加入5mL硫脲溶液（3.3.8），5mL抗坏血酸溶液（3.3.7），10mL碘化钾溶液（3.3.5），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。以下按3.6.4.5进行。

3.6.4.5 将部分试液（3.6.4.4）于1cm石英吸收池中，以空白试验溶液（3.6.3）为参比，于紫外分光光度计波长330nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锑质量（m1）。

3.6.5 工作曲线的绘制

3.6.5.1 移取0、1.00mL、4.00mL、8.00mL、12.00mL、15.00mL锑标准溶液(3.3.11)于一组50mL容量瓶中，依次补加28.0mL、27.0mL、24.0mL、20.0mL、16.0mL、13.0mL硫酸（3.3.4）。加入5mL硫脲溶液（3.3.8），5mL抗坏血酸溶液（3.3.7），10mL碘化钾溶液（3.3.5），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。

3.6.5.2 将部分系列标准溶液（3.6.5.1）分别于1cm石英吸收池中，以试剂空白（未加锑标准溶液者）为参比，于紫外分光光度计波长330nm处测量其吸光度。以锑质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.7 分析结果的计算

3.7.1 按式（1）计算锑的质量分数：

wSb=m1m0×V1V0×100……………………………………………………………（1）

式中：

wSb ——锑的质量分数，%；

m1——自工作曲线上查得的锑质量，g；

m0——称取试料的质量，g；

V1——移取试液的体积，mL；

V0——试液的总体积，mL。

3.7.2 锑含量＜0.010％时，计算结果表示至小数点后四位；0.010％≤锑含量＜0.10％时，计算结果表示至小数点后三位；锑含量≥0.10％时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

3.7.3 取两次测试结果的平均值。

3.8 精密度

3.8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| wSb/% | 0.0067 | 0.017 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

3.8.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| wSb/% | 0.0067 | 0.017 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 4 方法二

- 5 质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 6 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。